ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4.

ДЕФЕКТАЦІЯ І ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ – ГОЛОВКИ БЛОКУ, РОЗПОДІЛЬНОГО ВАЛУ, ВПУСКНОГО І ВИПУСКНОГО КЛАПАНУ,  ШТОВХАЧА, ШТАНГИ, КОРОМИСЛА, ПРУЖИНИ.

1. Обладнання і оснащення робочого місця. Головка блоку в зборі 130-1003012, пристрій для гідравлічних випробувань, плита перевірна,
лінійка перевірна, щуп-набір №2, нутроміри індикаторні НІ 10-18,

НІ 12-30, НІ 30-50, НІ 50-80, штангенциркуль ЩІ-125-0,1, калібри різьбові
М3, М10, М12, М14x1,25 К 1/2".

Вал розподільний 130-1006015, призми, індикатор ІЧ-10, мікрометри
МК 75, МК 50, калібр різьбовий М 30x2.	•

Клапан впускний 130-1007010-Б, клапан випускний 130-10070І5-Б, пристрій для контролю прямолінійності стержня, індикатор ІЧ-10, мікрометр МК 25, штангенциркуль ШЦ 11-160-0,05.

Штовхач клапана 130-1007055-А, мікрометр МК 25, штангенциркуль ШЦ 1-125-0,1, шаблон R = 750 мм.

Штанга штовхача в зборі 130-1007176-А2, плита перевірочна, щуп-набір №2, лінійка 500, шаблон 323,25.

Коромисло клапана в зборі 130-1007110-А, нутромір індикаторний

НІ 18-30, шаблон R = 10 мм, калібр різьбовий М9.

Пружина клапана 130-1007020-А, пристрій для перевірки пружності,

кутовик, лінійка контрольна 300.

2. Конструктивно-технологічна частина. Головка блоку виготовляється литвом із алюмінієвого сплаву Ал4, вал розподільний із сталі 45, твердість кулачків і ексцентрика HRC 56…62, шийок HRC 54…62; клапан впускний із сталі 4СХ10С2М, твердість торця не менше НRС 43, решти поверхонь НRС 28…38; клапан випускний із сталі 6СХ20НС, твердість торця не менше НRС 43, решти поверхонь НRС 20.. .38; штовхач із сталі 35 з наплавною торця чавуном спеціальним, твердість торця не менше HRC 60, юбки не менше HRC 35; штанга із сталі 08, наконечник – сталь 20, твердість наконечника HRC 56…62; коромисло із сталі 45ЛК-1, твердість HRC 56…62, втулка – бронза БрОЦС 4-4-2,5, пружина клапана із сталі 65ГА.

Основними конструктивними елементами деталей газорозподільного механізму являються:

а/ головки блоку – стінки сорочки охолодження, контактні поверхні отворів під гнізда клапанів, напрямні втулки клапанів, привалкові поверхні під блок циліндрів, впускний та випускний колектор, різьба під свічку;

б/ валу розподільного - опорні шийки, впускні та випускні кулачки, шийка під шестерню розподільну, ексцентрик приводу паливного насосу, паз шпонковий під шестерню, різьба кріплення шестерні, центрові отвори;

в/ впускного і випускного клапана – стержень з канавкою під сухарики кріплення пружин, торець стержня, тарілка з фаскою під гніздо клапана;

г/ штовхача клапана - юбка, торець сферичний, отвір із сферичним торцем під штангу;

д/ штанги штовхача - стержень із сферичною головкою під гвинт регулювальний, наконечник із сферичним торцем;

е/ коромисла - отвір під втулку, різьба під болт регулювальним, сферична поверхня під стержень клапана;

ж/ пружина клапана - робочі та опорні витки.

Вимоги до точності розмірів, форми, розташування, шорсткості для головки блоку і вазу розподільного аналогічні вимогам відповідно для блоку циліндрів і колінчастого валу.	.

Точність розмірів, форми розташування конструктивних елементів впускного і випускного клапана, штовхана та коромисла в межах 5-7 квалітетів. Шорсткість оброблених поверхонь конструктивних елементів цих деталей не повинна бути з межах

Rа = 0,16...0,63 мкм.

Дня пружини клапанної відхилення від номінальних розмірів не повинні перевищувати для зовнішнього діаметра 0,2…0,4 мм, для кількості витків - 0,2 витка; кінцеві витки завиті в замкнуте кільце і зашліфовані перпендикулярно до утворюючої на довжині не менше 0,75 довжини кола із відхиленням під перпендикулярності в вільному стані пружини до утворюючої не більше 1%, кінці опорних витків повинні мати товщину не менше 15% діаметра дроту; відхилення від концентричності не повинні перевищувати 2% від середнього діаметру пружини .

Вид, характер, способи їх усунення. На деталі газорозподільного механізму в процесі роботи двигуна діють сили тертя, вібрація, агресивність середовища, а клапани і ударні навантаження при посадці в гніздо, що викликає спрацювання, деформації та механічні і корозійні пошкодження.

4.1.А Технічні умови на дефектацію головки блоку.

| Поз на рис | Назва дефекту | Спосіб виявлення дефекту. Засоби контролю | Розміни, мм |  |  |  | Спосіб усунення дефекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номі- наль- ний |  | допустимі |  |  |
|  |  |  |  |  | без ремонту | для ремонту |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
|  | Тріщини на стінках водяної сорочки охолодження або на площині роз’єму з блоком. | Огляд. Гідравлічні або пневматичні випробування під тиском 0,3…0,4 МПа | Витікання води або повітря не допускається |  |  | Які під-даються ремонту | 3аварити. |
|  | Тріщини, які виходять в різьбові отвори під свічі. | Огляд. Гідравлічні або пневматичні випробування під тиском 0,3…0,4 МПа | Витікання води або повітря не допускається |  |  | Які під-даються ремонту . | 3аварити.. |
|  | Тріщини, які виходять в камеру згоряння. | Також. | Також. |  |  | — | Бракувати. |
|  | Тріщини, які виходять в отвори під болти середнього ряду кріплення головки. | Також. | Також. |  |  | — | Поставити втулку. |
|  | Тріщини на сідлах клапанів. | Огляд. Лупа. | — |  | — | — | Замінити сідло. |
| 1. | Кавітаційні руйнування або пористість на площині роз’єму з блоком в зоні отворів під болти кріплення головки і отворів водяних каналів. | Огляд. | — |  | — | — | 3аварити. 3ашпарувати епоксидною композицією. |
| 2. | Спрацювання, риски або раковини на робочих поверхнях сідел клапанів: - ВПУСКНОГО - ВИПУСКНОГО | Конусний калібр: - з кутом конуса 120˚ і більшим діаметром 45,9±0,1 мм; - з кутом конуса 90˚ і більшим діаметром 40±0,1 мм. | Відсутність утоплення калібра. |  |  | Утоплення калібра відносно поверхні -1,0 мм | Обробити до виведення дефекту. Замінити сідло. |
| 3. | Спрацювання отворів в напрямних втулках клапанів. | Нутромір індикаторний НІ 10-18. Пробка. | 11+2,027 | 11,05 |  | Більше 11,05 | Обробити під ремонтний розмір. |
|  |  |  | Ремонтний розмір: |  |  |  |  |
|  |  |  | 10,8+2,05 | 10,85 |  | Більше 10,85 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Послаблений посадки напрямних втулок клапанів (спрацювання от- ворів під напрямні втулки клапанів) | Легким постукуванням постук молотком. Нутромір НІ 18-30. Пробка | 19+0,035 | 19,05 | Більше 19,05 | Замінити втулку. Обробити отвір під ремонтний розмір. Бракувати, якщо розмір більше 19,65мм. |
|  |  |  | Ремонтні розміри: 1 – 19,3+0,035; 2 – 19,6+0,035 |  |  |  |
| 5. | Послаблення посадки сідел клапанів: | Перевірка посадки легким постукуванням мідним молотком |  |  |  | Розточити гніздо до ремонтного розміру 57+0,03 мм. Розточити гніздо до ремонтного розміру 46,5+0,027 мм. |
|  | - впускного | Нутромір НІ 50-100. Пробка. | 56,5+0,03 | — | Більше 56,53 |  |
|  | - випускного | Нутромір НІ 30-50. Пробка.. | 46+0,027 | — | Більше 46,03 |  |
| 6. | Короблення площини прилягання головки до блока. | Лінійка перевірна. Щуп-набір №2. | 0,15 | 0,2 | Більше 0,2 | Шліфувати до глибини камери згоряння не менше 18 мм (розмір 113,5 мм) Відновити наплавленням. |
|  |  |  | по всій довжині |  |  |  |
| 7. | Спрацювання опорних поверхонь під свічки. | Огляд. Калібр. | 10-0,36 | 9,3 | Менше 9,3 | Обробити цику-ванням до розміру не менше 8 мм. Якщо розмір менше 8 мм – наплавити і обробити до номінального розміру |
| 8. | Зменшення об'єму камери згорання внаслідок попередніх обробок площин прилягання. | Штангенцир-куль ШЦ I-125-0,1 | 115-0,46 | 113,5 | Менше 113,5 | Відновити напиленням поверхні прилягання. |
| 9. | Спрацювання або зрив більше двох ниток різьби під свічки. | Огляд. Калібр різьбовий. | М14х1,25-6h | dсередн. 113,5 | — | Відновити постановкою різьбової спіральної вставки. Заварити і оброби-ти до номінального розміру. |
| 10. | Послаблення посадки шпильок. | Перевірка посадки простукуванням Калібри різьбові | — | — | — | Нарізати різьбу ремонтного розміру під ступінчасту шпильку. Заварити і оброби-ти до номінального розміру. |
| 7. | Спрацювання різьб: М8-6g, М10-6g, М12x1,25-6g, | Огляд. Калібри різьбові. | — | — | — | Ремонтувати під ремонтний або номінальний розмір. |

4.1.Б. Технічні умови на дефекацію розподільного валу.

| Поз. на рис. | Назва дефекта | Спосіб виявлення дефекта. Засоби контролю | Розміри, мм |  |  | Спосіб усунення дефекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номінальний | допустимі |  |  |
|  |  |  |  | без ремонту | для ремонту |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Тріщини або обломи | Огляд. Магнітний дефектоскоп. | - | - | - | Бракувати. |
| 1 | Спрацювання опорних шийок: -передньої, серед сере, проміром; -задньої. | Мікрометр МК-75. Скоба Мікрометр МК-50. Скоба. | 51-0,02 45-0,017 | 50,02 44,983 | Менше 50,02 Менше 44,983 | Обробити під ремонтний розмір. Наростити (наплавка, хромування, залізнення, напилення) і обробити під номінальний розмір. |
|  |  |  | Ремонтні розміри А. 1-50,8-0,02 ; 2-50,6-0,02 3-50,4-0,02 ; 2-50,2-0,02 Б. 1-44,8-0,017 ; 2-44,6-0,017 3-44,4-0,017 ; 2-44,2-0,017 |  |  |  |
| 2 | Спрацювання риски, надири на поверхні ексцентрика приводного насосу. | Огляд. Штангенциркуль ШЦ 2-160-0,05. | 43±0,34 | 42,2 риски задири не допуска- ються | Менше 42,0 | Обробити до виведення слідів дефекту. Наростити і обробити до номінального розміру. |
| 3 | Спрацювання робочих поверхонь кулачків | Мікрометр МК-50. | Розмір а-в |  |  | Наплавити і об- робити по копіру до номінального розміру. |
|  |  |  | 6,85-0,10 | 5,8 | Менше 5,8 |  |
| 4 | Спрацювання циліндричної частини кулачків. | Штангенциркуль ШЦ 2-160-0,05 | 35-0,1 | 34,0 | - | Бракувати, якщо розмір менше 34,0мм. |
| 5 | Спрацювання шийки під розподільну шестерню. | Мікрометр МК-50. Скоба. | 30+0,035+0,036 | 30,0 | Менше 30,0 | Наростити і обробити до номінального розміру. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Спрацювання шпонкового паза | Калібр. | 6-0,055-0,07 | 6,0 | - | Заварити і обро- бити до номіна-льного розміру. Обробити до но-мінального роз- міру 6,2мм під ступінчату шпонку. |
| 7 | Радіальне биття шийки під розподільну шестерню | Призми, штатив, індикатор ІЧ-10 | Допуск по відношенню до загальної осі крайніх опорних шийок 0,02. |  | - | Наростити, обробити. |
| 8 | Прогин вала. | Також. | Допуск радіального биття проміжних опорних шийок відносно загальної осі крайніх шийок: |  | - | Правити. |
|  |  |  | 0,025 | 0,03 |  |  |
| 9 | Спрацювання або зрив двох і більше ниток різьби М30×2-6g | Огляд. Калібри різьбові. | - | - | - | Обробити під ремонтний розмір. Наплавити, обробити до номінального розміру. |

4.1.В. Технічні умови на дефекацію впускного клапана.

| Поз. на рис. | Назва дефекту | Спосіб виявлення дефекту. Засоби контролю | Розміри, мм |  |  | Спосіб усунення дефекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номінальний | допустимі |  |  |
|  |  |  |  | без ремонту | для ремонту |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тріщини обломи на тарілці клапана. | Огляд. | - | - | - | Бракувати. |
| 2 | Спрацювання риски, раковини на робочій фасці клапана. | Огляд. Штангенцир куль ШЦ 1-125-0,1. | - | - | - | Обробити до ви-ведення дефекту. Бракувати, якщо висота циліндричного пояска менш 0,5мм |
| 3 | Прогин стержня клапана. | Пристрій. Індикатор ІЧ-10 | 0,015 на довжині 100мм | - | Більше 0,015 | Правити стер-жень і шліфу-вати робочу фаску. |
| 4 | Спрацювання стержня клапана: -номіналь-ного розміру -ремонтного розміру | Скоба. Мікрометр МК-25. |  |  |  | Хромувати і об-робити до номі-нального розміру. Обробити під ре-монтний розмір. Хромувати і об-робити. Браку-вати, якщо розмір менше 10,6мм |
|  |  |  | 11-0,065-0,06 11-0,055-0,06 | 10,88 10,68 | Менше 10,88 Менше 10,68 |  |
| 5 | Спрацюва- ння стержня клапана. | Огляд. | - | - | - | Шліфувати до виведення дефекту. |

Робоча фаска підлягає 100%-ній обробці.

4.1.Г. Технічні умови на дефекацію випускного клапана.

| Поз. на рис. | Назвва дефекта | Спосіб виявлення дефекта. Засоби контролю | Розміри, мм |  |  | Спосіб усунення дефекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номінальний | допустимі |  |  |
|  |  |  |  | без ремонту | для ремонту |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тріщини на головці. | Огляд. | - | - | - | Бракувати. |
| 2 | Короблення головки. | Огляд. | - | - | - | Бракувати. |
| 3 | Викришування наплавленого шару. | Огляд. | - | - | - | Бракувати. |
| 4 | Зменшення висоти циліндричної частини головки. | Шаблон. Штангенциркуль ШЦ 1-125-0,1. | - | Висота циліндричної частини не менш ніж | - | Бракувати, якщо висота циліндричної головки менше 0,5мм. |
| 5 | Прогин стержня клапана | Пристрій. Індикатор ІЧ-10 | 0,015 на довжині 100мм | - | Більше 0,015 | Правити стержень і шліфу-вати робочу фаску. |
| 6 | Спрацювання стержня клапана: -номінального розміру -ремонтного розміру | Скоба. Мікрометр МК-25. |  |  |  | Хромувати і об-робити до номінального розміру. Обробити під ремонтний розмір. Хромувати і об-робити. Бракувати, якщо розмір менше 10,6мм |
|  |  |  | 11-0,105-0,08 10,8-0,105-0,08 | 10,88 10,65 | Менше 10,88 Менше 10,65 |  |
| 7 | Спрацювання торця стержня клапана. | Огляд. | - | - | - | Шліфувати до виведення дефекту. |
| 8 | Спрацювання риски, раковини на робочій фасці клапана. | Огляд. Штангенцир куль ШЦ 1-125-0,1. | - | - | - | Обробити до ви-ведення дефекту. Бракувати, якщо висота циліндричного пояска менш 0,5мм |

Робоча фаска підлягає 100%-ній обробці.

4.1.Д. Технічні умови на дефекацію штовхача клапана.

| Поз. на рис. | Назва дефекта | Спосіб виявлення дефекта. Засоби контролю | Розміри, мм |  |  | Спосіб усунення дефекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номінальний | допустимі |  |  |
|  |  |  |  | без ремонту | для ремонту |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обломи або тріщини будь-якого характеру та розташування | Огляд. | - | - | - | Бракувати. |
| 2 | Спрацювання або викришування на сферичній поверхні п’яти штовхача. | Огляд. Шаблон з радіусом сфери 75,0мм. Штангенциркуль ШЦ 1-125-0,1. | Відсутність просвіту. Довжиною 55,0. | - | Наявність просвіту. | Шліфування сферичної поверхні по шаблону R=75,0 мм до розміру не менше 54мм. Бракувати, якщо довжина менше 54мм. |
| 3 | Спрацювання штовхача | Мікрометр МК-50. Скоба. | 25-0,022-0,003 | 24,95 | Менше 24,95 | Наростити (залізнити, хрому-вати, напилити) і обробити під номінальний або ремонтний розмір. |
|  |  |  | Ремонтні розміри - 25,2-0,022-0,003; 2- 25,5-0,022-0,003; 3- 25,6-0,022-0,003; 4- 25,8-0,022-0,003 |  |  |  |

4.1.Е. Технічні умови на дефекацію штанги клапана.

| Поз. на рис. | Назва дефекта | Спосіб виявлення дефекта. Засоби контролю | Розміри, мм |  |  | Спосіб усунення дефекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номінальний | допустимі |  |  |
|  |  |  |  | без ремонту | для ремонту |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Прогин штанги. | Пристрій. | 0,3 | 0,4 | Більше 0,4 | Правити. |
| 2 | Зменшення довжини штанги. | Шаблон 323,25. | 324,23-0,2 | 323,2 | Менше 323,25 | Змінити наконечник. |

4.1.Ж. Технічні умови на дефекацію коромисла клапана.

| Поз. на рис. | Назва дефекта | Спосіб виявлення дефекта. Засоби контролю | Розміри, мм |  |  | Спосіб усунення дефекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номінальний | допустимі |  |  |
|  |  |  |  | без ремонту | для ремонту |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тріщини на коромислі. | Огляд. | - | - | - | Бракувати. |
| 2 | Спрацювання отвору у втулці. | Нутромір індикаторний НІ 18-50. Пробка. | 22+0,02+0,05 | 22,10 | Більше 22,10 | Змінити втулку |
| 3 | Спрацювання сферичної поверхні коромисла | Шаблон R=10,0мм. | Відсутність просвіту. | Наявність просвіту в середній частині сферичної поверхні на дузі не більше 3мм | Наявність просвіту на дузі не більше 3мм але не більше 5мм. | Шліфувати по шаблону R=10,0мм. При наявності просвіту понад 5мм – наплавити і обробити сферичну поверхню. |

4.1.З. Технічні умови на дефекацію пружини клапана.

| Поз. на рис. | Назва дефекту | Спосіб виявлення дефекта. Засоби контролю | Розміри, мм |  |  | Спосіб усунення дефекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номінальний | допустимі |  |  |
|  |  |  |  | без ремонту | для ремонту |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тріщини або обломи пружини. | Огляд. | - | - | - | Бракувати. |
| 2 | Зменшення пружності. | Лінійка для контролю пружності МІП-100. | Довжина пружини в вільному стані 58мм, навантаженої пружини в робочому стані 48,2мм. |  |  | Бракувати, якщо пружність менше 240Н. |
|  |  |  | 268-308Н | 240Н | - |  |

4.2. Результат замірів кулачків розподільного валу.

| Пояс | Розмір, мм | Номер кулачка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … | 15 | 16 |
| I-I | a b a-b |  |  |  |  |  |  |
| II-II | a b a-b |  |  |  |  |  |  |

Схема вимірювань деталей газорозподільного механізму наведена на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Схема вимірювань деталей газорозподільного механізму:

а) головки блока; б) розподільного валу; в, г) впускного і випускного клапанів; д) контроль прямолінійності стержня на пристрої. 1,5-стояки для індикатора; 2-клапан; 3,6- притискувачі; 4-індикатор; 7-упор; е) штовхача; ж) штанги; з) коромисла; к) пружини клапана; л) контроль пружності пружини на пристрої. 1- станина; 2- столик вагового механізму; 3- рейка з лінійкою; 4- каретка; 5- ручка; 6- вантажі пересувні; 7- важелі.

Зношення елементів деталей усувають слюсарно-механічною обробкою, нарощуванням, наплавленням /кулачки/, напиленням газотермічним /фаски клапанів, поверхні валу, юбки штовхача і ін./, хромуванням /стержні клапанів, юбка і ін./; деформації – правкою, пошкодження – слюсарно-механічною обробкою.

- Технічні умови на дефектацію головки блоку, валу розподільного, впускного і випускного клапана, штовхача, штанги, коромисла, пружини клапанної наведені відповідно в табл.4.1 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3. Схеми розташування дефектів і замірів елементів цих деталей представлені на рис.4.1.

Для складних замірів робочі таблиці скласти відповідно схем замірів (рис.4.1) аналогічно таблицям 1.2 та 2.2, для кулачків – табл.4.2.

- Характерні дефекти головки блоку.

- Засоби виявлення та контролю дефектів головки блоку.

- Засоби усунення дефектів головки блоку.

- Характерні дефекти розподільного валу.

- Засоби виявлення та контролю дефектів розподільного валу.

- Засоби усунення дефектів розподільного валу.

- Номінальні то допустимі розміри елементів розподільного валу.

- Характерні дефекти впускного клапану.

- Характерні дефекти випускного клапану.

- Характерні дефекти штовхача клапана.

- Характерні дефекти штанги клапана, коромисла клапана, пружини клапана.

- Засоби усунення дефектів головки блоку

- Засоби усунення дефектів розподільного валу.

- Засоби усунення дефектів впускного клапану.

- Засоби усунення дефектів випускного клапану.

- Засоби усунення дефектів штовхача клапана, штанги клапана, коромисла клапана.

- Засоби виявлення та контролю дефектів розподільного валу.

- Засоби виявлення та контролю дефектів головки блоку.