Міністерство освіти і науки України

Державний університет «Житомирська політехніка»

Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки

Кафедра механічної інженерії

Кафедра механічної інженерії

Група ПМ-140М

ЗВІТ

по лабораторній роботі №2

з дисципліни «Технологічні методи забезпечення надійності обладнання галузі»

Виконав                                                                                     ___________________

Прізвище та ініціали

Перевірив                                                                                  ___________________

Прізвище та ініціали

2023

Лабораторна робота №2

Тема: Дослідження впливу тертя на стійкість деталей машин проти спрацювання

Мета роботи. Вивчити обладнання та методики визначення характеристик механічного спрацювання при терті матеріалів і виробів; розрахунковим шляхом визначити вагову інтенсивність спрацювання заданого матеріалу.

Завдання до лабораторної роботи 2

Дано результати експерименту дослідження впливу тертя на стійкість проти спрацювання  матеріалів БрАЖ9-4 та Нп-105Х (див. табл. 2.1).

Завдання. Визначити вагову інтенсивність спрацювання за формулою (2.3) для кожного зі значень навантаження. При цьому враховується діаметр контрзразка і частота його обертання.

Результати розрахунків записати в таблицю 2.1.

По результатах випробувань побудувати графік залежності середньої величини вагової інтенсивності спрацювання від навантаження Jg, = f(F) для кожного матеріалу.

Таблиця 2.1

Результати експерименту дослідження впливу тертя на стійкість матеріалів проти спрацювання

| № дос-ліду | Час дос-ліду, хв.. | Наван-таження F, кN | Частота обертання вала n, об/хв | Кількість циклів, N | Вага зразка, г | Вага спрацьованого матеріалу, g = g1 ( g2, г | Вагова характеристика спрацювання, Jg, г/мм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до випробування, g1 | після випробування, g2 |  |  |
| Матеріал – БрАЖ9-4 |
| 1 | 10 | 0,02 | 1000 | 10000 | 14,435 | 13,581 | 0,854 | 6,8·10-9 |
| 2 | 10 | 0,04 | 1000 | 10000 | 13,439 | 12,105 |  |  |
| 3 | 10 | 0,06 | 1000 | 10000 | 11,857 | 10,129 |  |  |
| 4 | 10 | 0,08 | 1000 | 10000 | 9,736 | 7,677 |  |  |
| Матеріал – Нп-105Х |
| 5 | 10 | 0,02 | 1000 | 10000 | 15,7288 | 15,6623 |  |  |
| 6 | 10 | 0,04 | 1000 | 10000 | 15,6169 | 15,5375 |  |  |
| 7 | 10 | 0,06 | 1000 | 10000 | 15,5375 | 15,432 |  |  |
| 8 | 10 | 0,08 | 1000 | 10000 | 15,432 | 15,3210 |  |  |

Виконання завдання

1. Визначаємо вагову інтенсивність спрацювання за формулою (2.3) для кожного зі значень навантаження. При цьому враховується діаметр контрзразка і частота його обертання.

Вага спрацьованого матеріалу в першому досліді,

gІ = g1 ( g2, = 14,435 – 13,581 = 0,854 г;

Вага спрацьованого матеріалу в дослідах №2 – 8

gІІ = ;

gІІІ = ;

gІV = ;

gV = ;

gVІ = ;

gVІI = ;

gVIIІ = .

2. Результати розрахунків записуємо в таблицю 2.1.

Тоді вагова характеристика спрацювання для першого досліду дорівнює

IgІ= г/мм3,                        (2.3)

де     gІ – вага спрацьованої речовини в першому досліді;

A – номінальна площа  контакту (А = 100 мм2);

L – шлях тертя (L = 2πR·N);

R·– радіус рухомого зразка;

N – кількість циклів (N = 10000);

L = 2·3,14·20·10000)= 1256000 мм.

Вагова характеристика спрацювання в дослідах №2 – 8 дорівнює

IgІІ =

IgІІІ =

IgІV =

IgV =

IgVI =

IgVII =

IgVIII =

3. Результати розрахунків записуємо в таблицю 2.1.

4. По результатах випробувань будуємо графік залежності середньої величини вагової інтенсивності спрацювання від навантаження Jg, = f(F) для кожного матеріалу.

Примітка: Зразок графіка залежності середньої величини вагової інтенсивності спрацювання від навантаження Jg, = f(F) (див. рис. 1) не відповідає чисельним значенням, які приведені в таблиці 2.1. Це зразок!!!

Вам необхідно побудувати графік залежності середньої величини вагової інтенсивності спрацювання від навантаження Jg, = f(F), який відповідає чисельним значенням в таблиці 2.1.

Рис. 1. Залежність вагової характеристики Ig від навантаження F:

■ – БрАЖ9-4; ● – Нп-105Х

Контрольні запитання

1. Якими характеристиками характеризується техніка спрацювання?

2. Визначення лінійної характеристики спрацювання.

3. Визначення вагової характеристики спрацювання.

4. Визначення енергетичної характеристики спрацювання.

5. Як впливає величина навантаження на вагову характеристику спрацювання матеріалу?

6. Як впливає час та шлях тертя на вагову характеристику спрацювання матеріалу?

7. Як впливає частота обертання деталі на вагову характеристику спрацювання матеріалу?

8. Порівняння результатів дослідження спрацювання різних матеріалів. Вибір марки матеріалу для виготовлення деталі.