## 7. Забезпечення надійності машин в умовах циклічних навантажень.





















а)

д)

г)

в)

б)

Вплив навколишнього середовища та технологічних факторів на деталь чи конструктивний елемент сприймають через питоме навантаження (). Найтиповіші варіанти навантаження наведені на рис.7.1:

г)

Рис. 7.1. Види навантажень

в)

В реальних машинах та механізмах найчастіше зустрічаються варіанти навантаження в) – д), вони ж являють найбільшу небезпеку з точки зору надійності машин, тобто найінтенсивніше впливають на її зниження.

Проблема втоми, тобто руйнування конструкційних матеріалів під дією циклічних навантажень, значно нижчих за границю міцності (а в багатьох випадках – коли мова йде про багатоциклову втому – і значно нижче границі плинності ) – виникла понад півтора століття як наукова проблема. Як проблема практична – проблема втоми існувала і буде існувати завжди.

Значна частина деталей машин та конструктивних елементів працюють в умовах повторних (циклічних) навантажень і їх ресурс повністю контролюється втомою матеріалів, з яких вони виготовлені.

Перші системні дослідження втоми виконав німецький вчений Велер в 1858 році. Дуже повчальний історичний аналіз розвитку науки про втому конструкційних матеріалів. Дослідження механіки та фізики втомного руйнування мали нерівномірний характер, то прискорювались, то сповільнювались, і в багатьох випадках прискорення досліджень співпадали з подіями, що впливали на долю значної частини людства. За В.С.Івановою, перший період в дослідженні втоми закінчився в 1910-11 рр. накопиченням значних експериментальних даних по циклічній міцності сталей та чавунів, впровадженням прискорених способів визначення границі втоми, виявленню надзвичайно високої чутливості характеристик втоми до стану поверхні - шорсткості, подряпин, гострих надрізів, різких перепадів розмірів.

В 30-і роки отримані дуже цінні дані про вплив масштабного фактору, де було показано різке зменшення границі втоми зі збільшенням розмірів зразків, а також значне розсіювання експериментальних даних (наприклад, циклічної довговічності) при досить жорстких вимогах до однорідності початкових умов.

В роки другої світової війни – в зв’язку зі стрімким розвитком авіації – дослідження проблеми втоми знову прискорились. Було побудовано багато моделей накопичення пошкоджень при нестаціонарних циклічних навантаженнях, а також підвищення циклічної міцності за допомогою спеціальних технологій обробки поверхні. В повоєнні роки розвиток реактивної авіації та практичної космонавтики (50-60 роки) знову привернула увагу вчених до проблеми втоми.

В 70-80 роки масове будівництво ядерних та хімічних реакторів ініціювали дослідження тріщиностійкості та корозійної тріщиностійкості при циклічних навантаженнях.

В тому числі – в період 70-80 років – в центрі світової наукової думки з дослідження проблеми втоми виявилась Україна. Це – Інститут проблеми міцності, Інститут механіки (Київ), Київський політехнічний інститут, фізико-механічний та політехнічний інститути у м.Львові та ряд інших академічних, галузевих НДІ та вузів.

Слід сказати, що лише за період з 1981 по 1990 рр. у м.Житомирі проведено 10 Всесоюзних конференцій та симпозіумів, присвячених проблемі втоми в умовах низьких та високих температур, складного напруженого стану, поверхневих покриттів тощо.

В червні 1993 р. Україна приймала VIII Міжнародну конференцію з механіки руйнування.

За період дослідження втоми значний вклад в її розвиток внесли всесвітньовідомі вчені Веллер,       І.А.Одинг, С.В.Серенсен, М.М.Давиденко, В.В.Болотін, В.І.Іванова, Г.С.Писаренко, В.Т.Трощенко, А.А.Шаняв-ський та ряд інших.

Слід відзначити, що за два роки до кінця ІІ тисячоліття проблема втоми далека до свого завершення. І на головне питання – при розробці нового сплаву чи конструкційного матеріалу - як  спрогнозувати його характеристики міцності, втоми, тріщиностійкості без проведення експериментальних досліджень – все ще нема відповіді. Деяку надію в цьому напрямку дає розвиток термоактиваційних уявлень про природу руйнування та синергетика (В.С.Іванова, С.М.Журков, Дж.Кенеді, І.Г.Грабар та інші).

Можливо, перше десятиріччя наступного тисячоліття принесе сподівані результати в побудові теорії втоми, що об’єднає нескінченно велику множину даних, накопичених сотнями наукових лабораторій світу, в єдину струнку наукову теорію втоми.

Автор прогнозує, що це відбудеться за 10-20 років саме на базі синергетики термоактиваційних уявлень про природу руйнування.

### 7.1. Основні терміни та визначення.

Згідно з       ГОСТ 23207-78:

Втома – це процес поступового накопичення пошкоджень в матеріалі під дією змінних напруг, що призводять до зміни його властивостей, утворенню і розвитку тріщини та руйнування.

Багатоциклова втома – це втома матеріалу, при якій втомне пошкодження чи руйнування настає в основному при пружному деформуванні (без накопичення пластичних деформацій).

Малоциклова втома – це втома матеріалу, при якій втомне пошкодження чи руйнування настає при пружнопластичному деформуванні (зі значними  пластичними деформаціями).





max

0

min

m

T

Рис. 7.2. Параметри циклу навантаження

Цикл навантаження характеризують ( рис. 7.2):

- періодом циклу Т, с ;

- частотою навантаження f = 1/T, гц ;

- максимальною та мінімальною напругою циклу mах , min , МПа ;

- середньою напругою циклу т=(mах +min ) / 2;

- амплітудою напруг а= (mах  - min ) / 2 ;

- коефіцієнтом асиметрії циклу R = min  /max .

Цикл, у якого максимальні та мінімальні напруги рівні по модулю та протилежні за знаком, називається симетричним.

Якщо mах = - min  , то для такого циклу:

т = (mах +min ) / 2 = 0	R=min  /max = - 1

В довідковій літературі під -1  якраз і наводиться границя втоми при симетричному циклі.

Цикл, у якого одна з напруг - mах чи min  - дорівнює нулю, називається віднульовим.

Якщо   min  = 0 , то  R = 0  /max = 0 , якщо mах  = 0 , то R = min  / 0 =  .

Границя витривалості (R ) – це максимальна амплітуда напруг, при якій ще не настає втомне руйнування на заданій базі випробувань.

### 7.2. Методи визначення характеристик втоми.

Основним методом визначення характеристик матеріалів при руйнуванні від втоми є метод натурних випробувань:

- гладких лабораторних зразків;

- лабораторних зразків з імітацією дії зовнішніх факторів:

а) конструктивних (розміри, концентратори напруг в вигляді отворів, гантелей, виточок, надрізів тощо );

б) технологічних (стан поверхні, поверхневої обробки, її зміцнення);

в) експлуатаційних (зовнішнє середовище, фретинг-корозія, температурно-силові умови навантаження тощо);

- елементів натуральних конструкцій, коли необхідно реалізувати умови, максимально наближені до реальних умов експлуатації.

При цьому можуть бути реалізовані найрізноманітніші схеми навантаження: циклічний розтяг – стиск (Р – С); циклічний згин (З); циклічний згин з обертанням (ЗО); циклічне кручення (К) та інші.

На рис.7.3 наведені основні схеми навантаження, що найчастіше зустрічаються в практиці: а – циклічний  розтяг;  б, в – циклічний згин; г-е – консольний згин; ж – циклічне кручення.

На рис.7.4 наведені схеми машин для циклічних випробовувань.

Як зазначалося вище, випробовування можуть проводитись як на гладких зразках, так і на зразках з концентраторами (отворами, виточками, вирізами тощо), основні із яких наведено на рис.7.5.

### 7.3. Інженерні методи визначення характеристики втоми.

Надзвичайно велике значення для підвищення надійності машин надається експрес-методам визначення характеристик втоми. Найпоширеніший метод експрес-аналізу  конструкційного матеріалу – це стандартні короткочасні випробовування.

Рис.7.3. Схеми навантаження зразків при випробуваннях на втому.

Рис.7.3. схеми машин для випробування на втому.

а) консольний згин (КЗ) – мяке навантаження;

б) консольний згин – жорстке навантаження;

в) чистий згин – мяке навантаження;

г) – д) консольний згин при електромагітномму збудженні.

Рис. 7.5. Стандартні зразки для випробувань на втому.

На отримання стандартної кривої деформування зразка на розтяг зі швидкістю навантаження ε  10-3...10-4 с-1 необхідно 5...50 хв. Зі стандартної кривої деформування маємо { т, в, ,  } – відповідно т – границя плинності, в – границя міцності, - відносне звуження,   - відносне видовження зразка.

Ці дані дозволяють прогнозувати характеристики втоми. Так, існує емпіричний зв’язок границі втоми -1  з границею міцності в:

-1= ( 0,4 ... 0,6 ) в – для сталей,                                    ( 7.1 )

-1= ( 0,25...0,4 ) в – для сплавів алюмінію;                 ( 7.2 )

-1   0,765 в  - 123 (МПа) – для будівельних сталей  ( 7.3 )

-1   0,432 в  + 22   				        ( 7.4 )

} для конструкційних

сталей

-1   0,249 в  + 25   				        ( 7.5 )

Інколи користуються залежністю:

-1   0,3 в / ( 1 -  )	        		   	    ( 7.6 )

Якщо узагальнити велику кількість емпіричних залежностей

-1 = { т, в, ,  } 				    ( 7.7 )

то найчастіше зустрічається досить грубе наближення

-1  0,5 в.                               		    (7.8)

яке дозволяє без будь-яких циклічних випробовувань провести розрахунки та визначити розміри конструкції.

τВT=τ0expU0BT−γBTσRTЯк було показано в розділі 4, для побудови кривої втоми можна скористатись термоактиваційними уявленнями:

( 7.9 )

де         ВТ  = N / f ,

U0BT≈53RTln1τ0

N  – кількість циклів до руйнування,

f   –  частота циклічного навантаження,

T –  температура, при якій проводяться циклічні випробовування.

Для побудови двохпараметричного рівняння кривої втоми

 = a – b lgN                   	                 ( 7.10 )

необхідно провести випробовування на втому хоча б на двох рівнях навантажень (дві точки кривої втоми). В той же час використання ( 7.9 ) дає можливість побудувати рівняння кривої втоми, використавши лише випробовування на одному рівні навантажень (одна точка кривої втоми).

### 7.4. Вплив концентрації напруг та виду навантаження.

За результатами циклічних випробовувань великої кількості зразків будують криву втоми. Найчастіше в сучасній літературі (більше 90%) використовуються напівлогарифмічні координаим “ - lgN” (рис.7.6, 7.7).

Це підтверджує термоактиваційну природу  циклічного руйнування, т.я. рівняння Журкова описує пряму лінію в координатах “ - lg”.

В деяких випадках, коли кілька механізмів одночасно впливають на процес втоми (наприклад, втома з повзучістю, втома з корозією), використовують і інші координати: “lg - lg”; “lg - lg lgN” та інші.

Як видно із рис.7.6-7.7, надзвичайно великий вплив на криві втоми мають концентратори напруг.

На рис.7.8 наведені залежності ефективного коефіцієнта концентрації напруг. Для випробовувань використовувались трубчасті зразки зовнішнім діаметром в робочій зоні 14, та внутрішнім - 12, що дозволило отримати при випробовуваннях на циклічне кручення практично однорідний напружений стан. Концентратор – отвір 1,3 – наносився в робочій зоні зразка і відповідав теоретичному коефіцієнту концентрації напруг =3 для Р-С та =4 для кручення.

Ефективний коефіцієнт концентрації напруг розраховується за формулою

K = a / a ,

де a – напруга при Р-С гладких зразків, a – напруга при Р-С чи К зразків з концентраторами напруг при однакових числах циклів до зародження тріщини 0,1 мм.

Криві втоми рис.7.6-7.7 показують, що діапазон довговічностей  N[5104...107]. Це так звана багатоциклова втома, для якої характерне руйнування без помітних пластичних деформацій.

На рис.7.9-7.10 наведені криві втоми в області малоциклової втоми в координатах “ - lgN” та “ - lgN”, звідки видно, що до 104...5104 циклів циклічне руйнування супроводжується значними пластичними деформаціями (до 30...40%), які і є основною характерною ознакою малоциклової втоми.

Як слідує із таблиці 7.1, рівень циклічних навантажень для малоциклової втоми сягає значної величини, порядку 0,2, тоді як для багатоциклової втоми величина рівня напруг значно менше.

Таблиця 7.1.  Механічні властивості та характеристики малоциклової втоми деяких сталей та сплавів

| #### Матеріал | в, МПа | 0,2, МПа | , % | , % | МЦВ, МПа | N10-4, цикли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15Г2АФДпс | 520 | 429 | 28,5 | 62,5 | 420 | 6,5 |
| 15Х2НМФА | 758 | 666 | 27,1 | 65,3 | 720 | 3,0 |
| Сталь Ст3 | 425 | 258 | 26,7 | 48,5 | 290 | 10,0 |
| Сталь 20 | 478 | 315 | 28,7 | 50,0 | 340 | 8,0 |
| Д20-1 | 430 | 315 | 11,5 | 23,6 | 420 | 0,35 |
| АМГ6 | 335 | 148 | 26,6 | 31,7 | 330 | 0,30 |
| ВТ6С | 1075 | 965 | 11,6 | 13,3 | 990 | 0,35 |
| АТ2-2 | 840 | 795 | 13,3 | 53,5 | 750 | 0,25 |
| ВТ5 | 820 | 775 | 13,1 | 34,4 | 700 | 0,95 |
| ВТ9 | 1160 | 1110 | 19,5 | 38,0 | 1110 | 0,35 |
| Сплав (1) | 365 | 230 | 18,2 | 44,0 | 295 | 3,50 |
| БрХО8 | 231 | 148 | 34,0 | 81,0 | 165 | 10,00 |

Характеристики втоми, як ніякі інші характеристики механічних випробовувань, мають ймовірнісну природу, Взагалі можна сформулювати такий постулат:

чим нижче рівень навантаження, тим ширше  діапазон розсіювання  характеристик втоми.

Ймовірнісна природа руйнування – фундаментальне фізичне явище, яке повністю узгоджується з термоактиваційними уявленнями (див. розділ 4). Це підтверджують численні експериментальні дані. В       таблиці 7.2 показано, що при одному і тому ж рівні навантажень довговічність може відрізнятись на порядок і більше, що й вимагає застосовувати ймовірнісні методи теорії надійності (рис.7.11-7.14).

#### Таблиця 7.2. Значення довговічності зразків сплава АВ при різних рівнях  циклічного навантаження.

| № п/п | N107 |  |  |  | N106 | N105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При , МПа |  |  |  |  |  |
|  | 110 | 115 | 120 | 125 | 135 | 165 |
| 1 | 3,02 | 2,05 | 1,26 | 0,594 | 3,38 | 5,83 |
| 2 | 4,49 | 2,57 | 1,33 | 1,00 | 3,75 | 11,0 |
| 3 | 4,77 | 3,81 | 2,12 | 1,12 | 4,23 | 12,0 |
| 4 | 4,90 | 4,53 | 2,74 | 1,54 | 6,75 | 12,9 |
| 5 |  |  | 3,01 | 1,73 | 8,01 | 18,1 |
| 6 |  |  | 3,69 | 2,30 | 8,17 | 21,8 |
| 7 |  |  |  | 2,31 | 9,26 | 22,3 |
| 8 |  |  |  | 6,67 | 10,3 | 26,5 |
| 9 |  |  |  |  | 12,4 | 16,5 |
| 10 |  | 5,00* | 5,00* |  | 14,6 | 33,6 |
| 11 |  |  |  | 5,00* | 16,5 | 38,4 |
| 12 | 5,00* |  |  |  | 18,2 | 62,4 |
| 13 |  |  |  |  | 23,9 | 75,9 |
| 14 |  |  |  |  | 24,0 |  |
| 15 |  |  |  |  | 32,1 |  |
| 16 |  |  |  |  | 45,9 |  |
| 17 |  |  |  |  | 47,7 |  |
| 18 |  |  |  |  | 50,0* |  |

* - зразок не зруйнувався.

Як показує рис.7.15, на характеристики втоми суттєво впливає стан поверхні зразків – при збільшенні шорсткості зменшується границя втоми.

В таблиці 7.3 показано, що на границю втоми суттєво впливає поверхневе пластичне деформування.

#### Таблиця 7.3. Підвищення надійності зубчастих коліс поверхневим пластичним деформуванням.

| Марка сталі | т, ##### МПа | Товщина зразка, мм | Границя втоми (Мпа) на базі 5106 циклів при зусиллі обкатки Р, кН |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65г | 500 | 10 | 155 | 205 | 220 | 210 | 185 | 170 |
| МСТ3 | 293 | 10 | 115 | 130 | 120 | - | - | - |
|  |  | 15 | 110 | 120 | 130 | 115 | - | - |
| Сталь 45 | 484 | 10 | 140 | 175 | 190 | - | 155 | - |
|  |  | 15 | 135 | 170 | 180 | 195 | 165 | - |
|  |  | 25 | 120 | 150 | 165 | - | 175 | - |

Поверхневе пластичне деформування здійснювалось пластичним деформуванням в зоні концентрації напруг, що, як слідує з таблиці, дає приріст на базі 5106 циклів в межах 13...44% (А.С. СРСР № 721207).

### 7.5. Шляхи підвищення надійності машин при циклічних навантаженнях.

Наведені експериментальні дані показують, що для підвищення надійності деталей та конструктивних елементів необхідно:

- по можливості не вводити концентраторів напруг;

- покращувати чистоту поверхні деталей;

- формувати оптимальну мікроструктуру матеріалів деталей;

- застосовувати оптимальну термообробку;

- застосовувати оптимальну технологію механічної обробки.