#### Задача 8.2.

Визначити залишковий ресурс конструкції із магнієвого сплаву М18 (рис. 8.14), що працює при  МПа, якщо тріщина була виявлена при довжині  мм.

Розв’язок.

Із рис.8.14  ;   . Продовження лінійної дільниці діаграми росту тріщини до перетину з вертикалями    і   дає:  м/цикл;            м/цикл.

Звідки:        ;

;

.

Тоді:

(циклів).

Якщо користуватись наближеною формулою, то цикл, тобто спрощення формули йде не в запас міцності і надійності, і з цим треба обережно поводитись, особливо в задачах оцінки залишкового ресурсу відповідальних конструкцій (авіаційні двигуни, осі коліс рухомого складу, елементи органів управління тощо).

#### Задача 8.3

Для відомих =4,1МПа та МПа, а також рівня напруг  МПа  ймовірність виявлення тріщини  в заданих умовах мала вигляд:

| , мм | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , % | 0,01 | 0,04 | 0,12 | 0,25 | 0,52 |

тобто тріщина 0,1 мм була виявлена в одному випадку із ста; 0,3мм – в 4-х випадках із ста і т.д.

Визначити інтервал між оглядами (дефектоскопією) конструкції для заданого рівня ймовірності виявлення дефекту, а також довжину тріщини , що відповідає даному рівню ймовірності виявлення дефекту Р  (0,99; 0,995; 0,999).

Розв’язок.

Як показує аналіз таблиці, можна прийняти гіпотезу нормального розподілу змінної  (довжини тріщини, яка виявляється при дефектації наявними засобами).

Для знаходження значень довжини тріщини, що відповідає заданому рівню виявлення дефекту Р, скористаємося співвідношенням: 	.

На жаль, нам невідомі - середнє значення довжини тріщини, що відповідає ймовірності  Р=50%, а також середнє квадратичне відхилення даного розподілу.

Для знаходження  використаємо напівлогарифмічну апроксимацію залежності   в інтервалі . Тоді:  можна знайти із рівняння прямої в напівлогарифмічних координатах:

.

Звідки

мм.

Визначимо середньоквадратичне відхилення із наближеного співвідношення:

.

Ймовірність невиявлення тріщини (дефекту)   .

Відповідно:	.

Тоді

.

Звідки знаходимо довжини тріщини, що відповідають заданим :

мм,

мм,

мм.

Для визначення періоду між оглядами (діагностуваннями) конструкції визначимо число циклів (N, що пройдуть з моменту виявлення тріщини до її закритичного росту.

Визначимо

,

ммм,

ммм.

Тоді:

Для  м,  це дає:  циклів.

Для м отримуємо:  циклів.

Таким чином, для забезпечення ймовірності виявлення тріщини Р=0,99 періодичність оглядів повинна бути не рідше , тобто через кожних 911 експлуатаційних циклів, а для забезпечення ймовірності виявлення тріщини   Р=0,999  періодичність оглядів не повинна перевищувати   експлуатаційних циклів.

Чому ми беремо половину визначеного інтервалу ?

Якщо на попередньому огляді тріщина не була виявлена, то до послідуючого огляду через конструкція може не “дожити”. Для чого  зменшується. В даному випадку – по середньому значенні міжоглядового інтервалу.