Рис. 5.2. Схема поста газопорошкового наплавлення покриттів:

1 ( балон кисневий; 2 ( балон ацетиленовий (пропановий); 3 ( редуктор кисневий; 4 ( редуктор ацетиленовий (пропановий); 5 ( газові рукави; 6 ( пальник для наплавлення покриттів

Кисень

Горючий газ

Рис. 5.1. Газопорошковий пальник

Таблиця 5.1

Основні технічні параметри пальників типу ГН

| Найменування параметра | ГН-1 | ГН-2 | ГН-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер мундштука | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
| Тиск ацетилену, Мпа | ( 0,01 | ( 0,02 |
| Тиск кисню, Мпа | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| Витрати ацетилену, л/год | 220 | 300 | 350 | 550 | 1500-1750 |
| Витрати кисню, л/год | 220 | 300 | 350 | 550 | 1500-1750 |
| Витрати порошку, кг/год | до 1 | до 2 | до 5 |
| Товщина шару покриття, мм | 0,1…1,5 | 0,3…2 | 1…5 |
| Коефіцієнт використання порошку | 0,75 | 0,7 |
| Габаритні розміри, мм | 485х80х170 | 510х85х210 | 615х75х255 |
| Маса, кг | 0,75 | 0,77 | 1,1 |