Рис. 5.2. Схема поста газопорошкового наплавлення покриттів:

1  балон кисневий; 2  балон ацетиленовий (пропановий); 3  редуктор кисневий; 4  редуктор ацетиленовий (пропановий); 5  газові рукави; 6  пальник для наплавлення покриттів

Кисень

Горючий газ

Рис. 5.1. Газопорошковий пальник

Таблиця 5.1

Основні технічні параметри пальників типу ГН

| Найменування параметра | ГН-1 |  |  | ГН-2 |  | ГН-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер мундштука | 1 | 2 |  | 3 | 4 | - |
| Тиск ацетилену, Мпа |  0,01 |  |  |  |  |  0,02 |
| Тиск кисню, Мпа | 0,2 | 0,3 |  | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| Витрати ацетилену, л/год | 220 | 300 |  | 350 | 550 | 1500-1750 |
| Витрати кисню, л/год | 220 | 300 |  | 350 | 550 | 1500-1750 |
| Витрати порошку, кг/год | до 1 |  |  | до 2 |  | до 5 |
| Товщина шару покриття, мм | 0,1…1,5 |  |  | 0,3…2 |  | 1…5 |
| Коефіцієнт використання порошку | 0,75 |  |  |  |  | 0,7 |
| Габаритні розміри, мм | 485х80х170 |  | 510х85х210 |  |  | 615х75х255 |
| Маса, кг | 0,75 |  | 0,77 |  |  | 1,1 |