C-3. Розрахунок процесу розпилювання блоків на плити-заготовки (Алмазне дискове розпилювання).

Запилювання здійснюється з моменту першого торкання дисковою пилою найбільш виступаючих ділянок на верхній грані розпилюваного блоку до занурення пили в блок каменю приблизно на 30–50 мм. Цей етап характеризується роботою зі зменшеною швидкістю подачі для того, щоб уникнути уводів пили на початковій стадії розпилювання і тим самим забезпечити площинність поверхні пиляних плит. Допилювання останніх 80-100 мм висоти ставки здійснюється при пониженій швидкості робочої подачі, що складає 40-50% оптимальних значень. Розпилювання вважається завершеним якщо ставка розпилена на всю висоту без недопилів. Допускається залишок мінімального недопилу 5 - 10мм.

1. Ширина пропилу:

bп = bр + bз, мм

де bр – ширина ріжучого елементу, мм; bз – сумарна величина зазорів в пропилі, мм.

2. Кількість пропилів, необхідних для розпилювання блоку на плити, при товщині плити 30 мм:

m=B0bп+bпл−1, шт.,

де В0 – ширина блока; bпл – 30 мм – товщина плити;

3. Теоретично можлива кількість продукції після операції розпилювання в рік:

ST=1000(m+1)VПВ0, м2

де VП – необхідний об’єм блоків, м3;

4. Реальна кількість продукції після розпилювання:

S1=ST ∙ Kp ,

де Kp – коефіцієнт виходу продукції після операції розпилювання, для граніту, габро, лабрадориту, діориту, базальту Kp = 0,80; для мармуру білого Kp = 0,70, для мармуру кольорового Kp = 0,55;

5. Швидкість різання верстату:

V=π⋅D⋅n60, м/с

де D – діаметр дискової пили, м;

n – частота обертання дискової пили, об/хв;

Загальні правила вибору раціональних значень швидкості алмазно-дискового різання зводяться до наступного:

- з мінімальною швидкістю різання (до 20–25 м/с) розпилюються низькоабразивні породи підвищеної міцності (граніти, гранодіорити тощо);

- середнє значення швидкості різання (35–45 м/с) встановлюється для низькоабразивних порід середньої міцності (мармури, мармуризований вапняк, тощо);

- з високою швидкістю різання (50–60 м/с і вище) оброблюють високоабразивні низькоміцні породи (вапняки, пісковики, вулканічні туфи і ін.);

- за умови підвищеної жорсткості розпилювального верстата і наявності на ньому 1,5–2-кратного запасу потужності головного електроприводу швидкість різання порід VII–IX груп розпилюваності може бути доведена до 80–90 м/с.

Швидкість робочої подачі S, м/хв., і глибина різання H, мм, – два взаємозв'язаних між собою параметри, які визначають продуктивність розпилювальних верстатів.

Таблиця 1

Раціональні режими різання залежно від категорії каменю

| Глибина різання h, мм | Категорія каменю |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6–7 |
|  | Швидкість подачі S, м/хв. |  |  |  |  |  |
| 1 | 10,0–5,0 | – | – | – | – | – |
| 2 | 5,0–7,50 | 7,5–10,0 | – | – | – | – |
| 3 | 3,5–5,0 | 5,0–7,0 | 7,0–10,0 | 7,0–10,0 | 7,0–10,0 | – |
| 5 | 2,0–3,0 | 3,0–4,0 | 4,0–6,0 | 4,0–6,0 | 4,0–6,0 | 6,0–8,0 |
| 10 | 1,0–1,5 | 1,5–2,0 | 2,0–3,0 | 2,0–3,0 | 2,0–3,0 | 3,0–4,0 |
| 20 | 0,5–0,75 | 0,7–1,0 | 1,0–1,5 | 1,0–1,5 | 1,0–1,5 | 1,5–2,0 |
| 30 | 0,35–0,5 | 0,5–0,7 | 0,7–1,0 | 0,7–1,0 | 0,7–1,0 | 1,0–1,5 |
| 40 | 0,25–0,35 | 0,3–0,5 | 0,5–0,75 | 0,5–0,75 | 0,5–0,75 | 0,75–1,0 |

Камінь середньої міцності і низькоміцний (вапняк, туф, мармур, травертин, доломіт і ін.) може розпилюватися за один прохід інструменту на максимально можливу глибину, що допускається алмазною дисковою пилою і потужністю електроприводу (у багатодискових верстатів вибір глибини різання зумовлений товщиною заготовки). Базальти, габбро, лабрадорити розрізають на глибину до 60–100 мм за один прохід і в окремих випадках (при хорошому розкритті алмазів і наявності відрегульованого механізму робочої подачі) – на максимально можливу для даної пили глибину. Нарешті, міцні важкооброблювані породи (I–III груп), як правило, розрізають багатопрохідним методом з глибиною різання за один прохід до 20–30 мм.

Раціональні режими і технологічна продуктивність розпилювання різних видів каменю дисковими твердосплавними пилами наведені в табл. 2. Технологічною особливістю багатодискового розпилювання каменю твердосплавними пилами при конвеєрній подачі заготовок є їх недопилювання, яке становить 10–50 мм висоти заготовки, що виключає поломку плит і сприяє збереженню конвеєра верстата. Плити відламуються робітником вручну на вихідній частині конвеєра. Розпилювання каменю дисковими твердосплавними пилами може проводитися як з подачею води (витрата води на одну пилу 10–15 л/хв.), так і без неї.

6. Коефіцієнт що враховує зменшення продуктивності за рахунок врізання інструмента (запилювання), допилювання та недопилу блока допилювання:

Kдоп=Н0−Hзап−Hдоп−HнедН0−Hнед+KSзHзапН0−Hнед+KSдHдопН0−Hнед,

Kдоп=Н0−Hзап−Hдоп−Hнед+KSз⋅Hзап+KSд⋅HдопН0−Hнед,

де Н0 – висота розпилюваємого блока, мм;

Hзап – величина врізання інструмента (запилювання), мм; Hзап = 30–50 мм;

Hдоп – величина допилювання блока, мм; Hдоп = 80–100 мм;

Hнед – величина недопилу блока, що запобігає його розвалюванню, мм; Hнед = 0–10 мм;

KSз та KSд – коефіцієнти зменшення робочої подачі відповідно при запилюванні і допилюванні блоку, приймаються в межах 0,40–0,5.

Таблиця 2

Раціональні режими та технологічна продуктивність розпилювання каменю дисковими твердосплавними пилами

| Група пили-мості | Вид каменю, що розпилюють | Швидкість різання (колова), V, м/с | Швидкість робочої подачі, S, м/год. | Технологічна продуктивність (на одну пилку), м2/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ІХ | Вапняк жетибайський, альмінський, бодракський, інкерманський | 7–9 | 15–45 | 9–18 |
| ІХ | Туф вулканічний октемберянський, артикський та інші | 5–6 | 15–30 | 9–12 |
| VIII | Вапняк екларський, сариташський | 4–6 | 7,5–15 | 3–9 |

7. Технологічна продуктивність верстату

Qтех=H0⋅S⋅m⋅Kдоп1000, м2/год

де S – величина робочої подачі при розпилюванні порід (табл. 1), м/год;

m – кількість одночасно працюючих інструментів;

8. Циклова продуктивність верстату:

Qц=Qтех⋅Кц, м2/год

де Кц – коефіцієнт циклової продуктивності,

- для конвеєрних верстатів Кц = 0,98–1,0;

- для верстатів з візками Кц = 0,95–0,98.

9. Фактична продуктивність верстату:

Qф=Qц⋅Кф, м2/год

де Кф – коефіціент використання номінального річного фонду робочого часу,

- при роботі в 2 зміни Кф = 0,9;

- при роботі в 3 зміни Кф = 0,85.

10. Час, що витрачається на розпилювання одного блоку:

Ттех=Lo⋅НоS⋅h⋅Kдоп⋅1000, год., або Ттех=Тзап+Тпил+Тдоп, год.;

де h – глибина різання інструменту, мм;

S, Sзап, Sдоп – величина робочої подачі відповідно при розпилюванні порід, запилюванні та недопилюванні, м/год;

Тзап, Тпил, Тдоп – відповідно час запилювання, розпилювання та допилювання, год;

Тзап=Lo⋅Hзап1000⋅Sзап⋅h=Lo⋅Hзап1000⋅KSз⋅Sp⋅h, год.,	 Тдоп=Lo⋅Ндоп1000⋅Sдоп⋅h=Lo⋅Hдоп1000⋅KSд⋅Sp⋅h, год.,

Тпил=Lo⋅Нпил1000⋅Sp⋅h=Lo⋅Н0−Hзап−Hдоп−Hнед1000⋅Sp⋅h, год.,

11. Потрібна кількість верстатів:

Nр=STQф⋅F, шт.;

де F – річний фонд робочого часу при n-змінній роботі, год;

Отримане значення округлюється до більшого цілого.

12. Витрати води на роботу одного розпилювального верстату:

Uр=m⋅U, м3/год;

де U – витрати води на один робочий інструмент, м3/год;

m – кількість дискових пил, шт.

13. Витрати води на розпилювання одного блока

Uбл=Ттех⋅Uр, м3

14. Річні витрати води на розпилювання всіх блоків:

Up.рік=Uбл⋅Nбл=Up⋅F⋅Np, м3/рік;

де Np – кількість розпилювальних верстатів (до округлення), шт.

15. Річна витрата алмазів для виконання пропилів дисковою пилою:

Qpa=q1⋅ST, карат/рік.

де q1 – питома витрата алмазів, карат/м2;

16. Об’єм шламу при розпилюванні блоків:

Vшр=ST⋅bр+bз=m⋅bр+bз⋅L0⋅H0⋅Nбл, м3/рік.

Таблиця 2

Витрата води на одну алмазно-дискову пилу

| Діаметр пили D, мм | Витрата води, л/хв. | Діаметр пили D, мм | Витрата води, л/хв. |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | 6–10 | 1200 | 50–75 |
| 250 |  | 1250 |  |
| 300 | 10–15 | 1300 |  |
| 350 |  | 1400 | 60–90 |
| 400 |  | 1500 |  |
| 450 | 15–22 | 1600 |  |
| 500 |  | 1750 | 65–100 |
| 550 |  | 1800 | 65–110 |
| 600 | 20–30 | 2000 | 70–120 |
| 630 |  | 2250 | 75–130 |
| 700 | 30–40 | 2500 | 80–140 |
| 800 | 30–45 | 2700 | 85–150 |
| 900 |  | 3000 | 90–160 |
| 1000 | 40–60 | 3500 | 100–180 |
| 1100 | 45–70 |  |  |