## Slide 1
Лекція 8. Екологічно орієнтовані процеси обробки матеріалів

## Slide 2
Екологічно орієнтованими робочими процесами обробки матеріалів є такі, котрі у ході їх підготовки, реалізації та післядії не зашкоджують навколишньому середовищу, людям, ґрунту, рослинності, тваринному світу, водному та повітряному басейнам або цей збиток зведений до мінімально можливого рівня.
Створення цілих виробництв, які відповідають вимогам зберігання навколишнього середовища, є насущною проблемою, яку людство повинно ефективно розв'язати вже в найближчі десятиліття. Сьогодні прогресивні ті розробки, які прагнуть екологічні ідеї втілити в технічних рішеннях

## Slide 3
Застосування природозберігаючих допоміжних засобів
Застосування альтернативних екологічно орієнтованих інтегрованих технологій
Зниження енергоспоживання
Зниження матеріалоємності
Виключення шкідлвих допоміжних засобів
Вторинне використання ресурсів
Заводи девиробництва
Екологічно орієнтоване виробництво
Характеристика екологічно орієнтованого виробництва

## Slide 4
Основні напрямки зниження негативного впливу ЗОТС на навколишнє середовище
Традиційно застосовувані в матеріалообробці змащувально-охолоджуючі технологічні середовища (ЗОТС) є одним із головних забруднювачів навколишнього середовища. Їх розбризкування, розлив, концентрація в лахмітті та стружці, просто злив у каналізацію завдають непоправного збитку природі, забруднюють водоймища, ґрунт, повітряний простір. Обсяги виробництва ЗОТС дуже великі.

## Slide 5
Наприклад, структура й обсяги споживаних у промисловості ФРН ЗОТС такі:
змащувальні (мастила) – 1.151.312 тонн;
змащувально-охолоджуючі 3%-ні емульсії – 947.000 тонн;
змащувально-охолоджуючі 8%-ні емульсії – 355.200 тонн;
змащувально-охолоджуючі, які не змішуються з водою, – 47.076 тонн.
Якщо за різноманітними оцінками витрати на інструмент складають 4–5 %, на устаткування – 40 %, то застосування ЗОТС потребує 12–17 % від загальних витрат на виробництво.
Важливими є аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності працюючих. За даними профспілки металообробних підприємств ФРН, 30 % важких та хронічних захворювань шкіри робітників пов'язано з застосуванням ЗОТС.

## Slide 6
Переважні за обсягом водорозчинні ЗОТС, як правило, належать до 2 або 3 класу небезпеки, нерозчинні зазвичай – до 2-го класу. ЗОТС більш низьких класів небезпеки потребує менших капіталовкладень, однак законодавчо в ряді країн жорсткість вимог пов'язують з обсягами споживаних ЗОТС.
На практиці це означає, що до ЗОТС 3 класу небезпеки найвищі вимоги висуваються вже при застосуванні обсягів > 1 м куб.
Здавалося б, повна відмова від застосування ЗОТС, якщо вона технічно можлива, перехід до сухого різання міг би стати ідеальним рішенням:
виключаються витрати на придбання, збереження й утилізацію рідких ЗОТС;
відпадає необхідність у системах, що забезпечують подачу ЗОТС у робочу зону;
чисте робоче місце;
мінімізується ризик для здоров'я, забруднення навколишнього середовища, стружки, пожежонебезпеки;
відпадає необхідність пристроїв для очищення атмосфери робочої зони, інструмента, стружки, устаткування.

## Slide 7
У той же час можуть бути і негативні наслідки відмови від рідких ЗОТС:
різке підвищення теплових та фрикційних навантажень на інструмент;
підвищення інтенсивності зносу інструмента, вартості переточувань;
зниження точності обробки;
зміна процесу стружкоутворення;
необхідність модернізації мастила, вузлів, верстатів, фільтрів тонкого очищення;
більш часта періодичність технічного обслуговування устаткування;
додаткові заходи щодо корозійного захисту;
поява небезпеки вибуху пилу, наприклад, при обробці магнію та алюмінію;
підвищення рівнів шуму тощо.

## Slide 8
Як наслідок породжується необхідність нових концепцій організації виробництва, конструювання верстатів, виготовлення заготовок, інструментальних матеріалів, геометрії інструмента, технологічного процесу.
З іншого боку, «сухе» різання в ряді випадків може бути не менш шкідливим, ніж із застосуванням ЗОТС. Наприклад, за даними Аахенського Фраунгофер інституту при фрезеруванні 1 кг лиття виділяється 4,5 м3 тонкодисперсного пилу.
При «сухій» обробці композитів, армованих вуглецевим волокном, поряд із пилом утворюються дрібні частки та осколки волокон, які також небезпечні для здоров'я працюючого.

## Slide 9
Таким чином, у даний час ще немає єдиного глобального рішення, що забезпечує надійну екологічну орієнтацію процесів обробки матеріалів. Але можна констатувати напрямки, які вже намітилися:
гармонізація властивостей ЗОТС із природоохоронними вимогами;
зниження обсягів споживання ЗОТС;
повний виняток ЗОТС із технологічних процесів.
У кожному конкретному випадку розроблювач повинен вибирати одне з ряду можливих рішень:
застосування ефективних засобів знешкодження застосовуваних ЗОТС;
застосування модифікованих рідких технологічних середовищ, найменш шкідливих із природоохоронної позиції, заміна рідких ЗОТС твердими мастилами, насамперед органічними;
мінімізація подачі ЗОТС у зону різання;
використання покриттів, адгезійно неактивних відносно оброблюваного матеріалу;
використання «сухого» різання, що виключає застосування будь-яких ЗОТС тощо.

## Slide 10
Застосування засобів ефективного знешкодження ЗОТС
Основну групу ЗОТС складають масляні, водозмішувані та водонезмішувані рідини – емульсійні, синтетичні, напів­синтетичні, хімічні розчини. Взагалі всі ЗОТС виконують функції змащування контактуючих поверхонь інструмента, стружки і виробу, їх охолодження та транспортування продуктів обробки і зносу інструмента, стабілізації процесу різання.
Багатофункціональні призначення ЗОТС потребують введення до їх складу багатьох компонентів, деякі з них можуть бути токсичними для працюючих, або набувати токсичності в процесі експлуатації. Тривалий або періодичний контакт із шкірним покривом і при надходженні парів аерозолів і летких продуктів термодеструкції ЗОТС (окису вуглецю, хлористого водню, вуглеводнів, альдегідів) через дихальні шляхи призводять до подразнення слизових оболонок, зниження загальної імунно-біологічної реактивності організму, зміни нервової системи, дерматозів.

## Slide 11
Усунення можливості шкідливого впливу ЗОТС на організм працюючих досягається здійсненням комплексу профілактичних заходів, заходів індивідуального захисту, суворого виконання вимог техніки безпеки.
Наявність шкідливих для навколишнього середовища компонентів потребує як мінімум знешкодження ЗОТС після їхнього використання.
Існує декілька способів знешкодження емульсій: термічні, фізико-хімічні, біологічні.
Термічні способи ґрунтуються на вогневому впливові на ЗОТС (відпрацьована масляна емульсія контактує з продуктами згорання газоподібного або рідкого палива); спалення ЗОТС у топках котлів; обробка ЗОТС розігрітою парою води тощо.

## Slide 12
Фізико-хімічні засоби розкладання відпрацьованих емульсій базуються на очищенні ЗОТС впливом такими реагентами, як кальцинована сода, концентрована сірчана кислота, глинозем, мідний купорос, 8-% розчин поліакриламіду, сірчанокислий алюміній, а також на таких процесах, як озонування, електрокоагуляція, зворотний ОЗМОС, ультрафільтрація.
Масляна фаза, що виділяється при реагентному засобі, використовується як домішка до палива, а водяна фаза йде на доочищення.
Спосіб зворотного ОЗМОСу протікає без фазових перетворень при температурах, близьких до температури навколишнього середовища, забезпечує очищення від неорганічних та органічних сполук, від вірусів і бактерій.
Спосіб ультрафільтрації заснований на очищенні водяних розчинів органічних речовин та колоїдних розчинів пропусканням їх через багатопористі напівпроникні мембрани.
Біологічні способи призначені для доочищення водяної фази, отриманої в результаті переробки емульсій механічними та фізико-хімічними засобами. Відпрацьовані ЗОТС, які містять у собі органічні та механічні компоненти, токсичні для мікроорганізмів, можуть надходити на біологічні спорудження при значному – у 2000–200 разів – розведенні чистою водою.

## Slide 13
Застосування модифікованих та альтернативних ЗОТС
Дуже перспективним напрямком екологічної орієнтації процесів обробки матеріалів є застосування як ЗОТС речовин, що не містять шкідливих компонентів. Мова йде про синтетичні водозмішувані речовини на основі поліфункціональних з'єднань, які містять кисень, рослинні масла, тверді органічні мастила тощо.
У першому випадку в результаті окислення киснем повітря технічної фракції синтетичних жирних кислот утвориться складна суміш з’єднань, що містять кисень, – монокарбонова і полікарбонова кислоти, оксикислоти, епоксиз’єднання та ряд інших. Отримана суміш або нейтралізується лужними агентами, або піддається полімеризації з іншими поліфункціональними з'єднаннями з утворенням водорозчинних або диспергуючих у воді з'єднань.

## Slide 14
Модифіковані таким способом ЗОТС, які одержали на Україні назви Гідропол-1 та Гідропол-2, (розробник – НТУ „Харківський політехнічний інститут”) мають високі змащувальні властивості, з диспергуючою та миючою здатностями, досить високими антикорозійними властивостями, майже не токсичні. Використовуються у вигляді довідних абразивних паст, гідроабразивних полірувальних суспензій, водяних розчинів для шліфування та хонінгування.
Перспективним слід вважати застосування як ЗОТС рослинних масел.
Високу ефективність шліфування забезпечує виключення із процесу рідких ЗОТС і заміна їх на тверді сухі екологічно чисті парафіноподібні вуглеводні різноманітних модифікацій.

## Slide 15
Стовпчик із сухого твердого мастила певного перетину за допомогою простого пристрою з невеликим зусиллям або під дією власної ваги притискається до робочої поверхні абразивного інструмента та безупинно контактує з нею. Частки парафіну «намащуються» на поверхню, заповнюють пори і субмікронерівності абразивних (алмазних) зерен, що забезпечує доставку твердого мастила безпосередньо в зону різання, реалізуючи змащувальний ефект на поверхнях контакту зв’язки і зерен з оброблюваним матеріалом.
Вихідні показники шліфування з рідким і твердим ЗОТС
Вид ЗОТС | Шорсткість Ra, мкм | Енергоємність В, Дж/р103 | Відносна витрата алмаза q, мг/р
3%-ний розчин соди. Подача поливом | 0,35 | 5,1 | 1,23
Вуглеводнева (парафінова) тверда | 0,28 | 4,2 | 0,89

## Slide 16
Широкими технологічними можливостями в плані створення екологічно орієнтованих процесів шліфування має імпрегнування (просочення) кругів з подальшим зневоднюванням, сушінням. У результаті – сухі змащувальні речовини заповнюють пори, наявні в структурі кругів, і таким чином потрапляють у зону контакту робочої поверхні абразивного інструмента й оброблюваного матеріалу.
Імпрегнатори являють собою змащувальні речовини з присадками хімічно- і поверхово активних добавок. Їх змащувальна дія складається в зменшенні зовнішнього (контактного) тертя шляхом утворення плівок, що екранують, як результату хімічної взаємодії продуктів термічного розкладання компонентів імпрегнаторів з оброблюваним матеріалом та киснем повітря.

## Slide 17
Імпрегнатори забезпечують більш низьке значення коефіцієнта шліфування та його сталість у часі. Неімпрегнуючі круги дають коливальну тимчасову залежність коефіцієнта шліфування, що означає зміну інтенсивності та характеру тертя в процесі шліфування.
Застосування таких кругів забезпечує більш високу швидкість знімання припуску (приблизно на 15–20 %), більш низьку швидкість зносу інструмента (у 2 рази). Сили різання знижуються в 1,5–2 рази, причому більш інтенсивно знижується тангенціальна. Амплітуда коливань нормальної сили знижується на 30–50 %. Стійкість інструмента підвищується залежно від режимів обробки в 2–3 рази.

## Slide 18
Посилення відводу тепла безпосередньо через круг забезпечують також:
заміна низькотеплопровідного електрокорунду ( = 6 W/мК) на більш твердий та більш теплопровідний кубічний нітрид бору (CBN), що має  = 500 W/мК, та алмаз;
заміна керамічної зв’язки круга на високотеплопровідну металеву на основі міді, алюмінію тощо;
застосування покриттів зерен;
зменшення розмірів зерен застосовуваних абразивів;
зниження концентрації зерен в обсязі абразивного круга;
упорядковане розташування зерен на робочій поверхні круга;
застосування алюмінієвого корпуса круга замість пластмасового або сталевого.

## Slide 19
Час різання, хв
Знос, мм
Зносостійкість торцевих швидкорізальних фрез у різноманітних ЗОТС. Умови: оброблюваний матеріал – сталь 45, швидкість V = 28 м/хв, подача S = 200 мм/хв, глибина t = 2,5 мм, витрата емульсії 5 % – 5 л/хв, витрата мінімальної ЗОТС – 0,26 мл/хв; 1 – сухе різання, 2, 3, 4, 5 – техніка мінімального мастила (2 – Ketjenlube, 3 – соняшникова олія, 4 – Empol 1022, 5 – рапсова олія VP 231), 6 – повноструменева подача емульсії

## Slide 20
Мінімізація подачі ЗОТС у зону різання
Мінімізація подачі ЗОТС у зону різання є кардинальним засобом екологічної орієнтації технологічного процесу. Перехід від принципу «чим більше ЗОТС, тим краще» до принципу «подати ЗОТС у зону рівно стільки, скільки потрібно» для реалізації багатофункціонального призначення ЗОТС означає різке скорочення обсягів їхнього споживання, а, отже, негативного впливу ЗОТС на навколишнє середовище, здійснення важливого кроку в гармонізації технології виробництва і природи.

## Slide 21
Сутність способу обробки різанням із використанням мінімально можливої та достатньої для досягнення ефекту кількості ЗОТС полягає в тому, що в зону різання доставляється його стільки, що воно цілком без залишку витрачається. Мінімальне мастило розглядається як альтернатива застосуванню повноструменевої подачі ЗОТС. Шляхом регульованого поливу або пульсування подача ЗОТС та її витрата дозується в межах 0,5-10 мл/хв. Це означає, що втрати ЗОТС та їхні відпливи, що негативно впливають на навколишнє середовище, зменшуються до 20 разів.
Потенційні переваги різання з мінімальною змазкою, оцінювані за критеріями зносу та стійкості інструмента, перевершують суху обробку і досягають потенціалу повноструменевого застосування ЗОТС, а в багатьох випадках – перевищують його.

## Slide 22
Розгортання
Відносна стійкість, в %
Розгортання
Відносна стійкість, в %
Умови: діаметр свердління D = 10Н8; 1 – сухе різання, 2 – повноструменева подача емульсії 5 %, 3 – мінімальна подача ЗОТС

## Slide 23
Сухе різання
Останнім часом багато уваги приділяється вирішенню проблеми сухого точіння.
Сухим можна вважати такий процес різання, при якому здійснюється безпосередній контакт робочих поверхонь інструмента з оброблюваним матеріалом без третьої (проміжної) речовини (ЗОТС).
Нові погляди на суть і значення сухого різання в сучасному виробництві потребували перегляду багатьох сталих уявлень, а головне – виявили необхідність оцінки потенціалу процесів різання без застосування ЗОТС. Стійка думка, заснована на численних дослідженнях і тривалій практиці виробництва, фіксує низьку ефективність сухого різання інструментами зі швидкорізальної сталі порівняно з застосуванням ЗОТС через інтенсифікацію фізико-хімічної взаємодії та посилення термоактивованих видів зносу.

## Slide 24
Принциповим моментом у прийнятті рішення – сухе різання або різання із застосуванням ЗОТС – є правильний, стосовно властивостей оброблюваного матеріалу, вибір інструменталь­ного матеріалу за такими критеріями, як висока різальна здатність, висока твердість та теплостійкість, висока зносостійкість і низька фізико-хімічна спорідненість.
Сучасний спектр інструментальних матеріалів – від інструментальних та швидкорізальних сталей до керметів і надтвердих матеріалів – дозволяє так вибрати пару «оброблюваний матеріал–інструментальний матеріал», щоб сама необхідність застосування ЗОТС відпала, а сухе різання давало б необхідний технічний та економічний ефект.

## Slide 25
Якщо врахувати, що в структурі споживаних інструментальних матеріалів інструментальні та швидкорізальні сталі складають близько 36 %, то потенціал сухого різання можна оцінити як дуже значний (на тверді сплави, надтверді матеріали і кераміку припадає 64 %), а реалізація потенціалу застосування сухого різання означає величезний, глобальний екологічний виграш.
Другим найважливішим моментом є правильна оцінка фізичних і технологічних особливостей виду обробки – точіння, свердління, фрезерування, шліфування тощо, оскільки характер силового та теплового навантаження лез інструмента, умови утворення і транспортування стружки, вимоги до точності та якості поверхні в них не однакові. Від виду обробки багато в чому залежать технічні можливості і сама доцільність сухого різання або мінімального мастила.

## Slide 26
Звичайно, посилення ролі лезового інструмента в умовах сухого різання вимагає підвищеної уваги до оптимізації його конструкції, забезпечення заходів на стадії проектування, виготовлення й експлуатації, що забезпечує зниження питомих механічних і теплових навантажень на робочі поверхні та різальні кромки. Реалізація потенціалу сухого різання багато в чому залежить від застосованого верстатного устаткування..
Таким чином, мінімізація змащування і сухе різання за своїми технічними, екологічними та економічними показниками мають великий потенціал застосування і є реальною альтернативою різанню з рясним застосуванням ЗОТС.

## Slide 27
Питання для самостійного контролю
Які процеси належать до екологічно орієнтованих?
Дайте характеристику екологічно орієнтованого виробництва.
Які основні напрямки зниження негативної дії ЗОТС?
Які позитивні і негативні ефекти „сухого” різання?
Дайте характеристику способам ефективного знешкодження ЗОТС після використання їх за призначенням.
У чому полягають переваги застосування ЗОТС?
Порівняєте принципи “чим більше ЗОТС, тим краще” і “подати ЗОТС у зону рівно стільки, скільки потрібно”.
Яка логіка надлишкової та мінімальної подач ЗОТС?
Які вимоги до систем і пристроїв мінімального змащування?
Чим визначається потенціал „сухого” різання?
11. Зіставте процес тангенціального різання з фрезеруванням і шліфуванням.
12. Порівняйте роль ЗОТС, покриттів та кінематики в забезпеченні екологічної орієнтації процесів обробки.