ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2.

ДЕФЕКТАЦІЯ  І ВІДНОВЛЕННЯ КОЛІНЧИСТОГО ВАЛУ ДВИГУНА.

1.Обладнання, оснащення робочого місця. Колінчастий вал двигуна. ЗІЛ-1ЗО 130-1003020-Б, лабораторний стіл, плита перевірочна; 2-1- 1600x530., призми ІI-2-2-2, мікрометр МК 100-2, МК 75-2, МК-50-2, нутромір індикаторний НІ 18-50, НІ 50-100, штангенциркулі  Щ 1-125-0,1 ІЩ П-160-0,05 штатив ІП-ПВ-8, Індикатор ІЧ-1ОБ, шаблони радіусні, лупа Л-І-4,- калібри; глибиномір мікрометричний МГ-О-1ОО, штангенрейсмус.

2.Конструктивно-технологічна характеристика колінчастого вала.

Колінчастий вал виготовляється із сталі 45 штампуванням і механічною обробкою. Корінні і  шатунні шийки загартовуються СВЧ до твердості НRC 52-62  на глибину h=2,5-4,0 мм. Точність розмірів, шийок 4-5 квалітету, решти елементів -6-7.квалітету відхилення форм поверхонь і розміщення не повинні виходити за межі допуску 5-го квалітету. Шорсткість поверхонь шийок не грубіше Ra=0,32 мкм. Відхилення радіусу кривошипу не повинні перевищувати ±0,05 мм.

Конструктивні елементи колінчастого  валу є корінні і шатунні шийки/ носик валу /спряжувані  поверхні. Із шківом, сальником, шестернями, шпонкові пази,різьба кріплення храповика/, фланець валу /спряжувані поверхні  кріплення маховика, підшипника валу КП/, масляні канали тощо.

Вид характер дефектів, способи їх усунення. В процесі роботи на колінчастий вал діють сили тертя, вібрації, знакозмінні навантаження тощо, які породжують зношення, порушення якості поверхонь шийок /задирки, риски, коригування/ механічні пошкодження / дефекти різьб/, відхилення розміщення.  Приховані дефекти контролюють за допомогою магнітних , ультразвукових дефектоскопів.

Виявлені дефекти усуваю обробкою під ремонтні розміри, слюсарно-механічною обробкою, наплавлення. Деформовані елементи/ биття/ усувають обробкою тиском-правкою

3. Технічні умови на дефекацію колінчастого валу наведені в табл.2.1, схеми вимірювання елементів валу - на рис. 2.1. Результати замірів розмірів шатунних і корінних шийок оформити в табл.. 2.2

Радіус кривошипа колінчастого валу (рис.2.1) визначають за формулою zкр=H-h2

1.1. Технічні умови  на дефектацію гільз циліндрів.

| Поз. На Рис. | Назва дефекту | Спосіб виявлення дефекту. Засоби контролю. | Розміри, мм |  |  | Спосіб усунення дефекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номінальний | допустимі |  |  |
|  |  |  |  | Без ремонту | Для ремонту |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обломи або тріщини будь якого характеру і розміщення. | Огляд. Магнітним дефектоскопом, лупа | - | - | - | Бракування |
| 2 | Спрацювання шатунних шийок | Мікрометр МК - 75 | 65,25-0,02 | 100,06 | Менше 65,487 | Ремонтувати. Шліфуванням до номінального розміру. Наплавити, обробити до номінального при розмірі 63,98 |
|  |  |  | Ремонтні розміри: 1-65,25-0,02;2-65,00-0,02; 3-64,75-0,02;4-64,50-0,02 5-64-0,02 |  |  |  |
| 2 | Спрацювання корінних шийок | Мікрометр МК - 75 | 74,5-0,02 | 100,06 | Менше 74,487 | Ремонтувати. Шліфуванням до номінального розміру. Наплавити, обробити до номінального при розмірі 72,95 мм |
|  |  |  | Ремонтні розміри: 1-74,25-0,02;2-74-0,02; 3-73,75-0,02;4-73,5-0,02 5-73-0,02 |  |  |  |
| 2 | Спрацювання шийки під шестерню і шків | Мікрометр МК -50 скоба | 46-0,050-0,025 | 45,93 | Менше 45,93 | Ремонтувати Наплавити, обробити до номінального розміру. |
| 2 | Спрацювання передньої корінної шийки по довжині | глибиномір МГ-О-1ОО | 32+0,075+0,160 | 32,62 | Менше 32,62 | Ремонтувати Установка задньої шайби ремонтного розміру Наплавити, обробити до номінального розміру при 32,62 мм |
|  |  |  | Ремонтні розміри: Розміри шийки задньої шайби 32,00…32,17 25…24 32,17…32,32 26…25 32,32…32,47 27…26 32,47…32,62 28…27 |  |  |  |
| 2 | Спрацювання отвору під підшипники ведучого валу КП | Нутромір НІ 50-100 пробка | 52-0,045-0,008 | 52,01 | Менше 52,01 | Ремонтувати Поставити втулку |

| 2 | Спрацювання отворів фланця під болт кріплення маховика | Нутромір НІ 10-18 пробка | 14+0,035 | 14,06 |  |  | Менше 14,06 | Ремонтувати Розвернути до рекомендованого розміру в зборі з моховиком. Бракувати при розмірі більше 14,06 мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонтні розміри: 1-14,25+0,0352-14,5+0,035; |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Спрацювання шпонкових пазів | Калібр | 6-0,055-0,010 |  | 6,02 | Менше 6,02 |  | Ремонтувати Заварити, фрезерувати паз до номінального розміру |
| 2 | Торцеве биття фланця кріплення маховика | Призми, індикатор 14-105 мікрометр | 0,05 |  | 0,05 | Менше 0,05 |  | Ремонтувати Торцювати до розміру не менше 9,5 мм |
| 2 | Радіальне биття фланця кріплення маховика | Призми, індикатор 14-105 | 0,03 |  | 0,04 | Менше 0,04 |  | Ремонтувати Наростити, обробити до номінального розміру |
| 2 | Спрацювання поверхні на шийці під сальник | Огляд Мікрометр МК-100 | 79-0,03-0,03 |  | 78,8 | Менше 78,8 |  | Ремонтувати Обробити до виведення риски, наростити, обробити до номінального розміру |
| 2 | Спрацювання шатунних шийок по довжин. | Штанген-циркуль ШЦ ІІ-160,0,05 калібр | 58+0,17 |  | 58,5 | Менше 58,5 |  | Ремонтувати Наплавити, обробити до номінального розміру |
| 2 | Спрацювання зовнішньої поверхні фланця кріплення маховика. | Мікрометр МК-100 скоба | 140-0,017-0,022 |  | 139,8 | Менше 139,8 |  | Ремонтувати Наростити, |
| 2 | Спрацювання або зірвано більше двох ниток різьби М27*15 М30*15 | Різьбові калібри | - |  | - | - |  | Ремонтувати Наплавити, обробити до номінального розміру |

3.2 Результати вимірювання шийок колінчастого валу.

| Шийка | Пояс вимірювань | Площина вимірювань | Номер шийок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Корінна | І-І | А-А Б-Б |  |  |  |  |  |
|  |  | Овальність |  |  |  |  |  |
|  | ІІ-ІІ | А-А Б-Б |  |  |  |  |  |
|  |  | Овальність |  |  |  |  |  |
|  | Конусність |  |  |  |  |  |  |
| Шатунна | І-І | А-А Б-Б |  |  |  |  |  |
|  |  | Овальність |  |  |  |  |  |
|  | ІІ-ІІ | А-А Б-Б |  |  |  |  |  |
|  |  | Овальність |  |  |  |  |  |
|  | Конусність | А-А Б-Б |  |  |  |  |  |

А-А в площині кривошипа першої шийки

Рис.2.1 с

Рис.2.1. Схема вимірювання - колінчатого валу:

а) розташування дефектів; б) корінних шинок; в) шатунних шийок; г)радіуса кривошипа

Контрольні запитання.

- Які методи зварювання металів застосовуються на ремонтних заводах?

- Що таке зварювання плавленням, тиском

- Що таке зварювальна дуга

- Які бувають види зварювальних з`єднань

- На які групи за призначенням поділяються електроди?

- Що таке порошковий дріт?

- Що таке зварювальні і наплавлювальні флюси, і як їх класифікують?

- У чому суть способу зварювання в захисних газах?

- Що таке металізація?

- Що таке паяння?

- Характерні дефекти колінчастих валів?

- Засоби виявлення та контролю дефектів колінчастих валів.

- Засоби усунення дефектів колінчатих валів.

- Номінальні та допустимі розміри елементів колінчатого вала.

- Що таке засоби вимірювання?

- Що таке прямі та непрямі вимірювання?

- Що слід враховувати, вибираючи засіб відновлення деталей?

- Як визначити товщину нанесеного шару?