ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5.

ДЕФЕКТАЦІЯ ШАТУНІВ, ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС, ШЛІЦЕВИХ ВАЛІВ, ПІДШИПНИКІВ.

1. Обладнання, оснащення робочого місця. Шатун в зборі 130-1004045, пристрій для перевірки шатунів, нутроміри індикаторні НІ 18-30, НІ 50-100, мікрометр МК 50, шаблон 184,5 мм, динамометричний ключ. Шестерня 3-ої передачі веденого валу коробки передач 130-1701131, еталонна деталь, штангензубомір ШЗ-18, нутромір індикаторний НІ 50-100, спеціальні калібри, лупа.

Вал ведений коробки передач 130-1701105 /вилка ковзна карданна 130-2203048/, мікрометри МК 50, МК 75, штангензубомір ШЗ-18, калібр різьбовий М 33х1,5.

Шарикопідшипники радіальні, пристрій для визначення радіального зазору, мікрометри МК 25, МК 50, МК 75, нутроміри НІ 18-30, НІ 30-50,

НІ 50-100, лупа.	.....

2. Конструктивно-технологічні характеристики шатунів, коліс, валів, підшипників. Матеріал шатуна – сталь 40Р, твердість НВ 217…248; втулки шатуна – бронза БрОЦС 4-4-2,5; болта – сталь 40ХН, твердість HRС 27…32; гайки болта – сталь 40ХН, твердість НRС 27…32. Шестерня 3-ої передачі і вал ведений виготовлені із сталі 25ХГМ мають твердість HRС 60…65. Зовнішнє, внутрішнє кільця, кульки шарикопідшипників виготовлені із сталі ШХ 15.

Основними конструктивними елементами являються:

а/ шатунів – верхня головка з контактною поверхнею під втулку, нижня головка з поверхнею під вкладиші, стержень шатуна, отвори під болти в нижній головці;

б/ зубчатих коліс – зуби і маточини з контактними поверхнями під шийки валів;

в/ шліцевих валів – шліци, шийки під підшипники і втулки, різьби;

г/ підшипників – зовнішнє кільце, внутрішнє кільце, тіло кочення, сепаратор.

Вимоги до точності розмірів. Оброблені поверхні шатуна повинні мати точність в межах 4...5 квалітетів, відхилення форми повинні не перевищувати половини поля допуску на розмір; відхилення розташування не повинні перевищувати 0,02...0,05 мм на 100 мм довжини. Шатуни повинні мати масу в межах заданої. Відстань між вісями головок повинні витримуватись з точністю до 0,1 мм. Шорсткість оброблених поверхонь отворів не грубіша Rа=0,63 мкм.

Установчими базами шатунів служать робочі поверхні.

Зубчасті колеса і вали повинні мати точність контактних поверхонь шийок і отворів 6…7 квалітетів, а відхилення форми і розташування не більше 0,01 та 0,02 мм.

Як установчі бази використовують для шестерень фаски в маточинах, для залів – фаски центрових отворів.

Підшипники виготовляються з п’яти класів точності 0, 6, 5, 4 та 2.

Відремонтовані підшипники мають три класи – НР, ОР та УР.

Точність підшипників визначається допустимими відхиленнями внутрішнього і зовнішнього діаметрів , , ширини кілець В та величини радіального зазору . Вимоги до точності однорядних радіальних шарикопідшипників нульового класу точності наведені в табл.5.1Г.

Оскільки кільця підшипників мають незначну товщину і відносно легко деформуються при складанні, під час встановлення на вали і корпуси, їх придатність визначають середніми значеннями діаметрів:

де   – відповідно найбільші та найменші діаметри зовнішнього і внутрішнього кільця, визначені вимірюваннями.

2, Вид, характер дефектів, способи їх усунення. Під час роботи на шатун діють значні навантаження від тиску газу в циліндрах і інерційні сили, до викликає напруження прогину і кручення в умовах підвищеної температури та контактних циклічних навантажень на поверхні отворів. Це викликає виникнення зношень отворів і торців нижньої головки.

Деформації від прогину і скручування можуть досягати 0,2 мм на 100 мм довжини. Зношення усувають слюсарно-механічною обробкою або залізненням; деформації – правкою з наступною термічною стабілізацією, при інших пошкодженнях шатун бракують.

Зуби коліс працюють в умовах тертя і кочення, сприймають та передають значні статичні і динамічні навантаження. Робоча поверхня зубів зазнає багаторазові повторні навантаження, на їх поверхнях виникають значні контактні напруження і напруження згину. Робочі поверхні зубів можуть мати механічні пошкодження /тріщини, викришування, задири/, зношення зубів по товщині сягають 0,4 мм і більше. Зуби із зношенням за межами граничних або з механічними пошкодженнями, як правило не відновлюються. Зношення поверхонь спряження коліс з підшипниками, шліців, шпонкових пазів нарощують наплавленням і обробляють до початкових розмірів. Шпонкові пази можна відновлювати і під ремонтні розміри.

Вали зазнають дії підвищених статичних і динамічних навантажень, які спричиняють напруження згину і кручення; шліци і шпонкові пази працюють на зминання і зазнають дії тертя ковзання, що призводить до спрацювання поверхонь спряження /зношення бокових поверхонь шліців, пазів становлять 0,1 мм і більше/. Усувають дефекти валів наплавкою поверхні і обробкою до номінальних розмірів. Прогин валів ліквідують правкою.

Умови роботи підшипників залежать від типу і місця установки. В загальному випадку умови роботи визначаються дією сил тертя, корозії, температури, вібрації і змінних за величиною багаторазових контактних навантажень. В процесі роботи у підшипників виникають зношення, механічні та корозійні пошкодження тіл кочення, робочих і контактних поверхонь, збільшуються зазори й нерівномірність обертання.

Вибраковують підшипники через збільшення зазорів /75%/, спрацювання поверхонь спряження /21%/, пошкоджень доріжок і тіл кочення /11%/, поломок деталей /9%/. Браковані підшипники ремонтують на спеціалізованих підприємствах.

3. Технічні умови на дефектацію шатуна, шестерні, валу, підшипників наведені в табл.5.1А, 5.1Б, 5.1В та 5.1Г, ескізи деталей, схеми розташування дефектів і замірів – на рис.5.1.

Заміри товщини зубів проводять по довжині постійної хорди штангензубоміром /рис.5.1б/ або за довжиною нормалі W. В останньому випадку в ТУ наводять розміри нормалі.

Заміри параметрів зубів евольвентних шліців вимірюють опосередковано за схемою на рис.5.1д. Наприклад, для вилки ковзної кардана розмір D=66,4 мм при діаметрі ролика dp=5,493 мм.

Результати замірів розмірів шестерні, валів, підшипників оформити у вигляді табл.5.2.

5.1.А. Технічні умови на дефектацію шатуна в зборі

| Поз. на рис. | Назва дефекту | Спосіб виявлення дефекту. Засоби контролю | Розміри, мм |  |  | Спосіб усунення дефекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номіналь- ний | допустимі |  |  |
|  |  |  |  | без ремонту | для ремонту |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Тріщини або обломи на шатуні або кришці. | Огляд. Дефектоскоп магнітний. | — | — | — | Бракувати. |
|  | Тріщини або обломи болта кришки шатуна. | Також. | — | — | — | Замінити болт. |
| 1. | Зменшення відстані між осями верхньої і нижньої головок шатуна. | Калібр. | Розмір А |  | — | Бракувати. |
|  |  |  | 185± 0,05 | 184,8 |  |  |
| 2. | Спрацювання отвору втулки під поршневий палець. | Нутромір індикаторний НІ 18-30. Калібр. |  | — | — | Замінити втулку. |
| 3. | Спрацювання отвору верхньої головки під втулку. | Також. | 29, 5+0,025 | 29,53 | Більше 29,53 | Розвернути до ре-монтного розміру. Бракувати, якщо розмір більше 29,78 мм. |
|  |  |  | Ремонтний розмір 29,75+0,023 |  |  |  |
| 4. | Надири або спрацювання отвору під вкладиші. | Нутромір індикаторний НІ 50-100. Гайки шатунних болтів повинні затягуватись моментом 80-90 Н∙м | 69,5+0,012Допуск по циліндричності 0,01. | Надири не допус-каються | Більше 29,53 | Наростити (залізнити, напилити) і обробити до номінального розміру. |
| 5. | Спрацювання торців нижньої головки. | Мікрометр МК-50. Шаблон. |  | 28,5 риски і надири не допускаються | Менше 28,5 | Наростити(заліз-нити, напилити) і обробити до номі-нального розміру. |

| 6. | Прогин або кручення шатуна. | Пристрій для контролю шатуна. | Непаралельність осей отворів верхньої і нижньої головок, відхилення від положення їх в одній площині на довжині 100 мм. |  | Які під-даються правленню. | Правити. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,04 | 0,06 |  |  |
| 7. | Спрацювання або зрив різьби болта кришки шатуна. | Огляд. | — | — | — | Замінити болт. |

5.1.Б. Технічні умови на дефектацію шестерні (третьої передачі веденого вала коробки передач)

| Поз. на рис. | Назва дефекту | Спосіб виявлення дефекту. Засоби контролю | Розміри, мм |  |  |  | Спосіб усунення дефекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номіна- льний | допустимі |  |  |  |
|  |  |  |  | без ремонту |  | для ремонту |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1. | Облом зубів. | Огляд. | — | — |  | — | Бракувати. |
| 2. | Викришування робочих поверхонь зубів. | Огляд. Лупа. | — | — |  | — | Бракувати. |
| 3. | Спрацювання зубів шестерні по товщині. | Штангензубомір ШЗ-18. Калібр. | Замір на висоті hc=3,54 мм. |  |  |  | Бракувати, якщо розмір менше 4,45мм. |
|  |  |  |  | 4,45 |  | — |  |
| 4. | Спрацювання зубів муфти по торцях. | Огляд. Еталонна деталь. | — | — |  | — | Бракувати. |
| 5. 5. | Спрацювання зубів муфти по товщині. | Ролики ø5,493 мм. Калібр спеціальний з двома роликами L=74,71 мм. | Розмір по роликам L |  |  |  | Бракувати, якщо розмір L більше 74,71 мм. |
|  |  |  | не більше 74,501 |  | 74,71 | — |  |
| 6. | Спрацювання отвору під шийку веденого валу. | Нутромір індикаторний НІ 50-100. Пробка. | 52+0,018 |  | 52,06 | — | Бракувати, якщо розмір більше 52,06 мм. |
| 7. | Спрацювання конусної поверхні під кільце синхронізатора. | Замір відстані А до торця калібру. Калібр з кутом конуса 16˚. Малий діаметр конуса 96,0 мм. | Малий діаметр конуса 96,0 на відстані А. |  |  |  | Бракувати, якщо розмір А менше 42,2 мм. |
|  |  |  | 44±0,2 |  | 44,2 | — |  |

5.1.В. Технічні умови на дефектацію вала (веденого, коробки передач.)

| Поз. на рис. | Назва дефекту | Спосіб виявлення дефекту. Засоби контролю | Розміри, мм |  |  | Спосіб усунення дефекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номіна-льний | допустимі |  |  |
|  |  |  |  | без ремонту | для ремонту |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Спрацювання шийки під передній ро-ликовий підшипник. | Мікрометр МК-50. Скоба. | 27,95-0,021 | 27,91 | Менш ніж 27,91 | Ремонтувати. Хромувати. Заліз-нити. Установити втулку. |
| 2. | Спрацювання шийки під втулку шестерні 4-ої передачі. | Також. | 47±0,009 | 46,98 | Менш ніж 46,98 | Ремонтувати. Хромувати. |

| 3. | Спрацювання шийки під шестерню 3-ої передачі | Мікрометр МК-75. Скоба. |  | 51,88 | Менш ніж 51,88 | Ремонтувати. Хромувати. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Спрацювання шийки під шестерню 2-ої передачі | Також. |  | 60,88 | Менш ніж 60,88 | Також. |
| 5. | Спрацювання шийки під задній шарикопідшипник | Штангензубомір ШЗ-18. Скоба. |  | 49,98 | Менш ніж 49,98 | Ремонтувати. Хромувати. Залізнити. |
| 6. 5. | Спрацювання шліцьових зубів під синхронізатор 4-ї і 5-ї передачі по товщині. | Штангензубомір ШЗ-18. Скоба. |  | 10,84 | — | Бракувати, якщо розмір менш ніж 10,84 мм. |
| 7. | Спрацювання шліцьових зубів під синхронізатор 2-ї і 3-ї передачі по товщині. | Також. |  | 8,82 | — | Бракувати, якщо розмір менш ніж 8,82 мм. |
| 8. | Спрацювання шліцьових зубів під синхронізатор 1-ї передачі по товщині. | Також. |  | 10,80 | — | Бракувати, якщо розмір менш ніж 10,80 мм. |
| 9. 9. | Спрацювання шліцьових зубів під фланець веденого валу по товщині. | Також. |  | 5,90 | — | Бракувати, якщо розмір менш ніж 5,90 мм. |
| 10. | Пошкодження різьби. | Огляд. Калібр різьбовий М33х1,5 | М33х1,5 | Зрив не більше двох ниток різьби. | Зрив більше двох ниток різьби. | Ремонтувати. Наплавити. |

5.1.Г. Технічні умови на дефектацію підшипників.

| Дефект | Спосіб виявлення дефекту. Засоби контролю. | Технічні умови. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1. Тріщини, викришування металів на кільцях і тілах кочення, кольори мінливості: вибоїни, відбитки (лунки) на бігових доріжках кілець; кородування, лущення металів, лускоподібні відшарування, раковини, глибокі риски на бігових доріжках і тілах кочення; надломи, тріщини на сепараторі, відсутність або послаблення заклепок сепаратора: вибоїни і вм’ятини на сепараторі, які перешкоджають плавному обертанню кілець. | Зовнішній огляд. Лупа ЛП-1-4. | Не допускається. Допускається: подряпини і риски на контактних поверхнях кілець; вибоїни і вм’ятини на сепараторі, які не перешкоджають плавному обертанню кілець; матова поверхня бігових доріжок кілець і тіл кочення. |  |  |  |
| 2.Шум і заїдання при відносному обертанні кілець | Випробування | Деренькучий звук строить про зіпсованість підшипника. Зовнішнє кільце відносно внутрішнього повинно обертатися легко, без заїдань, зупинятися плавно без ривків і стуків. При обертанні повинен бути глухий шипучий звук (перед контролюванням підшипник занурюють в 30% розчин моторного масла в бензині): |  |  |  |
| 3.Спрацювання кулькових доріжок і тіл кочення | Пристрій для визначення зазорів | значення радіальних зазорів у радіальних однорядних кулькових підшипниках: |  |  |  |
|  |  | Діаметр отвору внутрішнього кільця | Зазор SP мкм |  | Величина контрольного зусилля |
|  |  |  | Найменший/найвільніший | Допустимий |  |
|  |  | 18÷30 30÷40 40÷50 50÷65 65÷80 80÷100 | 10/24 12/26 12/29 13/33 14/34 16/40 | 70 80 90 100 110 120 | 50 100 100 150 150 150 |
|  |  | Радіальний зазор підшипника вимірюють в трьох положеннях 120ʼ |  |  |  |
| 4.Спрацювання контактної поверхні встановлення зовнішнього кільця 5.Спрацювання контактної поверхні встановлення внутрішнього кільця | Мікрометр Нутромірні індикатори | Відхилення розмірів підшипників: |  |  |  |
|  |  | Інтервал номінально діаметрів d.D. мм | Нижнє / допустиме відхилення, мкм |  |  |
|  |  |  | df | Da | B |
|  |  | 18÷30 30÷50 50÷80 80÷120 120÷150 | -10/+10 -12/+12 -15/+15 -20/+20 -25/+25 | -9/-18 -11/-22 -13/-25 -15/-30 -18/-36 | -120/-240 -120/-240 -150/-300 -200/-400 -250/-500 |
|  |  | Розміри кілець вимірюють при наявності на контактних поверхнях слідів зсуву |  |  |  |

5.2 Результати вимірювань підшипників

| Точка вимірів/Параметр | Кільця, мм |  |  | Зазор, мкм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | d | B | Радіальний | Осьовий |
| 0ʼ 120ʼ 240ʼ |  |  |  |  |  |
| Складні значення | Dada обчислити за формулами (8),(9). |  |  |  |  |

Рис.5.1  Схема розташування і замірів дефектів :

а) шатуна; б) зубчатого колеса; в)заміри  товщини зуба штангензубоміром : 1,2 - шкала і ноніус для установки відстані до постійної hе : 3.5 – вимірювання губки ;           4- упор; 6.7-шкала і ноніус для заміру товщини зубa Sa :  г) валу: д) заміри товщини зуба евольвентних шліців :        5.1 – спрацювання  зубів по товщині ; 2- спрацювання западин  шліців: є пристрій для вимірювання зазорів підшипників: 1-плита, 2-стояк, 3-індикаторна головка,      4-конуси затискні, 5-гайка затискна, 6- підшипник що контролюється

Контрольні запитання

- Що таке відновлення деталей?

- У чому полягає мета відновлення деталей?

- Які операції відносять до відновлення ?

- Які засоби ремонту спрацьованих деталей найбільш прогресивні?

- У чому полягає відновлення за допомогою ремонтних деталей?

- Що таке суперфініш?

- Які існують засоби притирання деталей?

- Що таке деформуюче протягування?

- У чому полягає засіб відновлення деталей тиском?

- Що таке швидкість деформування, швидкість деформації?

- Що таке гаряча обкатка тиском ?

- Характерні дефекти шатуна в зборі?

- Характерні дефекти шестерні?

- Характерні дефекти веденого валу коробки передач?

- Характерні дефекти підшипників?

- Засоби виявлення та контролю дефектів шатуна в зборі?

- Засоби виявлення та контролю дефектів шестерні коробки передач?

- Засоби виявлення та контролю дефектів веденого валу коробки передач?

- Засоби усунення дефектів шатуна в зборі?

- Засоби усунення дефектів веденого валу коробки передач?

- Номінальні та допустимі розміри веденого валу коробки передач ?