Окантування плит-заготовок

В результаті процесу окантування з плит-заготовок отримують плити заданих розмірів. Окантування виконується за допомогою фрезерно-окантувальних верстатів, оснащених алмазним дисковим інструментом (табл. 1).

Таблиця 1

Основні параметри алмазних сегментних відрізних кругів при загальній висоті сегментів 7 мм

| Позначення | Зовнішній діаметр, мм | Діаметр посадочного отвору, мм | Товщина корпуса, мм | Розміри алмазного сегменту, мм |  | Кіль-кість алмаз-них сег-ментів | Маса алмазів в каратах при концентраціях, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ширина | довжина |  | 25 | 50 |
| ТУ-037-179-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252-10 | 250 | 32 | 1,6; 1,8 | 2,5 | 24 | 23 | 6,9 | 13,8 |
| 252-10 | 315 | 63 | 2,0;2,2 | 3,0 | 24 | 30 | 12,0 | 24,0 |
| 252-10 | 315 | 63 | 2,5; 2,8 | 4,0 | 24 | 30 | 15,0 | 30,0 |
| 252-10 | 400 | 90 | 2,2; 2,5 | 3,5 | 24 | 26 | 15,0 | 30,0 |
| 252-20 | 500 | 90 | 2,8; 3,0 | 4,0 | 24 | 30 | 27,0 | 54,0 |
| 252-20 | 630 | 90 | 3,2; 3,6 | 4,5 | 24 | 37 | 54,0 | 74,0 |
| 252-20 | 800 | 90 | 4,5 | 5,5 | 24 | 48 | 57,6 | 115,2 |
| 252-30 | 1000 | 120 | 5,0 | 6,5 | 24 | 70 | 59,5 | 119,0 |
| 252-30 | 1000 | 120 | 5,0 | 6,5 | 24 | 78 | 66,3 | 132,6 |
| ГОСТ 16115 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2726-0719 | 500 | 90 | 3,0 | 4,0 | 24 | 30 | 27,0 | 54,0 |
| 2726-0727 | 630 | 90 | 3,6 | 4,5 | 24 | 37 | 37,0 | 74,0 |
| 2726-032 | 800 | 90 | 4,5 | 5,4 | 24 | 48 | 57,6 | 115,2 |
| 2726-0738 | 1000 | 120 | 5,0 | 6,5 | 24 | 70 | 59,5 | 119,0 |
| 2726-0743 | 1100 | 120 | 5,0 | 6,5 | 24 | 78 | 66,3 | 132,6 |
| 2726-0754 | 1250 | 120 | 6,0 | 7,0 | 24 | 90 | 81,0 | 162,0 |
| 2726-0756 | 1400 | 200 | 6,0 | 7,5 | 24 | 100 | 100,0 | 200,0 |
| 2726-0757 | 1600 | 200 | 7,0 | 9,0 | 24 | 92 | 110,4 | 220,4 |
| 2726-0758 | 2000 | 200 | 8,0 | 12,0 | 24 | 115 | 253,0 | 506,0 |
| ТУ 88 УССР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИСМ 445-79 | 500 | 90 | 2,8 | 3,8 | 24 | 30 | 25,2 | 54,0 |
| ИСМ 445-79 | 630 | 90 | 3,2 | 4,2 | 24 | 36 | 33,0 | 66,0 |
| ИСМ 445-79 | 800 | 90 | 4,5 | 5,5 | 24 | 48 | 58,0 | 116,0 |
| ИСМ 445-79 | 1000 | 120 | 5,0 | 6,5 | 24 | 72 | 62,0 | 124,0 |
| ИСМ 445-79 | 1100 | 120 | 5,0 | 6,5 | 24 | 73 | 67,0 | 134,0 |
| ИСМ 445-79 | 1250 | 120 | 5,5 | 7,0 | 24 | 90 | 83,0 | 166,0 |

Якщо товщина плити-заготовки перевищує 40 мм, то різ виконують за декілька послідовних проходів відрізного круга з його опусканням за кожен прохід на 20 мм. Різи доцільно виконувати за подачею, тобто щоб круг набігав на камінь. Для забезпечення високої якості плит (запобігання сколів на кромках) взаємне розташування робочого інструменту та заготовки в процесі окантовки має бути таким, щоб виліт ріжучої поверхні круга нижньою поверхнею заготовки складав не менше, як 5 – 10 мм.

Зв’язку алмазоносного шару вибирають з таблиць 2, 3, 4.

Таблиця 2

Характеристика зв’язок алмазного каменеобробного інструменту

| № п/п | Позначення | Склад, % | Твердість | Об’ємна вага, г/см3 | Область застосування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | М2-01 (М1) | Сu – 80%; Sn – 20% | НRВ 80…100 | 8,56 | Розпилювання та шліфування мармуру і інших малоабразивних порід |
| 2 | М6-09 | Сu – 80%; Sn – 20% зерна алмазу гранульовані | НRВ 80…100 | – | Розпилювання та шліфування мармуру і інших малоабразивних порід |
| 3 | М6-02 (М50) | Твердий сплав ВК – 8-99% Сu – 1% | НRС 25…30 | – | Розпилювання і шліфування гранітів, туфів і інших абразивних порід |
| 4 | М6-03 (М50-10) |  | НRС 5…10 | – | Розпилювання високоміцних малоабразивних порід: габро, лабрадорит, базальт, діорит |
| 5 | М6-05 | Зв’язка з Со | НRВ 110 | – | Обробка граніту і ін. |
| 6 | М6-10 | Зв’язка з Со | НRС 5…10 | – | Обробка малоабразивних порід середньої і високої міцності |
| 7 | М03 | Со – 93% Сu – 6% сірчисте залізо – 1% | НRВ 100 | – | Обробка граніту і ін. високоміцних високоабразивних порід |
| 8 | М3 | Си – 81% -14% окис заліза -5% | НRВ 65…90 | – | Обробка мармуру і інших малоабразивних порід |

Таблиця 3

Зернистість алмазних порошків

| № п/п | Вид обробки | Зернистість порошку, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | Розпилювання твердих порід (граніти і ін.) | 315/250 400/315 500/400 630/500 |
| 2 | Розпилювання порід середньої міцності (мармур, андезит, базальт і ін.) | 500/400 630/500 800/630 |
| 3 | Розпилювання порід низької міцності (туф, ракушняк, неміцні вапняки) | 630/500 800/630 1000/800 1250/1000 1600/1250 |
| 4 | Грубе шліфування | 800/630 630/500 |
| 5 | Середнє шліфування | 160/125 125/100 100/80 |
| 6 | Лощення | 63/50 50/40 |
| 7 | Полірування | 40/28 28/14 |

Таблиця 4

Область застосування алмазних порошків

| Марка алмазного порошка | Тип алмазів | Область застосування |
| --- | --- | --- |
| А1 | Природні 10 % ізометричних зерен | Відрізні кола, шліфувальний інструмент для каменю малої абразивності і міцності (тальк, гіпсовий камінь) |
| А2 | Природні 20% ізометричних зерен | Відрізні кола, шліфувальний інструмент для абразивних порід малої та середньої міцності (травертин, туф, ракушняк, вапняк); шліфувальний інструмент для порід середньої міцності з невеликим вмістом кварцу |
| А3 | Природні 30% ізометричних зерен | Відрізні кола, штрипси, шліфувальний інструмент для порід середньої міцності (мармур, піщаник, вапняк, базальт з помірним та підвищеним вмістом кварцу) |
| А5 | Природні 50% ізометричних зерен | Відрізні кола, штрипси, шліфувальний інструмент для порід високої міцності (габро, лабрадорит, базальт, граніт, з малим вмістом кварцу) Буровий інструмент для порід середньої міцності |
| А8 | Природні 80% ізометричних зерен | Відрізні кола, штрипси буровий інструмент для порід високої міцності з підвищеним вмістом кварцу(граніт, кварцит, роговик). |
| АС2, АС4, АС6 | Алмази синтетичні монокристалічні | Виготовлення дрібнозернистих шліфувальних інструментів для порід малої міцності і малоабразивних (тальк, гіпс) |
| АСІ5 | Алмази синтетичні монокристалічні | Виготовлення шліфувального інструменту для відрізних кіл для порід малої і середньої міцності (ракушняк, мармур) |
| АСЗ2 | Алмази синтетичні монокристалічні | Виготовлення шліфувального інструменту і відрізних кіл для порід середньої міцності і малої абразивності (мармур, травертин, мармуризований вапняк) |
| АС60, АС65 | Алмази синтетичні монокристалічні | Виготовлення відрізних кіл для окварцованих мармурів |
| АРК4 | Алмаз, синтетичний полікристалічний типу “карбонадо” | Виготовлення штрипсового інструменту для порід малої і середньої абразивності з твердими включеннями (гіпс, мармур, мармуризований вапняк, окварцований мармур) |
| АРС3 | Алмаз синтетичний полікристалічний типу “спек” | Виготовлення штрипсового інструменту для порід малої і середньої міцності і абразивності (мармур, мармуризований вапняк, піщаник, травертин) Відрізні кола для порід високої абразивності, малої та середньої міцності (туф, вапняк, піщаник) |
| АМ, АСМ, АИ, АСН | Мікропорошки з природних і синтетичних алмазів | Доводка і полірування порід будь–якої міцності і абразивності |

Швидкість різання верстату

V=π⋅D⋅n60×1000, м/с,

де D – діаметр відрізного диска, мм.

n – частота обертання диска, об/хв.

Таблиця 5

Рекомендовані швидкості різання при розпилюванні алмазними відрізними кругами

| Породи, що розпилюються | Швидкість різання, м/с |
| --- | --- |
| Туфи, вапняки, черепашники, травертини, пісковики | 45-60 |
| Мармур, мармуризовані вапняки, доломіт | 35-50 |
| Габро, лабрадорити, базальти, тешеніти, гранодіорити, граніти пониженої міцності | 25-32 |
| Граніти, кварцити | 20-25 |

Розміри плит, що отримуються при поздовжньому окантуванні Lпл0=L0, Bпл., де Bпл – ширина плити, мм.

Число одночасно працюючих відрізних кругів при поздовжньому окантуванні

m1=H0Bпл+1, шт.

Число одночасно працюючих відрізних кругів при поперечному окантуванні при середній довжині плит 700 мм

m2=L0700+1, шт.

Довжина робочого проходу інструмента

Li=Lок+Lвр+Lпер, мм,

де Lок – довжина заготовки, що розпилюється, мм, при поздовжньому окантуванні Lок = L0, при поперечному окантуванні Lок = Bпл;

Lвр – величина врізання інструменту

Lвр=D22−D2−bпл2=D⋅bпл−bпл2, мм

Lпер – величина перебігу інструмента, Lпер = 0–30 мм.

Сумарна поверхня плит-заготовок, отримана після окантування

S2=S1 ∙ Kок , м2/рік

де Kок – коефіцієнт виходу продукції після операції окантування, для граніту, габро, лабрадориту, діориту, базальту Kок = 0,95; для мармуру білого Kок = 0,90, для мармуру кольорового Kок = 0,80.

Кількість плит-заготовок, що поступають на операцію окантування

z=S1H0⋅L0, шт.

Сумарна площа пропилів при окантуванні плит–заготовок, м2/рік

- всього				Sc=Sc1+Sc2,

- при поздовжньому окантуванніSc1=z⋅m1⋅bпл⋅L0,

- при поперечному окантуванні Sc2=z⋅m2⋅bпл⋅Впл.

Коефіцієнт, що враховує зменшення продуктивності за рахунок врізання і перебігу інструмента

- при поздовжньому окантуванні	Kдоп21=L0L1;

- при поперечному окантуванні 	Kдоп22=BплL2.

Технологічна продуктивність верстата, м2/год

- при поздовжньому окантуванні	Qтех1=60bпл⋅Sm1−1⋅Kдоп211000;

- при поперечному окантуванні Qтех2=60bпл⋅Sm2−1⋅Kдоп221000.

Циклова продуктивність верстату

Qц=Qтех⋅Кц, м2/год

де Кц – коефіцієнт циклової продуктивності,

- для конвеєрних верстатів Кц = 0,98–1,0;

- для верстатів з візками Кц = 0,95–0,98.

Фактична продуктивність верстату:

Qф=Qц⋅Кф, м2/год

де Кф – коефіціент використання номінального річного фонду робочого часу,

- при роботі в 2 зміни Кф = 0,9;

- при роботі в 3 зміни Кф = 0,85.

Кількість поздовжньо-окантувальних верстатів

Nок1=Sс1Qф1⋅F, шт.;

де F – річний фонд робочого часу при n-змінній роботі, год;

Отримане значення округлюється до більшого цілого.

Кількість поперечно-окантувальних верстатів

Nок2=Sс2Qф2⋅F, шт.

Отримане значення округлюється до більшого цілого.

Кількість окантувальних верстатів (якщо операції поздовжнього і поперечного окантування виконуються на одному і тому ж мостовому окантувальному верстаті з поворотним столом)

Nок=1FSс1Qф1+Sс2Qф2, шт.

Отримане значення округлюється до більшого цілого.

Сумарні річні витрати алмазів на операцію окантовування

Qока=qока⋅Sс, карат/рік,

де qока – питомі середні витрати алмазів при окантуванні, карат/м2.

Річні витрати води при окантовуванні, м3/рік

- при використанні поздовжньо-окантувальних і поперечно-окантувальних верстатів Uок.рік=Uок'⋅F⋅D100⋅Nок1⋅m1+Nок2⋅m2,

- при використанні універсальних окантувальних верстатів Uок.рік=Uок'⋅D100⋅Sc1Qф1m1+Sc2Qф2m2,

де Uок' – норма витрати води на охолодження 100 мм відрізного круга, м3/год.

Річний об’єм сухого шламу, що утворюється після операції окантування плит-заготовок

Vшлок=Sc⋅bр+bз, м3/рік,

де bп – ширина пропилу, м

Таблиця 6

Витрата води на охолоджування каменеобробного інструменту

| Тип верстата | Показник для підрахунку | Інструмент | Норма, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Розпилювальний рамний | Штрипса | Сталевий з вільним абразивом | 0,02 |
| Розпилювальний рамний | Штрипса | Алмазний | 0,5 |
| Розпилювальний багатодисковий | 100 мм діаметру диску | Алмазний | 0,16 |
| Розкрій – окантування | 100 мм діаметру відрізного круга | Алмазний | 0,18 |
| Шліфувально-полірувальний | Круг збірний плоский АПС-2 | Алмазний | 2,4 |
| Термоструминні установки | Терморізак | Термоструминний гасово-кисневий | 0,02 |