## Slide 1: Лекція 8
Методи механічної обробки зовнішніх
поверхонь циліндричних деталей

## Slide 2
Деталі, які мають форму тіл обертання, можна поділити на три класи: вали, втулки та диски.
До класу валів відносяться вали, осі, пальці, цапфи тощо. Ці деталі утворюються в основному зовнішньою поверхнею обертання – циліндричною, іноді конічною та декількома торцевими поверхнями.
Вал-шестерня автомобіля «VOLVO»

## Slide 3
До класу втулок відносяться втулки, вкладиші, гільзи, букси тощо. Ці деталі характеризуються наявністю зовнішніх і внутрішніх циліндричних поверхонь.
Втулки

## Slide 4
До класу дисків входять власне диски, шківи, маховики, кільця, фланці тощо, тобто такі деталі, у яких довжина (ширина) у переважній більшості значно менша за діаметр.
Диск і шківи різної конструкції

## Slide 5
Вали в основному виготовляються з прокату. В умовах серійного та масового виробництва заготовки східчастих валів доцільно виготовляти штампуванням і в деяких випадках – литтям.
При виготовленні валів із пруткових матеріалів зазвичай виконуються заготівельні операції: правка (виправлення), обдирання, розрізання та, за необхідності, центрування.
Основні методи механічної обробки зовнішніх циліндричних поверхонь представлені на рисунку:

## Slide 6
Основні методи обробки зовнішніх циліндричних поверхонь та показники якості поверхонь, що досягаються при цьому
Примітка: В чисельнику кожної із висячих вершин вказаний квалітет точності, а в знаменнику – величина шорсткості в Ra, мкм. Параметри показані для ст.45. При обробці чавунів та кольорових сплавів вказані показники можуть бути покращені по точності – на один квалітет, по шорсткості – на один клас.

## Slide 7: 11.1. Виправлення, обдирання та розрізання прутків
Перед початком механічної обробки прутковий матеріал та заготовки для валів з метою усунення викривлення осей правиться у холодному стані. Заготовки у вигляді поковок і штамповок за значних їх діаметрів і довжин правляться у нагрітому стані під молотами.
Можлива правка прутків і заготовок для валів на пресах. Перед правкою заготовки перевіряють на призмах для визначення місць, що підлягають виправленню. На цих призмах вони, як правило, і правляться.
При масовому виробництві валів із прутків останні правлять на спеціальних правильних верстатах. Правильні верстати мають обертовий барабан, у якому встановлені, дві або три пари роликів із перехресними осями і формою гіперболоїда обертання. При проштовхуванні прутка між цими роликами відбувається виправлення його осі (схема).

## Slide 8
В залежності від ступеня викривлення осі прутка і необхідної прямолінійності поверхні прутки пропускають через барабан від 1 до 6 разів. Точність виправлення досягає 0,1–0,2 мм на 1 м довжини прутка. Для обдирання прутків в умовах значної серійності виробництва застосовують безцентрово-обдирні верстати, що дозволяють виконати обдирання пруткового матеріалу діаметром від 15 до 80 мм та довжиною до 7 м.

## Slide 9
На штучні заготовки прутки розрізають на приводних ножівках, дискових, стрічкових, фрикційних, електрофрикційних пилках на токарно-відрізних верстатах (з одним або двома відрізними різцями), відрізних автоматах, верстатах, що працюють тонким абразивним кругом (застосовуються звичайно для розрізання загартованої сталі).
Прутковий матеріал можна розрізати також на пресах і ножицями, що застосовується головним чином у заготівельних відділеннях ковальських цехів.
Крім зазначених способів механічного розрізання матеріалу, застосовується також газове (автогенне), анодно-механічне, електроіскрове та ультразвукове розрізання.

## Slide 10
При розрізанні круглих прутків або балок таврового, двотаврового, швелерного профілів дисковою пилкою площа перерізу постійно змінюється в міру проходження пилки. Внаслідок цього при рівномірній подачі пилки відбуваються різкі зміни сили різання. Ці зміни негативно впливають на роботу верстата, викликаючи значні напруження в окремих його частинах. Для уникнення цього необхідно призначати подачу у відповідності з величиною площі перерізу, що розрізається в даний момент, таким чином, щоб верстат завжди працював з однаковою силою різання, тобто зі змінною величиною подачі. Це здійснюється механізмом гідравлічної подачі, яким забезпечуються сучасні дискові пилки.
Гідравлічні системи подач мають перевагу перед механічними, оскільки дозволяють точно встановити і плавно змінювати величину подачі, завдяки чому верстат працює за більш сприятливих умов. Сучасні дискові пилки забезпечуються також гідравлічними затискними пристосуваннями.

## Slide 11
Фрикційною (або беззубою) пилкою називається тонкий диск, що приводиться в обертання електродвигуном зі швидкістю до 100–140 м/с. Поєднання поздовжньої подачі та обертання диска призводить до виникнення тертя та нагрівання часток металу у прорізі до температури, при якій починається плавлення (рисунок).
Фрикційні дискові пил

## Slide 12
Розплавлений метал видаляється з прорізу самим же диском, що охолоджується повітрям і водою. Для збільшення тертя на поверхню диска останній виконують з частою насічкою, що дещо збільшує ширину пропилу. Подача диска буває механічною та ручною.
Електрична фрикційна пила розрізає матеріал за рахунок роботи фрикційної (беззубої) пилки з Вольтовою дугою. Диск, що обертається, з’єднаний з одним полюсом джерела електроенергії, а матеріал, що розрізається, – з іншим. При цьому утворюється Вольтова дуга, метал у прорізі плавиться, а обертовий диск тільки видаляє розплавлений метал. Поверхня металу у прорізі утворюється відносно рівною та чистою.

## Slide 13
Відрізні верстати призначені для розрізання по довжині круглих і шестигранних прутків та труб. У цих верстатах на міцній станині розташована передня бабка з пустотілим шпинделем, з обох кінців якого розміщені затискні самоцентрівні патрони. Перевагою цих верстатів є велика продуктивність, простота і невисока собівартість самого верстата та інструмента (різців).

## Slide 14
Недоліком відрізних верстатів є широкий проріз (3–5 мм), що призводить до великої втрати матеріалу. Конструктивно відрізні верстати виконуються з двома супортами: переднім і заднім, що працюють одночасно двома різцями. Це забезпечує підвищену продуктивність. Збільшення продуктивності відрізних верстатів досягається також пристроєм, що регулює та підтримує постійну швидкість різання. При розрізанні прутка (чи вала) при наближенні різців до поздовжньої осі заготовки швидкість різання за однакової частоти обертання шпинделя верстата внаслідок зменшення діаметра прутка в місці розрізання поступово зменшується.

## Slide 15
Верстати, що працюють тонким абразивним кругом та абразивними стрічками, служать для розрізання прутків та труб. Абразивні круги еластичні, товщиною 2–3 мм, завдяки чому втрата металу на проріз незначна. При розрізанні труб великих діаметрів їх необхідно повертати навколо осі. Продуктивність розрізання абразивними кругами досить висока, наприклад, пруток діаметром 40–50 мм розрізається за 5–6 с (рисунок).
Верстат для розрізання прутків і труб абразивною стрічкою

## Slide 16
Розрізання на інших верстатах. Крім зазначених вище способів, прутки, труби та заготовки, що отримані штампуванням, куванням, виливанням, розрізаються на звичайних токарних, горизонтально-фрезерних та стругальних верстатах. Всі ці способи менш продуктивні і застосовуються не в спеціалізованих заготівельних цехах і відділеннях, а в невеликих механічних цехах.
Розрізання на горизонтально-фрезерних верстатах відрізними фрезами застосовується дещо частіше. В окремих випадках розрізання прутків, труб та інших профілів проводиться новими методами: анодно-механічним, електроіскровим, ультразвуковим, електролітичним, електронно-променевим, за допомогою лазера, вибуху та плазмовим струменем.

## Slide 17: 11.2. Центрування
Центрові отвори в деталях типу валів є базою для таких операцій, як обточування, нарізання різі, шліфування, нарізання шліців тощо, а також для виправлення та перевірки виготовлених деталей. Центрові отвори в таких різальних інструментах, як зенкери, розвертки, мітчики тощо потрібні не тільки для обробки, але й для перевірки заточування та переточування їх при експлуатації. При ремонтних роботах збереженими центровими отворами користуються як базами для обточування зношених або ушкоджених шийок валів, для виправлення, шліфування, контролю та при інших операціях.
Через таке важливе значення центрових отворів (рисунок) вони повинні бути правильно засвердлені і мати достатні розміри, а їхня конусність повинна точно збігатись з конусністю центрів верстатів. При недотриманні цих вимог центрові отвори швидко втрачають форму, розміри та ушкоджують центри верстатів.

## Slide 19
На практиці найчастіше застосовують центри верстатів, і тому центрові отвори на заготовках (деталях) отримують з кутом конуса 60°. Іноді при обробці великих, важких деталей цей кут збільшують до 75–90°. Центр верстата повинен дотикатися до центрового отвору заготовки (деталі) лише по поверхні конуса. У центровому отворі вершина центра не повинна контактувати із заготовкою. Тому центрові отвори (рисунок) завжди мають циліндричну частину малого діаметра d і конічну поверхню з найбільшим діаметром d1 і кутом конуса 60° (форма А). У багатьох випадках центровий отвір має ще й другу конічну поверхню з більшим діаметром d2 та кутом при вершині конуса 120° (форма В).
Це робиться для запобігання появи на торцях вала задирок при невеликому зношуванні центрових отворів та для запобігання випадкових ушкоджень торців вала. Це також дає можливість підрізати ці торці без зменшення опорної поверхні центрових отворів. У деталях значної маси та розмірів, обробка яких виконується на різних ділянках цеху або в різних цехах із проміжним транспортуванням для збереження базових поверхонь у центровому гнізді, передбачається подовжена циліндрична частина, у якій нарізується різь (рисунок, форми F та Н).

## Slide 20
При транспортуванні деталі в цьому отворі фіксується різальна пробка. Ця пробка може служити для підвішування деталі у випадку її термообробки у вертикальному стані (наприклад, протяжки).
З метою самовстановлення заготовки по осі центрів верстат передбачають сферичну форму центрового гнізда деталі (рисунок, форма R).
Центрування заготовок виконується на вертикально- та горизонтально-свердлильних, токарних і револьверних верстатах, а в серійному та масовому виробництвах – на спеціальних одно- чи двосторонніх центрувальних верстатах, а також на фрезерно-центрувальних верстатах. На горизонтально-свердлильних верстатах виконують центрування великих заготовок.
Центрування заготовок виконують двома видами інструментів: спіральними свердлами, якими свердлять циліндричні отвори малого діаметра (рисунок, а), та зенківками, що утворюють конічні поверхні (рисунок, в).

## Slide 22
Центрування заготовок часто виконується спеціальними комбінованими центрувальними свердлами (рисунок б, г) на двосторонніх центрувальних верстатах. Обидва торці вала центруються одночасно.
На фрезерно-центрувальних верстатах (рисунок, а) на заготовці спочатку фрезеруються торцеві поверхні одночасно з обох кінців, після чого комбінованими центрувальними свердлами свердлять отвори.
У промисловості знаходить застосування метод обробки торців і центрування заготовок з використанням одного або двох широких твердосплавних різців, що встановлені разом зі стандартним комбінованим центрувальним свердлом у спеціальній інструментальній головці, креслення якої наведене на рисунку, б.
Розташування центрувального свердла відносно різців регулюється гвинтом 2 через латунну пробку 3. Гвинт 4 перешкоджає повороту пробки при регулюванні вильоту свердла 9. Замість різця 6, що знімає фаску, в головці може бути встановлений різець для обточування повідкового кінця заготовки. Це забезпечує високий ступінь концентричності цієї поверхні з центровим отвором і дозволяє здійснювати на наступне обточування заготовки з одного встановлення без її повороту.

## Slide 23
а – обробка на фрезерно-центрувальному верстаті;
б – конструкція інструментальної головки для підрізання торця та центрування заготовки діаметром до 30 мм;
в – підрізання торця та центрування заготовки на токарному верстаті з інструментальною головкою, що обертається;
г – підрізання торця та центрування заготовки на токарному верстаті без головки, що обертається;
д – підрізання торця та центрування заготовки на горизонтально-фрезерному верстаті;
е – підрізання торця та центрування заготовки на спеціальному напівавтоматі.
Схеми центрування

## Slide 24
Завдяки тому, що підрізний різець (рисунок, б) оснащений пластинкою твердого сплаву, а центрувальне свердло виготовлене із швидкорізальної сталі, інструменти працюють приблизно з оптимальними швидкостями різання для обох матеріалів при одній частоті обертання головки, незважаючи на різницю в діаметрах обробки. Застосування такої головки для одночасного підрізання торця і свердління центрового отвору значно спрощує обробку.
При роботі на токарному верстаті (рисунок, в) інструментальна головка 1 встановлюється у шпиндель верстата. Заготовка 2 кріпиться в самоцентрівному затискному пристосуванні 3 ручної чи пневматичної дії, що закріплене на каретці супорта, і одержує поступальний рух подачі до упора 5. Для встановлення заготовки по довжині використовується регульований упор 4.

## Slide 25
Можливий інший варіант обробки на токарному верстаті (рисунок, г). У цьому випадку заготовка 3 встановлюється в отвір шпинделя до упора 4 і затискається у самоцентрівному патроні. Інструментальна головка 2 кріпиться за допомогою спеціальної державки в різцетримачі 1 верстата. За такою ж схемою може виконуватись обробка на револьверному верстаті при встановленні інструментальної головки в гніздо револьверної головки. Це ж можна виконати і на горизонтально-фрезерному верстаті (рис., д). В усіх трьох схемах обробляється спочатку перший торець, а після переустановлення заготовки – другий.
Найкращим варіантом для одержання високої точності та продуктивності є обробка на спеціальному двосторонньому верстаті (рисунок, е) агрегатного типу нескладної конструкції. У порівнянні з фрезерно-центрувальним верстатом (рисунок, а) цей верстат замість чотирьох шпинделів має лише два і для заготовки не потрібно горизонтальної подачі.

## Slide 26: 11.3. Обточування
Заготовками для валів служать прокат, поковки, штамповки та, рідше, відливки. Прокат застосовується для виготовлення валів діаметрами до 150–200 мм.
Для заготовок гладких валів підбирається прокат діаметра, що близький до діаметра готового вала для мінімального припуску на механічну обробку.
При виготовленні з прокату валів східчастої форми велика кількість матеріалу перетворюється на стружку. Тому в серійному та особливо в масовому виробництві заготовки для валів східчастої форми доцільно виготовляти штампуванням.
Існують наступні види обточування заготовок для валів та інших деталей, що мають форму тіл обертання:
– чорнове з точністю обробки до 12-го квалітету та з шорсткістю поверхні 160...40 мкм за показником Rz;
– чистове з точністю обробки до 8-го та 9-го квалітетів і шорсткістю поверхні до 2,5 мкм за показником Ra;
– чистове точне і тонке з точністю обробки до 7-го квалітету і з шорсткістю поверхні до 0,16 мкм по Ra.

## Slide 27
Обробка деталей, що мають форму тіл обертання, виконується на верстатах різних типів: токарно-гвинторізних, токарно-револьверних, багаторізцевих, токарно-карусельних, одно- та багатошпиндельних токарних напівавтоматах та автоматах.
На зазначених верстатах виконуються наступні операції:
–обточування зовнішніх циліндричних, конічних і фасонних поверхонь;
– розточування циліндричних і конічних отворів;
– підрізання торцевих поверхонь;
– проточування канавок і зняття фасок;
– нарізання зовнішніх та внутрішніх різей;
– свердління;
– зенкерування;
– розвертання;
– зенкування;
– центрування;
– розрізання;
– накатування рифлень тощо

## Slide 28
Деталі, що обробляються на верстатах токарної групи, встановлюються в центрах верстата або закріплюються в патроні на планшайбі. Заготовки коротких циліндричних деталей, поковки, штамповки, відливки закріплюються у трикулачкових і рідше – у чотирикулачкових патронах, деталі великих розмірів – переважно встановлюються в чотирикулачкових патронах.
Обточування на токарних верстатах довгих нежорстких валів (з відношенням довжини до діаметра понад 10 раз) виконується з використанням люнетів, що бувають як рухомі, так і нерухомі (рисунок).

## Slide 29
Нерухомий люнет встановлюється на станині, а рухомий – на каретці верстата. Рухомий люнет рухається безпосередньо за різцем. При цьому поверхня, що обточується, опирається на кулачки люнета. Розташування кулачків люнета перед різцем застосовується за необхідності забезпечення співвісності поверхні, що обточується, з іншою, раніше обточеною. Остання контактує з розташованими перед різцем кулачками люнета. При швидкісному різанні в місцях контакту кулачків з деталлю має місце явище тертя. Для її зменшення його наслідків кулачки замінюють обертовими роликами.
Обточування валів та інших деталей (тіл обертання) зазвичай поділяється на дві операції: чорнове (попереднє) та чистове (остаточне) обточування. При чорновому обточуванні знімаються великі частини припуску (75…80%), обробка виконується з великими глибинами різання та великими подачами. При обробці великої кількості деталей, тобто в умовах серійного та масового виробництв, чорнове обточування проводиться на окремих верстатах, більш потужних в порівнянні з верстатами для чистового обточування. Чорнове (попереднє) обточування валів, що мають декілька різних діаметральних розмірів і виготовляються з прокату, виконується за різними схемами обробки.

## Slide 30
На рисунку нижче представлені три схеми обточування східчастого вала (цифрами позначені порядкові номери переходів, буквами – східці вала). На вибір тієї чи іншої схеми впливають величини припусків на окремих східцях вала та співвідношення розмірів східців: діаметра та довжини. Найбільш вигідною є схема, що забезпечує найменший час обробки.
Схеми обточування східцевого вала

## Slide 31
При чистовому обточуванні порядок обробки східців валів залежить також від заданих баз, величин допустимих похибок, розмірів окремих східців та методів вимірювання довжин. При обточуванні валів із значною різницею в діаметрах першої (більшого діаметра) та останньої (меншого діаметра) сторін необхідно якнайменше послабляти вал при обробці, тобто починати обточування з найбільшого діаметра, а найменший діаметра часто буває доцільно обробляти останніми.
В усіх випадках обробки на токарних верстатах необхідно звертати увагу на надійне закріплення деталей та різців. При обробці деталей у центрах і патронах універсальних верстатів частини хомутиків, що виступають, та кулачки патронів необхідно забезпечувати запобіжними відкидними огородженнями чи кожухами.

## Slide 32: Обточування на багаторізцевих верстатах
При одночасному обточуванні декількох поверхонь обертання декількома різцями на багаторізцевих верстатах використовується принцип концентрації операцій. Такі верстати-напівавтомати широко застосовуються в серійному та масовому виробництвах. Зазвичай багаторізцеві верстати мають два супорти: передній та задній. Передній супорт, що має поздовжнє та поперечне переміщення, служить здебільшого для поздовжнього обточування деталей типу тіл обертання. Задній супорт, що має тільки поперечне переміщення, призначений для підрізання торців, прорізання канавок і фасонного обточування.

## Slide 33
Багатомісні супорти можуть бути оснащені великою кількістю різців (до 20 шт.). Багаторізцеві верстати з великою відстанню між центрами мають два передніх і два задніх супорти. Переміщення супортів автоматизовані – після закінчення обробки супорти повертаються у вихідне положення автоматично. Зупиняється верстат також автоматично, основний робітник тільки встановлює і знімає заготовки та вмикає верстат.
На багаторізцевих верстатах деталі обробляються в центрах, на оправках або в патронах. На цих верстатах в результаті зменшення основного і допоміжного часу досягається значне зниження трудомісткості та верстатомісткості обробки.

## Slide 34
Схеми багаторізцевого обточування вала

## Slide 35
При обточуванні з поздовжньою подачею (рисунок, а) кожен різець встановлюється на певний діаметр. При поздовжньому переміщенні супорта різці послідовно вступають в роботу. Довжини окремих східців вала, які необхідно отримати при обточуванні, визначаються взаємним розташуванням різців.
При обточуванні з врізанням та наступною поздовжньою подачею (рисунок, б) різці 1, 2 та 3, що розташовані в різцетримачі аналогічно попередньому прикладу, починають обробку заготовки одночасно в різних точках, а не з кінця вала послідовно один за одним, як при першій схемі. Спочатку супорт переміщується в поперечному напрямку (від спеціального копіра або лінійки), різці врізаються на необхідну глибину, а потім супорт переміщується в поздовжньому напрямку. Кожна ступінь вала (l1; l2; l3) обточується одним різцем. Внаслідок цього супорт переміщується на довжину східця з найбільшим лінійним розміром (в даному випадку l1). Ця схема застосовується за умови зняття всього припуску кожним різцем за один робочий хід.

## Slide 36
Різновид цієї схеми показаний на рисунку (в). На ній для скорочення довжини ходу супорта ступінь з найбільшим лінійним розміром l1 обточується двома і більше різцями (в інших подібних випадках використовують і більше двох різців). Якщо довжина кожного східця приблизно кратна довжині найбільш короткої східця, то довжина лінійного переміщення кожного різця дорівнює довжині цієї найбільшої короткого східця.
При обточуванні поперечною подачею (рисунок, г) кожен різець обточує даний східець поперечною подачею (S поп.), причому ширина кожного різця відповідає ширині оброблюваного східця. Ця схема має обмежене застосування і може бути використана при обробці коротких циліндричних, конічних і фасонних шийок валів.

## Slide 37
Для обточування вала по всій довжині застосовуються передні плаваючі центри (рисунок, а), які мають декілька гострих зубів, що врізаються в торець оброблюваної заготовки при натисканні заднього центра і завдяки цьому передають їй обертання. Пустотілі заготовки обертаються також переднім центром (рисунок, б), що має гострі зуби на конічній поверхні (так званий «йорш»).
Спеціальні центри із зубами, які обертають заготовку, що обточується
а – передній плаваючий центр; б – передній конічний центр з зубцями на конічній поверхні «йорш» та задній конічний центр.

## Slide 38
Гладкі безступінчасті тверді вали (осі) доцільно обточувати мінералокерамічними різцями, які дозволяють застосовувати швидкості різання, що перевищують у два і більше рази швидкості різання твердосплавними різцями.

## Slide 39: Обточування на гідрокопіювальних напівавтоматах
Східчасті вали обробляються і на токарних гідрокопіювальних напівавтоматах, зокрема, моделей 1712, 1722К, МР-27, МР-29, 1732 тощо. Такі верстати легко вбудовуються в автоматичні лінії (АЛ). При цьому здійснюється наскрізне (через отвір у станині) або зверху транспортування заготовок. Обточуються вали зазвичай одним різцем, розташованим у верхньому супорті, що переміщується по копіру. Підрізні або канавкові різці розташовуються в нижньому супорті. Верстат налагоджують на розмір тільки по одній шийці вала, оскільки отримання інших розмірів забезпечується копіром і системою верстата, що стежить за ходом операції.

## Slide 40
Схема налагодження токарного верстата з гідросупортом

## Slide 41
Копіювальний барабан для встановлення плоских копірів

## Slide 42
На багаторізцевих верстатах ступінчасті вали обточують зі швидкістю різання 30–80 м/хв, а на гідрокопіювальних – 100…200 м/хв.
Гідрокопіювальні верстати завдяки значній жорсткості конструкції забезпечують високу точність і меншу висоту мікронерівностей оброблених поверхонь.
Обточування валів на гідрокопіювальних верстатах виконується за один і більше робочих ходів. Кожен робочий хід здійснюється по окремому копіру. Після кожного ходу супорт із різцем переміщується в початкове положення, а барабан, на якому встановлені всі копіри, автоматично повертається у відповідне положення.
Привод головного руху дозволяє автоматично змінювати частоту обертання шпинделя при одночасній зміні величини подачі копіювального супорта. Передбачена також можливість проходу копіювальним супортом необроблюваних ділянок деталі на прискореному ході.

## Slide 43
Токарні верстати з ЧПК класифікуються за розташуванням осі обертання шпинделя (горизонтальні, вертикальні), розташуванням напрямних (горизонтальні, вертикальні, похилі), структурою інструментальної системи (із револьверною головкою чи інструментальним магазином), видом робіт (центрові, патронні, патронно–центрові, карусельні).
Центрові верстати (складають близько 10% токарних верстатів з ЧПК) призначення для зовнішньої обробки валів, включаючи нарізання різі різцем (найбільший діаметр Dmax деталі 250 – 380 мм).
Патронні верстати (близько 40% токарних верстатів з ЧПК) призначені для зовнішньої та внутрішньої обробки деталей типу втулок та фланців. Крім обточування, розточування та підрізки торців на цих верстатах можна проводити свердління, зенкерування, розвертування, нарізання різі мітчиками й плашками, а також нарізання зовнішньої та внутрішньої різі різцем (Dmax = 160 ... 1250 мм).
Обточування на токарних верстатах з ЧПК

## Slide 44
Патронно–центрові верстати (близько 35% парку токарних верстатів з ЧПК) поєднують технологічні можливості перших двох груп. Їх використовують для патронної та центрової обробки деталей з Dmax = 160 ... 630 мм.
Для обробки деталей типу фланців, дисків і корпусів великих розмірів застосовують карусельні верстати.
На токарних верстатах з ЧПК обробляють деталі типу тіл обертання, які класифікуються за тими ж ознаками, що й для звичайних універсальних верстатів, тобто: диски й фланці з L < 2,5D, втулки та фланці (5D < L < 10D), вали (L > 10D), кріпильні деталі тощо, де L та D – відповідно довжина та діаметр деталі
Розробляючи траєкторії руху різця для зон знімання припусків рекомендуються типові схеми, які будуть розглянуті при вивченні інших профільних дисциплін.

## Slide 45
Вибір варіанта ускладнений, оскільки в кожен з них має переваги і недоліки, що випливають з ряду виробничих факторів: вид виробництва, конструкція та особливості заготовки, необхідні точність та шорсткість обробленої поверхні, собівартість обробки тощо.
При обробці на багаторізцевих токарних напівавтоматах, коли одночасно працюють декілька різців, основний (машинний) час менший, ніж при обробці одним різцем на гідрокопіювальних токарних напівавтоматах. Це розходження особливо ефективно виявляється при багаторізцевому обточуванні за методом розподілу довжини обробки, коли кожний східець вала обробляється за один робочий хід. У цьому випадку основний час визначається по довжині шляху того різця, який обробляє найдовший східець вала.
Вибір технологічного варіанта операції обточування

## Slide 46
Якщо для виготовлення східцевих валів в якості заготовки використовується прокат, то багаторізцеве обточування ведеться за методом розподілу припуску, оскільки на східцях з меншим діаметром припуск не може бути знятий за один робочий хід і різці, що розташовані попереду, повинні проходити декілька суміжних східців. Основний час у цьому випадку визначається сумарною довжиною всіх східців вала, що обробляються.
Якщо у відношенні основного часу багаторізцеве обточування має перевагу в порівнянні з обточуванням на гідрокопіювальних напівавтоматах, то щодо штучно-калькуляційного часу це не завжди так. Відбувається це тому, що підготовчо-заключний час та час на технічне та організаційне обслуговування на багаторізцевих верстатах мають великі значення. Налагодження таких верстатів з великою кількістю обробних різців (більше 10) викликає такі витрати часу, що застосування багаторізцевого обточування стає недоцільним.

## Slide 47
Необхідно також мати на увазі, що кількість одночасно працюючих різців обмежується твердістю оброблюваної деталі, потужністю верстата, конструкцією різцетримача. Вали нежорсткої конструкції недоцільно обробляти одночасно багатьма різцями.
На точність обробки на багаторізцевих напівавтоматах впливає, крім загальних, ряд додаткових факторів, що властиві багаторізцевому обточуванню:
– неточність розмірів, що визначають взаємне розташування різців
по діаметру та довжині східців вала, що обточується (чи іншої деталі);
– неоднакове зношування різців;
– змінна величина відтиснення в технологічній пружній системі (ТОС), що відбувається через послідовне введення у роботу закріплених у різцетримачах різців.

## Slide 48
На одношпиндельних горизонтальних багаторізцевих напівавтоматах точність обробки зазвичай досягає:
– по діаметру:
- при чорновому обточуванні – 12-го квалітету;
- при чистовому – 11 та 10-го квалітету;
- при використанні чистових широких різців та при ретельному налагодженні – до 9-го квалітету;
– по довжині – 12-го квалітету.
Також необхідно зазначити, що при багаторізцевому обточуванні на вертикальних багатошпиндельних напівавтоматах паралельної неперервної дії при обробці кожної поверхні одним супортом за один робочий хід досягається точність 10-го квалітету. При обробці ж на вертикальних багатошпиндельних напівавтоматах послідовної дії досягається точність 9-го квалітету, що зумовлена обробкою поверхонь за кілька робочих ходів.

## Slide 49
Обточування на гідрокопіювальних напівавтоматах має в багатьох випадках ряд переваг перед обточуванням на багаторізцевих верстатах. Це зумовлене тим, що для обточування на гідрокопіювальних напівавтоматах використовується зазвичай один різець, встановлення копіра та їх кінематичне налагодження порівняно прості, час на налагодження та підналагодження таких напівавтоматів значно (у 2–3 рази) менший, ніж на налагодження багаторізцевих верстатів. Крім цього, на гідрокопіювальних напівавтоматах допустимою є обробка на більш високих режимах в порівнянні з обробкою на багаторізцевих верстатах, тобто при відносно малих витратах основного часу.
Правильно вибрати варіант виконання операції на тому чи іншому верстаті можна тільки на підставі техніко-економічних розрахунків та при порівнянні технологічних варіантів. Основними критеріями при цьому є продуктивність праці, якість та собівартість деталей для кожного із варіантів, що порівнюються.

## Slide 50: 11.4. Способи чистової та викінчувальної обробки зовнішніх циліндричних поверхонь
Для отримання точної та з мінімальною шорсткістю остаточно обробленої зовнішньої циліндричної поверхні застосовуються в залежності від службового призначення та характеру деталі різні види викінчувальної обробки заготовок. До їх числа відносяться: тонке (алмазне) обточування, шліфування в центрах, безцентрове шліфування або обробка абразивною стрічкою, притирання (доведення), механічне доведення абразивними хитними брусками (суперфінішна обробка), полірування, поверхневе пластичне деформування тощо.

## Slide 51
Тонке (алмазне) обточування застосовується головним чином для викінчувальної обробки деталей з кольорових металів та сплавів (бронз, латуней, алюмінієвих сплавів тощо) та частково для деталей з чавунів і сталей. Обумовлюється це тим, що шліфування кольорових металів має значно більшу трудомісткість, ніж сталей та чавунів, внаслідок швидкого засалювання шліфувальних кругів. Крім того, обробка алмазними різцями сталевих та чавунних деталей поки що менш ефективна порівняно з її використанням при обробці деталей із кольорових металів та сплавів.
При тонкому обточуванні обробка проводиться різцями, що оснащені твердими сплавами. Останні в ряді випадків заміняють алмазні різці. Метод алмазного обточування зберіг свою назву і при заміні алмазних різців різцями з твердих сплавів, але з режимами різання, приблизно такими ж, які застосовуються для алмазних різців і які характеризуються високими швидкостями різання при малій подачі та малій глибині різання.

## Slide 52
Обточування деталей із бронз виконується зі швидкостями різання 200–300 м/хв, для деталей з алюмінієвих сплавів – 1000 м/хв та більше при подачах 0,03–0,10 мм/об та глибинах різання 0,05–0,10 мм.
Тонке обточування проводиться на швидкохідних верстатах токарної групи підвищеної або високої точності (П або В) з частотою обертання шпинделя від 1000 до 8000 об/хв, а в деяких випадках навіть вище. У зв’язку з цим до верстатів ставляться особливі вимоги щодо точності, жорсткості та вібростійкості. Алмазним обточуванням досягається точність обробки 7 квалітет точності із шорсткістю поверхні 1,25–0,16 мкм за показником Ra.

## Slide 53
Продуктивність обробки деталей при тонкому обточуванні, особливо незагартованих деталей, вища, ніж при шліфуванні, а якість поверхні краща через відсутність процесу шаржування (під шаржуванням розуміють проникнення в поверхню притирання абразивних часток). У багатосерійному та масовому виробництвах для тонкого обточування застосовуються спеціальні швидкохідні верстати, що найбільше задовольняють умови обробки.
Алмазні різці звичайної конструкції складаються з двох основних частин: алмаза та сталевої державки. Алмазний кристал вагою від 0,5 до 1,2 карат оброблений шліфуванням (огранкою) для одержання необхідних кутів різальної частини. Він закріплюється паянням у сталевій державці. Останнім часом широко застосовуються різці з механічним кріпленням алмазів в державках. Алмазний кристал переточується від 6 до 15 разів і може бути використаний до ваги в 0,1 карат.

## Slide 54
Стійкість алмазних різців звичайно вища за стійкість твердосплавних різців у десятки разів. Собівартість обробки деталей алмазними різцями в середньому в 1,5–2 рази менша, ніж твердосплавними, і в 3–4 рази менша, ніж різцями зі швидкорізальних сталей.
Останнім часом замість алмазних кристалів широке застосування знаходять кубічний нітрид бору, ельбор, белбор та деякі інші надтверді матеріали.
Шліфування є основним методом чистової обробки зовнішніх циліндричних поверхонь.

## Slide 55
Шліфування є основним методом чистової обробки зовнішніх циліндричних поверхонь.
Сучасні прогресивні способи отримання заготовок – відливки та штамповки – дають можливість отримати їх з розмірами і формою, що близькі до розмірів і форми готових деталей. Це дає змогу завдяки малим припускам обходитися без обробки лезовими інструментами, остаточно обробляючи заготовки тільки шліфуванням і одержуючи цим методом обробки кінцеві точні розміри та необхідну шорсткість поверхонь деталей.
Для обробки зовнішніх циліндричних поверхонь застосовуються наступні види шліфування:
а) обдирне;
б) точне (попереднє, чистове);
в) тонке.

## Slide 56
Обдирне шліфування застосовується замість попередньої обробки різанням лезовими інструментами і тут не розглядається.
Найбільш розповсюдженим є звичайне точне шліфування, при якому точність обробки зовнішніх циліндричних поверхонь досягає 7-го квалітету, а шорсткість поверхні – 1,25–0,32 мкм за критерієм Ra.
Тонке шліфування дає можливість отримати більш високу точність обробки, що відповідає 6-му квалітету точності, і більш високу якість поверхні, що відповідає 0,32–0,08 мкм за критерієм Ra.
Тонке шліфування виконується м’якими дрібнозернистими шліфувальними кругами при великих швидкостях різання (понад 40 м/с), малих швидкостях обертання оброблюваних деталей (до 10 м/хв) і малих глибинах різання (до 5 мкм/роб. хід). Шліфування супроводжується посиленим охолодженням оброблюваної деталі.

## Slide 57
Шліфування зовнішніх циліндричних і конічних поверхонь (кругле шліфування) виконується на круглошліфувальних верстатах, при цьому оброблювана заготовка може бути встановлена в центрах верстата, цангах чи патронах у спеціальних пристосуваннях. В залежності від діаметра деталі швидкість її обертання складає від 10 до 50 м/хв, швидкість шліфувального круга (швидкість різання) зазвичай для багатьох верстатів в межах 30 - 35 м/с, а при швидкісному шліфуванні та використанні сучасних міцних кругів досягає 50 м/с і вище. Поздовжня подача і глибина різання варіюються в залежності від способів шліфування.
Розрізняють наступні два способи круглого шліфування:
а) шліфування з поздовжньою подачею (на прохід);
б) шліфування з поперечною (радіальною) подачею (врізне шліфування).

## Slide 58
Перший спосіб полягає в тому, що у процесі шліфування заготовка, яка обробляється (рисунок, а), виконує поздовжні переміщення почергово в обидва боки. Поперечна (радіальна) подача шліфувального круга виконується після закінчення кожного поздовжнього переміщення (ходу).

## Slide 59
При попередньому шліфуванні поздовжня подача звичайно складає 0,5–0,8 висоти круга Вк на один оберт деталі, при остаточному – 0,2…0,5 від Вк, глибина різання – 0,005–0,020 мм на кожен робочий хід. Цей спосіб є найбільш розповсюдженим і зручним для шліфування валів.
Основний час to, (хв.), для зовнішнього шліфування кругом з поздовжньою подачею (рисунок, а) визначається за формулою:
to = ××k = × k,
де L – довжина поздовжнього ходу стола, мм;
a – припуск на сторону, мм; n – частота обертання заготовки за хвилину, хв-1;
S – поздовжня подача на один оберт деталі, мм/об;
Sпоп – поперечна подача круга за один хід (глибина різання), мм;
k – коефіцієнт, який враховує точність шліфування (величина коефіцієнта вказана далі);
Sд – поздовжня подача в частинах висоти круга на один оберт деталі (величина Sд вказана далі); Вк – висота круга, мм.

## Slide 60
Довжина поздовжнього ходу стола L визначається за формулами:
а) при шліфуванні на прохід
L = Lo – (0,2…0,4)×Bk ,
де Lo – довжина поверхні, що шліфується.
б) при шліфуванні уступів та шийок в упор:
L = Lo - (0,4 …0,6)×Bk
де Lo – довжина поверхні, що шліфується, мм.

## Slide 61
Величина коефіцієнта k приймається для всіх шліфувальних робіт за даними таблиці:
Величина поздовжньої подачі Sд (в частинах висоти круга на один оберт заготовки) приймається:
для чавунів:
- при викінчувальній обробці – до 0,3–0,4 висоти круга;
- при попередній обробці – до 0,8 висоти круга;
для сталей сирих і термічно оброблених та для бронз:
- при викінчувальній обробці – до 0,25–0,30 висоти круга;
- при попередній обробці – до 0,7 висоти круга.

## Slide 62
Другий спосіб – шліфування з поперечною подачею Sпоп або спосіб врізного шліфування (рисунок, б). При цьому способі процес шліфування виконується широким кругом відразу по всій довжині поверхні деталі, що шліфується. Шліфувальному кругу надається поперечна подача в радіальному напрямку відносно центрової лінії заготовки. Висота круга вибирається дещо більшою за довжину поверхні заготовки, що шліфується.
Цей спосіб більш продуктивний і широко застосовується у масовому та багатосерійному виробництвах. Він дозволяє, користуючись фасонним кругом, одержати поверхню деталі, що відповідає формі периферії круга.

## Slide 63
Основний час to, хв, для круглого зовнішнього шліфування з поперечною подачею круга визначається за формулою:
to = ×k,
де Sпоп – поперечна подача на один оберт деталі (глибина різання), мм/об.
В даний час в умовах багатосерійного та масового виробництв застосовуються круглошліфувальні верстати з двома, трьома і більше шліфувальними кругами. За необхідності шліфування уступів та прилягаючих вузьких шийок східчастих валів застосовуються верстати з поворотною шліфувальною бабкою: універсальні та торцекруглошліфувальні (рисунок, в). Кут повороту круга залежить від співвідношення припусків на діаметр шийки і торця.

## Slide 64
При вимірюванні граничною скобою діаметра шийки вала, що шліфується, необхідно зупиняти верстат, що пов’язано із значними втратами часу. У сучасній практиці широко застосовуються спеціальні контрольні пристрої безконтактної дії, що вимірюють діаметри оброблюваних поверхонь заготовок безперервно у процесі шліфування.
Крім наведених способів обробки на круглошліфувальних верстатах, у деяких випадках при знятті значних припусків використовуються круги із забірним конусом або східчасті, тобто круги різного діаметра.

## Slide 65: Безцентрове шліфування
При безцентровому шліфуванні заготовка 2 (рисунок) не закріплюється в центрах, як на круглошліфувальних верстатах, а вільно (без закріплення) знаходиться між двома шліфувальними кругами (рисунок, а), з яких круг 1 – більшого діаметра – є шліфувальним, а повернутий на певний кут α круг 3 – меншого діаметра – ведучим кругом, що обертає заготовку і водночас надає їй поздовжньої подачі.
Шліфувальний круг обертається з коловою швидкістю 30–35 м/с, а ведучий круг – зі швидкістю 20–30 м/хв.
Оброблювана заготовка підтримується опорою зі скосом, який має форму ножа. Завдяки скосу, що спрямований в бік ведучого круга, деталь притискається до цього круга.

## Slide 67
Опора встановлюється таким чином, щоб центрова вісь заготовки, що обробляється, знаходилась вище лінії центрів круга (на половину діаметра деталі, але не більше, ніж 15 мм). Якщо центрова вісь деталі буде лежати на прямій лінії, що з’єднує центри шліфувального та ведучого кругів, то на отримуваній деталі може мати місце відхилення від циліндричності у вигляді огранки.
На безцентрово-шліфувальних верстатах шліфуються заготовки деталей, що мають форму тіла обертання з циліндричними, конічними та фасонними поверхнями.
Безцентрове шліфування може проводитись двома способами:
– способом поздовжньої подачі (наскрізне шліфування «на прохід», показане на рисунку (а, б);
– способом поперечної подачі врізанням, показане на рисунку (в).
Вибір того чи іншого способу залежить від форми деталі, що обробляється.

## Slide 68
Шліфування способом поздовжньої подачі застосовується для шліфування валів, втулок, поршневих пальців, поршнів та інших деталей циліндричної форми без буртів. При цьому заготовка, що шліфується, надходить з однієї сторони верстата, а виходить з іншої.
Для виконання цього руху (наскрізної подачі) ведучий круг встановлюється під кутом нахилу α = 1–5° до осі шліфувального круга. Зі зміною кута нахилу ведучого круга змінюється величина подачі: чим більший кут, тим більша величина подачі і, відповідно, більша шорсткість поверхні.
Колову швидкість ведучого круга Vв.к. (рисунок, а) можна розкласти на дві складові: Vд – перпендикулярну до осі заготовки, що шліфується, і дорівнює коловій швидкості обертання цієї деталі, та s – паралельну осі заготовки, що шліфується, і дорівнює швидкості робочої подачі заготовки вздовж осі.

## Slide 69
З рисунка (а) видно, що:
– колова швидкість обертання заготовки дорівнює:
Vз = Vв.к. ×,
– швидкість подачі деталі вздовж осі дорівнює:
S = Vв.к × .
Для наближення величини подачі до дійсного її значення вводиться поправочний коефіцієнт μ на ковзання деталі в межах 0,95…0,98 в залежності від кута нахилу ведучого круга:
– для кута α = 1° коефіцієнт приймається рівним 0,98;
– для кута α = 5° коефіцієнт дорівнює 0,95.
Хвилинна подача заготовки, що шліфується, коливається від 1000 до 4000 мм. Глибина шліфування при остаточній обробці складає 0,01…0,03 мм, при чорновій обробці – 0,05…0,10 мм.
При наскрізному шліфуванні за декілька ходів досягається точність обробки 0,003…0,005 мм для заготовок деталей діаметром до 30 мм.

## Slide 70
Основний час to, хв, для безцентрового шліфування з поздовжньою подачею визначається за формулою:
to = ,
Sхв = 𝛑×Dв.к × nв.к ×
де lo – довжина поверхні, що шліфується, мм;
m – число заготовок в партії, що шліфуються неперервним потоком;
Bк – висота круга, мм;
i – число ходів;
Sхв – поздовжня подача, мм/хв;
Dв.к. – діаметр ведучого круга, мм;
K – коефіцієнт, який враховує точність шліфування;
nв.к. – частота обертання ведучого круга за хвилину, хв-1;
α – кут нахилу ведучого круга, град;
μ – коефіцієнт ковзання.

## Slide 71
Більш повно тема викладена в підручнику «Основи технологій обробки поверхонь деталей машин» (стор.7 - 35) авторів В.А. Кирилович, П.П. Мельничук, В.А. Яновський (Житомир, 2017), електронна версія якого викладена на освітньому порталі Державного університету «Житомирська політехніка»

## Slide 72: ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Основні параметри обробки зовнішніх циліндричних поверхонь.
2. Порівняльні характеристики показників якості оброблених різними методами зовнішніх циліндричних поверхонь.
3. Доцільність та види виправлення, обдирання та розрізання прутків.
4. Центрування циліндричних заготовок: доцільність, види, схеми, інструменти, обладнання.
5. Показники якості при обточуванні зовнішніх циліндричних поверхонь.
6. Схеми обточування зовнішніх циліндричних поверхонь.
7. Формула визначення основного часу при торцевому обточуванні циліндричних поверхонь без отвору.
8. Загальна характеристика способів чистової та викінчувальної обробки зовнішніх циліндричних поверхонь.
9. Схема зовнішнього шліфування та аналітичні вирази для визначення основного часу при шліфуванні кругом із повздовжньою подачею.
10. Безцентрове шліфування зовнішніх циліндричних поверхонь: схеми, види, основний час.