## Slide 1: Лекція 9
Обробка внутрішніх циліндричних поверхонь

## Slide 2
Найбільш поширеними отворами в деталях машин є циліндричні, східчасті, конічні, фасонні. Під східчастими мають на увазі отвори різних діаметрів, що розташовані на одній осі послідовно одне за одним.
Отвори можуть бути відкритими з двох (наскрізні) чи з однієї (глухі) сторони.
В деталях машин найчастіше зустрічаються отвори циліндричні та конічні.
Досягнення необхідної точності обробки отворів більш трудомістке, ніж зовнішніх поверхонь тіл обертання.
Обробляються отвори зняттям та без зняття стружки. Стружка знімається лезовими, абразивними інструментами, абразивними порошками, абразивними пастами та інструментом для поверхневого пластичного деформування.

## Slide 3
Лезовими інструментами виконуються такі технологічні операції, як свердління, зенкерування, розвертання, розточування, протягування.
Абразивними інструментами здійснюються шліфування, хонінгування, суперфінішування, притирання (з використанням абразивних порошків).
Обробка отворів без зняття стружки проводиться калібруванням за допомогою вигладжувальних прошивок та куль, а також розкатуванням.
В листових матеріалах ефективним методом формування отворів є пробивання їх у штампах.
Основні методи формоутворення внутрішніх циліндричних поверхонь та отримувані показники точності і якості представлені на рисунку.

## Slide 5: 12.1. Обробка отворів лезовими інструментами
Утворення отворів у суцільному металі з точністю 11 та 12-го квалітетів і шорсткістю поверхні Rz 80–160 мкм досягається свердлінням. Подальша обробка отриманого отвору в залежності від необхідної точності та класу шорсткості поверхні виконується зенкеруванням, розвертанням, розточуванням, протягуванням.
При свердлінні отворів на свердлильних верстатах обертається інструмент (свердло), при свердлінні на токарних верстатах (а також на верстатах для глибокого свердлування) зазвичай обертається оброблювана заготовка.

## Slide 6
При свердлінні отворів з обертанням інструмента відхилення свердла від потрібного напрямку осі отвору більше, ніж при свердлінні з обертанням деталі. Для меншого відведення свердла при обробці на свердлильних верстатах застосовуються кондуктори з напрямними (кондукторними) втулками (рисунок, а).

## Slide 7
Отвори діаметром більше 30 мм у суцільному матеріалі звичайно свердлять двома свердлами (свердла меншого та більшого діаметрів) з метою зменшення осьової сили і запобігання значного відведення свердла.
Для утворення отворів діаметром понад 30 мм за 8 та 9-им квалітетами точності з шорсткістю поверхні 2,5–1,0 мкм за показником Ra після свердління застосовуються зенкери і розвертки, а для діаметрів до 30 мм після свердел – тільки розвертки.
Для утворення отворів діаметром від 15 до 20 мм за 7 та 8-им квалітетами точності та з шорсткістю від 1,25 до 0,32 мкм по Ra після свердел застосовують зенкери та розвертки, для діаметрів понад 20 мм після свердел та зенкерів застосовують одну або дві розвертки - чорнову і чистову (рисунок, б).

## Slide 8
На наведеному вище рисунку (б) показані схеми обробки отворів на вертикально - свердлильному верстаті із вказанням розмірів, що визначають припуск під інструмент. Кожний інструмент повинен бути спрямований втулкою кондуктора. У противному випадку напрямок і точність будуть істотно відрізнятись від заданих.
При свердлінні отворів під різь діаметр D свердла приймається більшим внутрішнього діаметра різі d на величину а = 0,3–0,4 кроку різі (рисунок).

## Slide 9
До нормальних відносяться свердла спіральні, перові та центрувальні.
Для глибокого свердління застосовуються свердла особливої конструкції. Конструкції двох з таких свердел показані на рисунку нижче.

## Slide 10
Свердло для глибокого свердління складається зі штанги довжиною до 1,5–2,0 м (в залежності від довжини отвору), що має дві канавки для відведення стружки та дві канавки для трубок, що підводять мастильно-охолоджувальну рідину (МОР) під великим тиском для змащування, охолодження та видалення стружки. На кінці штанги закріплюється клином з гвинтом спеціальна різальна пластина із швидкорізальної сталі або пластина, яка оснащена твердим сплавом. На ріжучих кромках пластини виконуються канавки для розламування та подрібнення стружки. Крім того, ці канавки полегшують видалення із зони різання стружки під дією МОР. Такі свердла застосовуються для отворів діаметром від 30 мм і більше.
Для виготовлення глибоких отворів відносно невеликих діаметрів (до 30 мм) застосовуються спіральні свердла з внутрішнім підведенням МОР. Однак обробляти такими спіральними свердлами глибокі отвори технологічно недоцільно. Це зумовлено тим, що такі свердла необхідно часто виводити з отворів для видалення стружки, яка застрягла всередині. Крім того, такі свердла недостатньо міцні та менш точно забезпечують дотримання напрямку осі отвору.

## Slide 11
Тому замість спіральних свердел в таких випадках застосовуються так звані гарматні свердла. Їх конструктивною особливістю є те, що вони не мають поперечної різальної кромки, яка полегшує процес різання матеріалів. Вершина таких свердел зміщена, завдяки чому утворюється напрямний конус, що направляє інструмент.
Свердлінню гарматними свердлами передує попереднє засвердлювання матеріалу на деяку глибину спіральними або перовими свердлами. Ця операція є важливою, оскільки визначає подальше можливе відведення осі гарматного свердла при виконанні технологічної операції. Дрібна стружка, що утворюється при свердлінні, легко видаляється МОР. Істотним недоліком гарматних свердел є їх мала продуктивність.

## Slide 12
При свердлінні глибоких отворів діаметром від 80 до 200 мм та довжиною до 500 мм широке застосування знаходять кільцеві свердла. Вони вирізують у суцільному матеріалі лише кільцеву поверхню. Внутрішня частина, що залишається після такого свердління, у формі циліндра може бути використана для виготовлення інших деталей. Такі свердла поставляються з декількома комплектами запасних швидкорізальних ножів. Ці ножі випускаються взаємозамінними у заточеному загостреному. Ножі, що затупились, заміняються безпосередньо на робочому місці без зняття свердла з верстата.

## Slide 13
Кільцеві свердла для обробки застосовуються на токарних, розточувальних, револьверних і радіально-свердлильних верстатах, які мають звичайну систему подачі МОР. При свердлінні такими свердлами продуктивність праці підвищується до 4 разів у порівнянні зі свердлінням звичайними свердлами для глибокого свердління. Шорсткість обробленої поверхні отвору відповідає 160–40 мкм за показником Rz.
Відлиті або відштамповані отвори обробляються спочатку чорновими зенкерами, а потім в залежності від необхідної точності та шорсткості – чистовими зенкерами, розвертками, протяжками тощо.
Для отворів діаметром понад 25 мм виправданим є застосування зенкерів з верхніми (рисунок, а) та нижніми напрямними (рисунок, б) елементами. Зенкери діаметром понад 30 мм часто виготовляються зі вставними ножами, що мають рифлену поверхню для закріплення. Після переточувань ножі можуть бути переставлені, що збільшує термін їх роботи.

## Slide 14
Іноді замість зенкерів застосовуються двосторонні розточувальні пластини в оправках (рисунок, в). Вони дешевші у виготовленні, але менш продуктивні, ніж зенкери. Оправки з різцями (рисунок, г) застосовуються для обробки отворів великих діаметрів у дрібно- і середньосерійному виробництвах на вертикально- та горизонтально-розточувальних верстатах.

## Slide 15
При одночасній обробці декількох отворів діаметром понад 30 мм, що знаходяться на одній осі (співвісних отворів), у серійному та великосерійному виробництвах застосовуються оправки з насадними зенкерами (рисунок, д).
Фаски в отворах знімаються зенківками (рисунок, а). Циліндричні поглиблення та торцеві поверхні під головки болтів та гайок виконуються на свердлильних верстатах цеківками у вигляді насадних головок з чотирма зубами (рисунок, б), або у вигляді спеціальних пластин (рисунок, в) з напрямною цапфою, що служить для забезпечення співвісності отриманих отворів.

## Slide 16
У великосерійному та масовому виробництвах широко використовуються комбіновані зенкери: суцільні (рисунок, а) та зі вставними ножами (рисунок б, в), що обробляють одночасно отвір, торець, фаску тощо. Такі зенкери конструктивно виконані з верхньою (рисунок, б) або з нижньою (рисунок, в) напрямними.

## Slide 17
Для розточування отворів діаметром від 35 до 260 мм застосовуються чорнові дво- та чотирирізцеві блоки (рисунок, а, б, в), які кожною парою ножів знімають припуск до 15 мм на діаметр і обробляють східчасті отвори (рисунок, б) діаметрами D і D1. Для розточування отворів діаметром 120 мм та більше застосовують також різцеві головки зі вставними ножами (рисунок, в).
Для чистового розточування отворів діаметром 25–300 мм застосовуються дворізцеві блоки (рисунок, г) та головки з мікрометричною подачею різця, який може бути встановлений з точністю до 0,02 мм.

## Slide 19
Розвертки поділяються на ручні та машинні і виготовляються суцільними і розсувними. Ручні розвертки мають довгі зуби і довгу конічну заточену частину, яка називається забірною. Машинні суцільні розвертки застосовуються для обробки отворів діаметром до 30 мм.
Для отворів діаметром понад 30 мм з метою економії інструментального різального матеріалу застосовуються насадні розвертки. Розвертки розсувні застосовуються для обробки отворів діаметрами від 25 до 100 мм.
Широко розповсюджені розвертки зі вставними ножами, які використовуються для обробки діаметрів від 35 до 150 мм.
При роботі чистовими розвертками на токарних та револьверних верстатах застосовуються хитні оправки, які компенсують розбіжність осі отвору та осьового напрямку перерізу розвертки.

## Slide 20
Самоцентрівні розвертки називаються іноді «плаваючими» і представляють собою вільно вставлені в державку пластини (рисунок), призначені для зняття дуже тонких шарів стружки. Через те, що ці розвертки направляються самим отвором, вони не можуть виправляти кривизну і положення осі, але дають поверхню з мінімальною шорсткістю і точний діаметр отвору. Зношування пластин компенсується їхнім регулюванням.
Такі розвертки застосовуються для обробки отворів діаметрами від 25 до 500 мм.

## Slide 21
У великосерійному і масовому виробництвах застосовуються комбіновані інструменти, такі як свердла-зенкери, свердла-розвертки свердла-зенкери-розвертки тощо.
Для точних конічних отворів застосовуються комплекти із конічних зенкерів і розверток. Нижче на рисунку показана послідовність обробки таких конічних отворів. Отвори діаметром понад 25 мм рекомендується свердлити послідовно декількома свердлами різного діаметра для утворення східчастого отвору, що наближається до форми конічного зенкера. Після свердління 1 (рисунок, а) почергово застосовуються зенкер 2, чорнова 3 і чистова 4 розвертки.
На рисунку (б) показано обробку точного конічного отвору комбінованим спеціальним інструментом – зенкером-розверткою.

## Slide 23
Радіально-свердлильні верстати широко застосовуються в одиничному і серійному виробництвах. Іноді вони застосовуються й у великосерійному виробництві замість вертикально-свердлильних верстатів при обробці заготовок з великими масо-габаритними характеристиками. Особливо за необхідності переміщення заготовок разом із кондуктором. Орієнтовно вага (маса) заготовки з кондуктором для вертикально-свердлильних верстатів не повинна перевищувати 15–20 кг. Для свердління отворів у заготовках з кондуктором, які мають більшу вагу, доцільним є застосовування радіально-свердлильних верстатів. При значній вазі заготовок при рухомих у двох напрямках універсальних столів уможливлює швидке переміщення заготовок від отвору до отвору, що дозволяє заміняти дорогі та громіздкі радіально-свердлильні більш дешевими вертикально-свердлильними верстатами.

## Slide 24
Певні технологічні переваги має застосування свердлильних багатошпиндельних головок на верстатах з поворотним столом. На рисунку нижче показана схема обробки отворів тришпиндельною головкою на верстаті з поворотним столом, що має чотири патрони, один з яких служить для зміни заготовки під час обробки на інших позицыях. Завдяки цьому допоміжний час витрачається тільки на поворот стола на 90° та на підведення i відведення шпинделів.

## Slide 25
У масовому і великосерійному виробництвах (автомобіле- та тракторобудуванні тощо) застосовуються багатошпиндельні свердлильні головки для одночасної обробки великої кількості отворів, розташованих у площинах з різних сторін заготовки. Так, наприклад, в АЛ для обробки головок блоків циліндрів автомобільних і тракторних двигунів застосовуються 17, 22, 30-ти і більше шпиндельні свердлильні головки.
Спеціальні свердлильні верстати, що є достатньо дорогими, часто заміняють спеціальними змінними головками. Останні легко змінюють своє розташування в залежності від розташування отворів в деталі, що виготовляється. Це дає змогу обробляти отвори, що знаходяться по різні сторони заготовки.
Верстати з ЧПК горизонтальної і вертикальної свердлувальної групи з одним шпинделем або з револьверною головкою, з ручною зміною інструмента або зі спеціальним інструментальним магазином на сьогодні є досить поширеними в крупносерійному та масовому виробництвах. Багатоопрераційні свердлувально-фрезерні верстати з ЧПК є високоефективними при їх використанні для комплексної обробки заготовок, які мають навіть надто складну геометричну форму.

## Slide 26
Горизонтально-розточувальні верстати призначені для розточування та свердління отворів, а також для фрезерування плоских поверхонь. Заготовка, що обробляється, встановлюється на столі верстата. Осьова подача різця здійснюється переміщенням шпинделя (рисунок, а). Відстань А між підшипниками (опорами) може лише несуттєво перевищувати довжину L заготовки, яка розточується.

## Slide 27
Подача при розточуванні може здійснюватися також за рахунок переміщення стола 1 (рисунок, б), на якому розташовується заготовка. У цьому випадку необхідне виконання нерівності А > 2·L. При такому способі розточування висока точність може бути досягнута за умови відсутності прогину борштанги 2 (скалки, що несе інструмент). Цей прогин виникає при великій відстані між підшипниками (опорами), за недостатньої жорсткості борштанги та при великих глибинах розточування.
У практиці найбільш поширеним є виконання розточування з переміщенням шпинделя. При цьому може досягатись 7-ий квалітет точності отриманого розміру отвору.

## Slide 28
Робота на горизонтально-розточувальних верстатах на середньо- і великосерійному виробництвах ведеться звичайно з використанням кондукторів або шаблонів. У дрібносерійному та одиничному виробництвах виготовлення кондукторів не окупається, тому отвори розточуються за розміткою або методом координат.
Розмітка не може забезпечити необхідної в сучасному машинобудуванні точності відстаней між осями отворів, особливо при допусках, що виражаються сотими частками міліметра. Метод координат дає можливість досягти такої точності. Цей метод полягає в тому, що положення осей отворів визначаються переміщенням деталі (рідше інструмента) за осями координат на відстані, що вимірюються індикаторами, мірними плитками тощо.
Методи координатного розточування та розточування за розміткою є непродуктивними і вимагають високої кваліфікації робітників. При роботі ж по кондуктору вимоги до кваліфікації робітників є менш жорсткими.

## Slide 29
У середньо- і великосерійному виробництвах застосовуються спеціальні одно- і багатошпиндельні розточувальні верстати конструктивного виконання з одно-, дво- і, навіть, тристороннім розташуванням шпинделів. У таких верстатів подача зазвичай здійснюється гідравлічним приводом. Стіл верстата часто є обертовим і служить для встановлення двох деталей. Під час розточування однієї деталі інша замінюється і закріплюється, що призводить до значного (майже до нуля) зменшення допоміжного часу.
На рисунку нижче показана одночасна обробка зенкерами чотирьох отворів на спеціальному розточувальному верстаті з направленням інструментів втулками кондуктора.

## Slide 30
На таких верстатах виконуються такі технологічні операції, як свердління, зенкерування, розточування, розвертування, нарізання різей.

## Slide 31
Тонке (алмазне) розточування отворів часто застосовується для чистової обробки отворів. Сутність цього способу полягає в тому, що розточування виконується при великих швидкостях, малих глибинах різання та малих подачах. Крім алмазних різців для розточування застосовуються різці з пластинками твердих сплавів, що також дають добрі результати щодо шорсткості оброблених поверхонь та точності отримуваних розмірів.
Конструкції верстатів для алмазного розточування достатньо міцні та жорсткі, а вібрації шпинделя та станини зведені майже до нуля. Швидкість різання при алмазному розточуванні складає:
– для чавуну – 120–150 м/хв;
– для бронзи – 300–400 м/хв;
– для бабіту – 400–1000 м/хв;
– для алюмінієвих сплавів – 500–1500 м/хв.
При цьому глибина різання – в межах 0,05–0,10 мм при подачах 0,01–0,08 мм/об. Показники якості оброблених поверхонь, що досягаються при цьому, наступні: точність обробки – до 7-го квалітету; шорсткість – до 0,16–0,08 мкм за показником Ra.

## Slide 32
Протягування отворів використовується в масовому, велико- і середньосерійному виробництвах. Широко застосовується протягування отворів циліндричних, шліцьових та інших форм (рисунок). Протягуванням можливе також формоутворення спіральних канавок в отворах. Для цього під час протягування протяжку провертають на визначений кут.

## Slide 33
Циліндричні отвори протягуються після свердління або зенкерування. Для протягування циліндричних отворів застосовуються круглі протяжки, які забезпечують обробку отворів з точністю 8-го квалітету із шорсткістю поверхонь до 0,32 мкм (Ra).
Протяжки квадратні, шпонкові, шліцьові застосовуються для обробки отворів відповідних форм.
Для виконання калібрувальних операцій, а також для обробки глухих отворів застосовуються прошивки. Прошивки проштовхуються через отвір і працюють на поздовжній вигин на відміну від протяжок, які працюють на розтяг. Довжина прошивок складає 150–300 мм, що значно коротше протяжок.

## Slide 34
Верстати, які застосовуються для протягування, поділяються на:
1) механічні та гідравлічні;
2) горизонтальні та вертикальні;
3) одно- та багатошпиндельні.
Дво- та трипозиційні протяжні верстати дозволяють протягувати одночасно 2–3 деталі. Для одночасного протягування двох отворів в одній заготовці (наприклад, у шатуні двигуна) застосовуються спеціальні горизонтальні або вертикальні двошпиндельні протяжні верстати.
Штовхаючі верстати для прошивання застосовуються для виконання калібрувальних операцій.

## Slide 35: 12.2. Обробка отворів абразивними інструментами
Шліфування отворів виконується на внутрішньо-шліфувальних верстатах наступними способами:
в заготовці, що закріплюється в патроні та обертається;
в нерухомій деталі, що закріплена на верстатах із планетарним рухом шпинделя;
при незакріпленій деталі, що обертається (безцентрове шліфування).
Найбільш розповсюдженим є перший спосіб – шліфування отворів в закріпленій у патроні заготовці, що обертається. Він застосовується головним чином для шліфування отворів у загартованих деталях (наприклад, у циліндричних і конічних зубчас-тих колесах, втулках тощо). При цьому способі заготовка, що оброблюється, закріплюється у самоцентрівному патроні з регульованими кулачками або у спеціальному пристосуванні, що встановлюється на шпинделі верстата. Закріплена таким способом деталь обертається, шліфувальний круг, що обертається навколо своєї осі з великою частотою, здійснює подачі та видаляє за кожен робочий хід тонкий шар матеріалу з поверхні отвору (рисунок).

## Slide 36
На рисунку зображене розташування шліфувального круга 2 та заготовки 1 при внутрішньому шліфуванні. Напрямки обертання круга і деталі повинні бути протилежними. Діаметр шліфувального круга зазвичай приймають рівним 0,7–0,9 діаметра отвору.

## Slide 37
Довжина дуги дотику круга з поверхнею отвору при внутрішньому шліфуванні залежить від співвідношення діаметра круга і діаметра отвору. Операція має найбільшу продуктивність при якнайбільшому (конструктивно та технологічно) діаметрі круга. При цьому збільшується і радіальна сила, яка відтискає шпиндель, і знижується точність обробки.
При шліфуванні отворів малих діаметрів круг повинен обертатись з дуже великою частотою для одержання необхідної швидкості різання при внутрішньому шліфування. Але шпиндель верстата для внутрішнього шліфування не завжди може забезпечити необхідну частоту обертання (підшипники тощо). Тому шліфування отворів малих діаметрів іноді виконується при порівняно невеликих швидкостях. Так, наприклад, при діаметрі шліфувального круга до 8 мм його середня лінійна швидкість при шліфуванні сталей та чавунів складає всього 10 - 12 м/с, у той час як звичайна швидкість різання при шліфуванні в межах 30–35 м/с.

## Slide 38
При чистовому внутрішньому шліфуванні поперечна подача (радіальна) в залежності від діаметра, необхідної точності та досяжної шорсткості оброблюваних поверхонь отворів коливається в межах 0,003–0,015 мм. Таким чином, чим менший діаметр отвору і чим вища необхідна його точність, тим меншою повинна бути величина подачі.
Поздовжня подача виражається в частках висоти круга і приймається при чистовому шліфуванні 0,2…0,3, а при чорновому шліфуванні – 0,6…0,8 висоти круга на один оберт заготовки.
Найбільш продуктивними для щліфування отворів у заготовках є внутрішньошліфувальні верстати-напівавтомати. На цих верстатах всі операції шліфування, за винятком встановлення заготовок, зняття деталей та пуску верстатів, виконуються автоматично.

## Slide 39
Принцип роботи таких верстатів полягає в наступному. Після закріплення заготовки в патроні та пуску верстата шліфувальний круг підходить до деталі на прискореній подачі, змінюючи її автоматично на подачу для чорнового шліфування, і шліфує заготовки доти, поки не залишиться припуск на чистове шліфування 0,04–0,06 мм на діаметр. Після цього шліфувальний круг виходить із заготовки та автоматично правиться алмазом перед чистовим шліфуванням, яке проводиться при меншій подачі та більшій швидкості обертання заготовки. Після 8–10 ходів знімається весь припуск, отримується необхідний діаметр отвору і верстат зупиняється.

## Slide 40
При шліфуванні на напівавтоматах наскрізних отворів вимірювання діаметрів отворів виконується іноді автоматично спеціальними калібрами, що вводяться з іншої сторони заготовки в отвір після кожного робочого ходу круга. Ці калібри придатні як для чорнового, так і чистового шліфування. Вони вставляються у шпиндель і, обертаючись разом з ним, рухаються зворотно-поступально разом з ним. Шліфування отвору начорно виконується доти, поки чорновий калібр не ввійде в отвір. Потім круг відводиться і правиться алмазом. Після закінчення правки отвір шліфується начисто в розмір чистового калібру. При досягненні потрібного розміру чистовий калібр входить в отвір і верстат зупиняється.

## Slide 41
Для шліфування торців деталей після шліфування в них отворів доцільно застосовувати верстати, які, крім круга 1 для шліфування отворів, мають другий круг 2 для шліфування торців (рисунок). Це забезпечує дотримання строгої перпендикулярності торцевої поверхні осі отвору деталі, оскільки шліфування виконується за одне встановлення деталі. Крім того, при цьому збільшується продуктивність.

## Slide 42
За другим способом, тобто при нерухомій деталі, отвори шліфуються на горизонтальних або вертикальних верстатах із планетарним рухом шпинделя.
На рисунку (а) нижче показана схема руху шпинделя при шліфуванні отвору в нерухомій деталі. Шпиндель зі шліфувальним кругом 1 має чотири рухи:
І – обертання навколо своєї осі;
ІІ – планетарний рух по колу внутрішньої поверхні деталі 2;
ІІІ – зворотно-поступальний рух вздовж осі деталі;
VI – поперечне переміщення з поперечною подачею.

## Slide 43
На таких верстатах можливе шліфування і зовнішніх циліндричних поверхонь деталей, які не можна шліфувати на звичайних круглошліфувальних верстатах. Через низьку продуктивність ці верстати застосовуються тільки для шліфування великих деталей, які на інших, більш продуктивних верстатах, шліфувати не можливо.
Третій спосіб внутрішнього шліфування – безцентрове шліфування. При цьому способі шліфується отвір у незакріпленій деталі, що обертається, за наступною схемою (рисунок, б). Заготовка, що попередньо прошліфована по зовнішньому діаметру, направляється і підтримується трьома роликами. Ролик 1 великого діаметра є ведучим. Він обертає заготовку 2 і в той же час утримує її від можливого обертання з великою швидкістю від шліфувального круга 3.
Верхній притискний ролик 5 притискає деталь до ведучого ролика 1 та нижнього підтримуючого ролика 4. Деталь, що затиснута між трьома роликами, має швидкість ведучого ролика 1. При зміні деталей затискний ролик 5 відходить вліво і, звільняючи деталь, дозволяє встановити вручну або автоматично нову деталь.

## Slide 44
Можлива точність обробки при безцентровому шліфуванні по діаметру – 7-го і навіть 6-го квалітетів, а точність на концентричність та паралельність осей внутрішнього отвору і зовнішньої поверхні – до 0,003 мм. Цей спосіб застосовується в основному для внутрішнього шліфування деталей діаметром від 10 до 200 мм із наскрізними і глухими отворами, а також з конічними отворами.
Можливе також шліфування отворів в деталях, що мають на зовнішній поверхні уступи та бурти. Цей спосіб широко застосовується для шліфування кілець підшипників кочення.
Вимірювання шліфованого отвору при безцентровому внутрішньому шліфуванні може виконуватись автоматично.

## Slide 45
Сутність хонінгування отворів (хонінг-процесу) полягає в механічному доведенні попередньо розвернутого, розшліфованого або розточеного отвору спеціальною головкою (хоном), яка обертається, із шістьма (іноді й більше) абразивними розсувними брусками. Крім того, хону надається зворотно-поступальний рух. Переміщення абразивних брусків у радіальному напрямку здійснюється механічними, гідравлічними або пневматичними пристроями.
На рисунку (а) представлена конструкція хонінгувальної головки з механічним переміщенням абразивних брусків, на цьому ж рисунку (б) показана схема визначення довжини її переміщення.

## Slide 47
Хонінгувальна головка (рисунок, в) для обробки отворів з переривчастими поверхнями, наприклад, отворів зі шпонковою канавкою або шліцьових отворів. Особливістю цієї головки є те, що абразивні бруски в ній розміщені не паралельно її осі, а під кутом 15°–30°. Розташування абразивних брусків під кутом 15°–30° забезпечує постійне перекриття шпонкових пазів якнайменше двома брусками одночасно.
Після хонінгування гладка і з металевим блиском поверхня має шорсткість до 0,08 мкм по Ra та точність діаметрального розміру до 6-го квалітету.
Охолодження проводиться в більшості випадків гасом, який сприяє видаленню абразивних зерен, що залишаються в порах матеріалу заготовок (особливо чавунів) та збільшують зношування отвору при експлуатації деталі. Вказане і визначає необхідність інтенсивного охолодження.

## Slide 48
Верстати для хонінгування виготовляються одно- та багатошпиндельні (до 6 шпинделів) з гідравлічною подачею. Хонінгування має в порівнянні з внутрішнім шліфуванням наступні переваги:
1) забезпечення циліндричності поверхонь отворів з причини відсутності відтискання інструментів, що має місце при роботі на внутрішньо-шліфувальних верстатах;
2) відсутність вібрацій, що часто спостерігаються у внутрішньо-шліфувальних верстатах;
3) плавність ходу хонінгувальних головок, який досягається завдяки гідравлічній подачі.
Припуск на хонінгування, що складає від 0,05 до 0,10 мм, може бути знятий за 1–2 хв.

## Slide 49
Нові конструкції хонінгувальних головок із значно більшою площею поверхонь та твердістю абразивних брусків із застосуванням підвищених питомих тисків брусків на поверхню, що обробляється, дозволяють знімати великі припуски і скорочують час обробки в 2–3 рази порівняно зі звичайними конструкціями головок.
Для виготовлення абразивних хонінгувальних брусків використовуються різні штучні абразивні матеріали: електрокорунд, карбід кремнію (карборунд), ельбор (кубічний нітрид бору) тощо. Алмазні бруски дають трохи кращі показники якості оброблених поверхонь. Головна їхня перевага – висока стійкість, що в десятки разів перевищує стійкість абразивних брусків.
Для виготовлення алмазних брусків застосовуються також зерна природних та синтетичних (штучних) алмазів. Для хонінгувальних брусків застосовуються переважно синтетичні алмази, що мають високу стабільність властивостей, працездатність та мають в порівнянні з природними алмазами значно меншу вартість.

## Slide 50
Процес притирання отворів полягає у максимально можливому зменшенні параметрів шорсткості оброблених поверхонь отворів після чистової обробки. При цьому використовуються чавунні або мідні притири (рисунок), які створюють за допомогою пружин тиск на стінки отвору.

## Slide 51
Процес притирання виконується обертанням притирів позмінно в обох напрямках на півоберта з одночасним переміщенням їх вздовж осі оброблюваних отворів. Під час роботи притири поливаються гасом. Притиранням досягають шорсткість до 0,08 мкм за Ra. Негативною технологічною рисою притирання є слабке виправлення овальності та конусності отворів.
Калібрування отворів з використанням способів ППД полягає вдорнуванні за допомогою прошивок-дорнів, шарів та різного роду кулькових та роликових розкаток (рисунок).
Калібрування дорнами та кулями проводиться зі швидкістю від 0,3 до 7 м/хв, а розкатування здійснюється зі швидкістю головного руху до 200 м/хв і подачею від 0,2 до 3 мм/об.

## Slide 53
Більш повно тема викладена в підручнику «Основи технологій обробки поверхонь деталей машин» (стор.36 - 61) авторів В.А. Кирилович, П.П. Мельничук, В.А. Яновський (Житомир, 2017), електронна версія якого викладена на освітньому порталі Державного університету «Житомирська політехніка»

## Slide 54: ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Загальна характеристика способів обробки отворів.
2. Обробка отворів стрижневими лезовими інструментами: схеми, обладнання, показники якості, основний час.
3. Порівняльна характеристика показників якості обробки внутрішніх циліндричних поверхонь стрижневими мірними лезовими інструментами.
4. Основні конструктивні особливості стрижневих різальних інструментів.
5. Металорізальне обладнання, що використовується при обробці внутрішніх циліндричних поверхонь.
6. Протягування та прошивання отворів: схеми, обладнання, інструменти, нормування.
7. Шліфування отворів: види, схеми, обладнання, інструменти, нормування.
8. Порівняльна характеристика показників якості обробки отворів шліфування.
9. Хонінгувальні операції отворів: інструменти, обладнання, нормування.
10. Інші способи викінчувальної обробки внутрішніх циліндричних поверхонь: схеми, показники якості.