## Slide 1: Лекція 11
Обробка плоских поверхонь

## Slide 2
Обробка плоских поверхонь різальними інструментами виконується на стругальних, довбальних, фрезерних, протяжних, карусельних, розточувальних, токарних і шабрувальних верстатах, обробка абразивним інструментом – на шліфувальних верстатах. Найбільш широке застосування одержали технологічні операції стругання, фрезерування, протягування та шліфування.
Основні методи формоутворення плоских поверхонь представлені на рисунку нижче.

## Slide 4: 14.1. Обробка плоских поверхонь струганням і довбанням
Стругання виконується на поздовжньо-стругальних і поперечно-стругальних верстатах.
При струганні на поздовжньо-стругальних верстатах стіл із закріпленою на ньому деталлю (або деталями) виконує зворотнопоступальний рух. Подача в поперечному напрямку надається різцю переміщенням різцевого супорта, яке здійснюється переривчасто після кожного робочого ходу. Стружка знімається під час переміщення стола в одному напрямку, тобто робочого ходу. Зворотний (холостий хід) виконується зі швидкістю, що у 2–3 рази більша за швидкість робочого ходу. Втрати часу при холостих ходах робить стругання менш продуктивним способом обробки плоских поверхонь, ніж інші способи. Схема стругання площин представлена на рисунку нижче.

## Slide 6
На поперечно-стругальних верстатах зворотно-поступальний рух має різець, що закріплений у супорті повзуна. Деталь, що обробляється, закріплюється на столі верстата і одержує поперечну подачу завдяки переривчастому переміщенню стола в поперечному напрямку після кожного робочого ходу.

## Slide 7
Поздовжньо-стругальні верстати виготовляються одно- і двостійковими, з одним, двома і чотирма супортами. Одностійкові стругальні верстати застосовуються для обробки деталей, які не розміщуються повністю на столі верстата і виступають за його межі. Поздовжньо-стругальні та поперечно-стругальні верстати широко застосовуються в одиничному, дрібно- і середньосерійному виробництвах внаслідок їх універсальності, простоти управління, достатньої точності обробки і меншої ціни в порівнянні з фрезерними верстатами.
Стругання, як і точіння, поділяється на чорнове і чистове. Чистове стругання виконується з малою поперечною подачею або різцями з широким лезом.

## Slide 8
При струганні великих литих і зварних деталей особливе значення має правильність закріплення їх на столах верстатів. При закріпленні деформації деталей недопустимі. У протилежному випадку після закінчення обробки і розкріплення кожної деталі від затискачів вона набуде своєї початкової форми і оброблена поверхня виявиться викривленою у зв’язку з її пружною деформацією.
Наявність внутрішніх напружень у відливках суттєво впливає на точність стругання. Коли при струганні видаляється поверхневий шар металу, рівновага внутрішніх напружень порушується і детальдеформується. Для усунення або зменшення внутрішніх напружень сталеві заготовки деталей піддають відпалюванню, а чавунні відливки – штучному або природному старінню.

## Slide 9
Технологічні операції довбання виконуються на довбальних верстатах, що відносяться до класу стругальних. На цих верстатах різальний інструмент (довбач) із закріпленим у ньому різцем виконує зворотно-поступальний рух у вертикальній площині. Стіл верстата, на якому закріплюється деталь, що обробляється, має рух подачі в горизонтальній площині у двох взаємно перпендикулярних напрямках.
Довбальні верстати застосовуються в одиничному виробництві для одержання шпонкових канавок в отворах, а також для обробки квадратних, прямокутних та інших форм отворів. Для цих робіт у серійному і масовому виробництвах застосовуються протяжні верстати.
Режими обробки розраховуються або вибираються табличним способом в залежності від виду обробки, матеріалу заготовки, інструментального матеріалу тощо.

## Slide 10: 14.2 Обробка плоских поверхонь фрезеруванням
При фрезеруванні поверхні обробляються не однолезовими інструментами – різцями, як при струганні, а багатолезовими інструментами – фрезами, що обертаються. Подача здійснюється шляхом переміщення деталей, що закріплюються на столах верстатів. Фрези отримують обертання від шпинделів верстатів.
Плоскі поверхні фрезеруються торцевими і циліндричними фрезами. Фрезерування торцевими фрезами більш продуктивне, ніж циліндричними. Це пояснюється тим, що при торцевому фрезеруванні відбувається одночасне різання металу декількома зубами, причому можливе застосування фрез великого діаметра з великою кількістю зубів (рисунок).

## Slide 11
Фрезерування циліндричними фрезами проводиться двома способами. Перший спосіб – зустрічне фрезерування (рисунок, а), коли при обертанні лінійна швидкість фрези в точці контакту із заготовкою спрямована проти напряму подачі заготовки. Другий спосіб – попутне фрезерування (рисунок, б), коли напрямок обертання фрези збігається з напрямком подачі заготовки.

## Slide 12
При зустрічному фрезеруванні товщина стружки поступово збільшується при різанні металу кожним зубом фрези, досягаючи величини amax. Перед початком різання відбувається невелике проковзування різальних кромок кожного зуба по поверхні різання, що викликає наклеп обробленої поверхні та затуплення зубів.

## Slide 13
При попутному фрезеруванні товщина стружки поступово зменшується. Завдяки цьому продуктивність може бути вищою, а якість обробленої поверхні кращою, ніж при зустрічному фрезеруванні. Очевидно, що при попутному фрезеруванні кожен зуб фрези захоплює метал відразу на повну глибину різання і, таким чином, різання відбувається з ударами. Тому попутне фрезерування застосовується тільки для роботи на верстатах з великою жорсткістю конструкції і пристроєм для усунення зазорів у механізмах подачі. З цієї причини зустрічне фрезерування застосовується частіше, ніж попутне.

## Slide 14
Фрезерні верстати поділяються на наступні види: горизонтально-фрезерні, вертикально-фрезерні, універсально-фрезерні, поздовжньо-фрезерні, карусельно-фрезерні, барабанно-фрезерні та спеціальні.
Фрезерні верстати перших трьох типів є верстатами загального призначення і застосовуються у всіх типах виробництва, а інші відносяться до високопродуктивних і застосовуються в серійному і, переважно, у великосерійному та масовому виробництвах.
На горизонтально-фрезерних і вертикально-фрезерних верстатах можна встановлювати на стіл верстата або на верстатне пристосування одну деталь або декілька деталей рядами, обробляючи їх фрезою (фрезами) одночасно або послідовно.

## Slide 15
На рисунку нижче наведені схеми фрезерування заготовок торцевою фрезою на вертикально-фрезерному верстаті так званим методом маятникової подачі (подача в обидва боки). При цьому допоміжний час витрачається тільки на переміщення стола на відстані між деталями. Застосування цього методу може значно підвищити продуктивність обробки.

## Slide 16
Універсально-фрезерні верстати, на відміну від горизонтально-фрезерних, мають поворотний стіл, який може займати певне положення в горизонтальній площині під кутом до осі шпинделя. Це дає можливість фрезерувати в тому числі і гвинтові поверхні з використанням універсальних ділильних головок.
Поздовжньо-фрезерні верстати конструктивно виконуються з горизонтальними і вертикальними шпинделями в різному поєднанні:
– з одним горизонтальним або з одним вертикальним шпинделем; – з двома горизонтальними шпинделями;
– з двома горизонтальними та з одним вертикальним шпинделями; – з двома горизонтальними і з двома вертикальними шпинделями.
Такі верстати застосовуються для обробки великогабаритних деталей з ходом стола до 8 м, а іноді й більше, одночасно з двох або трьох сторін.

## Slide 18
Карусельно-фрезерні верстати мають круглі обертові столи великого діаметра і один (рисунок, а) або два (рисунок, б) вертикально розташовані шпинделі. На цих верстатах обробляються плоскі поверхні торцевими фрезами. Деталі встановлюються для обробки і знімаються після закінчення обробки під час обертання стола, тобто обробляються без зупинки в роботі верстата. Якщо на верстаті встановлено два шпинделі, то одним шпинделем виконується чорнова обробка, іншим – чистова. Такі верстати застосовуються у великосерійному і масовому виробництвах.

## Slide 20
Барабанно-фрезерні верстати служать для обробки паралельних площин заготовок деталей одночасно з двох сторін (рисунок, в). Деталі 2 встановлюються на барабан 4, що обертається всередині станини. Станина має портальну форму. Фрези 1 поміщаються на розташованих з двох сторін чотиришпиндельних бабках (з кожної сторони по дві). Одна фреза з кожної сторони виконує чорнове фрезерування, інша – чистове.
На таких верстатах деталі встановлюються і знімаються без зупинки верстатів і, одже, фрезерування проводиться безперервно. Верстати відрізняються великою продуктивністю і застосовуються у великосерійному і масовому виробництвах.
На сьогодні в технологічних процесах металообробки широко впроваджуються різні за типом виконання та компоновки фрезерні верстати з ЧПК, які особливо ефективні в крупносерійному та масовому виробництвах.

## Slide 21: 14.3. Обробка плоских поверхонь протягуванням
Протягування зовнішніх плоских поверхонь (як і фасонних) завдяки високій продуктивності та низькій собівартості обробки знаходить все більше застосування у великосерійному та масовому виробництвах. Цей метод економічно вигідний, незважаючи на високу собівартість обладнання, устаткування та інструментів. Багато операцій замість фрезерування виконуються за допомогою зовнішнього протягування. До числа таких операцій відноситься протягування пазів, канавок, площин блоків двигунів та інших деталей, зубів шестерень тощо.
При обробці протягуванням зовнішніх «чорних» (попередньо не оброблених) поверхонь за один хід протяжки досягаються висока точність та низька висота мікрогребінців. В процесі обробки кожен різальний зуб протяжки знімає шар металу, що складає частину припуску, а калібруючі зуби зачищають поверхню. При цьому зуби довго не втрачають своєї різальної здатності та форми (рисунок).

## Slide 23
При обробці «чорних» поверхонь поковок і відливок більш доцільно застосовувати не звичайні плоскі протяжки (рисунок, а), а прогресивні (рисунок, б–г). У звичайних плоских протяжок кожен зуб знімає стружку по всій ширині оброблюваної поверхні. Тому при обробці «чорної» поверхні, яка має кірку, перші зуби протяжки швидко затуплюються або викришуються. Зуби прогресивних різальних протяжок виконуються змінної ширини, яка поступово збільшується, і кожен різальний зуб зрізає метал не по всій ширині оброблюваної поверхні, а смугою, причому ширина цих смуг з кожним зубом збільшується і тільки калібрувальні зуби зачищають оброблювану поверхню по всій ширині. Для обробки зовнішнім протягуванням широких площин (понад 50 мм) використовуються декілька протяжок, що встановлюються поруч.

## Slide 24
Протягування зовнішніх поверхонь виконується здебільшого на вертикально-протяжних верстатах: напівавтоматах та автоматах. У масовому виробництві застосовуються високопродуктивні протяжні верстати безперервної дії. На верстатах безперервної дії з карусельним столом (рисунок, а) або з барабаном (рисунок, б) по його колу в пристосуваннях розташовуються деталі 1. Стіл або барабан при обертанні переміщує заготовки повз протяжки 2, які обробляють їх поверхні.

## Slide 25: 14.4. Обробка плоских поверхонь шліфуванням
Шліфування плоских поверхонь використовується як для обдирної, так і для чорнової та чистової обробки. Обдирне шліфування площин може бути попередньою або кінцевою операцією, якщо за кресленням деталей не вимагається висока точність та низька висота мікрогребінців на оброблених поверхнях.
Шліфування плоских поверхонь здійснюють на плоскошліфувальних верстатах з прямокутним або круглим столом як звичайного виконання, так і з ЧПУ. Плоске шліфування є одним з основних методів обробки площин деталей машин (особливо загартованих) для досягнення якості, що вимагається. У ряді випадків плоске шліфування може з успіхом замінити фрезерування.

## Slide 26
Припуски для обдирного шліфування повинні бути значно меншими, ніж для фрезерування та стругання. При великих припусках обдирне шліфування виявляється неекономічним. Обдирне шліфування площин застосовується в тому випадку, коли наявність твердої кірки на поверхнях деталей або велика твердість матеріалу утруднюють фрезерування чи стругання. Воно застосовується також при обробці плоских поверхонь деталей з низькою твердістю. Обдирне шліфування застосовується для чавунних відливок, поковок, зварених конструкцій і, рідше, для сталевих відливок.
Чорнове і чистове шліфування площин виконується для одержання високої точності поверхонь за неможливості досягти це фрезеруванням або струганням. Шліфування плоских поверхонь може бути здійснено двома способами: периферією круга і торцем круга (рисунок).

## Slide 27
Шліфування периферією круга може здійснюватися трьома способами: 1) багатократними робочими ходами; 2) установленим на розмір кругом; 3) східчастим кругом.
При першому способі (рисунок, а) поперечний рух подачі круга проводиться після кожного подовжнього ходу столу, а вертикальне – після робочого ходу по всій поверхні довжини заготовки деталей l.

## Slide 28
При другому способі (рисунок, б) шліфувальний круг встановлюється на глибину, рівну припуску, і при малій швидкості переміщення столу обробляють заготівку по всій довжині. Після кожного робочого ходу шліфувальний круг переміщується в поперечному напрямі на 0,7 - 0,8 висоти круга Вк. Для чистового робочого ходу залишають припуск 0,01 - 0,02 мм і знімають його першим способом. Цей спосіб застосовують при обробці на потужних шліфувальних верстатах.
При шліфуванні третім способом круг профілюють сходинками. Припуск, розподілений між окремими сходинками, знімається за один робочий хід (рисунок, в). На рисунку (г) показана схема шліфування встановленим на розмір торцем круга.
Плоским шліфуванням забезпечуються наступні точність розмірів і шорсткість поверхні:
– IТ9-IТ10, Ra = 2,5-1,25 мкм – чорнове (попереднє чи одноразове) шліфування;
– IT8-IТ6, Ra = 1,6-0,4 мкм – чистове шліфування;
– IT6-IT5, Ra = 0,4-0,08 мкм – тонке шліфування.
Шліфування зазвичай проводиться з використанням СОЖ (з охолодженням).

## Slide 29
Плоскошліфувальні верстати виготовляються для обдирного, чорнового і чистового (точного) шліфування. Для обдирного шліфування конструкції верстатів поділяються на:
а) односторонні (для обробки з однієї сторони) – з горизонтальним або вертикальним розташуванням шпинделя;
б) двосторонні (для обробки з двох сторін) – двошпиндельні з горизонтальним розташуванням шпинделів (рисунок).

## Slide 30
Верстати для чорнового і чистового (точного) шліфування виготовляються:
а) для роботи торцевою частиною кругів з прямокутним і круглим столом. Останні бувають одно- і двошпиндельні. На рисунку нижче показана схема роботи двошпиндельного верстата з круглим столом;

## Slide 31
б) для шліфування пластин, торців кілець та інших подібних тонких деталей – плоскошліфувальні верстати з магнітним столом або із застосуванням магнітних плит, що дають достатньо чисту поверхню та високу точність.

## Slide 32
Остаточно кінцева чистова обробка плоских поверхонь – викінчування, – крім шліфування, виконується із застосуванням абразивів (зерен та паст) доведенням, притиранням, поліруванням.
Крім цього, для остаточної чистової обробки плоских поверхонь застосовується шабрування. Ця технологічна операція виконується із застосуванням різальних інструментів, що називаються шаберами, вручну або механічним способом.

## Slide 33: 14.5. Доведення та притирання
Поверхні деталей машин, оброблені на металорізальних верстатах, завжди мають відхилення від правильних геометричних форм і заданих розмірів. Ці відхилення можуть бути усунені притиранням (абразивним доведенням).
Притирання забезпечує високу точність (4-5-й квалітети) та мінімальну шорсткість поверхні Ra (0,01…0,04) мкм і може бути ручним чи механізованим. Припуск на притирання становить 0,01…0,02 мм. Перед притиранням плоских поверхонь деталей піддають попередній обробці чистовому фрезеруванню або шліфуванню, котрі забезпечують необхідну точність.

## Slide 34
Ручне притирання використовують в інструментальних цехах, в умовах одиничного та дрібносерійного виробництв, а механізоване — при великій кількості виробів.
Різальним інструментом для притирання є притир. Притири для площин (притиральні плити) — можуть бути як прямокутної, так і круглої форми у вигляді дисків, плит, брусків, кілець чи стрижнів. Прямокутні притири використовують здебільшого при ручному притиранні, а круглі — при притиранні механізованим способом на спеціальних верстатах.

## Slide 35
Притири виготовляють із сірого чавуну, бронзи, міді, скла тощо. Перед використанням притир шаржують, тобто наносять на його поверхню притиральну пасту, що перетворює його у різальний інструмент.

## Slide 36
Для притирання сталі використовують притиральні пасти з порошків електрокорунду нормального, білого й хромистого, а також монокорунду. Для притирання чавуну і крихких матеріалів використовують карбід кремнію, для обробки твердих сплавів та інших важкообробних матеріалів — порошки карбіду бору, синтетичних алмазів.
До складу притиральної пасти, окрім абразивного порошку, входять олеїнова кислота, стеарин, вазелін тощо. Розмір зерна абразивного порошку безпосередньо впливає на якість обробленої поверхні.

## Slide 37
Розрізняють вертикальні притиральні верстати і горизонтальні притиральні верстати (для зовнішніх поверхонь). Горизонтальний притиральний верстат має одну або дві притиральні плити, між якими у сепараторі (деталетримачі) поміщаються деталі, що підлягають обробці. Плити обертаються з різною частотою в одному або у протилежних напрямах, сепаратор здійснює коливальний рух в горизонтальній площині. У результаті складного руху оброблюваних поверхонь деталей відносно притиральних плит забезпечується рівномірна їх обробка, висока точність форми (похибка до 1-3 мкм).
Притиральні плити використовуються при ручному притиранні та на верстатах вертикального типу. Притирання проводиться плавними різноспрямованими рухами у площині робочої поверхні плити. Притиральні плити виготовляють з чавуну, твердих сплавів, сталі, міди, бронзи, скла, кераміки, алюмінію, нержавкої сталі, твердих і в'язких порід дерева, композитних матеріалів.

## Slide 38: 14.6. Особливості обробки площин у великих литих деталях складної форми
При обробці великогабаритних литих заготовок деталей складної форми (наприклад, станин металорізальних верстатів або інших подібних деталей) виникає питання про доцільність застосування технологічних операцій стругання або фрезерування. Насамперед необхідно зазначити, що при обох способах чистова обробка повинна бути відокремлена від чорнової, оскільки верстати більш тривалий час зберігають точність на чистовій обробці і, крім того, великі литі заготовки деталей після чорнової обробки піддаються природному чи штучному старінню.
Хоча фрезерування великих литих заготовок деталей складної форми є більш економічним за часом, у ряді випадків виявляється доцільним такі деталі не фрезерувати, а стругати. Витрати на верстати та інструменти, які застосовуються при струганні, менші, ніж аналогічні витрати при фрезеруванні (фрезерні верстати зношуються значно швидше). Але при струганні потрібна більш висока кваліфікація робітників.

## Slide 39
При струганні сили різання та температури нагрівання оброблюваних площин значно менші. Внаслідок цього і деформації оброблюваних заготовок деталей менші, ніж при фрезеруванні. Ці переваги мають значення при чистовій обробці великогабаритних заготовок деталей. Тим більше, що при фрезеруванні набором фрез оправки часто прогинаються під дією сил різання.
Результатом цього є зниження точності та збільшення шорсткості оброблених поверхонь. Чорнове фрезерування наборами фрез великогабаритних литих заготовок деталей дає економію часу тільки при великій партії деталей. Це пояснюється досить трудомістким переналагодженням верстатів на виготовлення іншого виробу.
Застосування цього виду обробки обмежується швидким затупленням фрез, що працюють по кірці, а також труднощами заточення набору фрез, розміри яких повинні бути точно витримані після переточування.

## Slide 40
Значно більш економічним способом обробки площин великих литих заготовок деталей складної форми є фрезерування торцевими фрезами. Стійкість інструментів в цьому випадку значно вища, режими різання більш високі та заточування торцевих фрез простіше, ніж набірних.
Таким чином, фрезерування торцевими фрезами має переваги перед фрезеруванням наборами фрез. У порівнянні зі струганням цей спосіб дає меншу трудомісткість.
З усього сказаного можна зробити висновок, що для чорнової обробки площин доцільно застосовувати фрезерування торцевими фрезами, особливо при великому обсязі випуску деталей. При цьому доцільно використовувати багатошпиндельні верстати.
На заводах важкого машинобудування для обробки широких і довгих площин застосовуються фрези великих діаметрів. потужні фрезерні верстати, що працюють фрезами діаметром 2250 мм і можуть знімати припуск за один робочий хід до 20 мм. Верстати мають потужність електродвигуна до 155 Вт, що дозволяє значно скорочувати основний час при обробці площин шириною до 2000 мм і підвищувати продуктивності праці в 5–7 разів порівняно з існуючими конструкціями верстатів.

## Slide 41
Продуктивними для застосування є торцеві фрези з мінералокерамічними пластинками марки ЦМ-332, що виготовляються на основі окису алюмінію. Такі фрези рекомендується застосовувати для обробки сталей (особливо з підвищеними механічними властивостями), чавунів будь-якої твердості, кольорових металів і неметалічних матеріалів.
При чистовій обробці фрезами з мінералокерамічними пластинками можливе одержання високої точності та якості поверхонь. Це досягається при високих швидкостях різання – 200…250 м/хв. Висока стійкість ножів, оснащених тонкими пластинками, досягається при роботі з малими величинами подач –0,035–0,060 мм/зуб. На стійкість ножів також істотно впливає глибина різання. Оптимальною є глибина різання в межах від 1,5 до 3 мм. Особливо різко зменшується стійкість ножів при глибині різання 0,5 мм.
Фрези, оснащені мінералокерамічними пластинками, зберігають різальні властивості при високих температурах, які виникають у зоні різання. Це дозволяє виконувати фрезерування на швидкостях різання в 1,5–3,0 рази вищих, ніж при фрезеруванні твердосплавними інструментами. Кріплення мінералокерамічних пластинок до ножів виконується механічним способом.

## Slide 42: 14.7. Контрольні запитання
1. Загальна характеристика технологічних методів обробки плоских поверхонь.
2. Порівняння за основними показниками якості технологічних методів обробки плоских поверхонь.
3. Схеми, інструменти, обладнання, нормування обробки плоских поверхонь струганням та довбанням.
4. Схеми, обладнання, інструменти обробки плоских поверхонь фрезеруванням.
5. Нормування та показники якості обробки плоских поверхонь фрезеруванням.
6. Технологічна характеристика обробки плоских поверхонь протягуванням.
7. Плоске шліфування поверхонь: сутність, схеми, технологічні особливості.
8. Формула для розрахунку основного часу при різних видах плоского шліфування.
9. Загальна характеристика викінчування плоских поверхонь абразивами та шабруванням.
8. Формула для розрахунку основного часу при різних видах плоского шліфування.
9. Загальна характеристика викінчування плоских поверхонь абразивами та шабруванням.

## Slide 43
Більш повно тема розкрита в підручнику «Основи технологій обробки поверхонь деталей» під авторством В.А. Кирилович, П.П. Мельничук, В.А. Яновського (стор. 92…111). Житомир, 2017. Освітній портал Житомирської політехніки.