## Slide 1: Лекція 12
Формоутворення зубчастих поверхонь

## Slide 2
Характерним прикладом деталей, що мають зубчасті поверхні, є зубчасті колеса, які поділяються на циліндричні, конічні та черв’ячні. Перші з них найбільше поширені. Їх виконують одно- і багатовінцевими (блоковими). За конфігурацією зубчасті колеса виготовляються у вигляді дисків із гладкими або шліцьовими отворами, а також у вигляді фланців і валів з хвостовиками.
На циліндричних колесах зубці виконуються прямими, косозубими, спіральними і шевронними, а на конічних – прямими, косими і криволінійними. Допуски циліндричних евольвентних зубчастих коліс регламентовані ГОСТ 1643-81 зі ступенями точності від 3 до 12. В машинобудуванні в основному застосовують 5–9-ту ступінь. ГОСТ встановлені вимоги до кінематичної точності зубчастих коліс, плавності їх роботи і контакту зубів. Допуски на конічні зубчасті передачі встановлені ГОСТ 1758-81, а на черв’ячні передачі – ГОСТ 3675-81.

## Slide 4: 15.1. Нарізання зубів циліндричних зубчастих коліс методом копіювання дисковими та пальцевими модульними фрезами
Нарізання циліндричних зубчастих коліс із прямими зубами виконується модульними дисковими фрезами на горизонтальних та універсальних фрезерних верстатах з використанням ділильних головок. Цей метод, який називається методом копіювання, полягає в послідовному фрезеруванні западин між зубами фасонною дисковою модульною фрезою. Такі фрези виготовляються набором з 8, 15 або 26 штук для кожного модуля. Найбільш застосовують набір фрез з 8 штук, обробка якими дозволяє одержувати зубчасті колеса 9-го ступеня точності за ГОСТ 1643-81. Для виготовлення більш точних зубчастих коліс необхідний набір з 15 або 26 фрез. Така кількість фрез у кожному наборі необхідна тому, що для різного числа зубів колеса профілі западин між зубами різні. Кожна фреза набору призначена для визначеного інтервалу кількості зубів.

## Slide 6
Зубчасті колеса звичайно нарізуються на одній (рисунок, а) або на декількох заготовках на оправці (рисунок, б). Це збільшує продуктивність за рахунок часу, що витрачається на врізання і вихід фрези, а також за рахунок допоміжного часу. Застосування кількості фрез на шпиндельній оправці до двох або трьох (рисунок, в), кожна з яких прорізає западини зубів в одній групі заготовок, призводить до збільшення продуктивності процесу.
У цьому випадку застосовуються багатошпиндельні ділильні головки (рисунок, г). Використання для цього напівавтоматичних верстатів, у яких усі допоміжні рухи (підведення заготовок до фрез, відведення їх у вихідне положення, поворот заготовок на один зуб і зупинка верстата) відбуваються автоматично, також підвищує продуктивність. Значне збільшення продуктивності досягається застосуванням твердосплавних фрез.
Нарізання зубів циліндричних коліс середніх модулів 8–9-го ступенів точності можливе одночасно двома дисковими модульними фрезами (рисунок, д).

## Slide 7
Чорнове нарізання циліндричних зубчастих коліс середніх і крупних модулів здійснюється трьома дисковими, але не модульними, а «кутовими» фрезами (рисунок, а). Чорнове нарізання крупномодульних (з модулем понад 30 мм) прямозубих коліс виконується спеціальними дисковими фрезами (рисунок, б). При цьому верстат має бути оснащений спеціальними шпинделями для фрезерування окремо кожної сторони зубів.

## Slide 8
Продуктивність у цьому випадку буде значно меншою, але при цьому можливе використання універсально- або горизонтально-фрезерних верстатів.
Дискові модульні фрези застосовуються також для обробки циліндричних зубчастих коліс з косими зубами. При цьому фреза повертається на кут нахилу зуба.
Пальцевими модульними фрезами нарізуються зуби середніх та крупномодульних циліндричних (рисунок, а), шевронних (рисунок, б) коліс, рейок тощо.

## Slide 9
Крупномодульні (понад 20 мм) зуби начорно нарізуються двокутовими пальцевими фрезами (рисунок, в) або послідовно двома кутовими пальцевими фрезами (рисунок, г).
Нарізання зубів циліндричних зубчастих коліс дисковими модульними фрезами, а також пальцевими фрезами застосовується переважно в одиничному і дрібносерійному виробництвах за відсутності спеціальних зуборізних верстатів у зв’язку з тим, що такий спосіб формоутворення зубів дає порівняно низьку продуктивність та точність - 9–11-го ступеня.

## Slide 10: 15.2. Нарізування зубів зубчастих коліс методом обкатування 15.2.1. Загальні положення
Цей метод обробки зубів полягає в тому, що у процесі обробки відтворюється зачеплення зубчастої пари, у якій однією деталлю є різальний інструмент, а іншою – зубчасте колесо, що нарізується.
Нарізання зубів циліндричних зубчастих коліс з прямими, косими і криволінійними (гвинтовими) зубами виконується за допомогою черв’ячних фрез (зубофрезерування) і довбачами (зубодовбання).
Вимога високої точності та плавності зачеплення зубчастих коліс, а також прагнення підвищити продуктивність процесу зубонарізування призвели до створення спеціальних зуборізних верстатів. Найбільш розповсюдженими є верстати, що формують профілі зубів шляхом фрезерування або довбання різальними кромками інструментів при безперервному процесі обкатування.

## Slide 11
При обробці довбанням кінцевий профіль зубів є більш точним, ніж при фрезеруванні. В цьому випадку неточності інструментів значно менше впливають на похибки профілю зубів. Проте удари, що виникають при обробці, шкідливо впливають на верстати та інструменти. Тому метод довбання застосовується головним чином для чистового нарізання зубів, зубчастих коліс малого модуля та так званих блок-шестерень.
Метод фрезерування дво- або трьохзахідними фрезами, як найбільш продуктивний, застосовується для чорнового нарізання, а фрезерування однозахідними фрезами – для чистового нарізання зубів зубчастих коліс.

## Slide 12: 15.2.2. Зубонарізування зубів черв’ячними фрезами
Цей метод завдяки високій продуктивності та точності (8–9-гоступеня) має найбільше поширення. Для нарізання зубів зазначеним методом застосовуються зубофрезерні верстати та різальні інструменти – черв’ячні фрези. Принципова кінематична схема зубофрезерного верстата показана на рисунку нижче.

## Slide 13
Заготовка 2 колеса, що нарізається, жорстко зв’язана з ділильним черв’ячним колесом 5, що одержує обертання від ділильного черв’яка 4 зубофрезерного верстата. Останній кінематично зв’язаний з черв’ячною фрезою 1 за допомогою змінних коліс 3. Крім руху поділу IV, в процесі формоутворення зубів на верстаті реалізується головний рух різання I рух подачі фрези II, а також рух III для попереднього встановлення інструмента та оброблюваного колеса у вихідне робоче положення.
При нарізанні шестерень із косими зубами заготовкам надається додатковий обертальний рух диференціальним механізмом верстата. В деяких конструкціях зубофрезерних верстатів встановлювально - допоміжний рух III здійснюється переміщенням колони з фрезерним супортом.

## Slide 14
В залежності від конструктивного компонування основних вузлів розрізняють наступні типи зубофрезерних верстатів:
а) з вертикальною та горизонтальною осями супорта і стола;
б) з подачею стола і нерухомою колоною фрезерного супорта;
в) з подачею колони і нерухомою в напрямку подачі основою стола;
г) одно- і багатошпиндельні верстати.
Найбільш поширені вертикальні одношпиндельні зубофрезерні верстати. В них фреза закріплюється в супорті. Його поворот повинен забезпечувати нахил осі фрези під кутом α, що дорівнює куту підйому гвинтової лінії витків фрези. Заготовка зубчастого колеса, що нарізається, встановлюється на столі верстата. Стіл переміщається по станині для встановлення на глибину западини зуба і, крім того, має обертальний рух. Завдяки цьому здійснюється обкатування зубчастого колеса по відношенню до черв’ячної фрези в процесі різання. Супорт з фрезою здійснюють подачу вздовж осі зубчастого колеса. При фрезеруванні зубчастих коліс з косими зубами фреза встановлюється із врахуванням нахилу гвинтової лінії витків фрези і кута спіралі зубів зубчастого колеса.

## Slide 15
Якщо напрямок нахилу гвинтової лінії фрези і зубчастого колеса, що нарізається, однакові, тобто якщо фреза і зубчасте колесо правозахідні (рисунок, а) або лівозахідні, то кут встановлення фрези дорівнює різниці кутів фрези і зубчастого колеса, тобто:
βI = α ̶ β.
Якщо ж напрямок нахилу гвинтової лінії фрез і зубчастого колеса різні (рисунок, б), то кут встановлення дорівнює сумі кутів, тобто:
βI = α + β.

## Slide 16
В залежності від величини модуля встановлюється число ходів фрези:
– зубчасте колесо з модулем до 2,5 мм зазвичай нарізається за один хід начисто;
– зубчасте колесо з модулем понад 2,5 мм нарізається начорно і начисто за два і навіть за три ходи.
Для чорнових ходів застосовуються дво- і тризахідні черв’ячні фрези, що збільшують продуктивність, але знижують точність обробки в порівнянні з однозахідними. Тому такі фрези використовуються, головним чином, для попереднього нарізання зубів.
Врізання черв’ячних фрез, особливо великих діаметрів, є значною величиною і викликає істотні витрати часу роботи верстата. Скоротити цей час на 20–30 % можна заміною звичайного осьового врізання (рисунок, а) радіальним (рисунок, б).

## Slide 17
Для підвищення точності зубофрезерування та зменшення шорсткості оброблених поверхонь, а також збільшення стійкості черв’ячних фрез рекомендується в процесі різання переміщати черв’ячну фрезу вздовж осі з розрахунку 0,2 мкм за один її оберт.
Сучасні верстати мають спеціальні пристрої для осьового переміщення фрез. Це переміщення може здійснюватися: після нарізання визначеної кількості коліс; після кожного циклу зубофрезерування під час зміни заготовок; безперервно при роботі фрези. В останньому випадку відбувається діагональна подача фрез як результат складення руху подач вздовж осі заготовки та вздовж власної осі фрези.

## Slide 18: 15.2.3. Нарізування зубів довбачами
Як відзначалось вище, нарізання зубів методом обкатування виконують також дисковими, хвостовими і виконаними у вигляді гребінок (рейок) довбачами на зубодовбальних верстатах. Принципова кінематична схема зубодовбального верстата наведена на рисунку нижче.

## Slide 19
На рисунку показані напрямки основних рухів довбача і заготовки деталі. Довбач і заготовка колеса безупинно обертаються навколо своїх осей, виконуючи рухи обкатування II і III з однаковою обертовою швидкістю (колова подача). Довбач має зворотно-поступальний рух IV. При врізанні на необхідну глибину різання довбач виконує основний рух I. Під час ходу довбача вверх для усунення швидкого затуплення інструмента і псування обробленої поверхні заготовки надається рух V для відведення колеса від довбача. У деяких конструкціях верстатів при зворотному ході відводиться довбач.
Довбач – це різальний інструмент, що має форму шестерні того ж модуля, що і зубчасте колесо, яке нарізається. Довбачі виготовляються для зовнішнього і внутрішнього довбання. Для нарізання зубчастих коліс із гвинтовими зубами застосовуються довбачі також із гвинтовими зубами і з тими ж кутами підйому гвинтової лінії, що й у зубчастих коліс, що нарізуються. Але при цьому довбачі отримують додаткове обертання по гвинтовій лінії від спеціальних копірів, що знаходяться у верхній частині шпиндельних вузлів.

## Slide 20
Горизонтальна подача довбачів здійснюється двома способами:
– за допомогою ходового гвинта автоматичного ділильного механізму (у великих верстатах);
– за допомогою спеціальних копірів, причому застосування того чи іншого копіра залежить від числа ходів, що необхідні для нарізання повного профілю зубів.
Під ходом тут розуміється оберт заготовки в процесі нарізання. Обробка за один хід застосовується для зубчастих коліс з модулем 1– 2 мм, за два ходи – з модулем 2,25 – 4 мм, обробка за три ходи застосовується при модулях, що перевищують 4 мм, а також при менших модулях, але при підвищених вимогах до точності та шорсткості обробки.
Зазвичай зубчасті колеса навіть середніх модулів попередньо обробляються на зубофрезерних верстатах, а чистова обробка проводиться на зубодовбальних верстатах за один–два ходи.

## Slide 21
Попереднє нарізання зубів на зубофрезерних верстатах часто буває більш продуктивним, ніж на зубодовбальних верстатах. При обробці зубів з модулем 5 мм і більше, коли знімається значний шар металу, зубофрезерні верстати більш продуктивні, ніж зубодовбальні. При нарізанні зубів з модулем до 2,5 мм, коли металу знімається порівняно мало, більш продуктивними і точними є зубодовбальні верстати. При обробці зубів середніх модулів (від 2,5 до 5 мм) зубофрезерні та зубодовбальні верстати за продуктивністю можуть бути рівноцінними, але доцільніше застосовувати зубофрезерні.

## Slide 22
Нарізання зубів довбачами:
а – чорнове і чистове довбання;
б – одночасне довбання двох коліс;
в – одночасне довбання шести коліс комбінованим довбачем;
г – нарізання зубів шевронного колеса;
д – довбання двовінцевого колеса;
е – довбання гребінкою;
є – довбання багаторізцевою головкою;
ж – одночасне довбання і фрезерування зубів двох коліс;
з – обробка зубів на довбальному верстаті.

## Slide 23
Необхідно зазначити, що швидкохідні зубодовбальні верстати з числом ходів довбача 600–700 за хвилину мають високу продуктивність зубонарізування.
Продуктивність зубодовбання значно підвищується при поєднанні чорнового і чистового нарізання зубів коліс з одночасним застосуванням двох (рисунок, а) чи трьох довбачів, що встановлені на штоселі зубодовбального верстата.
Відстань між торцевими поверхнями довбачів повинна бути на 1–3 мм більшою за ширину вінця b. Верхній довбач служить для остаточного профілювання зубів колеса. Нижній довбач перешліфовують так, щоб ширина і висота зубів його була б меншою за ширину і висоту зубів верхнього довбача. Показане також одночасне довбання двома довбачами двох вінців блокового колеса (рисунок, б).

## Slide 24
З метою збільшення продуктивності зубодовбальних верстатів при нарізанні зубчастих коліс малих і середніх модулів застосовуються комбіновані довбачі, що виконують послідовно чорнове і чистове нарізання зубів за один оберт заготовки деталі. У таких довбачів частина зубів, що мають меншу товщину, служить для чорнового довбання, інша частина – для чистового, кінцевого. Крім того, на довбачі виконана ділянка без зубів, що дозволяє знімати оброблене зубчасте колесо з оправки і встановлювати нову заготовку на оправку без відведення шпинделя з довбачем.
Можливе одночасне зубодовбання шести заготовок деталей комбінованим довбачем (рисунок, в). Комбіновані довбачі придатні тільки для нарізання зубчастих коліс з визначеним числом зубів, внаслідок чого їх доцільно застосовувати у великосерійному і масовому виробництвах. Комбіновані довбачі не придатні для зубчастих коліс з великим числом зубів, оскільки кількість зубів цих довбачів повинна бути рівною подвоєній кількості зубів колеса, що нарізається.

## Slide 25
Зубодовбальні верстати, поряд з високою продуктивністю, дозволяють отримати зубчасті колеса 7–8 ступені точності.
На спеціальних зубодовбальних верстатах двома спіральними довбачами нарізають зуби шевронних зубчастих коліс (рисунок, г).
На зубодовбальних верстатах можливе нарізання зубів на блоках зубчастих коліс з 4 вінцями при щільному їх розташуванні, коли фрезерування таких деталей неможливе.
На рис. 5.9, д пунктиром показане положення фрези 4, що не може не надрізати зуб на вінці 1 колеса через неможливість виходу фрези. Це зумовлене досить малою відстанню між вінцями 3 і 1 (рисунок, д) не дозволяє отримувати профіль зубів зубофрезеруванням через неможливість виходу фрези 4 із зони різання після завершення операції. Цей же вінець успішно нарізається довбачем 2, для виходу якого цілком достатньо 2– 4 мм.
Як було зазначено вище, можливе нарізання циліндричних зубчастих коліс з прямими, косими і гвинтовими зубами на зубостругальних верстатах із застосуванням довбачів у вигляді гребінок або рейок (рисунок, е). Їх виготовлення та заточування простіше, ніж довбачів.

## Slide 26
Зубостругальні верстати для нарізання зубчастих коліс гребінками працюють за принципом обкатування. При нарізанні зубчастих коліс з косими зубами супорт з гребінкою повертається на кут нахилу зубів. Гребінки виготовляються трьох типів в залежності від модуля і характеру обробки:
– обдирні – для чорнового нарізання зубів;
– викінчувальні – для чистового нарізання зубів;
– шліфувальні – для зубів, які після нарізання будуть шліфуватись.
Обдирні гребінки виготовляються меншої ширини, ніж викінчувальні. Після обдирання залишається припуск на обробку до 0,5 мм на сторону.
Нарізання зубів гребінками застосовується рідко через меншу продуктивність у порівнянні з нарізанням дисковими довбачами і черв’ячними фрезами.

## Slide 27
Довбання зубів методом копіювання за допомогою багаторізцевих головок (рисунок, є) полягає в тому, що всі зуби виготовленого зубчастого колеса обробляються одночасно набором профільних різців, кількість яких дорівнює кількості зубів оброблюваного колеса. Різці розташовані в точних радіальних пазах нерухомої різцевої головки. Заготовка встановлюється на оправку шпинделя верстата, яка розташована вертикально і має зворотно-поступальний рух вверх і вниз. Коли оправка при кожному ході рухається вгору, заготовка проходить всередину нерухомої різцевої головки і всі різці одночасно нарізають зуби.
Перед початком робочого ходу всі різці одночасно переміщаються в радіальному напрямку, тобто здійснюється подача до центра заготовки зубчастого колеса, що нарізається. Коли оправка при кожному ході переміщується вниз, різці в головці переміщуються в радіальному напрямку для зменшення тертя задніх поверхонь різців об оброблювану поверхню зубів.

## Slide 28
При такому методі нарізання зубчастих коліс профіль різальних інструментів копіюється на западинах зубів оброблюваної заготовки зубчастого колеса. При цьому методі за рахунок одночасного довбання всіх западин зубів колеса верстати, які нарізають зуби цим методом, відрізняються великою продуктивністю в порівнянні з іншими зубообробними верстатами. Точність обробки на них при цьому нижча. Тому на таких верстатах виконується головним чином попереднє нарізання зубів, які підлягають подальшій обробці.
Зубообробні верстати, що працюють методом копіювання, доцільно використовувати тільки при дуже великому випуску однакових зубчастих коліс, тому що для кожного числа зубів і кожного модуля колеса повинен бути виготовлений комплект спеціальних різців. Моделі верстатів, які використовуються при цьому, наступні: 5110, 5120, 5130 тощо.
Для нарізання зубів блокових зубчастих коліс доцільно застосовувати комбіновані верстати для одночасного нарізання черв’ячними фрезами зубів більшого вінця, а довбачами – меншого (рисунок, ж). Це дозволяє зменшити займану верстатом виробничу площу та кількість обслуговуючого персоналу, а також підвищити продуктивність праці.

## Slide 29
В індивідуальному та дрібносерійному виробництвах для нарізання зубів неточних зубчастих коліс використовуються довбальні (рисунок, з) або стругальні верстати. Фасонні різці, що формують профіль зубів, повинні мати профіль, який відповідає западинам зуба колеса. Різець виконує зворотно-поступальне переміщення, а заготовка за кожен подвійний хід різця одержує періодичне радіальне переміщення (рух подачі). Після нарізання западини зуба заготовка приймає вихідне положення. За допомогою ділильного пристрою заготовка повертається на один зуб, потім нарізається сусідня западина зуба і т.д. Такий малопродуктивний спосіб нарізання зубів іноді застосовується в умовах ремонту за відсутності зубонарізних і горизонтально-фрезерних верстатів.

## Slide 30: 15.3. Нарізання циліндричних зубчастих коліс методом зуботочіння
Метод нарізання зубів, що називається зуботочінням, призначений для нарізання прямих і косих зубів циліндричних зубчастих коліс на зубофрезерних верстатах за допомогою довбача, який використовується як багаторізцевий інструмент.
Зачеплення інструмента із зубчастим колесом, що нарізається, розглядається як зачеплення двох гвинтових зубчастих коліс, при якому відбувається поздовжнє ковзання поверхонь зубів. В даному випадку – це рух, який здійснює процес різання. На зубофрезерних верстатах замість черв’ячних фрез встановлюються довбачі під кутом до осі заготовки.

## Slide 31
Кути довбача і заготовки підбираються таким чином, щоб різниця між кутами гвинтової лінії інструмента і заготовки не дорівнювала нулю. Нарізання прямих зубів проводиться косозубими довбачами (рисунок, а), а нарізання косих зубів з кутом нахилу 45° – прямозубими довбачами (рисунок, б). Продуктивність цього методу в 2–4 рази вища продуктивності зубофрезерування однозахідною фрезою.

## Slide 32: 15.4. Протягування зубів зубчастих коліс
Протягування зовнішніх і внутрішніх поверхонь складних фасонних форм забезпечує високу продуктивність та точність обробки. Тому цей спосіб також застосовується для нарізання зубів. Обробка протягуванням западин між двома або декількома зубами проводиться послідовно протягуванням з профілем, що відповідає профілю зубів зубчастого колеса, яке нарізається. Після кожного ходу протяжки, за який вона обробляє западину між двома чи декількома зубами (в залежності від конструкції протяжки), заготовка повертається за допомогою ділильного механізму стола. Таким способом нарізуються зуби вінців великих розмірів на вертикальних протяжних верстатах з круглим поворотним столом. При цьому формується досить точний профіль зубів, але досягти високої точності кроку важко через похибки ділильного механізму стола.

## Slide 33
Протяжками зубчасті сектори обробляються на звичайних горизонтально-протяжних верстатах. При цьому за один хід протяжки 2 нарізуються всі зуби секторів без їх повороту (рисунок). Продуктивність такого способу обробки зубчастих секторів і точність по профілю і кроку зубів достатньо високі. Однак одночасне протягування всіх зубів зубчастих коліс не має широкого застосування через складність конструкцій протяжок і ускладнень при видаленні стружки.

## Slide 34: 15.5. Нарізання зубів конічних зубчастих коліс
Для нарізання зубів конічних зубчастих коліс 7–8 ступенів точності необхідні спеціальні зубонарізні верстати. За відсутності їх конічні зубчасті колеса з прямими і косими зубами можна нарізати на універсально-фрезерних верстатах за допомогою ділильних головок дисковими модульними фрезами, звичайно, з більш низькою точністю обробки (рисунок).
У великосерійному і масовому виробництвах для попереднього (чорнового) нарізання зубів невеликих конічних зубчастих коліс застосовуються зубонарізні верстати для одночасного фрезерування трьох заготовок з автоматичним розподілом процесу, зупинкою, підведенням і відведенням стола.

## Slide 35
На рисунку зубофрезерування конічних зубчастих коліс:
а – встановлення заготовки на оправці;
б – схема фрезерування западини між зубами;
в – обробка одночасно трьох заготовок;
г – обробка однієї заготовки двома дисковими фрезами;
д – обробка трьох заготовок спеціальною дисковою фрезою

## Slide 36
Схема розташування шпинделів тришпиндельного високопродуктивного верстата для одночасного фрезерування зубів на трьох заготовках, розташованих навколо спеціальної дискової фрези (рисунок, д). Заготовки по черзі встановлюються на оправках робочих головок. Далі головка підводиться до упора і включається самохід. Всі інші рухи виконуються автоматично: робоча подача, відведення колеса, що нарізається, і поворот його на один зуб, наступне підведення, вимикання, коли інші дві головки продовжують працювати.
Кінцеве чистове нарізання зубів 7 - 8 ступенів точності виконується струганням на зубостругальних верстатах (рисунок, а). Ці верстати працюють за методом обкатування (рисунок, б). При цьому два стругальних різці (1 і 2) виконують прямолінійні зворотно-поступальні рухи вздовж зубів оброблюваної заготовки. При зворотному ході різці ненабагато відводяться від оброблюваної поверхні для зменшення зносу різальної кромки від тертя. Взаємне обкатування заготовки і різців забезпечує одержання профілю евольвенти. Час нарізання зуба в залежності від матеріалу, модуля, припуску на чорнову обробку та інших факторів.

## Slide 38
Для обробки прямих зубів невеликих конічних зубчастих коліс застосовують продуктивний метод – кругове протягання зубів (рис. 5.14, а) на спеціальних зубопротяжних верстатах.

## Slide 39
Різальним інструментом служить кругова протяжка (рисунок), що складається з декількох секцій фасонних різців, наприклад, 15 секцій по п’ять різців у кожній секції. Різці зі змінним профілем розташовані в протяжці у послідовному порядку для чорнового, напівчистового і чистового нарізання зубів. Кожен різець при обертанні кругової протяжки знімає визначений шар металу із заготовки відповідно до величини припуску. Протяжка обертається з постійною кутовою швидкістю і в той же час виконує поступальний рух, швидкість якого різна на окремих ділянках прохідного шляху. При чорновому і напівчистовому нарізанні протяжка має поступальний рух від вершин початкового конуса до його основи, а при чистовому – у зворотному напрямку – від основи до вершини. За один оберт протяжки вона повністю обробляє одну западину зубчастого колеса.
При формоутворенні кожної западини оброблювана заготовка нерухома. Для обробки наступної западини вона повертається на один зуб в той час, коли підходить вільний від різців сектор кругової протяжки. Описаний спосіб нарізання зубів відрізняється високою продуктивністю (в 2–3 рази більшою порівняно зі струганням). В той же час точність обробки відповідає точності, що досягається при нарізанні методом обкатування.

## Slide 40
Нарізання конічних зубчастих коліс з криволінійними зубами проводиться на спеціальних верстатах, що працюють методами копіювання (врізання) та обкатування (рисунок).

## Slide 41
Різальними інструментами є різальні головки переважно двох типів: суцільні та зі вставними суцільними різцями. Суцільні головки виготовляються номінальними діаметрами від 12,7 мм (1/2′′) до 50,8 мм (2′′) для нарізання зубчастих коліс дрібних модулів. Різальні головки діаметром від 88,9 мм (3 1/2′′) і до 457,2 мм (18′′) виготовляються зі вставними різцями.
Різальні головки поділяються за видом обробки на чорнові (для чорнових ходів) і чистові (для чистових ходів), а за кількістю сторін головки, що приймають участь в різанні, – на одно-, дво- і тристоронні різальні головки.
Для чорнового нарізання зубів застосовуються дво- і тристоронні різальні головки: двосторонні головки – для нарізання зубів методами обкатування та копіювання, а тристоронні – тільки при роботі методом копіювання. Двосторонні головки ріжуть зовнішніми і внутрішніми різцями, що розташовані почергово. Кожен різець одночасно обробляє бічну сторону зуба і частину западини (рисунок, б). Тристоронні головки на відміну від двосторонніх, мають зовнішні, внутрішні та середні різці. Зовнішні та внутрішні різці обробляють тільки бічні сторони зубів, а середні різці – тільки западини зубів (рисунок, в).

## Slide 42
Чистові різальні головки – одно- і двосторонні –використовуються головним чином для остаточного нарізання зубів після чорнового нарізання. В односторонніх головках різці всі зовнішні або всі внутрішні. Зовнішні різці служать для формоутворення ввігнутої сторони зубів, внутрішні – опуклої. Різці чистових головок зрізають метал тільки з бічних сторін зубів.
Чорнове зубонарізання конічних коліс з великою кількістю зубів проводиться методом копіювання. При цьому оброблювана заготовка закріплюється нерухомо, а обертова різальна головка переміщується вздовж осі і почергово прорізає западини зубів. Цей метод більш продуктивний, ніж метод обкатування. Останній застосовується для нарізання коліс з малою кількістю зубів.
Чистове нарізання зубів конічних коліс звичайно проводиться методом обкатування, причому колеса з великою кількістю зубів нарізуються звичайно двосторонніми головками, а з малою кількістю – односторонніми.

## Slide 43: 15.6. Заокруглення зубів зубчастих коліс
У зубчастих коліс, що призначені для коробок передач та інших зубчастих коліс, що переключаються без зупинки роботи механізмів, заокруглення зубів здійснюється копіюванням на спеціальних зубозаокруглюючих верстатах за допомогою пальцевих фрез (рисунок, а).
В процесі роботи пальцева фреза обертається і одночасно переміщається по дузі із зворотно-поступальним рухом, огинаючи кромку зуба оброблюваного колеса, потім періодично відводиться в осьовому напрямку, повертається навколо осі на один зуб і підводиться до фрези. Час обробки кожного торця зуба – приблизно 3 с. Велика продуктивність досягається при заокругленні зубів пустотілою фрезою (рисунок, б).

## Slide 44: 15.7. Накатування зубів зубчастих коліс
Відносно новим методом обробки є накатування зубів циліндричних і конічних зубчастих коліс. Накатування у 15–20 разів продуктивніше за зубонарізання і, крім цього, відходи металу складають всього 3–4 % від ваги заготовки.
Зуби модулем до 1 мм накатуються в холодному стані, а з модулем понад 1 мм – гарячим або комбінованим (так званим гарячо-холодним ) способом. Вибір способу накатування зубів залежить не тільки від модуля, але й від конфігурації зубчастих коліс, необхідно ї точності зубів та матеріалу заготовок.
У холодному стані дрібномодульні зубчасті колеса можна накатувати на токарних верстатах з поздовжньою подачею. Схема такого накатування показана на рисунку нижче (рисунок, а).

## Slide 45
В передньому 1 і задньому 5 центрах встановлюється оправка, що обертається від шпинделя верстата. На оправці встановлюються заготовки 4 і ділильне зубчасте колесо 2, яке знаходиться на початку процесу в зачепленні з двома чи трьома накатниками, що закріплені на супорті верстата. При виході із зачеплення з ділильним зубчастим колесом 2 накатники приводяться в обертання зубами накатаної частини заготовок. Для утворення симетричного профілю зубів накатування проводиться спочатку в одному, а потім у зворотному напрямку з прискореним зворотним обертанням шпинделя. Накатники 3 і 6 представляють собою зубчасті колеса з модулем, який дорівнює модулю колеса, що накатуються. Кожен накатник має забірну частину для поступового утворення зубів, що накатуються. Точність зубів зубчастих коліс при холодному накатуванні досягає 8 ступені.

## Slide 46
Розроблений інший спосіб холодного накатування зубів (спосіб «ротофло»), призначений для одержання прямих і косих зубів циліндричних зубчастих коліс і особливо зубів на кінцях валів. Сутність цього способу полягає в тому, що заготовка, встановлена в центрах спеціального пристосування, накатується двома накатниками, що мають форму плоских рейок, що подібно способу накатуванню різей.
При гарячому накатуванні заготовки нагрівають струмами високої частоти до 1000–1200 °С за 20–30 с до формування зубів, після чого проводиться накатування двома накатниками. Гаряче накатування проводиться як з радіальною, так і з поздовжньою подачею на спеціальних потужних верстатах.
Схема накатування з радіальною подачею (рисунок, б), де накатники 2 обертаються на шпинделях 1, що переміщаються у поперечному напрямку. Заготовка 3, що накатується, закріплюється на оправці 4. Заготовка обертається як результат дії зубів накатників, що здійснюють пластичне деформування металу заготовки на величину висоти зуба. На обох торцях накатників виконані реборди 5, що сприяють кращому заповненню форми зубів.

## Slide 47
Перед накатуванням заготовка з оправкою поміщається у високочастотний індуктор, який має форму петлі. Там вона нагрівається, потім піднімається і піддається накатуванню, причому індуктор автоматично відводиться вбік.
Гаряче накатування з подовжньою подачею проводиться шляхом переміщення нагрітих в індукторі заготовок звичайно знизу вверх. Штучний час накатування зубів на заготовках зубчастих коліс з модулем 2–3 мм складає від 30 до 60 с в залежності від кількості зубів. Точність зубів таких зубчастих коліс має 9-ий ступінь.
Одним із шляхів підвищення точності зубів є застосування комбінованого накатування. Фактично це – гаряче накатування з наступним холодним калібруванням, що заміняє собою зубофрезерування. На калібрування зубів витрачається менше часу (в 5 і більше разів), ніж на зубофрезерування. Точність зубів після калібрування відповідає точності обробки зубів під шевінгування. В даний час накатуються в гарячому стані зуби конічних коліс з великим модулем.

## Slide 48
Окремо (рисунок, в) наведена схема зубонакатного стану для накатування криволінійних зубів конічних вінців заднього моста вантажного автомобіля. Штамповані заготовки попередньо обробляються на токарних напівавтоматах. Потім заготовки встановлюються і закріплюються на нижній шпиндель зубонакатного стану. За допомогою індуктора частина поверхні заготовки, що дорівнює висоті зуба, нагрівається до 1220–1250 °С протягом однієї хвилини. Індуктор автоматично відводиться і підводиться верхній шпиндель 2 із зубонакатником 4 і колесом-синхронізатором 3, що зчіплюється з конічним колесом-синхронізатором 8, закріпленим на нижньому шпинделі 9. Зуби нижнього колеса-синхронізатора входять у зачеплення із зубами верхнього колеса-синхронізатора 3 і приводиться в обертання зубонакатник 4, зуби якого і реборди 5 і 6 формоутворюють зуби вінця 7, що накатуються. Загальний час накатування дорівнює приблизно 1,5 хвилини. Економія легованої сталі складає приблизно 40 %. Необхідна точність зубів отримується після їх чистової механічної обробки. Величина припуску при цьому дорівнює 0,2–0,3 мм на сторону зуба.
Застосування накатування зубів, крім значного зниження часу обробки, підвищує термін служби зубчастих коліс завдяки підвищенню зносостійкості та міцності зубів. Накатування фрезерованих зубів циліндричних і конічних зубчастих коліс зміцнює поверхні зубів. Це призводить до значного підвищення зносостійкості як незагартованих, так і зубів, що гартуються струмами високої частоти.

## Slide 49: 15.8. Способи чистової обробки зубів зубчастих коліс 15.8.1. Загальні положення
Зі збільшенням швидкохідності машин виникла нагальна потреба у безшумно працюючих зубчастих передач. Шум, що супроводжує роботу зубчастих коліс, часто обумовлений ненормальними умовами роботи зубчастих передач, що веде за собою прискорене їх зношування. Шум також шкідливо впливає на людський організм. Весь комплекс причин виникнення шуму при роботі зубчастих коліс ще недостатньо вивчений. Поліпшення якості зубчастих коліс, що сприяє зменшенню шуму, досягається за рахунок:
1) нарізанням зубів з точністю, що виражається сотими і тисячними долями міліметра;
2) термічною обробкою із застосуванням ціанування та газової цементації, що дають значно меншу деформацію зубчастих коліс, ніж звичайна цементація та загартування;
3) застосуванням раціональних способів кінцевої чистової обробки зубів, що дозволяють досягти точності їхнього профілю до 2–3 мкм.

## Slide 50
Крім прагнення удосконалити способи остаточною обробкою зубів вишукуються способи зменшення шуму шляхом підбору конфігурації коробки швидкостей, застосування гнучких зубчастих коліс із спеціальних сортів сталі, зубчастих коліс з неметалевих матеріалів (пластмас, текстоліту тощо).
Причини шуму залежать не тільки від якості обробки зубів, але й від складання зубчастих передач, неточності виготовлення корпусів і валів, деформації валів, на яких змонтовані зубчасті колеса, змащування тощо.
Кінцева чистова обробка зубів проводиться обкатуванням, шевінгуванням, шліфуванням, притиранням та припрацюванням. Обкатування - це процес одержання поверхонь зубів незагартованих зубчастих коліс шляхом обертання їх між трьома загартованими шліфованими зубчастими колесами (еталонами), що обертаються, точність основних параметрів яких досягає ±5 мкм. При цьому відбувається деяке виправлення невеликих похибок в формі зуба.

## Slide 51: 15.8.2. Шевінгування зубів зубчастих коліс
Шевінгуванням називається процес чистової обробки зубів незагартованих зубчастих коліс, що полягає в знятті (збривання) дуже дрібних волосоподібних стружок, завдяки чому значно виправляються ексцентриситет початкового кола, помилки в кроці, у профілі евольвенти та у куті підйому гвинтової лінії. Шевінгування (або інакше шевінг-процес) проводиться двома способами.
За першим способом шевінгування проводиться з використанням спеціальних інструментів – шеверів-рейок (рисунок, а) складаються з окремих зубів з канавками, які утворюють різальні кромки на стороні кожного із зубів. У процесі обробки стіл верстата із закріпленою на ньому шевером-рейкою має зворотно-поступальний рух. Шевери-рейки виготовляються з похилими зубами для обробки зубчастих коліс із прямими зубами. Для обробки зубчастих коліс з косими зубами (з кутом нахилу приблизно 15°) шевери-рейки мають прямі зуби, що розташовані перпендикулярно до осі. В обох випадках утворюється гвинтове зубчасте зачеплення з оброблюваним зубчастим колесом. Обробка одного зубчастого колеса проводиться приблизно за 15–20 подвійних ходів стола. На рисунку також показана схема, яка пояснює поздовжнє ковзання зубів шевера-рейки по зубах зубчастого колеса (рисунок, б).

## Slide 53
Якщо оброблюване зубчасте колесо 1 вільно котити по шеверу-рейці 2 з положення А, то воно повинно було б переміститися в положення Б. Але оскільки зубчасте колесо і шевер-рейка представляють собою ніби гвинтову зубчасту пару з перехресними осями, то колесо переміститься не в положення Б, а в положення В. В результаті створюється відносне ковзання зубів оброблюваного зубчастого колеса і шевера-рейки, яке визначається відрізком між положеннями Б та В зубчастих коліс. При цьому різальні кромки шевера зрізують тонку стружку з поверхні оброблюваних зубів колеса. Після кожного ходу стола зубчасте колесо переміщається у вертикальному напрямку вниз. Таким чином, здійснюється вертикальна подача в межах 0,025–0,04 мм.
Шевінгування звичайно виконується з мастильно-охолоджувальними рідинами: сульфофрезолом або веретенними маслами. Через високу собівартість інструментів, погане видалення стружки із зубів шеверів-рейок, значні габарити верстатів, неможливість обробки бочкоподібних зубів шевінгування шеверами-рейками немає широкого застосування.

## Slide 54
За іншим способом шевінгування виконується із застосуванням спеціальних інструментів, що називаються круглими або дисковими шеверами. Такий шевер представляє собою зубчасте різальне колесо із прорізаними на бічних сторонах кожного зуба канавками глибиною 0,8 мм. Ці канавки утворюють різальні кромки, які зіскрібають (збривають) волосоподібну стружку з бокових поверхонь профіля зубів. На рисунку поряд представлені загальний вигляд та схеми шевінгування круглими (дисковими) шеверами.

## Slide 55
Оправка з оброблюваним зубчастим колесом (рисунок, а) закріплюється в центрах стола верстата. Шевер розташовується над зубчастим колесом під кутом 15°, утворюючи з колесом немов би гвинтову пару з перехресними осями. Приведений в обертання шевер приводить в обертальний рух оброблюване зубчасте колесо, якому надається осьове зворотно-поступальне переміщення, що являється поздовжньою подачею (Sпозд = 0,15...0,3 мм на один оберт зубчастого колеса). Шевер при цьому рівномірно зрізає стружку по всій ширині зуба. Крім обертання та осьового руху оброблюваного зубчастого колеса для рівномірного зняття стружки по всьому профілю зуба стіл верстата переміщається вертикально з подачею Sв = 0,025…0,04 мм на один хід стола. Після закінчення кожного ходу стола шевер починає обертатися у зворотному напрямку і обробляє іншу сторону зуба. Для попередньої обробки число ходів – 4–6, для остаточної – 2–4. Припуск на шевінгування приймається 0,04–0,03 мм на сторону зуба.

## Slide 56
Колова швидкість обертання шевера при шевінгуванні зубчастих коліс, виготовлених зі сталі з межею міцності σв = 590…738 МН/м2, приймається приблизно 100 м/хв. Поздовжня подача зубчастого колеса Sпозд = 0,25 мм/об.
Припуск на сторону зуба під шевінгування приймається згідно з наступною таблицею:
Модуль, мм | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Припуск, мм | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,055 | 0,06
Шевінгування підвищує точність попередньої обробки зубів приблизно на 1–2 ступені точності і зменшує сумарну похибку міжцентрової відстані, радіальне биття, відхилення профілю, відхилення напрямку зуба, накопичену похибку кроку, нерівномірність колового кроку між двома зубами в 2– 4 рази.

## Slide 57
В даний час у металообробці все більше поширення одержує спосіб шевінгування зубчастих коліс середніх модулів за один хід шеверами спеціальної конструкції. Зуби таких шеверів мають три групи зубів (рисунок, б): забірні I, різальні II та калібруючі III. Бічні поверхні правої та лівої сторін забірної та різальної частин зубів шевера складають з відповідними бічними поверхнями калібруючої частини кути β. Така конструкція шевера дозволяє знімати весь припуск за один робочий і один зворотний (калібруючий) хід стола. Ці ходи виконуються при постійній відстані між осями шевера і колеса.
У ряді випадків спеціальні шевери можуть бути виготовлені шляхом перешліфовування стандартних шеверів шириною 20–25 мм. При цьому забірна і різальні частини повинні мати не менш 4–6 різальних кромок кожна. Продуктивність обробки при шевінгуванні збільшується в 2– 3 рази завдяки скороченню кількості циклів до одного і виключенню радіальних переміщень стола з оброблюваним колесом, що є неминучими при шевінгуванні стандартними шеверами.

## Slide 58
Точність коліс після обробки спеціальними шеверами трохи вища, ніж при використанні стандартних шеверів. Це пояснюється сталістю міжосьової відстані шевера і зубчастого колеса, а також відсутністю механізму радіальної подачі стола, що підвищує відповідно жорсткість технологічної обробної системи (ТОС).
Стійкість таких шеверів до 3 разів вища за стійкість шеверів стандартної конструкції завдяки збільшенню числа різальних кромок, що одночасно беруть участь в роботі, і зменшенню навантаження на кожну з них.
Підвищення стійкості обумовлене також поліпшенням умов врізання зубів шевера, що відбувається плавно і безперервно не в радіальному, а в осьовому напрямку. Крім того, калібруючі зуби не беруть участі у зрізанні основного припуску а (рисунок, в).

## Slide 59
Широко застосовується і продуктивний метод шевінгування з діагональною подачею (рисунок). Цей метод передбачає поступальне переміщення оброблюваного зубчастого колеса не паралельно його осі, а під кутом α0, що дорівнює 5° і більше. Внаслідок цього зменшується довжина ходу, а загальна кількість ходів приймається меншою, ніж при звичайному шевінгуванні з поздовжньою подачею, що у цілому значно скорочує час обробки. Час шевінгування одного зуба з модулем 2–3 мм при поздовжній подачі дорівнює 2–3 с, а при діагональній подачі – приблизно 1 с.

## Slide 60
На автомобільних і тракторних заводах шевінгуванням іноді формоутворюють зуби, кінці яких на 0,02–0,03 мм тонші за середину, що надає їм бочкоподібної форми (рисунок, а). Така форма зубів оброблюваного шевером 1 зубчастого колеса 2 отримується за допомогою застосування на шевінгувальних верстатах спеціального пристосування, що гойдається (рисунок, б).
На столі верстата встановлюється основне пристосування, на осі 4 якого хитається плита 3. Палець 5 при поздовжньому переміщенні стола переміщається по похилому пазу 7 диска 6, закріпленого на нерухомому кронштейні і встановленого під необхідним кутом.

## Slide 61
Застосування шевінгування при обробці зубчастих коліс значно підвищує їх точність та продуктивність. Тому його застосовують не тільки в масовому і багатосерійному виробництвах, але й у серійному, і навіть у дрібносерійному. За відсутності спеціальних шевінгувальних верстатів для виконання цієї технологічної операції часто використовують вертикально-фрезерні верстати з поворотними фрезерними головками, що забезпечує утворення кута схрещування осей шевера і зубчастого колеса.
Шевінгування зубів проводиться до термічної обробки зубчастих коліс, що в подальшому гартуються. Більшість зубчастих коліс після шевінгування термічно оброблюється, що трохи знижує досягнуту точність та шорсткість поверхні. Проте при виготовленні точних зубчастих коліс шевінгування застосовують до термічної обробки для того, щоб максимально зменшити похибки механічної обробки.

## Slide 62: 15.8.3. Обробка зубів циліндричних зубчастих коліс двома однокромковими шеверами (довбачами)
Однією з причин, що перешкоджають широкому впровадженню процесу накатування зубів, є відсутність надійного способу остаточної обробки зубів, отриманих накатуванням.
Шевінгування накатаних зубів, що є більш жорсткими і менш точними в порівнянні з отриманими фрезеруванням, значно важче здійснити через низьку стійкість та поломки зубів шеверів.
Перспективним щодо підвищення точності зубчастих коліс після накатування є метод обробки зубів двома однокромковими шеверами. Обробка зубів даним методом, на відміну від звичайного шевінгування, виконується на верстатах типу зубофрезерних з жорсткими кінематичними ланцюгами (рисунок).

## Slide 63
Цей процес обробки зубів виконується двома різальними інструментами: шеверами 1 і 2 , що представляють собою за формою косозубі довбачі, які мають різальну частину з бічним заднім кутом 2°. Кожен інструмент призначений для обробки тільки однієї сторони зуба. Зуби кожного довбача зашліфовані на круглошліфувальному верстаті по кривій 4 для утворення послідовних точок контакту різальних кромок із зубами оброблюваного зубчастого колеса.
Обробка зубів відбувається в наступній послідовності. Зубчасте колесо 3 з вихідного положення А швидко підводиться в положення Б до різального інструменту. Потім вмикається подача і зубчасте колесо переміщається в положення В. Після реверсування обертання інструмента і зубчастого колеса останнє з положення В швидко підводиться до інструмента в положення Б, знову вмикається подача і обробляється друга сторона зубів.

## Slide 64
Точність за профілем, кроком і напрямком зубів відповідає точності, що одержується при звичайному шевінгуванні. Якість поверхні зубів також відповідає звичайному шевінгуванню, а продуктивність цього методу трохи вища.
Різальні інструменти, що застосовуються при цьому методі, простіші за конструкцією і значно дешевші звичайних шеверів, а їх заточування виконується на круглошліфувальних верстатах.

## Slide 65: 15.8.4. Шліфування зубів зубчастих коліс
Шліфування зубів збільшує точність зубчастих коліс, що не гартуються, і особливо загартованих коліс, які деформуються під час термічної обробки.
Шліфування зубів з евольвентним профілем виконується:
–методом копіювання за допомогою фасонних кругів з евольвентним профілем;
–методом обкатування.
Верстати, що працюють за методом копіювання, виконують шліфування кругами, профіль яких відповідає западині зубів (аналогічно дисковій модульній фрезі). Круги правляться трьома алмазами, що закріплюються у спеціальних копіювальних механізмах (рисунок, а). Круг шліфує дві сторони двох сусідніх зубів. Для зубчастих коліс з різними модулями і кількістю зубів необхідною є наявність окремих шаблонів для правки круга алмазами. Такі верстати застосовуються в масовому і крупносерійному, а іноді й у середньосерійному виробництвах.

## Slide 67
При шліфуванні зубів методом копіювання у випадку зубчастих коліс з великим числом зубів має місце значне зношування шліфувального круга.
При послідовному шліфуванні зубів накопичується похибка через зношування шліфувального круга. Для її зменшення рекомендується повертати зубчасте колесо не на один зуб, а на декілька. Точність, що досягається цим методом, знаходиться в межах 0,010 – 0,015 мм.
Верстати, що працюють за методом копіювання, одержали досить широке поширення завдяки значно більшій продуктивності в порівнянні з верстатами, що працюють за методом обкатування. Однак ці верстати дають меншу точність.

## Slide 68
Другий метод шліфування зубів – метод обкатування – менш продуктивний, але дає велику точність (до 0,0025 мм). Шліфування виконується одним або двома кругами. Розповсюджений спосіб шліфування зубів методом обкатування здійснюється на зубошліфувальних верстатах з двома тарілчастими кругами, розташованими один відносно одного під кутом 30° і 40°. Це утворює ніби профіль розрахункового зуба, по якому і відбувається обкатування зубчастого колеса (рисунок, б). У процесі роботи зубчасте колесо, що шліфується, переміщається в напрямку, перпендикулярному до своєї осі, одночасно повертаючись навколо цієї осі. Крім цього, зубчасте колесо, що шліфується, зворотно-поступально рухається вздовж своєї осі, що забезпечує шліфування профілю зуба по всій його довжині.

## Slide 69
Для шліфування одного колеса або набору з декількох зубчастих коліс заготовка закріплюється на оправці, яка у свою чергу встановлюється в центрах бабок, розташованих на столі верстата. Стіл зворотно-поступально переміщається на величину, що дорівнює сумарній ширині зубчастих коліс, яка збільшена на вхід і вихід шліфувального круга. Автоматичний поворот зубчастого колеса на один зуб відбувається після одно-, дворазового проходження зубчастого колеса під шліфувальним кругом. Припуск на шліфування складає 0,1– 0,2 мм на товщину зуба і знімається за 2 або більше ходів. Тарілчасті круги шліфують зуби вузькою смужкою в 2–3 мм. Тому тиск і нагрівання, що мають місце при цьому, незначні, що і підвищує точність шліфування. Для запобігання похибок, які зв’язані зі зношуванням шліфувальних кругів, верстати забезпечуються спеціальними пристосуваннями для їх автоматичного регулювання. Верстати для зубошліфування, що працюють методом обкатування двома тарілчастими кругами, мають пристрій А (рисунок, б), що компенсує зношування кругів у процесі шліфування та в процесі правки їх алмазом. Такі пристрої забезпечують сталість положення робочої кромки круга при його зношуванні. Вказана сталість круга забезпечується автоматичним переміщенням шпинделя разом з кругом вздовж осі на величину зносу від шліфування і правки.

## Slide 70
Шліфування зубів двома тарілчастими кругами без поздовжньої подачі здійснюється на спеціальних шліфувальних верстатах, на яких встановлені тарілчасті круги великого діаметра 700–800 мм, що шліфують зуб по всій довжині без зворотно-поступального руху зубчастого колеса вздовж своєї осі. При такому шліфуванні основа западини зуба колеса утворюється не по прямій, а по дузі кола з радіусом, що дорівнює радіусу шліфувального круга. На таких верстатах рекомендується шліфувати вузькі зубчасті колеса, тобто ті, які мають зуби невеликої довжини. Відсутність поздовжньої подачі, а отже, і втрат часу на врізання кругів, значно підвищує продуктивність цього методу в порівнянні з попереднім.
Застосовується також шліфування зубів методом обкатування одним дисковим кругом, що представляє собою ніби зуб рейки (рисунок, а). Зубчасте колесо, що шліфується, має обкатний рух і поздовжню подачу вздовж зуба. Після обробки одного зуба зубчасте колесо повертається для обробки наступного зуба.

## Slide 72
Шліфування зубів таким методом зазвичай відбувається за два оберти зубчастого колеса. Остаточне шліфування виконується при другому оберті зі зменшеною поздовжньою подачею круга. Між попереднім і остаточним (кінцевим) шліфуванням круг автоматично правиться. Проста форма круга і наявність руху обкатування дозволяють одержувати досить точні зубчасті колеса, але продуктивність такого зубошліфування невисока.
Більш прогресивним методом є шліфування зубів методом обкатування на верстатах з двома дисковими абразивними кругами, розташованими паралельно (рисунок, б). Продуктивність цих верстатів значно вища, ніж верстатів з одним таким же кругом.
Широко також поширений продуктивний метод шліфування прямих і косокутних зубів циліндричних зубчастих коліс модулем до 7 мм і діаметром до 700 мм абразивним кругом, заправленим у вигляді черв’яка (рисунок, в). Цим методом, що реалізується на спеціальних верстатах, нарізуються зуби з модулем до 1 мм абразивними черв’ячними кругами у суцільних матеріалах.
Черв’ячні круги правляться послідовно чорновим і чистовим дисковими багатонитковими накатниками.

## Slide 73
Шліфування прямих зубів конічних зубчастих коліс методом обкатування двома дисковими абразивними кругами виконується на верстатах, сконструйованих на базі зубостругальних (рисунок, а).
Криволінійні зуби конічних зубчастих коліс шліфуються чашковими абразивними кругами (рисунок, б). Переріз бічної сторони круга повинен мати профіль зуба рейки. Чашковий круг, обертаючись зі швидкістю 20–30 м/с, обкатує робочу поверхню профілю зуба, що шліфується.
Зубошліфувальні верстати забезпечуються пристроями для подачі охолоджувальної рідини звичайним способом або через шліфувальний круг, який захищає зуби коліс, що шліфуються, від термовідпуску в процесі шліфування.

## Slide 74
Для остаточної (кінцевої) обробки поверхонь прямих, косих і криволінійних зубів циліндричних зубчастих коліс застосовується також і хонінгування.
Різальні інструменти (хони) виготовляються у вигляді гелікоїдальних зубчастих коліс із пластмас, просочених дрібнозернистими абразивами. Зубчасте колесо, що хонінгується, знаходячись у зачепленні з хоном без зазору, виконує реверсне обертання (почергово в обидва боки) і зворотно-поступальний рух вздовж своєї осі.
Хонінгування всіх зубів зубчастих коліс з модулем 2–3 мм і числом 30–40 зубів виконується за 30–40 с при постійному охолодженні гасом. Припуск під хонінгування складає 0,02–0,05 мм на сторону зуба.
Верстати для хонінгування зубів зубчастих коліс багато в чому аналогічні верстатам для шевінгування без пристрою для радіальної подачі.

## Slide 75: 15.8.5. Притирання зубів зубчастих коліс
Притирання (ляпінг-процес) широко застосовується для чистової та остаточної (кінцевої) обробки зубів після їх термічної обробки замість шліфування, що є операцією порівняно малопродуктивною. Притирання одержало велике поширення в тих галузях машинобудування, де потрібне виготовлення точних зубчастих коліс (автомобілебудування тощо).
Процес притирання полягає в тому, що оброблюване зубчасте колесо обертається в зачепленні з чавунними шестернями-притирами, які приводяться в обертання і змащуються пастою, яка складається із суміші дрібного абразивного порошку з олією. Крім цього, оброблюване зубчасте колесо і притири мають в осьовому напрямку зворотно-поступальний рух один відносно одного, що прискорює процес обробки і підвищує її точність. Здебільшого рух в осьовому напрямку надається зубчастому колесу, що притирається.

## Slide 76
Притиральні верстати виготовляються з паралельними (рисунок, а) і перехресними (рисунок, б) осями притирань.

## Slide 77
Найбільше поширення одержали притиральні верстати, що працюють з перехресними осями притирів, тобто з притирами, встановлюваними під різними кутами, причому один притир часто встановлюється паралельно осі оброблюваного зубчастого колеса. При такому розташуванні притирів зубчасте колесо працює як у гвинтовій передачі і шляхом додаткового осьового переміщення зубчастого колеса, що притирається, процес відбувається рівномірно по всій бічній поверхні зуба. Зубчасте колесо, що притирається, одержує обертання почергово в обидві сторони для рівномірного притирання обох сторін зуба, а необхідний тиск на бічній поверхні зубів під час притирання створюється гідравлічними гальмами, що діють на шпинделі притирів.
Іноді застосовують притирання зубів зубчастих коліс чавунними черв’ячними притирами діаметром 300–400 мм, використовуючи для цього зубофрезерні верстати.
Притиранням отримують поверхні високої якості, згладжуючи мікронерівності та додаючи дзеркального блиску поверхні, значно зменшуючи шум і збільшуючи плавність роботи зубчастих коліс.

## Slide 78
Притирання дає кращу за якістю поверхню зубів, ніж шліфування але за умови правильного виготовлення зубчастого колеса, оскільки притиранням можна виправити лише незначні похибки. У іншому випадку зубчасті колеса необхідно спочатку шліфувати, а потім притирати.
Викінчування зубів відрізняється від притирання тим, що притираються не зубчасте колесо з притиром, а два парних зубчастих колеса, виготовлених для спільної роботи в зібраній машині.
Викінчування виконується з використанням абразивного матеріалу, що прискорює взаємне припрацювання зубів зубчастих коліс і надає поверхні мінімальну шорсткість.
З вищевикладеного можна зробити висновок, що найбільш продуктивним і раціональним способом одержання точних зубів є шевінгування. Ця операція використовується після нарізання зубів, але до термічної обробки, після якої для виправлення невеликих похибок профілю, кроку і одержання чистової поверхні зубів доцільно застосовувати притирання і тільки у випадку значної деформації використовувати шліфування зубів.

## Slide 79
Тому найбільш раціональним вважається наступний порядок (технологічний маршрут) обробки зубчастих коліс:
1) операції, що передують нарізанню зубів;
2) нарізання зубів;
3) шевінгування зубів;
4) термічна обробка;
5) притирання зубів.

## Slide 80: 15.9. Методи контролю обробки зубів зубчастих коліс
Зубчасті колеса, які є основною частиною багатьох механізмів і агрегатів (коробки швидкостей, коробки передач, редуктори тощо), повинні бути виготовлені точно, оскільки похибка кожного з окремих елементів зубчастих коліс може викликати нерівномірність їх ходу і вібрації, що спричиняє передчасне зношування та вихід з ладу деталей, а іноді всього агрегату.
Метою контролю зубчастих коліс, крім перевірки їх як готової продукції, є також визначення похибок зубонарізних та інших верстатів, на яких виконується обробка зубчастих коліс, і виявлення стану різальних та вимірювальних інструментів, що використовуються для обробки.
Контроль точності зубчастих коліс є одним з найважливіших етапів їх виготовлення. Для циліндричних зубчастих коліс передбачені 12 ступенів точності (для 1, 2 і 12 ступенів точності допуски не встановлені). В цілому визначені приблизно 25 показників для оцінки точності зубчастих коліс за нормами: кінематичної точності, плавності та контакту зубів, а також для контролю бічного зазору. Однак це не означає, що всі показники повинні контролюватися при виготовленні конкретного зубчастого колеса.

## Slide 81
Для контролю точності зубчастих коліс у різних умовах виробництва стандартами передбачено ряд комплексів показників для кожної з трьох норм точності та виду з’єднання. Необхідність встановлення великої кількості варіантів контролю, з яких вибирається один для кожної норми, пояснюється необхідністю враховувати: встановлену практику контролю на даному підприємстві, точність передачі, обсяг випуску та умови виробництва, наявність вимірювальних засобів на підприємстві.
Комплекси показників, що піддаються контролю, встановлюють виробники зубчастих коліс в залежності від застосовуваної технології та прийнятої загальної системи контролю.

## Slide 82
При цьому керуються наступними міркуваннями:
1) перевагу варто віддавати комплексним показникам як таким, що обмежують сумарну похибку коліс і передач, а не відхиленням окремих елементів, які, взаємодіючи між собою, можуть як підсилюватись, так і компенсуватись;
2) варто віддавати перевагу методам контролю, що дають змогу безперервно вимірювати контрольовані параметри по всьому колесу;
3) доцільно вибирати контрольовані параметри, контроль яких виконується на базі робочих осей коліс;
4) варто віддавати перевагу методам контролю, результати яких не вимагають перерахування, а можуть безпосередньо порівнюватись з відхиленнями, що допускаються відповідними стандартами, наприклад, найменше відхилення товщини зуба Ecs (вимірюється хордовим зубоміром) більш пріоритетне за контроль розміру з використанням роликів;
5) необхідно прагнути до того, щоб контроль за вибраними комплексами показників не вимагав широкої номенклатури засобів вимірювання.

## Slide 83
Номенклатура вимірювальних засобів для зубчастих коліс досить велика. На практиці найбільш широке застосування знайшли наступні прилади:
1) для контролю кінематичної точності:
– кінематори (мод. БВ-5033, БВ-5058 та ін.);
– нормоміри (мод. БВ-5045, БВ-5046 та ін.);
– мікрометри зубомірні (М3);
– биттєміри (мод. 25002, Б-10ММ та ін.);
– міжцентроміри (мод. МЦ-160М, МЦ-400Б та ін.);
2) для контролю плавності роботи:
– евольвентоміри (мод. БВ-5032; БВ-1089 та ін.);
– крокоміри (мод. 21501, 21601, БВ-5043, БВ-5044 та ін.);
3) для контролю контакту зубів у передачі:
– контрольно-обкатні верстати;
– крокоміри (мод. БВ-5034 та ін.);
4) для контролю бічного зазору:
– зубоміри зсуву (мод. 23500, 23600, 23700 та ін.);
– зубоміри ходові (мод. БВ-5085);
– штангензубоміри (мод. ШЗ-18, Ш3-36);
– мікрометри зубомірні (мод. МЗ-25, МЗ-50 та ін.);
– універсальні вимірювальні засоби у поєднанні з роликами.

## Slide 84: 15.10. Контрольні запитання
1. Коротка характеристика основних методів формоутворення зубчастих коліс.
2. Порівняльна характеристика показників якості основних методів формоутворення зубчастих коліс.
3. Схеми, інструменти та обладнання при нарізанні зубів циліндричних зубчастих коліс дисковими та пальцевими фрезами.
4. Тривалість основного часу при нарізанні зубів циліндричних зубчастих коліс дисковими та пальцевими фрезами.
5. Схеми, обладнання та інструменти при нарізанні зубів зубчастих коліс методом обкатки.
6. Нарізання зубів зубчастих коліс черв’ячними фрезами: схеми, тривалість основного часу.
7. Нарізання зубів зубчастих коліс довбачами: схеми, обладнання, інструменти, тривалість основного часу.
8. Формоутворення зубчастих коліс методом зуботочіння та протягування: схеми, обладнання, інструменти, тривалість основного часу.

## Slide 85: 15.10. Контрольні запитання
9. Особливості технологічних операцій нарізання зубів конічних зубчастих коліс: схеми, інструменти, обладнання, основний час.
10. Технологічні операції заокруглення та накатування зубів зубчастих коліс: доцільність використання, обладнання, інструменти, схеми.
11. Загальна технологічна характеристика способів чистового викорчування зубів зубчастих коліс.
12. Шевінгування зубів зубчастих коліс: схеми, обладнання, інструменти, тривалість основного часу.
13. Схеми, інструменти, обладнання та показники якості операцій шліфування зубів зубчастих коліс.
14. Основний час при зубошліфуванні.
15. Притирання зубів зубчастих коліс: необхідність застосування, схеми, інструменти, обладнання.
16. Мета та зміст контролю обробки зубів зубчастих коліс.

## Slide 86
Більш повно тема розкрита в підручнику «Основи технологій обробки поверхонь деталей» під авторством В.А. Кирилович, П.П. Мельничук, В.А. Яновського (стор.112…160). Житомир, 2017. Освітній портал Житомирської політехніки.