## Slide 1: Лекція 15
Технологічні операції обробки поверхонь деталей поверхневим пластичним деформуванням

## Slide 2
Обробка поверхонь деталей машин, що передбачає поверхневе пластичне деформування (ППД) тонких поверхневих шарів, має порівняно з обробкою різанням ряд переваг, що обумовлюють її широке застосування, а саме:
–утворення дрібнозернистої структури в поверхневому шарі;
–поліпшення форми нерівностей, зокрема більший радіус скругления їхніх вершин;
–сприятливий розподіл матеріалу нерівностей по висоті;
–підвищення мікротвердості поверхні;
–створення в поверхневих шарах стискаючих залишкових напружень;
–утворення регулярних мікрорельєфів із заданою площею поглиблення для утримання мастильного матеріалу.
Ці та інші переваги забезпечують підвищення зносостійкості, контактної витривалості, опору втоми та інших експлуатаційних властивостей деталей машин.
18.1. Класифікація операцій обробки поверхонь методами поверхневого пластичного деформування

## Slide 3
Необхідно також враховувати наступні особливості ППД:
– більшість його методів не підвищує геометричної точності оброблюваної поверхні, а зберігає точність, досягнуту на попередній операції;
– утворення на кромках оброблюваної поверхні напливів металу товщиною 0,03...0,30 мм внаслідок пластичної текучості матеріалів.
Методи ППД поділяють на статичні та ударні.
При статичних методах обробки інструмент, робочі тіла або середовище впливають на оброблювану поверхню з певною силою Р, при цьому відбувається плавні переміщення зони деформації по поверхні, що підлягає обробці.
При ударних методах інструмент і робочі тіла багаторазово впливають на всю оброблювану поверхню або її частину, при цьому сила впливу Р у кожному циклі змінюється від нуля або від деякого значення до максимуму. У випадку локального ударного впливу зона деформування (як і в статичних методах) послідовно й рівномірно може проходити всю оброблювану поверхню.
Матеріали для інструментів і робочих тіл повинні мати більш високі механічні властивості, ніж матеріали оброблюваних деталей.

## Slide 4: 18.2. Обробка поверхонь статичними методами ППД 18.2.1. Характер згладжування нерівностей вихідної поверхні та утворення нового мікрорельєфу
Чистова обробка матеріалів тиском базується на властивості металів пластично деформуватись в холодному стані. Сутність її полягає в тому, що під тиском деформуючого елемента (ролика, кулі, прошивки, вигладжувача), більш твердішого, ніж оброблюваний матеріал, виступаючі нерівності оброблюваної поверхні пластично деформуються (зминаються). При цьому шорсткість поверхні зменшується і утворюється новий мікрорельєф. До найбільш широко розповсюджених в даний час у промисловості методів ППД відносяться: обробка, що базується на терті кочення, та обробка, що базується на терті ковзання між деформуючим елементом (інструментом) і оброблюваною поверхнею (рисунок).

## Slide 5
Схеми чистової обробки тиском:
а – обкатування роликами і кулями;
б – обкатування між роликами;
в – вигладжування алмазними наконечниками і твердосплавними пластинами;
г – вигладжування прошивками
Для роботи за першими двома схемами характерним є наявність тертя кочення між деформуючими елементами і оброблюваною поверхнею, для третьої і четвертої – тертя ковзання.

## Slide 6
Схема деформації нерівностей вихідної поверхні при чистовій обробці обкатуванням роликами і кулями показана на наступному рисунку.
Рисунок. Схема деформації поверхневих нерівностей при обкатуванні роликами та кулями:
де - dз – діаметр заготовки;
D – діаметр деталі;
Δd – величина залишкової деформації;
Rвих – висота нерівностей вихідної поверхні заготовки;
R – висота нерівностей деталі після обкатування.

## Slide 7
Метал виступів нерівностей переміщається в обох напрямках від місця контакту з деформуючим елементом, а висота вихідних нерівностей Rвих зменшується до R. При цьому утворюється новий мікрорельєф, форма, розміри і розташування нерівностей якого залежать від форми і розмірів деформуючих елементів інструментів та режиму обкатування.
Формування нового мікрорельєфу частково відбувається і за рахунок видавлювання металу із западин вверх. Такий характер деформації при обкатуванні ілюструється на рисунку, де наведені профілограми вихідної поверхні (після обточування) і тієї ж поверхні після обкатування кулею при поступово зростаючому зусиллі Р.

## Slide 8
Рисунок. Зміна вихідної шорсткості при обкатуванні з поступово зростаючим зусиллям (збільшення: вертикальне – у 1000 разів, горизонтальне – у 25 разів):
a – вихідна шорсткість після точіння;
б – шорсткість після обкатування при P = 100 Н;
в – шорсткість після обкатування при P = 300 Н;
г – шорсткість після обкатування при P = 500 Н;
д – шорсткість після обкатування при P = 600 Н;
е – шорсткість після обкатування при P = 800 Н.

## Slide 9
При роботі з великими зусиллями обкатування відбувається деформація зсуву поверхневих шарів металу також в напрямку подачі S ролика або кулі. При обкатуванні роликами характер пластичної деформації та згладжування нерівностей вихідної поверхні такий же, як і при обкатуванні кулями. Винятком є те, що обробка в цьому випадку ведеться за схемою «вдавлювання», а не «на прохід», оскільки ширина роликів, як правило, перевищує довжину оброблюваних деталей.
При вигладжуванні алмазними наконечниками і твердосплавними пластинами або прошивками, розмір яких трохи перевищує розмір оброблюваного отвору, зменшення висоти нерівностей вихідної поверхні відбувається також головним чином за рахунок пластичного деформування металу виступів нерівностей і заповнення металом западин мікрорельєфу. Однак у цих випадках вплив сил тертя (тертя ковзання) на протікання процесу, параметри режиму і всі якісні показники значно істотніший, ніж при обкатуванні.

## Slide 10
Найбільш широко та ефективно застосовуються методи чистової обробки тиском – обкатування та розкатування роликами і кулями. Ці процеси відрізняються відносно більш складною конструкцією застосовуваного інструмента, проектування якого вимагає знання характеру деформації металу в зоні контакту деформуючого елемента з оброблюваною поверхнею, розподілу дії сил у цій зоні.
Аналіз різних схем обкатування та розкатування показує, що як для цього виду деформування, так і для більшості інших способів зміцнюючої обробки металів тиском (прошивка, протяжка вигладжуючими прошивками і протяжками, динамічний наклеп кулями) схема об’ємно-напруженого стану елементарних деформованих об’ємів характеризується наявністю всебічного стиску.
На всі основні якісні показники процесу найбільше впливають максимальні значення нормальних і дотичних напружень, що виникають у місці деформації, а також співвідношення їх значень, що визначає напрямок деформації та переміщення металу в зоні контакту деформуючого елемента з оброблюваною поверхнею.

## Slide 11
Для досягнення необхідної шорсткості поверхні при чистовій обробці тиском необхідно до деформуючого елементу прикласти зусилля, достатнє для пластичного деформування виступів вихідної поверхні. При цьому це зусилля повинне бути мінімальним. Як показали теоретичні та експериментальні дослідження (мікро-, фото- і кінозйомка), при виконанні обох цих умов згладжування нерівностей відбувається не за рахунок «зрушення» (зсуву) металу в напрямку подачі деформуючого елемента (кулі, ролика) під дією осьової складової зусилля обкатування Рос з характерним утворенням перед ним «хвилі» (як це передбачалося деякими дослідниками), а за рахунок «розхитуючої» дії деформуючого елемента (під дією радіальної складової зусилля обкатування Рр). В результаті метал мікровиступів «розтікається» в обидва боки від місця контакту в суміжні з ним западини.
Такий характер деформування визначається співвідношенням розмірів нерівностей вихідної поверхні та деформуючих елементів і, відповідно, малими значеннями кута їх контакту α і напрямком нормальної складової зусилля обкатування Рр, близьким до напрямку рівнодіючої Р.

## Slide 12
При малих кутах контакту α, що є характерним для всіх випадків у практиці чистового обкатування кулями і роликами, величина відношення Рос / Рр мала.
В граничному випадку, коли кут ψ (між напрямком дії сил Рр і Р) наближається до нуля, з розглянутого виразу випливає, що Рос= 0. Це відповідає схемі обкатування без поздовжньої подачі кулі, що використовується при обробці сферичних канавок, галтелей, профільних ділянок невеликої довжини.
Як показали експериментальні дослідження і промисловий досвід застосування такого методу обкатування, у цьому випадку при відсутності деформацій зсуву в осьовому напрямку створюються найкращі умови пластичного деформування, що призводить до утворення особливо чистих поверхонь.
Виконанню умови ̶ Рос / Рр = min ̶ при чистовій обробці поверхонь з поздовжньою (або поперечною) подачею відповідає обкатування кулями великого діаметра з малою подачею.
Перспективною технологією згладжування нерівностей попередньо оброблених поверхонь є використання зусиль, що поступово збільшуються.

## Slide 13
Необхідність забезпечення високої якості поверхні деталей машин і приладів обумовлена наступними трьома факторами:
1) різким зростанням вимог щодо надійності, довговічності та інших експлуатаційних характеристик машин і приладів;
2) дослідження і практика експлуатації показали, що практично немає ні однієї експлуатаційної характеристики, що тією або іншою мірою не залежала б від якості поверхні деталей машин і приладів;
3) вимоги до якості поверхні деталей не тільки підвищуються, але й розширюються за рахунок включення нових, які потребують технологічного забезпечення характеристик, зокрема, таких, як величина опорної поверхні, форма і розташування мікронерівностей.
18.2.2. Особливості якості поверхонь, оброблених методами ППД

## Slide 14
У таблиці нижче наведені деякі дані, що ілюструють складність та різноманітність впливу різних параметрів якості поверхні на експлуатаційні властивості деталей машин і приладів. Дослідження, що широко проводилися протягом останніх трьох десятиліть виявили особливості якості поверхневого шару металу, що утворюється при чистовій обробці різанням. Ці дослідження показали, що в умовах, коли безупинно підвищуються та ускладнюються вимоги до якості поверхонь деталей машин і приладів більшість технологічних задач, зокрема ті, які зв’язані із забезпеченням якості поверхонь, не можуть бути вирішені методами різальної та абразивної обробки.

## Slide 16
До таких задач у першу чергу відносяться наступні:
1. Істотне поліпшення шорсткості поверхні за один робочий хід інструмента або заготовки.
2. Формування поверхневого шару металу з гарантованим зміцненням.
3. Формування поверхонь з пологими, «обтічної» форми поверхнями і, зокрема, з радіусами заокруглення виступів і западин у сотні і тисячі разів більшими, ніж при обробці різанням, які добре утримують мастила, стійкі до зношування, схоплювання, корозії.
4. Досягнення низької шорсткості (до 0,04–0,02 мкм за критерієм Ra) при обробці таких м’яких пластичних металів, як мідь, свинець, платина, золото, срібло, алюмінієві сплави, неіржавіючі сталі тощо без насичення їх абразивними частками із забезпеченням високої продуктивності.
5. Дуже тонке й у великих межах регулювання всіх характеристик мікрорельєфу поверхні, у тому числі і таких, як опорна поверхня, величина радіуса заокруглення виступів нерівностей, кут нахилу їх твірних, кількість виступів і западин на одиницю площі.

## Slide 17
6. Обробка поверхонь пакетів (статори, ротори, тороїди), що зібрані з пластин, без їх замикання.
7. Створення високоякісних у відношенні до мікрорельєфу і відсутності в поверхневому шарі сторонніх часток поверхонь підкладок для нанесення тонких плівок (мембрани, тонкі магнітні плівки).
8. Утворення на м’яких пластичних металах, зокрема на алюмінієвих сплавах, дзеркального вигляду поверхонь з високим коефіцієнтом віддзеркалювання.
9. Створення мікрорельєфу поверхонь з регулярними за формою і розташуванням мікронерівностями, у результаті чого стає можливим аналітичний розрахунок і прогнозування величини фактичної поверхні контакту деталей, що з’єднуються, без представлення про яку практично неможливі розрахунки, які пов’язані з контактною міцністю, наприклад, розрахунки сил тертя, перехідного електричного опору в зонах контакту, теплопередачі, контактної корозії, міцності пресових з’єднань та інших.

## Slide 18
В даний час розроблена і застосовується в промисловості велика кількість методів чистової обробки тиском металів та інших матеріалів, які відрізняються кінематичними схемами, характером контакту деформуючих елементів із оброблюваною поверхнею й особливо інструментами, які використовуються при цьому.
Методи обробки та інструменти не є універсальними і мають відносно обмежену область раціонального використання. Тому ефективність чистової обробки тиском як за якісними, так і за економічними показниками суттєво залежить від правильного вибору методу обробки та інструментів. Вирішення цієї задачі ускладнюються тим, що вибір раціонального методу обробки та оптимальних конструкцій інструментів визначається великим числом факторів: розмірами і формою оброблюваних деталей, їх міцністю та твердістю, вимогами до точності та якості поверхні, характером виробництва тощо.
В таблиці нижче наведені основні види інструментів та методи чистової обробки тиском, що орієнтовно визначають можливості та область рентабельного застосування кожного з них.
18.2.3. Види інструментів і методи обробки

## Slide 29
Дана класифікація охоплює лише основні кінематичні та конструктивні ознаки. Інструменти для чистової обробки тиском розрізняються також за:
– кількістю деформуючих елементів (від одного до десяти і більше);
– конструкцією опор в залежності від твердості оброблюваного матеріалу (покупні шарикопідшипники використовуються як опори для куль при обкатуванні металів твердістю до HRC 30–35, посилені опори – для обробки матеріалів твердістю понад HRC 35);

## Slide 30
– конструкцією прошивок і протяжок (суцільні та складні, регульовані, з кільцями різного розміру);
– матеріалом деформуючих елементів (з легованих, вуглецевих сталей, твердих сплавів);
– характером відбитка, створюваного дисковими роликами (еліптичний, каплеподібний);
– конструкцією пристроїв для закріплення дискових роликів (з постійною віссю ролика, із самоустановлювальним роликом);
– кількістю рядів деформуючих елементів (одно- і багаторядні) та за деякими іншими ознаками.
Класифікація складена на базі інструментів, що вже апробовані в промисловості. Не виключено, що через якийсь час область застосування різних інструментів розшириться. Наприклад, пневматичне та гідравлічне підтискання деформуючих елементів безумовно буде використовуватися більш широко, ніж у даний час, більша кількість видів інструменту буде регульованою; більш широко будуть використовуватись «м’які» опори з фторопласту та інших подібних матеріалів тощо.

## Slide 31
Неможливість рішення цих задач відомими застосовуваними в промисловості методами і визначила необхідність пошуку нових процесів. Зокрема, такими є методи, що базуються не на різанні, а на пластичному деформуванні металів у холодному стані. За їх допомогою у даний час вирішуються практично всі перераховані вище задачі.
Однак дослідження методів чистової обробки тиском і перші ж результати застосування їх у промисловості показали, що розбіжності якості поверхонь, що утворюються в результаті обробки різанням і пластичним деформуванням, достатньо істотні. Це в більшості випадків повинно враховуватись як конструктором при проектуванні деталей машин і приладів, так і технологом, який розробляє технологічний процес, а також і конструктором, який проектує інструменти для чистової обробки.

## Slide 32: 18.3. Обробка поверхонь ударним ППД
Ударне ППД – це поверхневе пластичне деформування при ударній взаємодії матеріалу заготовки, що піддається деформації, з інструментом, робочими тілами або середовищем.
Розглядувана група методів відрізняється від статичних методів ППД більш високими швидкостями деформування матеріалу заготовки та багаторазовістю впливу, що створює значне підвищення величини напружень (в 10 і більше раз) при тих же допустимих силових навантаженнях. Схема відцентрового обкатування показана на рисунку.
На оброблювану поверхню наносяться почергово удари робочими елементами (кульками, роликами), що вільно розташовані у радіальних отворах обертового інструмента. Робочі елементи під дією відцентрових сил займають крайнє положення в радіальних отворах, а при ударі про оброблювану поверхню опускаються на глибину натягу i = R2 – R1, віддаючи енергію, створювану відцентровою силою.

## Slide 33
Рисунок. Схема відцентрового методу обробки

## Slide 34
Метод застосовується в основному для підвищення опору втоми деталей, що працюють у тяжких умовах експлуатації. Сила удару кулі діаметром 5 мм при натягу 0,65 мм становить від 120 до 2250 Н.
Залежно від умов обробки режими зміцнення наступні:
– Vі = 8...40 м/с (для твердих матеріалів швидкість є більшою – Vі = 30...90 м/с);
– і = 0,05...0,5 мм;
– число кульок z = 4...30 (на один ряд);
– поздовжня подача при обробці Sпозд= 0,02...0,20 мм/об;
– діаметр кульок – 5...16 мм. При оптимальних режимах зміцнення параметр шорсткості Ra зміцнених поверхонь становить:
– Ra = 0,63...1,25 мкм (при вихідній шорсткості Ra вих = 5...20 мкм);
– Ra = 0,08...0,16 мкм (при вихідній шорсткості Ra вих = 0,32...0,63 мкм).
При обробці твердість наклепаного шару підвищується на 45 % порівняно із вихідною твердістю матеріалу, глибина наклепу досягає 0,6...0,8 мм.

## Slide 35
Відцентрові зміцнювачі мають автономний привод. Весь пристрій установлюється на універсальних металорізальних верстатах. Останнім часом відцентрові зміцнювачі застосовуються для одержання регулярних мікрорельєфів, тому що сліди від інструмента у вигляді лунок примикають один до одного, утворюючи тетрагональний або гексагональний рисунок.
Існує багато різних методів обробки дробом: гравітаційна, дробоструминна, дробометна, гідродробометна та інші. При дробоструминному, пневмодинамічному і дробометному зміцненні деталі використовується сухий дріб. При гідродрібоструминній ежекторній, гідродробометній обробці зміцнення здійснюється дробом і мікрошариками з мастильно-охолоджувальною рідиною (МОР). Кожен метод характеризується способом надання дробу кінетичної енергії:
– швидкістю польоту дробу 10...100 м/с;
– характеристикою дробу (матеріал, діаметр, допуск діаметра, форма тощо);
– кількістю дробу, що одночасно приймає участь у наклепі – від 6 до 1400 кг/хв;
– часом впливу на оброблювану поверхню – 1...15 хв.
Зміцнення сухим дробом в основному здійснюється на
дробоструминних і дробометних установках.

## Slide 36
Вібраційна об'ємна ударна обробка поділяється на віброабразивну (для видалення задирок, скругления гострих кромок, очищення поверхні деталей, полірування тощо) та віброударну зміцнювальну.
Схеми обробки, характер взаємодії оброблюваної поверхні та інших умов процесу в обох випадках можуть бути однаковими. Основні відмінності цих методів наступні:
– при віброударній зміцнювальній обробці застосовуються переважно сталеві загартовані кульки й обробка найчастіше виконується із закріпленням деталей у робочій камері (контейнері);
– при віброабразивній обробці використовуються абразивні гранули різного типу й деталі в контейнері звичайно обробляються без їхнього закріплення.
У багатьох випадках ці два види обробки поєднують в одному циклі.
При вібраційній обробці робоча камера, змонтована на пружних підвісках, виконує низькочастотні коливання в різних напрямках за допомогою дебалансного вібратора. Напрямок відносних переміщень деталі та робочих тіл постійно змінюються, у результаті чого між ними виникають зіткнення й посилене тертя.

## Slide 37
Основні варіанти обробки закріпленої деталі в контейнері V ̶ подібного типу представлені на рисунку.
Рисунок. Схеми обробки деталей із закріпленням у контейнері:
1 – контейнер;
2 – оброблювані деталі;
3 – віброзбудник;
4 – привод обертання оброблюваної деталі;
5 – пристрій, що забезпечує самообертання деталі:
а) за допомогою настановних опор і касет;
б) у контейнерах коробчастого типу на спеціальних вібромашинах;
в) на шпинделі із приводом його обертання від зовнішнього джерела;
г) на кронштейні спеціального механізму, що забезпечує обертання деталей.

## Slide 38: 17.5. Контроль шліцьових поверхонь валів і отворів
Крім розглянутих для забезпечення об’ємного характеру коливань при вібраційній об’ємній обробці використовуються машини з декількома віброзбудниками, розташованими у взаємно перпендикулярних площинах.
Віброударна обробка виконується на спеціальному устаткуванні – вібраційних верстатах або машинах. Основні параметри обробки наступні:
– амплітуда коливань А по осях координат х, y, z від 6 до 10 мм;
– частота коливань:
– діаметри робочих тіл (1,5...10 мм);
– тривалість обробки t.
Для характеристики зміцнення використовується також показник
зі зростанням якого збільшується ступінь і глибина наклепу зміцненого шару.

## Slide 39
При обробці дротовими інструментами, що використовуються для зміцнення, інструменти поділяються на голкофрези та щітки. Голкофрези характеризуються більшою щільністю укладання ворсу (коефіцієнт заповнення обсягу інструмента перевищує 0,7, а для щіток ̶ до 0,7), коротшим вільним вильотом і більшою товщиною дротиків. Тому голкофрези мають більшу твердість різальних елементів і забезпечують знімання металу товщиною до 1...3 мм.
Щітки знімають від декількох мікрометрів до десятих часток міліметра оброблюваного матеріалу й використовуються частіше для видалення задирок, очищення та зміцнення поверхонь.
Щітки поділяються за типами, розмірами та матеріалам робочої частини (рисунок).

## Slide 40
Дротові інструменти характеризуються наступними параметрами:
– діаметром D; – шириною В;
– діаметром d ворсу; – загальною довжиною L;
– вильотом l ворсу;
– матеріалом ворсу;
– станом ворсу (гофрований, з'єднаний у пучки, секції або джгути).
До параметрів режимів обробки відносяться:
– натяг і або сила притискання Р ворсу до оброблюваної поверхні;
– колова швидкість V щітки;
– частота n обертання деталі;
– подача S;
– число робочих ходів;
– використовувана МОР.
Рисунок. Інструмент із плоским ворсом для зміцнювальної обробки:
1 – ворс;
2 – корпус;
3,4 – фланці;
5-8 – елементи кріплення;
9 – плоскі кінці ворсу.

## Slide 41
Для зміцнення поверхонь можуть бути використані щітки з наступними характеристиками: l = 50...100 мм; d = 0,4...1 мм; V = 20...60 м/с. Подача розраховується, виходячи із часу впливу інструмента на оброблювану поверхню (15...30 с).
Для зміцнення щітками використовуються універсальні металорізальні верстати. Оброблена щітками поверхня має порівняно з основою матеріалу підвищену мікротвердість на 70...150 %, а в деяких випадках вищою в 2,5...3,5 рази, однак товщина зміцненого шару залишається незначною (не більше 0,1 мм).

## Slide 42: 18.4. Редукування
Принцип редукування зовнішніх поверхонь полягає в послідовному обтисканні заготовки. Заготовка при переміщенні вздовж осі деформується під дією стискаючих сил обертових матриць. При цьому має місце текучість металу заготовки в напрямку її руху доти, поки заготовка не буде обтиснута до розміру, що відповідає найменшому діаметру жолоба матриць (рисунок).
Редукуванню підлягають і внутрішні поверхні деталей як для формоутворення, так і для зміцнення поверхонь.
Рисунок. Схема отримання поздовжніх канавок методом редукування на фасонній оправці

## Slide 43
Трубну заготовку 1 вільно розміщують на фасонній оправці 2, виступи 3 якої мають профіль поздовжніх канавок, що формуються (евольвентного профілю). Потім заготовку разом з оправкою проштовхують через нерухому матрицю 4, що має робочий конус, циліндричну стрічку та зворотній конус. Оскільки швидкість заготовки vз, що завдана штовхачем 5 в осередку деформації 6 збільшується до швидкості vп, оправка отримує деяке переміщення у процесі охоплюючого протягування (редукування) відносно деталі назустріч останній зі швидкістю (vп – v0 ). З цієї причини зв'язок оправки зі штовхачем повинен бути пружним. Процес обробки має три стадії:
̶ вільне редукування, що закінчується в момент торкання до поверхні отвору заготовки вершинами виступів оправки;
̶ заглиблення цих виступів;
̶ формування циліндричної поверхні отвору деталі при повному контакті останньої з оправкою.
На усіх стадіях обробки відбувається видовження деталі. Після редукування оправка видаляється з отвору.

## Slide 44
Зважаючи на особливості технології отримання вихідних заготовок та їх розмірів в Інституті Надтвердих Матеріалів ім. В. М. Бакуля (Відділ № 20 - Формування прецизійних елементів складнопрофільних виробів) була розвинута технологія прямого видавлювання заготовок з відносно невеликими обтисками (натягами), яка отримала назву редукування. Даний спосіб забезпечує високу точність і якість виробів та є одним з ефективних способів холодної формозміни коротких циліндричних заготовок з прогнозованими механічними характеристиками. Визначення параметрів процесу є предметом досліджень багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, зусилля яких були спрямовані, головним чином, на енергосилові параметри процесів. Разом з тим, питання технологічної механіки, до яких відноситься гранична формозміна заготовок, формування фізико-механічних властивостей матеріалів, забезпечення технологічної спадковості на основі моделі (карти) матеріалу, щоб попередити бракування внаслідок руйнування металу ще недостатньо відображені в науково-технічній літературі.

## Slide 45: 18.5. Контрольні запитання
1. Класифікація обробки матеріалів методами ППД.
2. Особливості якості поверхонь, що оброблені ППД.
3. Особливості формування нового мікрорельєфу поверхонь, оброблених статичними методами ППД.
4. Основні ознаки класифікації інструментів для обробки поверхонь ППД.
5. Основні методи обробки поверхонь статичними ППД.
6. Сутність та основні методи обробки поверхонь ударними ППД.
7. Параметри якості поверхонь, оброблених методами ударного ППД.
8. Технологічні режими, схеми та інструменти вібраційної обробки поверхонь.
9. Редукування поверхонь як метод ППД: схема, сутність.

## Slide 46
Більш повно тема розкрита в підручнику «Основи технологій обробки поверхонь деталей» під авторством В.А. Кирилович, П.П. Мельничук, В.А. Яновського (стор.185…215). Житомир, 2017. Освітній портал Житомирської політехніки