## Slide 1: Лекція 2
ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ ДЕТАЛЕЙ

## Slide 2: Зміст
1.1. Службове призначення станин, конструктивні види
1.2. Технічні вимоги до корпусних деталей
1.3. Матеріали та способи виготовлення заготовок
1.4. Основні способи базування
1.5. Маршрутні технології виготовлення корпусних деталей
1.6. Основні технологічні операції при обробці заготовок
1.7. Верстати для обробки заготовок корпусних деталей
1.8. Інструментальне забезпечення обробки заготовок
1.9. Технічне нормування процесу обробки заготовок
1.10. Контроль параметрів точності розмірів і якості поверхонь корпусних деталей
Висновки і пропозиції.

## Slide 3: 2.1.1. Службове призначення деталей, конструктивні види
Корпусні деталі представляють собою базові деталі. На них встановлюють різні деталі та складальні одиниці, точність відносного положення яких повинна забезпечуватись як в статиці, так і процесі роботи машини під навантаженням. У відповідності з цим корпусні деталі повинні мати потрібну точність, бути достатньо жорсткими і вібростійкими, що забезпечує потрібне відносне положення з’єднувальних деталей і вузлів, правильність роботи механізмів і відсутність вібрації. Конструктивне виконання корпусних деталей, матеріал і необхідні параметри точності визначають, виходячи зі службового призначення деталей, вимог до роботи механізмів і умов їх експлуатації. При цьому враховують також технологічні фактори, пов’язані з можливістю отримання потрібної конфігурації заготовки, можливості обробки різанням і зручності складання, яке починають з базової корпусної деталі. Корпусні деталі у загальному випадку можна поділити на групи (рисунки).

## Slide 4
Деталі цих груп мають певну спільність службового призначення, що означає наявність сукупності однакових поверхонь та ідентичне за формою конструктивне виконання. Це, в свою чергу, визначає особливості технологічних рішень, що забезпечують досягнення потрібних параметрів точності при виготовленні деталей кожної групи.
Редуктор - корпус і кришка з точними циліндричними і плоскими поверхнями.

## Slide 5
До цієї групи окрім корпусів і кришок редукторів відносять корпуси коробок швидкостей, коробок подачі шпиндельних бабок. У більшості випадків основними базами таких корпусів є плоскі поверхні, а допоміжними – головні отвори і торці, що призначені для базування валів і шпинделів. Конструкція та розміри корпусів визначаються умовами розміщення в них необхідних деталей і механізмів. Вони мають стінки, ребра і перегородки, які забезпечують підвищення їх жорсткості. З цією ж ціллю бобишки і приливи, на яких розташовані отвори, мають висоту приблизно 2,5…3 товщини стінки і діаметр в межах 1,4…1,6 діаметра отвору. Корпуси коробчастої форми можуть бути суцільні та рознімні, площина рознімання може проходити по осях головних отворів.

## Slide 6
2. Корпусні деталі з точними внутрішніми циліндричними поверхнями, протяжність яких перевищує їх діаметральні розміри.
До цієї групи відносять блоки циліндрів двигунів і компресорів, корпуси різних циліндрів і золотників, пневмо- і гідроапаратуру, корпуси задніх бабок, що забезпечують базування висувної пінолі та заднього центра. У відповідності зі службовим призначенням до внутрішніх циліндричних поверхонь висуваються підвищені вимоги по точності діаметральних розмірів і точності геометричної форми. Ці циліндричні поверхні звичайно працюють на зношування. Тому до них висуваються високі вимоги щодо шорсткості та зносостійкості.

## Slide 7
3. Корпусні деталі складної просторової геометричної форми. До них відносять корпуси парових і газових турбін, центробіжних насосів, колекторів, трійників, вентилів, кранів. Складна просторова форма і геометричні розміри таких корпусів призначені для формування потрібних потоків руху газів або рідини.

## Slide 8
До цієї групи відносять також складні за формою корпусні деталі ходової частини машини: картера, корпус поворотного важеля тощо.

## Slide 9
4. Корпусні деталі з напрямними поверхнями: столи, супутники, каретки, полозки, супорти, повзуни, планшайби. В процесі роботи ці деталі здійснюють зворотно-поступальний або обертовий рух по напрямних поверхнях, забезпечуючи точне відносне переміщення оброблюваних головок і різального інструмента. Такі корпуси входять у склад несучої системи більшості верстатів.
Жорсткість цих деталей досягається внутрішніми перегородками і ребрами. Відношення висоти плоских столів, супутників, полозок до ширини знаходиться у межах 0,1…0,18. 5. Точність розмірів і якість поверхонь високі.

## Slide 10
5. Корпусні деталі типу кронштейнів, підшипникових опор тощо.
Ця група об’єднує найбільш прості за конструкцією корпусні деталі, які виконують функції додаткових опор для забезпечення потрібної точності відносного положення окремих механізмів, валів, зубчастих коліс.

## Slide 11
Корпусні деталі мають основні базуючі поверхні звичайно у вигляді площини або комбінації площин, за допомогою яких вони приєднуються до деталей – основами (станинами, рамами чи іншими корпусними деталями) і зберігають правильне відносне положення в машині. Як допоміжні бази, за допомогою яких забезпечують правильне відносне положення в машині інших приєднуваних до них деталей, можуть бути використані поверхні отворів (для встановлення опор, валів, шпинделів, черв’яків) і площини, а також їх комбінації. У більшості корпусних деталей є також різні дрібні різьові кріпильні отвори. Вони призначені для підведення мастильних матеріалів до поверхонь, що труться, і для фіксації досягнутого положення приєднуваних складальних одиниць.
Робота машини та її механізмів означає формування розмірних зв’язків, що забезпечують виконання службового призначення. У розмірних зв’язках машини чи окремих вузлів корпусна деталь бере участь розмірами і відносними поворотами своїх поверхонь. Ці розмірні та кутові параметри деталі безпосередньо визначають точність положення одного комплекту допоміжних баз відносно другого або точність положення допоміжних баз відносно основних баз деталі. У відповідності з цим до точності геометричної форми, розмірів і відносних поворотів базуючих поверхонь корпусних деталей висуваються підвищені вимоги.

## Slide 12: 2.1.2.Технічні вимоги до корпусних деталей
До корпусних деталей висувають комплекс технічних вимог, які визначаються в кожному конкретному випадку, в першу чергу, виходячи зі службового призначення деталі. Дотримання технічних вимог означає формування потрібних фізико-механічних властивостей матеріалу деталі, одержання необхідної міцності та вібростійкості, забезпечення потрібної геометричної точності деталі та створення умов для зручності виконання механоскладальних і експлуатаційних робіт. Технічні вимоги, що стосуються параметрів геометричної точності деталі, дотримуються в результаті обробки різанням на різних етапах технологічного процесу виготовлення корпусної деталі. В залежності від конструктивного виконання та складності до корпусних деталей висуваються такі технічні вимоги, що характеризують різні параметри їх геометричної точності:

## Slide 13: Технічні вимоги до корпусних деталей
1. Точність геометричної форми плоских базуючих поверхонь. Вона регламентується як прямолінійність поверхні в заданому напрямку на певній довжині і як площинність поверхні в межах її габаритів. Для поверхонь розміром до 500 мм відхилення від площинності та паралельності звичайно знаходяться в межах 0,01…0,07 мм, а у відповідальних корпусів – 0,002…0,005 мм.
2. Точність відносного повороту плоских базуючих поверхонь. Граничні відхилення від паралельності чи перпендикулярності однієї площини поверхні відносно іншої складають 0,015/200…0,1/200, а для деталей підвищеної точності – 0,003/200…0,01/200.
3. Точність відстані між двома паралельними площинами. Для більшості деталей вона знаходиться в межах 0,02…0,5 мм, а у корпусних деталей підвищеної точності – 0,005…0,01 мм.
4. Точність діаметральних розмірів і геометричної форми отворів. Діаметральні розміри головних отворів, які виконують в основному роль баз під підшипники, відповідають 6…11 квалітетам. Відхилення геометричної форми отворів – некруглість у поперечному перерізі та конусоподібність чи зігнутість у поздовжньому обмежують в межах 1/5…1/2 допуску на діаметр отвору.

## Slide 14: Технічні вимоги до корпусних деталей
5. Точність відносного кутового положення осей отворів. Відхилення від паралельності та перпендикулярності осей головних отворів відносно плоских поверхонь складають 0,01/200…0,15/200, граничні кутові відхилення осі одного отвору відносно осі іншого – 0,005/200…0,01/200.
6. Точність відстані від осей головних отворів до базуючої площини для більшості деталей складає 0,02…0,5 мм, точність відстаней між осями головних отворів – 0,01…0,15 мм, співвісність отворів – в межах 0,002…0,05 мм.
7. Параметр шорсткості плоских базуючих поверхонь Ra = 2,5…0,63 мкм, параметр шорсткості поверхонь головних отворів Ra = 1,25…0,16 мкм, а для відповідальних деталей – до Ra = 0,08 мкм.
Наведені параметри точності є загальними для всього різноманіття різних за конструкцією корпусних деталей машин. У багатьох випадках допустимі відхилення регламентуються відповідними стандартами. У конкретних же випадках, на всі розміри корпусних деталей, що входять в розмірні ланцюги машини, вузла чи механізму, відхилення необхідно визначати аналітично на підставі вибраних методів рішення тих розмірних ланцюгів, ланками яких є відповідні відстані, розміри чи координати положення поверхонь корпусних деталей.

## Slide 15: 2.1.3.Матеріали та способи виготовлення заготовок
Марку матеріалу для виготовлення корпусних деталей вибирають, виходячи із службового призначення корпуса та умов його роботи. При цьому враховують вплив властивостей матеріалу на такі конструктивні параметри, як міцність та жорсткість конструкції, вібростійкість, зносостійкість окремих поверхонь, габарити і масу деталі. Одночасно необхідно враховувати технологічні фактори, які визначають методи одержання заготовки, оброблюваність матеріалу і пов’язані з цим грошові затрати. Як матеріал для виготовлення різних корпусних деталей застосовують, головним чином, сірий чавун, рідше вуглецеву сталь, використовують також кувальний чавун, леговану сталь і сплави кольорових металів. Сірий чавун є основним конструктивним матеріалом для виготовлення корпусних деталей. При відносно невисокій вартості він має добрі ливарні властивості, що дозволяє отримувати виливки складної конфігурації.

## Slide 16
Сірий чавун добре обробляється і має непогані фізико-механічні властивості, які можна змінювати у потрібному напрямку за допомогою модифікації чавуну і термічної обробки. Виливки з сірого чавуну мають високу циклічну в’язкість, що сприяє демпфіруванню коливань. Корпусні деталі металорізальних верстатів, корпуси сільськогосподарських і підйомно-транспортних машин, корпуси різних стаціонарних редукторів, центробіжних насосів виготовляють з сірого чавуну марок СЧ15, СЧ18, СЧ21. Для мало навантажених деталей типу кришок, плит, піддонів застосовують чавун СЧ12.
Корпусні деталі з напрямними, до яких висуваються підвищені вимоги щодо зносостійкості, виготовляють з сірого чавуну СЧ21 і модифікованого чавуну марок СЧ32, СЧ35. Модифікування чавуну сприяє отриманню необхідної форми графіту, зокрема, шароподібного, створенню однорідної структури і підвищенню його міцності. Воно здійснюється шляхом введення в чавун присадок феросиліцію, сілікоалюмінію, церію, магнію і тощо.
Виливки прецизійних верстатів повинні мати однорідну безпористу структуру і мати високі фізико-механічні властивості, рівномірну нормовану твердість, зносостійкість та добру оброблюваність.

## Slide 17
Для одержання тонкостінних виливок застосовують чавуни з підвищеним змістом фосфору, який сприяє поліпшенню ливарних властивостей, а також високим змістом вуглецю (до 3,6 %) і кремнію (до 2,8 %). Плити супутників роблять зі сталей 30Л, 40Х, 12ХН3А, 20Х3ВМФ. Корпусні деталі ходової частини машин, що працюють під великим навантаженням, виконують з сірого чавуну СЧ21, СЧ24, а також з кувального чавуну К4 35-10.
Для одержання підвищеної міцності картери задніх мостів автомобілів великої вантажопідйомності виготовляють з ливарних сталей 40Л, 40ЛК. Кувальний чавун і ливарні сталі застосовують також для виготовлення корпусних деталей сільськогосподарських і дорожніх машин, які піддаються вібраціям, ударним і знакозмінним навантаженням.
Блоки циліндрів, головки блоків різних двигунів роблять з чавуну марок СЧ21, СЧ24 і алюмінієвих сплавів. Корпуси високо напірних насосів, компресорів виготовляють з чавунів підвищеної міцності СЧ24, СЧ28 або сталевого лиття, корпуси парових турбін, що працюють при температурі 250…400 ºС і високому тиску – з модифікованих чавунів підвищеної міцності або вуглецевої сталі 30Л.

## Slide 18
Для корпусів парових турбін застосовують також леговані (молібденові та хромомолібденові) сталі. Корпуси електродвигунів відливають зі сталі 15Л. Корпусні деталі, що працюють стикаючись з агресивним середовищем, кислотами, лугами, морською водою, виготовляють з корозійностійких матеріалів, зокрема, легованих хромистих чи хромонікелевих сталей 12Х18Н9Т, 20Х23Н13, а також бронзи і ливарної латуні ЛК80-3Л.
Для корпусних деталей малої маси широко застосовують алюмінієві та магнієві сплави АЛ4, АЛ8, АЛ10В, АЛ13. Одержання з них точних виливок під тиском дозволяє значно зменшити трудомісткість обробки деталей різанням. Корпусні деталі з легких сплавів широко використовують в авіації та транспортному машинобудуванні. Зварені корпусні деталі редукторів, зварені деталі типу кронштейнів, косинців у більшості випадків виготовляють з листової маловуглецевої сталі Ст3, Ст4.
Штампозварені картери задніх мостів автомобілів роблять з листової сталі 35, 40. У порівнянні з литими картерами вони мають менші габарити і масу, що дозволяє отримувати більш високий коефіцієнт використання металу.

## Slide 19
Заготовки корпусних деталей виготовляють литтям або зварюванням. Виливані заготовки одержують литтям у формувальну суміш, у кокіль, в оболонкові форми, під тиском, для дрібних і легких деталей застосовують лиття за виплавлюваними моделями. Зварені заготовки одержують різанням або штампуванням окремих елементів з листового чи профільного прокату з наступним зварюванням. Лиття у формувальну суміш є найпоширенішим способом одержання заготовок корпусних деталей внаслідок його універсальності та відносно незначних початкових затрат. Вибір того чи іншого методу формування залежить від конструктивних форм і розмірів виливки, потрібної точності та серійності виробництва. Ручне формування застосовують для одержання різних виливок в одиничному і серійному виробництвах і при виготовленні великих деталей. Формування в ґрунт застосовують переважно в одиничному виробництві для одержання виливок середніх і великих розмірів, формування в опоках – у всіх випадках, коли є необхідні парні опоки.

## Slide 20
Машинне формування по металевих моделях застосовують для одержання дрібних і середніх виливок в серійному і масовому виробництві. Лиття в кокіль або в металеву форму застосовують в серійному і масовому виробництві для заготовок з кольорових сплавів, чавуну і сталі. Литтям в кокіль виготовляють заготовки розмірами до 1,5 м, вагою звичайно – до 85 кг. Лиття під тиском застосовують для одержання заготовок корпусних деталей з кольорових сплавів (цинкових, магнієвих, алюмінієвих, мідних). Литтям під тиском можуть бути одержані заготовки складної форми, фасонні, тонкостінні з отворами різних розмірів, внутрішніми і зовнішніми різями. Заготовки, одержані литтям під тиском, мають високі механічні властивості та гарний зовнішній вигляд. В деяких випадках для одержання невеликих тонкостінних виливок корпусних деталей застосовують лиття в оболонкові форми. Цим способом одержують виливки заготовок з різних матеріалів розмірами до 500…700 мм і вагою до 30 кг. Всі заготовки необхідно піддавати термічній обробці. Вид термічної обробки і режими визначають в залежності від матеріалу виливки, її призначення, конструктивної форми і технічних вимог. Виливки з сірого чавуну, як правило, піддають низькотемпературному відпалюванню для зняття внутрішніх напружень, підвищення в’язкості, запобігання жолоблення і створення тріщин при механічній обробці та експлуатації.

## Slide 21: 2.1.4. Основні способи базування заготовок корпусних деталей
Клас корпусних деталей багатий на різні схеми базування. Найбільш поширеними з них є такі:
Базування за трьома взаємно-перпендикулярними поверхнями (базування в координатний кут). Переваги – простота пристрою. Недолік – неможливість забезпечення правильності розташування на деталі осей симетрії, якщо такі є.
Базування за площиною і двома класними отворами під пальці (один циліндричний, другий – зрізаний). Переваги – простота пристрою і можливість забезпечення правильного розташування осей симетрії. Недолік – необхідність в додатковій та точній обробці базових отворів, навіть якщо такі отвори не передбачені в конструкції деталі.
Базування за двома площинами і одним отвором (під ромбічний палець). Перевага – простота пристрою. Недолік – застосувати можна лише для деталей, у яких на осі симетрії розташований точний отвір.

## Slide 22: 2.1.4. Основні способи базування заготовок корпусних деталей
Всі вказані схеми базування є повними, тобто позбавляють заготовку шести ступенів вільності. На практиці зустрічаються також й інші схеми, які у більшості випадків є комбінацією розглянутих вище. Базування деталей, що мають складну просторову форму, утруднене необхідністю багаторазового використання як баз необроблених поверхонь. В цих випадках рекомендується використовувати пристрої супутника, який повинен бути сконструйованим так, щоб всі оброблювані поверхні мали вільний доступ для обробки. В цьому випадку деталь на всіх операціях обробляється у супутнику без відкріплення її між операціями (схема базування повинна бути повною).

## Slide 23: 2.1.5.Маршрутні технології виготовлення корпусних деталей
Корпусні деталі характеризуються багатоваріантністю обробки. Складна корпусна деталь може мати сотні різних варіантів обробки. Тому говорити про типовий маршрут можна тільки відносно до тієї чи іншої групи деталей, оскільки маршрути обробки кожної з груп дуже відрізняються один від одного. Не прив’язуючись до конкретної групи корпусних деталей, можна лише розглянути два варіанти етапів, по яких може будуватись маршрут обробки кожної конкретної корпусної деталі. При цьому кожний етап складається з декількох операцій. Розглянемо ці варіанти.

## Slide 24
Варіант 1 (базується на принципі концентрації операцій та переходів).
1. Розмітка заготовки.
2. Чорнова і чистова обробка всіх плоских поверхонь.
3. Повторна розмітка.
4. Чорнова і чистова обробка основних отворів.
5. Третя розмітка.
6. Обробка допоміжних отворів.
7. Фінішна обробка плоских поверхонь.
8. Фінішна обробка основних отворів.
Переваги варіанта: простота, комплексність, мінімальний шлях до досягнення кінцевої мети, висока продуктивність та низька собівартість, незначна кількість верстатів, незначні виробничі площі.
Недоліки варіанта: неможливість забезпечення високої точності обробки та можливість жолоблення деталі після її виготовлення і навіть в процесі експлуатації. Даний варіант побудови маршруту може бути застосований тільки для деталей, до яких не висуваються високі вимоги по точності.

## Slide 25
Варіант 2 (базується на принципі диференціації операцій та переходів).
1. Розмітка заготовки.
2. Чорнова обробка всіх плоских поверхонь.
3. Повторна розмітка.
4. Чорнова обробка всіх основних отворів.
5. Старіння.
6. Третя розмітка.
7. Чистова обробка всіх плоских поверхонь.
8. Чистова обробка всіх основних отворів.
9. Четверта розмітка.
10. Обробка допоміжних отворів.
11. Фінішна обробка плоских поверхонь.
12. Фінішна обробка основних отворів.
Переваги варіанта: можливість забезпечення високої точності деталей.
Недоліки варіанта: велика трудомісткість, більш висока собівартість, необхідність у великій кількості обладнання та додаткових виробничих площах. Варіант застосовується для деталей з підвищеними вимогами щодо точності та прецизійних деталей.
Обидва варіанти закінчуються обов’язковим миттям і сушінням деталей.

## Slide 26: 2.1.6. Основні технологічні операції при обробці заготовок Методи обробки зовнішніх площин
Для обробки зовнішніх площин корпусних деталей застосовують стругання, фрезерування, шліфування та протягування.
В одиничному і дрібносерійному виробництвах, а також при обробці великих, важких деталей широко використовують стругання. Пояснюється це простотою та дешевизною інструмента і налагодження, можливістю обробляти поверхні складного профілю простим універсальним інструментом, його чуйністю до ливарних вад і можливістю знімати за один прохід великі припуски (до 20 мм).
Продуктивність стругання низька через холості ходи і відносно низьку швидкість зворотно-поступального руху. Збільшувати швидкості різання і холостих ходів не можна через виникнення великих інерційних сил при зміні напрямку руху.
Продуктивність стругання підвищується при обробці груп деталей, розташованих в один або декілька рядів на столі верстата. Це зменшує втрати часу на перебіги стола в кінці робочого і холостого ходів, зменшує допоміжний час на пуск і зупинку верстата, приготування та прибирання інструмента, закріплення заготовок. Можна застосувати також групову обробку деталей різних найменувань. Продуктивність стругання також підвищується при обробці довгих вузьких поверхонь.

## Slide 27
Найбільшого поширення при обробці площин корпусних деталей одержав метод фрезерування. В залежності від характеру і розташування оброблюваних поверхонь застосовують верстати консольно-фрезерні, поздовжньо-фрезерні з кількістю шпинделів 1-8 і більше, карусельно-фрезерні, барабанно-фрезерні.
При виборі верстата для даної операції необхідно виходити з того, щоб на ньому можна було обробляти всі зовнішні площини деталі при мінімальній кількості переустановлень. При цьому легше забезпечити точність відносного положення оброблюваних поверхонь при високій продуктивності праці.
Для обробки площин невеликих деталей в одиничному і серійному виробництвах можуть бути використані консольно-фрезерні верстати з поворотними столами, при цьому за одне встановлення можна обробляти чотири площини деталі. Багато деталей типу кронштейнів, косинців, стояків можна обробляти на консольно-фрезерних верстатах. Обробка з використанням двопозиційних поворотних пристроїв дає можливість скоротити допоміжний час.

## Slide 28
При обробці на поздовжньо-фрезерних верстатах застосовують групову обробку деталей і одночасну обробку декількома інструментами. При цьому можливі такі варіанти:
1) встановлення деталей в один ряд (рис., а). В даному випадку послідовно обробляють деталі одного найменування, при цьому перекриваються шляхи на врізання та вихід інструмента;
2) встановлення деталей у два ряди (рис., б);
3) встановлення з перекладанням деталей. На поздовжньо-фрезерному верстаті встановлюють декілька (3, 4 і більше) деталей, які в різних позиціях спеціального пристрою займають різні положення відносно верстата і інструментів. В кожній позиції обробляють одну або декілька поверхонь фрезою, закріпленою у відповідному шпинделі верстата. Після кожного робочого ходу стола з останньої позиції знімають оброблену деталь, а після перекладання решти деталей в наступні позиції на першу позицію встановлюють нову заготовку.

## Slide 29
Рисунок. Групове встановлення деталей на поздовжньо-фрезерному верстаті

## Slide 30
У великосерійному і масовому виробництві одержав застосування високопродуктивний метод обробки – безперервне фрезерування. Воно виконується на карусельно-фрезерних або барабанно-фрезерних верстатах.
Карусельно-фрезерні верстати двох або тришпиндельні застосовують для обробки порівняно невеликих корпусних деталей з розмірами оброблюваних площин приблизно до 600 мм. На столі верстата встановлюють по колу пристрої, кількість яких залежить від розмірів стола, конфігурації та розмірів заготовки. В кожному пристрої встановлюють заготовку. Фрезерування виконують при безперервному обертанні стола, при цьому виконується паралельно-послідовна чорнова і чистова обробка. Оскільки зміна заготовки виконується поза зоною фрезерування при обертанні стола, допоміжний час повністю перекривається машинним часом.
Фрезерують площини на барабанно-фрезерному верстаті торцевими фрезами при безперервному обертанні барабана відносно горизонтальної осі. Барабан розміщений між двома стояками станини, в яких змонтовані шпинделі верстата, і має чотири, шість або вісім граней, на яких закріплюють пристрої для встановлення заготовок. Шпинделі, загальна кількість яких досягає восьми, розташовуються горизонтально в бокових стояках станини з обох боків барабана. На цьому верстаті виконують паралельно-послідовне чорнове і чистове фрезерування зовнішніх паралельних площин деталей. Зміну заготовок виконують при безперервному обертанні барабана.

## Slide 31
Фінішну обробку площин чавунних корпусних деталей часто виконують на плоскошліфувальних верстатах шліфуванням периферією круга, торцем чашкового круга і торцем сегментного круга.
Плоскошліфувальні верстати мають прямокутний або круглий стіл, причому верстати з круглим столом більш продуктивні. На них, у випадку малих припусків, можна виконувати безперервне шліфування.
Плоске шліфування може бути як чорнове, так і чистове. Плоске шліфування не чутливе до ливарної кірки.
В масовому виробництві великого поширення набуло протягування зовнішніх площин. Протягування – найпродуктивніший метод обробки, який виконують на спеціальних потужних і швидкохідних протяжних верстатах, на яких обробку ведуть протяжками з твердих сплавів зі швидкістю різання, яка досягає 60 м/хв. (для деталей з чавуну). Протяжні верстати горизонтального і вертикального типів однопозиційні та багатопозиційні вбудовують і в автоматичні лінії.
Переваги протягування у порівнянні з фрезеруванням: висока продуктивність, висока точність внаслідок простоти схеми обробки і раціонального розподілу припуску між різними ділянками протяжки, висока стійкість інструмента, – калібрувальна частина знімає незначний припуск і добре зберігає свою форму і розміри. Недоліки протягування: висока собівартість протяжки, великі сили, що виникають при протягуванні не дозволяють обробляти деталі малої жорсткості.

## Slide 32: Методи обробки основних отворів
Обробка основних отворів – це найбільш відповідальна і трудомістка частина технологічного процесу виготовлення корпусних деталей. Обробка отворів поділяється на чорнову, чистову і фінішну.
При чорновій обробці отворів необхідно видалити основну кількість металу припуску, забезпечити точність відносного положення осі отвору і рівномірний припуск для точної чистової обробки. У зв’язку з цим для чорнової обробки необхідно використати високопродуктивний інструмент і обладнання, яке має високу жорсткість та потужність.
Чистова обробка повинна забезпечувати точність розмірів, геометричної форми і відносного положення оброблюваного отвору. Особливо важливо забезпечити точність положення і прямолінійність осі отвору. Для чистової обробки необхідний різальний інструмент, що має велику стійкість, забезпечує високу точність та малу шорсткість поверхні, достатньо точне і жорстке обладнання.

## Slide 33
В деяких випадках для поступового наближення до потрібної точності по всіх параметрах між чорновою та чистовою обробкою отвору виконують напівчистову обробку різцем, зенкерами або чорновими розвертками.
Фінішну обробку застосовують у випадку необхідності для підвищення точності та зниження шорсткості оброблюваної поверхні.
Для обробки отворів застосовують свердла, різці, зенкери, розвертки, розточувальні головки, розточувальні пластини. Фінішну обробку отворів виконують також пластичним деформуванням за допомогою шарикових і роликових розкатників.
Комбіновані різальні інструменти дозволяють виконувати послідовно за один прохід чорнову і чистову обробку поверхні або суміщати декілька видів обробки (наприклад, свердління, зенкерування, розвертання, підрізання торців), або обробляти декілька поверхонь. Це дає можливість підвищити концентрацію переходів і скоротити машинний і допоміжний час, зменшити номенклатуру інструментів і пристроїв і використати більш просте і менш точне обладнання для виконання складної та точної роботи.
Комбіновані інструменти, що складаються зі свердел, зенкерів, розверток, звичайно застосовують для обробки отворів, які мають відкритий ступінчастий контур або гладкий діаметром до 100 мм і глибиною до 400 мм. Рис. 16.3. Схеми основних способів розточування на горизонтально-розточувальних верстатах.

## Slide 34
Торцеві поверхні обробляють підрізними різцями і торцевими зенкерами.
Основні отвори розточують на горизонтально-розточувальних, координатно-розточувальних, радіально-свердлильних, карусельних і агрегатних верстатах, а в деяких випадках – на токарних верстатах.
Існує три основних способи розточування отворів на горизонтально-розточувальних верстатах:
а) консольними оправками (рис., а);
б) борштангами з використанням опори заднього стояка (рис., б);
в) в кондукторах при шарнірному з’єднанні розточувальних оправок зі шпинделем верстата (рис., в).
Рисунок. Схеми основних способів розточування на горизонтально-розточувальних верстатах

## Slide 35
Точність міжосьових відстаней, а також точність положення отворів відносно баз досягається за допомогою розмітки, методом пробного розточування, розточуванням в кондукторах, координатним методом, по накладних шаблонах тощо.
Розточування по розмітці застосовують як попередню операцію в одиничному і дрібносерійному виробництвах. Методи пробного розточування і кнопковий застосовують також в одиничному і дрібносерійному виробництві, при цьому досягається точність міжосьових відстаней ±0,02 мм.
Подача при кожному з цих способів здійснюється шпинделем або столом.
Значно більш поширений координатний метод розточування на горизонтально-розточувальних верстатах. Цей метод використовують при розточуванні деталей, які мають декілька отворів з паралельними осями, коли відносне положення осі кожного отвору можна визначити двома розмітками, що пов’язують її з вдома перпендикулярними площинами деталі, в яких ніби розташовуються осі координат.

## Slide 37
Сучасні моделі горизонтально-розточувальних верстатів 2620 і 2622 мають оптичні системи відліку по шкалах і забезпечують точність відліку ±0,01 мм. Таким чином, на цих верстатах можна отримати точність міжосьових відстаней при розточуванні отворів ±0,02 мм без застосування індикаторних пристосувань.
При розточуванні деталей в кондукторах і по накладних шаблонах точність міжосьових відстаней може бути отримана в межах від ±0,02 мм до ±0,03 мм.
Розточування відповідальних отворів в невеликих корпусних деталях можна виконувати також на радіально-свердлильних верстатах, забезпечуючи потрібну точність обробки. Для цього повинно бути надійне спрямування інструмента, що досягається застосуванням пристроїв з напрямними втулками і розточувальних оправок.
У великосерійному і масовому виробництві для обробки отворів у корпусних деталях широко застосовують агрегатно-розточувальні верстати, які працюють у потоковому виробництві, в автоматичних лініях або використовуються окремо.
За своїм характером агрегатні верстати є спеціальним багато інструментним обладнанням, що компонується з нормалізованих та спеціальних агрегатів. Їх застосування потребує ретельних економічних обґрунтувань. Використовують в крупносерійному та масовому виробництвах.

## Slide 38
У дрібносерійному виробництві для обробки корпусних деталей можна використовувати верстати з ЧПК (рисунок).
Рисунок. Розточування отворів блоку циліндрів

## Slide 39: Методи фінішної обробки основних отворів
Фінішними операціями обробки основних отворів є тонке розточування, планетарне шліфування, хонінгування, розкатування роликами.
Тонке (алмазне) розточування застосовують для одержання високої точності розмірів, геометричної форми, напрямку і прямолінійності осі отвору.
Характерними для тонкого розточування є робота з високою швидкістю різання, малими подачами і глибиною. Швидкості різання при обробці деталей з чавуну звичайно приймають в межах 100–200 м/хв, зі сталі – 120–250 м/хв, з кольорових сплавів – до 800 м/хв. Подача при обробці деталей з чавуну – 0,03–0,15 мм/об, зі сталі – 0,02–0,12 мм/об, з кольорових сплавів – 0,02–0,10 мм/об; глибина різання – відповідно 0,1–0,35; 0,1–0,3; 0,05–0,4 мм. Охолодження, як правило, не застосовують. Верстати для тонкого розточування – одношпиндельні та багатошпиндельні, вертикальні та горизонтальні – мають високу жорсткість та вібростійкість, багатошпиндельні верстати, як правило, спеціальні. Різальним інструментом є однолезові різці з пластинками із твердих сплавів. Для розточування деталей з кольорових сплавів застосовують також алмазні різці. Різці закріплюють в консольних, жорстких стальних оправках. За діаметральними розмірами при тонкому розточуванні одержують 7-й і 5-й квалітети, похибки форми (овальність, конусність) при розточуванні оправками з твердих сплавів можуть бути одержані в межах 3–4 мкм, шорсткість поверхонь досягає Ra = 1,25–0,16 мкм. Тонке розточування застосовують для обробки тонких гладких отворів діаметром до 200 мм в деталях середніх і невеликих розмірів.

## Slide 40
Внутрішнє планетарне шліфування застосовують для обробки отворів діаметром більше 150 мм. Заготовку встановлюють на столі верстата. Шліфувальний круг, обертаючись відносно осі шпинделя, здійснює планетарний рух, тобто обертання відносно осі отвору, що шліфується. Поздовжня подача здійснюється зворотно-поступальним рухом заготовки, поперечна – переміщенням шліфувального круга. При цьому досягається висока точність діаметральних розмірів (до 5-го квалітету включно), геометричної форми отворів і відносного положення осі, шорсткість поверхні Ra = 0,16 мкм. Недолік цього методу – низька продуктивність.
Хонінгування – процес чистової обробки отворів абразивними брусками. Основне призначення цього виду обробки – одержання високої точності геометричної форми отвору і малої шорсткості. Хонінгування не виправляє положення осі отвору. Хонінгування виконують на спеціальних одно і багатошпиндельних хонінгувальних верстатах (найчастіше вертикальних). Абразивні бруски встановлюють в хонінгувальні головки. Кількість брусків беруть кратного трьом (6, 9, 12 і так далі), для малих отворів застосовують головки з одним бруском.

## Slide 41
Рисунок. Хон

## Slide 42
Рисунок. Хонінгування отворів блоку циліндрів

## Slide 43
Конструкція головки забезпечує встановлення брусків на потрібний діаметральний розмір і розтискання брусків. В процесі роботи хонінгувальній головці надається два рухи: обертальний навколо осі оброблюваного отвору і зворотно-поступальний вздовж цієї осі. При такій комбінації рухів оброблювана поверхня покривається густою сіткою тонких штрихів – слідів абразивних зерен. Колова швидкість інструмента при хонінгуванні складає для деталей з чавуну 60–75 м/хв, зі сталі – 45– 60 м/хв і з кольорових сплавів 70–90 м/хв. Швидкість поступального руху головки знаходиться в межах 10–20 м/хв. Хонінгування виконують з сильним охолодженням. При обробці деталей з чавуну для охолодження застосовують гас, при обробці деталей зі сталей – гас з домішками парафіну. Хонінгувальна головка встановлюється по отвору деталі, тому вона шарнірно з’єднується зі шпинделем верстата. У зв’язку з цим хонінгуванню повинна передувати обробка отвору, що забезпечує точне положення осі отвору та її прямолінійність. Звичайно це забезпечують розточуванням. Припуск на хонінгування залежить від діаметра отвору, матеріалу деталі та характеру попередньої обробки. Після розточування припуск на хонінгування повинен бути в межах 0,05–0,08 мм на діаметр, після розвертання – 0,02–0,04 мм, після шліфування – 0,01–0,02 мм. Хонінгуванням обробляють отвори діаметром 15–200 мм і більше. При цьому одержують 5-й квалітет точності і шорсткість поверхні Ra = 0,08–0,02 мкм.

## Slide 44
Хонінгуванням обробляють циліндри автомобільних і тракторних двигунів, отвори під пінолі задніх бабок, отвори гідроциліндрів та інші отвори, точність і чистота обробки яких повинна бути вища, за ту, що можуть забезпечити інші методи обробки. Для фінішної обробки відповідальних отворів великої довжини в стальних корпусах (корпуси поршневих, плунжерних, гвинтових насосів, корпуси гідроциліндрів) широко використовують методи пластичного деформування – розкатування отворів. Цей метод може бути застосований також для деталей з будь-яких матеріалів, спроможних пластично деформуватись в холодному стані, твердість яких не перевищує HRC35…40. Розкатуванням одержують шорсткість Ra = 0,08–0,04 мкм. При цьому твердість поверхневого шару зростає приблизно на 20 %, а продуктивність у порівнянні з хонінгуванням збільшується у 5 разів. Оскільки розкатка встановлюється по отвору, то розкатуванню повинна передувати операція механічної обробки, що забезпечує потрібну точність отвору та його відносне положення. Розкатування можна виконувати на свердлильних, токарних та інших верстатах. В одиничному і дрібносерійному виробництвах для досягнення вищої точності широко використовують притирання із застосуванням м’яких і твердих абразивних матеріалів. Притирання не потребує застосування складних дорогих верстатів, його можна виконати на токарних, свердлильних та інших верстатах, а також вручну. Притиранням можна одержати будь-яку шорсткість. Точність відносного положення і форми повинна бути забезпечена попередньою обробкою.

## Slide 45: 2.2.5. Контроль корпусних деталей
Найбільш типовими для корпусних деталей є вимірювання розмірів отворів і точності їх взаємного положення. Для вимірювання діаметра отворів в залежності від конкретних виробничих умов застосовують як універсальні вимірювальні засоби, так і різні калібри – пробки. Універсальними вимірювальними засобами є індикаторні внутрішньоміри, мікрометричні штихмаси, спеціалізовані штангенциркулі. На підставі досвіду роботи промисловості можна вважати, що гранична похибка вимірювального засобу повинна складати 10–20 % допуску вимірювальної величини, в окремих випадках, коли допуск дуже малий, гранична похибка може складати до 30 % допуску. На автомобільних заводах широко застосовують пневматичні методи контролю, які дозволяють виконувати безконтактні вимірювання.
Для контролю точності відносного положення отворів використовують контрольні оправки та інших простіші пристрої (5 квалітет точності), оснащені індикаторами. Схеми контролю співвісності, паралельності осей, перпендикулярності та інших, параметрів наведені в книзі Беспалова Б.Л. “Технологія машинобудування. Спеціальна частина”.

## Slide 47: ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Сформулюйте службове призначення корпусних деталей.
2. Наведіть класифікацію корпусних деталей за конструктивними ознаками.
3. Сформулюйте основні типові технічні вимоги до корпусних деталей.
4. З яких матеріалів та видів заготовок виготовляються корпусні деталі? Дайте їх коротку характеристику.
5. Накресліть типові теоретичні схеми базування корпусних деталей при їх обробці.
6. Складіть типовий технологічний маршрут обробки корпусу за принципом концентрації операцій.
7. Складіть типовий технологічний маршрут обробки корпусу за принципом диференціації операцій.
8. Якими технологічними методами обробляються зовнішні площини корпусних деталей?
9. Якими технологічними методами обробляються основні отвори корпусних деталей?
10. Якими технологічними методами забезпечується точність міжосьових відстаней основних отворів?
11. Якими технологічними методами обробляються кріпильні отвори корпусних деталей?
12. Які технологічні методи застосовують для фінішної обробки основних отворів?
13. Охарактеризуйте технологічний метод – тонке розточування основних отворів.
14. Охарактеризуйте технологічний метод – внутрішнє планетарне шліфування.
15. Охарактеризуйте технологічний метод – хонінгування основних отворів.
16. Охарактеризуйте технологічні методи контролю якості корпусних деталей.