## Slide 1: Лекція 5.
ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ РОЗПОДІЛЬНИХ ВАЛІВ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ

## Slide 2: Зміст
5.2.1.Службове призначення розподільних валів та їх конструктивні різновиди
5.2.2.Технічні вимоги до розподільних валів
5.2.3.Матеріали та способи виготовлення заготовок розподільних валів
5.2.4. Основні способи базування заготовок розподільних валів
5.2.5.Маршрутні технології виготовлення розподільних валів
5.2.6.Основні технологічні операції при обробці заготовок розподільних валів
5.2.7.Верстати для обробки заготовок розподільних валів
5.2.8.Інструментальне забезпечення обробки заготовок розподільних валів
5.2.9.Технічне нормування процесу виготовлення розподільних валів
5.2.10.Контроль параметрів точності розмірів і якості поверхонь розподільних валів
Висновки і пропозиції.

## Slide 3
МЕТА: розкрити особливості роботи розподільних валів та їх конструктивні рішення, обґрунтувати використовувані для виготовлення виробу матеріали та методи отримання з них заготовок, розширено представити маршрутні і операційні технології виготовлення виробу на виробництвах різної серійності, обґрунтувати доцільність і необхідність контрольних операцій щодо оцінки параметрів якості виробів.

## Slide 4: 5.2.1.Службове призначення розподільних валів та їх конструктивні різновиди
Розподільний вал в газорозподільному механізмі забезпечує виконання основної функції - своєчасне відкриття і закриття клапанів, за рахунок чого виконується подача горючої суміші до циліндрів і випуск відпрацьованих газів. У загальному розумінні розподільний вал управляє процесом газообміну в двигуні внутрішнього згорання.
Для зменшення інерційних навантажень, збільшення жорсткості елементів газорозподільного механізму розподільний вал повинен розташовуватись якомога ближче до клапанів. Тому стандартне положення розподільного вала на сучасному двигуні в головці блоку циліндрів - так зване верхнє розташування розподільного валу (див. рисунок), або з нижнім розташуванням розподільного валу (див. рисунок).

## Slide 6
Розподільний вал кінематично зв’язаний з колінчастим валом двигуна внутрішнього згоряння зубчатою, ланцюговою або пасовою передачею з відповідним передаточним відношенням.
В ряді двигунів використовується два розподільних вали для управління впускними та випускними клапанами.
При нижньому розміщенні розподільний вал встановлюють в картері на опорах, що представляють собою отвори в стінках та його перегородках, в які запресовані тонкостінні біметалеві або триметалеві втулки чи спеціальні вкладиші. Такий принцип розміщення розподільного валу характерний для двигунів в автомобілях ГАЗ-53, КамАЗ-5320 та інших. Більшість сучасних двигунів мають механізм газорозподілу з верхнім розташуванням клапанів, що дає змогу зробити компактну камеру згоряння, забезпечити краще наповнення циліндрів пальною сумішшю, спростити регулювання клапанів і теплових зазорів.

## Slide 7
Розріз автомобільного двигуна внутрішнього згоряння наведено на наступному рисунку, на якому показано його складові (рожевим кольором відмічено розподільний вал) при лінійному розміщенні циліндрів.

## Slide 9: Конструктивні рішення розподільних валів

## Slide 10: Конструктивні рішення розподільних валів

## Slide 11: Конструктивні рішення розподільних валів

## Slide 12: Конструктивні рішення розподільних валів

## Slide 13
Форма кулачків може бути випуклою, тангенціальною і ввігнутою в залежності від службового призначення розподільного вала двигуна внутрішнього згорання.
Рисунок. Кутове розміщення кулачків розподільного валу

## Slide 14
Рисунок . Кулачки серійного (а) і гоночного (б) ДВЗ

## Slide 15
В процесі роботи кулачки розподільного вала зношуються, що потребує ремонту після наплавки.
Рисунок. Кулачки розподільного вала після наплавлення

## Slide 16: 5.2.2.Технічні вимоги до розподільних валів
Точність діаметральних розмірів розподільного валу - в межах 7…6 квалітетів.
Шорсткість поверхонь розподільного валу не повинна перевищувати параметра Ra в мкм:
- 0,63 - для опорних шийок валів вантажних автомобілів;
- 0,50 - для опорних шийок валів легкових автомобілів;
- 0,63 - для кулачків, які працюють в парі з штовхачем ковзання;
- 1,00 - для кулачків, які працюють в пара з штовхачем кочення;
- 2,00 - для торця осьової фіксації валу.
Величина шорсткості поверхонь кулачків і шийок валів, які підлягають азотуванню, не має перевищувати Ra=1,25 мкм.
Граничні відхилення форми поверхонь не повинна перевищувати величин 6-го квалітету точності (відхилення від круглості опорних шийок) та 7-го квалітету точності (відхилення профілю поздовжнього перерізу опорних шийок).

## Slide 17
Биття валу при встановленні на крайні опорні шийки не повинні перевищувати:
А) при відстані між крайніми опорними шийками до 1 000 мм включно - 0,040 мм;
Б) при відстані між крайніми опорними шийками більше 1 000 мм - 0,060 мм.
Твірні поверхні кулачків повинні бути паралельними твірним поверхням упорних шийок валу. Відхилення від паралельності не повинно перевищувати 0,008 мм на довжині кулачка.
Кутове зміщення осей симетрії профілів усіх кулачків валу відносно їх номінального положення не повинно перевищувати 30 кутових хвилин.

## Slide 18: 5.2.3. Матеріали та способи виготовлення заготовок розподільних валів
Розподільні вали виготовляються або з маловуглецевих сталей (15Х, 20Х, 15Н2М, 12ХНЗА) і середньо вуглецевих сталей (40,45,45Х, 45Л), або з чавунів: сірого легованого чавуну з загартованими кулачками, легованого спеціального чавуну з відбіленими кулачками, нелегованого чавуну або чавуну з кулько подібним графітом.
Заготівку розподільного валу отримують ковкою в штампах з подальшою механічною обробкою опорних шийок і кулачків по копіру. Цикл термохімічної обробки - цементація для маловуглецевих сталей, поверхневе загартування СВЧ для середньовуглецевих сталей на глибину 2 ... 6 мм до твердості HRC 50 ... 60.
Твердість валів з легованого чавуну після лиття до термічної обробки має бути в межах 255 - 302 НВ.
Кулачки розподільних валів з легованого чавуну підлягають поверхневому нагріву із загартуванням в маслі з наступним низькотемпературним відпуском при температурі 160℃ до 180℃.
Твердість на вершині кулачків повинна бути не менше 52 HRC. Глибина загартованого шару після фінішної обробки вала повинна бути на вершині кулачків не менше 2,0 мм, а на циліндричній частині кулачків - не більше 2,0 мм.

## Slide 19: 5.2.4. Основні способи базування заготовок розподільних валів
Для отримання центрових отворів і торців на фрезерно-центрувальному верстаті в якості чорнових баз використовують опорні шийки розподільного валу.
При токарній обробці на багато різцевих або копіювальних верстатах в якості баз використовують центрові отвори та поверхню «носка» для базування та закріплення заготовки розподільного валу. Аналогічну схему базування використовують і при шліфування опорних поверхонь заготовки колінчастого валу.

## Slide 20: 5.2.5.Маршрутні технології виготовлення розподільних валів
Основними стадіями при обробці заготовок розподільних валів являються:
Обробка торців і центрових отворів.
Обробка опорних шийок і фланця.
Формоутворення отворів у фланці та шпонкової канавки.
Лезова обробка кулачків.
Викінчувальна обробка опорних шийок і кулачків.
Загальна довжина розподільного вала повинна бути витримана з точністю ± 0,2 мм, а відстань від переднього торця до торця центральної шийки з точністю ± 0,15 мм. Важливо також забезпечити правильне положення осі центральних отворів (допоміжних баз).
Торці і центрові отвори можна обробляти за одну операцію на фрезерно-центрувальних верстатах або за дві операції на фрезерних і потім на центрувальних верстатах.

## Slide 21
При масовому виробництві зазвичай використовують барабанно-фрезерні чотиришпиндельні верстати, на котрих водночас фрезерують торці і свердлять отвори з перекриттям допоміжного часу.
В стальних розподільних валах опорні шийки і фланець до термічної обробки оброблюються на токарних і шліфувальних верстатах, а після термічної обробки - на шліфувальних верстатах і верстатах для суперфінішу. Між токарними і шліфувальними операціями заготовки піддають одній або кільком правкам, а після термічної обробки інколи їх ще й перецентровують.
Трудомісткість токарної обробки заготовок залежить від виду заготовок і розмірів припуску. Трудомісткість токарної обробки заготовок, відлитих в оболонкових формах на 50-80% нижча трудомісткості штампованих заготовок розподільного валу.
Опорні шийки, фланець і вінець (а також проміжні неробочі шийки в штампованих розподільних валах) оброблюють на токарних багато-різцевих або токарно-копіювальних напівавтоматах. На токарно-копіювальних напівавтоматах часто встановлюють декілька копіювальних супортів для одночасної обробки декількох поверхонь валу.

## Slide 22
При масовому виробництві для токарної обробки шийок і фланця використовують спеціалізовані багаторізцеві або копіювальні напівавтомати з центральним приводом. Використання таких верстатів дозволяє одночасно обробляти циліндричні поверхні на обох кінцях валу, що зменшує можливість закручування розподільного валу. Для надання валу обертання використовують неробочі (проміжні) середні шийки.
Щоб зменшити деформацію довгих нежорстких валів спочатку обточують шийки, а потім шліфують одну або дві опорні шийки в середній частині валу під люнети. На наступних операціях при токарній і шліфувальній обробці інших шийок і торців ці шийки використовують як проміжні опори. На токарних багато-різцевих верстатах ці поверхні оброблюють дворазово. При обробці точних литих заготовок на жорстких токарно-копіювальних верстатах з ЧПК зазвичай досягають достатньої під шліфування точності після однократної обробки циліндричних поверхнях валу.
На шийці колінчастого валу під розподільну шестерню фрезерують шпонковий паз при базуванні валу по шийкам.
На заводах з великим обсягом випуску продукції циліндричні поверхні розподільних валів оброблюють на автоматичних лініях.
Опорні шийки сталевих розподільних валів попередньо шліфують на одно або багато-кругових круглошліфувальних верстатах до термічної обробки і начисто - після термообробки.

## Slide 26
Викінчувальні технологічні операції для розподільних валів – полірування на спеціалізованих верстатах та суперфініш. На полірувальних верстатах заготовка встановлюється в центрах.

## Slide 27
Для суперфінішування використовують абразивні бруски з білого електрокорунду.

## Slide 28
Кулачки штампованих розподільних валів, перш ніж вони поступлять на термічну обробку, оброблюють на спеціальних копіювально-токарних, а потім на копіювально-шліфувальних верстатах, а після термічної обробки – на шліфувальних, а потім на полірувальних верстатах.
Кулачки литих розподільних валів до термічної обробки оброблюють 2 рази тільки на шліфувальних верстатах, а потім після термообробки – на шліфувальних і полірувальних верстатах. Для шліфування кулачків використовують верстати, що працюють методом копіювання по напівавтоматичному циклу.
Трудомісткість шліфування в значній мірі залежить від припусків і методу шліфування. У штампованих заготовок розподільного валу припуск на шліфування до термічної обробки по зовнішньому контуру кулачків після дворазового обточування складає 0,5-0,8 мм. У заготовок, відлитих у форми з місцевими кокілями, припуск на перше шліфування по зовнішньому контуру кулачка коливається в межах 0,8-1,2 мм, а після термічної обробки в межах 0,25-0,5 мм.
Зазвичай використовують послідовне шліфування кожного кулачка окремо по копіру. Після шліфування одного кулачка шліфувальний круг переміщується до іншого кулачка і профіль його шліфується по наступному копіру.

## Slide 29
Щоб отримати необхідну концентричність шийок і кулачків, заготовки на шліфувальних верстатах зазвичай встановлюють основними базами (шліфованими крайніми опорними шийками) в точних цангах і двома-трьома середніми опорними шийками в гідрофікованих люнетах. Крім того заготовки встановлюють в центрах, використовуючи часто після термообробки перецентрування валу.
В кутовому положенні заготовки фіксують по шпонковому пазу або по отвору у фланці. Робочий профіль кулачка шліфують з поперечною подачею.
Після термічної обробки кулачки шліфують на аналогічних копіювальних круглошліфувальних верстатах. Шліфування кулачків після термічної обробки ускладнюється можливістю появи припалів та тріщин на робочій поверхні кулачків. У зв’язку з цим по можливості зменшують припуски на викінчувальне шліфування.
Кінцева обробка кулачків, як правило, – полірування абразивною стрічкою. Зазвичай верстат має декілька полірувальних головок, число яких рівне кількості оброблюваних кулачків.
На полірувальних верстатах заготовки валів встановлюються в центрах. В кутовому положенні заготовка встановлюється по шпонковому пазу.

## Slide 30
Поверхні кулачків сталевих розподільних валів загартовують СВЧ на спеціалізованих гартувальних автоматичних машинах.
Після гартування і відпуску поверхнева твердість шийок і кулачків повинна бути в межах HRC 54–62.
Після термічної обробки розподільчий вал зазвичай викривляється, тому термічно оброблені сталеві заготовки підлягають правці на пресі.
(Підрозділи 5.2.6. – 5.2.9 на самостійне опрацювання)

## Slide 31: 5.2.10. Контроль параметрів точності розмірів і якості поверхонь розподільних валів
Розподільні вали перевіряють при обробці (після основних операцій) і після її закінчення.
Крім зовнішнього огляду для виявлення дефектів на робочих поверхнях валу, їх перевіряють на магнітоскопах – для виявлення дрібних тріщин, раковин тощо.
Шорсткість поверхонь у цехах перевіряють за еталонами, на подвійних мікроскопах або профілометрах-профілографах (для отримання кількісних критеріїв шорсткості поверхні).
Контроль розмірів шийок, їхньої співвісності, а також биття опорного торця фланця виконують на багатомірних індикаторних чи світлофорних пристроях.
Контроль правильності розташування і профілю кулачків розподільних валів виконують вибірково за еталонним валом на спеціальних приладах - компараторах. У ньому вал, який перевіряють, і еталонний, розташовані паралельно один одному. Потім вали починають синхронно обертати. Прилад має кронштейни з індикаторами, зв'язані з роликовими наконечниками, які перекочуються по поверхнях кулачків.

## Slide 32
Якщо кулачки еталонного валу і валу, який перевіряють, однакові за профілем і кутами, то плече Н при синхронному обертанні обох валів не змінюється. Якщо кулачок валу, який перевіряють, має похибки форми чи розташування, то плече Н змінюється, що фіксується індикатором.
Крім того, виконують також контроль розмірів кулачків по розмірах креслення.

## Slide 33
Рисунок. Комплексний контроль розподільного валу

## Slide 37: Запитання для самоконтролю
Яке службове призначення розподільних валів в ДВЗ?
Які параметри точності і показники шорсткості опорних шийок розподільних валів?
Які параметри точності і показники шорсткості кулачків розподільних валів?
Які методи лезової обробки використовують для обробки заготовок розподільних валів?
Які методи абразивної обробки використовують для обробки поверхонь розподільних валів?
Які методи контролю використовують для оцінки точності параметрів розподільних валів?