| Перелік питань навчальної дисципліни «Сучасні інструментальні матеріали» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» освітнього ступеня «Магістр» |
| --- |
| № п/п | Текст завдання |
| 1. | Основні хімічні складові сталі У7А: |
| 2. | Основні хімічні складові сталі У10А: |
| 3. | Основні хімічні складові сталі 9ХС: |
| 4. | Основні хімічні складові сталі Х6ВФ: |
| 5. | Основні хімічні складові сталі 11ХФ: |
| 6. | Основні хімічні складові сталі 10Р6М5: |
| 7. | Основні хімічні складові сталі Р6М3: |
| 8. | Основні хімічні складові сталі Р14Ф4: |
| 9. | Основні хімічні складові сталі Р9Ф5: |
| 10. | Основні хімічні складові сталі Р6М5К5: |
| 11. | Основні хімічні складові стали Р10К5Ф5: |
| 12. | Основні хімічні складові сталі Р9М4К8: |
| 13. | Основні хімічні складові сплаву Т5К12: |
| 14. | Основні хімічні складові сплаву Т14К8: |
| 15. | Основні хімічні складові сплаву КНТ-16: |
| 16. | Основні хімічні складові сплаву Т30К4: |
| 17. | Основні хімічні складові сплаву ТТ20К9: |
| 18. | Основні хімічні складові сплаву ТТ7К12: |
| 19. | Основні хімічні складові сплаву ВК8В: |
| 20. | Основні хімічні складові сплаву ВК3М: |
| 21. | Основні хімічні складові сплаву ВК4-0М: |
| 22. | Основні хімічні складові електрокорунду білого: |
| 23. | Основні хімічні складові електрокорунду нормального: |
| 24. | Основні хімічні складові корунду: |
| 25. | Основні хімічні складові наждаку: |
| 26. | Основні хімічні складові кварцу: |
| 27. | Основні хімічні складові кремнію: |
| 28. | Основні хімічні складові карбіду кремнію (зеленого): |
| 29. | Основні хімічні складові карбіду кремнію (чорного): |
| 30. | Основні хімічні складові алмазу: |
| 31. | Основні хімічні складові ельбору: |
| 32. | Основні хімічні складові кубоніту: |
| 33. | Який з перелічених матеріалів має найбільшу твердість? |
| 34. | Який з перелічених матеріалів має найменшу твердість? |
| 35. | Який з перелічених матеріалів має найбільшу твердість? |
| 36. | Який з перелічених матеріалів має найменшу твердість? |
| 37. | Який з перелічених сплавів має найбільшу міцність? |
| 38. | Який з перелічених сплавів має найбільшу твердість? |
| 39. | Який з перелічених сплавів має найменшу міцність? |
| 40. | Який з перелічених сплавів має найменшу твердість? |
| 41. | Який з перелічених матеріалів має найбільшу міцність? |
| 42. | Який з перелічених матеріалів має найбільшу твердість? |
| 43. | Який з перелічених матеріалів має найменшу міцність? |
| 44. | Який з перелічених матеріалів має найменшу твердість? |
| 45. | Кераміка ОНТ-20 має у своєму складі |
| 46. | Кераміка Силінит-Р має у своєму складі |
| 47. | Кераміка РК-30 має у своєму складі |
| 48. | Твердий сплав Т30К4 має у своєму складі |
| 49 | Швидкість різання 50–60 м/хв при обробці конструкційних сталей є граничною для інструментів з: |
| 50. | Швидкість різання 15–20 м/хв при обробці конструкційних сталей є граничною для інструментів з: |
| 51. | Швидкість різання 250–300 м/хв при обробці конструкційних сталей є граничною для інструментів з: |
| 52. | Швидкість різання 1000 м/хв при обробці конструкційних сталей є граничною для інструментів з: |
| 53. | Швидкість різання 5–10 м/хв при обробці конструкційних сталей є граничною для інструментів з: |
| 54. | Швидкість різання 500–600 м/хв при обробці конструкційних сталей є граничною для інструментів з: |
| 55. | Теплостійкість до 200 (С мають інструменти з: |
| 56. | Теплостійкість до 250–300(С мають інструменти з: |
| 57. | Теплостійкість до 600–650(С мають інструменти з: |
| 58. | Теплостійкість до 800–1100(С мають інструменти з: |
| 59. | Теплостійкість до 1200(С мають інструменти з: |
| 60. | Теплостійкість до 1300(С мають інструменти з: |
| 61. | Теплостійкість до 700–800(С мають інструменти з: |
| 62. | Радіус округлення різальної кромки ρ=3–5 мкм мають інструменти з: |
| 63. | Радіус округлення різальної кромки ρ=5–15 мкм мають лезові інструменти з: |
| 64. | Радіус округлення різальної кромки ρ=20–30 мкм мають лезові інструменти з: |
| 65. | Радіус округлення різальної кромки ρ=40–50 мкм мають лезові інструменти з: |
| 66. | Твердість інструментальних матеріалів складає 83…87HRC |
| 67. | Твердість інструментальних матеріалів складає 88…92HRC |
| 68. | Твердість інструментальних матеріалів складає 90…94HRC |
| 69. | Відповідно до міжнародної класифікації ISO передбачається розподіл усіх оброблювальних матеріалів на ……груп |
| 70. | Відповідно до міжнародної класифікації ISO до групи Р відносяться |
| 71. | Відповідно до міжнародної класифікації ISO до групи М відносяться |
| 72. | Відповідно до міжнародної класифікації ISO до групи К відносяться |
| 73. | Металокерамічний твердий сплав Т30К4 відповідає підгрупі …….. за класифікацією ISO |
| 74. | Металокерамічний твердий сплав ВК8 відповідає підгрупі …….. за класифікацією ISO |
| 75. | Металокерамічний твердий сплав ТТ7К12 відповідає підгрупі …….. за класифікацією ISO |
| 76. | Металокерамічний твердий сплав Т5К10 відповідає підгрупі …….. за класифікацією ISO |
| 77. | Металокерамічний твердий сплав ВК4 відповідає підгрупі …….. за класифікацією ISO |
| 78. | Тверді сплави групи ВК із особо дрібнозернистою структурою мають розмір зерен карбідів |
| 79. | Тверді сплави групи ВК із тонкою структурою мають розмір зерен карбідів |
| 80. | Теплостікість інструментальних нелегованих сталей складає |
| 81. | Теплостікість інструментальних легованих сталей складає |
| 82. | Теплостікість швидкорізальних сталей складає |
| 83. | Теплостікість твердих сплавів складає |
| 84. | Теплостікість кераміки складає |
| 85. | Допустима швидкість при різанні конструкційних сталей (типу сталі 45) нелегованою інструментальною сталлю складає |
| 86. | Допустима швидкість при різанні конструкційних сталей (типу сталі 45) легованою інструментальною сталлю складає |
| 87. | Допустима швидкість при різанні конструкційних сталей (типу сталі 45) швидкорізальною інструментальною сталлю складає |
| 88. | Допустима швидкість при різанні конструкційних сталей (типу сталі 45) твердими сплавами складає |
| 89. | Допустима швидкість при різанні конструкційних сталей (типу сталі 45) керамікою складає |
| 90. | Теплостікість природних алмазів складає |
| 91. | Якої марки надтвердого матеріалу не існує? |
| 92. | Межу міцності на згин 300 МПА мають: |
| 93. | Межу міцності на згин 500-1000 МПА мають: |
| 94. | Безвольфрамовий твердий сплав КНТ16 має у своєму складі: |
| 95. | Безвольфрамовий твердий сплав ТН20 має у своєму складі |
| 96. | Кераміка ЦМ332 має у своєму складі |
| 97. | Кераміка ВО-13 має у своєму складі |
| 98. | Кераміка В-3 має у своєму складі |
| 99. | Кераміка ВОК-63 має у своєму складі |
| 100. | Кераміка ВОК-71 має у своєму складі |
| 101. | Алмаз – мінерал, який складається з кристалічного… |
| 102. | Корунд – матеріал, який складається в основному з … |
| 103. | Алмаз синтетичний – абразивний матеріал, який отримують синтезом з … |
| 104. | Ельбор – матеріал на основі… |
| 105. | Електрокорунд – абразивний матеріал, який складається в основному з … |
| 106. | Який із різновидів електрокорунду містить найменше домішок? |
| 107. | Яка з наведених марок інструментальних матеріалів належить до вуглецевих сталей? |
| 108. | Яка з наведених марок інструментальних матеріалів належить до легованих сталей? |
| 109. | Яка з наведених марок інструментальних матеріалів належить до швидкорізальних сталей? |
| 110. | Яка з наведених марок інструментальних матеріалів належить до твердих сплавів? |
| 111. | Яка з наведених марок твердих сплавів належить до однокарбідної групи? |
| 112. | Яка з наведених марок твердих сплавів належить до двокарбідної групи? |
| 113. | Яка з наведених марок твердих сплавів належить до трикарбідної групи? |
| 114. | Яка з наведених марок твердих сплавів належить до безвольфрамової групи? |
| 115. | Який з наведених інструментальних матеріалів не належить до надтвердих? |
| 116. | Які з наведених інструментальних матеріалів належать до надтвердих? |
| 117. | Яка марка сталі часто використовується для виготовлення корпусів інструментів? |
| 118. | Який з наведених матеріалів не належить до абразивних? |
| 119. | Який з наведених інструментальних матеріалів має найбільшу твердість? |
| 120. | Який з наведених інструментальних матеріалів має найбільшу твердість? |
| 121. | Який з наведених інструментальних матеріалів має найбільшу твердість? |
| 122. | Який з наведених інструментальних матеріалів має найбільшу твердість? |
| 123. | Який з наведених інструментальних матеріалів виготовляється на основі Al2O3? |
| 124. | Який з наведених інструментальних матеріалів виготовляється на основі кубічного нітриду бору? |
| 125. | Який з наведених інструментальних матеріалів виготовляється на основі кубічного нітриду бору? |
| 126. | Який з наведених інструментальних матеріалів має найбільшу твердість? |
| 127. | Який з наведених інструментальних матеріалів має найбільшу твердість? |
| 128. | Який з наведених інструментальних матеріалів має найменшу твердість? |
| 129. | Який з наведених інструментальних матеріалів має найменшу твердість? |
| 130. | Який з наведених інструментальних матеріалів має найменшу твердість? |
| 131. | Який з наведених інструментальних матеріалів має найнижчу ударну в’язкість? |
| 132. | Який з наведених інструментальних матеріалів належить до композитних? |
| 133. | Який з наведених інструментальних матеріалів належить до композитних? |
| 134. | Який з наведених інструментальних матеріалів належить до композитних? |
| 135. | Який з наведених матеріалів має найвищий вміст Al2O3? |
| 136. | Який з наведених матеріалів має найнижчий вміст Al2O3? |
| 137. | Який з наведених матеріалів не належить до абразивних? |
| 138. | Який з наведених матеріалів не належить до абразивних? |
| 139. | Який з наведених матеріалів не належить до абразивних? |
| 140. | Який з наведених матеріалів не належить до абразивних? |
| 141. | Яка з наведених зв’язок не належить до органічних? |
| 142. | Яка з наведених зв’язок не належить до органічних? |
| 143. | Яка з наведених зв’язок не належить до органічних? |
| 144. | Яка з наведених зв’язок належить до неорганічних? |
| 145. | Яка з наведених зв’язок належить до неорганічних? |
| 146. | Яка з наведених зв’язок належить до неорганічних? |
| 147. | Швидкорізальна сталь Р6М5 у своєму складі містить … |
| 148. | Твердий сплав ВК8 у своєму складі містить… |
| 149. | В маркуванні твердих сплавів остання буква М позначає…. |
| 150. | З яких матеріалів найчастіше виготовляють корпуси складених інструментів? |
| 151. | Який із наведених матеріалів використовується в якості антифрикційного покриття? |
| 152. | Який із наведених матеріалів використовується в якості зносостійкого покриття? |
| 153. | З якою метою наносяться антифрикційні покриття? |
| 154. | Сталь ХВГ має наступний хімічний склад: |
| 155. | Встановіть належність інструментального матеріалу Р6М5К6 |
| 156. | Встановіть належність інструментального матеріалу ТТ7К10 |
| 157. | Сталь 9ХС має наступний хімічний склад: |
| 158. | Яка марка сталі часто використовується для виготовлення корпусів інструментів? |
| 159. | На відміну від алмазного інструмента кубічний нітрид бора |
| 160. | Який з наведених інструментальних матеріалів має найбільшу твердість? |
| 161. | Який з наведених інструментальних матеріалів має найбільшу твердість? |
| 162. | Назвіть значення абревіатури CVD |
| 163. | Назвіть значення абревіатури РVD |
| 164. | Назвіть значення абревіатури CVD |
| 165. | Назвіть значення абревіатури РVD |
| 166. | Як називається метод підвищення зносостійкості різальних інструментів, в основі якого лежать реакції в парогазовому середовищі, що оточує інструмент, унаслідок яких утворюються покриття. Вихідними продуктами служать газоподібні галогеніди, при взаємодії яких з іншими складовими сумішей (воднем, аміаком, окисом вуглецю і т. ін.) утворюються покриття. |
| 167. | Як називається метод підвищення зносостійкості різальних інструментів, що базується на фізичному випарі або розпиленні речовини у вакуумний простір камери з подальшою подачею реакційного газу (N2, O2, CN4 та ін.). Унаслідок плазмохімічної реакції іонізованого потоку металевої плазми і реакційного газу на поверхні інструмента конденсується покриття. |
| 168. | МеГ + Н2 + CnHm ( MeС + HГ + Н2 , де Ме – метал; Г – галоген; m, n – цілі числа. Наведена хімічна реакція нанесення покриття з утворенням …. |
| 169. | МеГ + Н2 + N2 ( MeN + HГ + Н2 , де Ме – метал; Г – галоген; m, n – цілі числа. Наведена хімічна реакція нанесення покриття з утворенням …. |
| 170. | МеГ + Н2 + CO2 ( MeOm + HГ + CO, де Ме – метал; Г – галоген; m, n – цілі числа. Наведена хімічна реакція нанесення покриття з утворенням …. |
| 171. | МеГ + Н2 + ВГ ( MenBm , де Ме – метал; Г – галоген; m, n – цілі числа. Наведена хімічна реакція нанесення покриття з утворенням …. |
| 172. | Синтез ультрадисперсних алмазів здійснюється … |
| 173. | Структура якої молекули наведена на рисунку? |
| 174. | Структура якої молекули наведена на рисунку? |
| 175. | Структура якої молекули наведена на рисунку? |
| 176. | Структура якої молекули наведена на рисунку? |
| 177. | Який тип кристалічної гратки молекули наведений на рисунку? |
| 178. | Який тип кристалічної гратки молекули наведений на рисунку? |
| 179. | Який тип кристалічної гратки молекули наведений на рисунку? |
| 180. | Із чого отримують синтетичні алмази? |
| 181. | Чому для обробки стальних виробів доцільно застосовувати не алмазний, а ельборовий інструмент? |
| 182. | Яким чином змінюється пластичність твердих сплавів в залежності від вмісту карбідної фази? |
| 183. | Яким з методів вимірюють твердість м'якої сталі? |
| 184. | Яким з методів вимірюють твердість загартованої сталі? |
| 185. | Метод вимірювання твердості Бринелля використовує індентор у вигляді …. |
| 186. | Здатність інструментального матеріалу зберігати свої ріжучі властивості до досягнення певної температури називається… |