## Slide 1: ЛЕКЦІЯ №1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ СПОСОБИ ОБРОБКИ КАМЕНЮ
наближена обробка виробу за формою і розмірами
точна
обробка виробу за формою і розмірами
фактурна обробка
Технологічна схема обробки природного каменю
Технологія обробки каменю – це сукупність технологічних процесів, в результаті яких облицювальному каменю надають необхідну форму, розмір і фактуру лицьової поверхні.
Всі технологічні процеси обробки каменю засновані на його направленому руйнуванні.
По процесу руйнування розрізняють: обробку різанням (абразивна), сколюванням (ударна) і нагріванням (термічна); по стадії (етапу) руйнування – обробку за формою і розмірами та фактурна обробка; по виду руйнування – обробка наближена і точна.

## Slide 2
ЛЕКЦІЯ №1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ СПОСОБИ ОБРОБКИ КАМЕНЮ
а
б
в
Перетворювач енергії (електричної, хімічної) в механічну
Передача механічної енергії (кінематична схема)
Робочий механічний орган
Оброблюваний матеріал (середовище)
Генератор
Енергетичне поле чи потік
Оброблюваний матеріал (середовище)
Генератор
Енергетичне поле чи потік
Оброблюваний матеріал (середовище)
Перетворювач енергії в механічну
Передача механічної енергії
Робочий механічний орган
Принципова схема обробки гірських порід:
а – механічний спосіб; б – немеханічний; в – комбінований
Методи обробки гірських порідподіляються на такі три основні групи:
механічні,
фізико-технічні (немеханічні),
комбіновані

## Slide 3
ЛЕКЦІЯ №1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ СПОСОБИ ОБРОБКИ КАМЕНЮ
По видах впливу і особливостям процесу фізико-технічні способи обробки можна розділити на:
1) динамічні, які характеризуються високоударним динамічним впливом робочого енергетичного потоку на механічні властивості оброблюваного середовища, які призводять до втрати її цілісності (гідравлічний, гідроабразивний, абразивнодинамічний, ультразвуковий, електрогідродинамічний способи);
2) термічні, які характеризуються збудженням і розвитком у часі термічних процесів у тілі оброблюваного об'єкта під дією енергетичних полів і потоків, що мають властивості, необхідні для ініціювання цих процесів (термічний, електротермічний, променевий, лазерний, плазменний способи);
3) термодинамічні, базуються на ударному збудженні в середовищі складного комплексу механічних і термічних явищ і фазових переходів, поєднаних з вилученням продуктів руйнування від зони обробки, під термогазодинамічним впливом швидкісного (звукового і надзвукового) газового потоку.

## Slide 4
ЛЕКЦІЯ №1. ТЕРМОГАЗОДИНАМІЧНА ОБРОБКА ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ
Термогазодинамічна обробка каменю здійснюється під термічною (температура близько 1300–1700оС) і динамічною (швидкість 2200–2500 м/с) дією надзвукового газового струменя, який направляється на оброблювану поверхню, де відбувається відокремлення і відслоювання верхнього шару каменю.

## Slide 5
ЛЕКЦІЯ №1. ТЕРМОГАЗОДИНАМІЧНА ОБРОБКА ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ
Гірські породи по оброблюваності термогазоструминним інструментом розділяються на три класи:
легкообролювані породи, до яких відносяться грубозернисті граніти з добре вираженими кристалами кварцу та міцністю на стиск 120–150 МПа;
породи середньої оброблюваності, до яких відносяться граніти зі змістом кварцу до 30 % і межею міцності при стиску до 200 МПа;
важкооброблювані породи, до яких відносяться граніти та інші подібні до них гірські породи, які мають вміст кварцу до 20 %, а їхня межа міцності при стиску становить 200 МПа і вище.
Фактурна обробка природного каменю
термогазоструминним пальником

## Slide 6: Лекція 1. КОНСТРУКЦІЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ТЕРМОГАЗОДИНАМІЧНОЇ ОБРОБКИ КАМЕНЮ
Принципова схема термогазогенератора
1 – головка з форсунками; 2 – камера згорання; 3 – стінка камери згорання;
4 – охолоджуюча порожнина;
5 – зовнішній кожух; 6 – сопло Лаваля;
7 – торцевий кожух
По своїм технологічним характеристикам термогазоструминний інструмент ділиться на терморізаки (для прорізання щілин у породному масиві) і термовідбійники (для обробки поверхонь блоків або готових виробів, а також для надання їм товарного вигляду).
Система подачі компонентів.
Включає в себе систему подачі окислювача, пального і охолоджуючого реагенту. Ця система складається із трубопроводів, клапанів, регуляторів, баків і джерел тиску
В залежності від виду палива і цільового призначення термогазогенератора розрізняють двохкомпонентні (повітря, паливо), трьохкомпонентні (повітря, паливо, вода) і багатокомпонентні (терміт для збільшення температури струменя, флюс, тверді, абразивні порошки, вода) системи забезпечення.

## Slide 7
Лекція 1. ВИДИ ПАЛЬНИКІВ
Гасово-кисневий термовідбійник
ТР–14/22-5М (а) і схема його живлення (б)
Бензо-повітряний термовідбійник Т–3 (а) і схема його живлення (б)
Інжекторний пальник типу L–100/12

## Slide 8
Лекція 1. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЛЬНИКІВ
Тип пальника | Подача кисню, МПа | Подача пропану, МПа
L–28/3 | 0,4 | 0,04
L–44/5 | 0,5 | 0,04
L–100/12 | 0,8–0,9 | 0,08–0,1
L–150/18 | 0,8–1 | 0,08–0,12
Технічна характеристика
інжекторних пальників
Показники | Т–5 |  | Т–3 | ЛТ–1 | АЯ–3 | ТВ–3
Паливо | бензин |  |  |  |  | 
Охолодження | повітря |  |  |  |  | 
Тиск подачі палива і повітря, МПа | 0,4–0,6 | 0,4–0,6 |  | 0,3–0,6 | 0,4–0,6 | 0,6–0,8
Витрата повітря, м3/хв | 2,5–3,0 | 0,25–0,3 |  | 0,15 | 0,29–0,3 | 0,48–0,5
Витрата палива, л/год | 10–12 | 0,8–0,9 |  | 0,6–0,7 | 0,1–0,11 | 1,8
Маса інструмента, кг | 3,5 | 2,3 |  | 1,6 | 2,0 | 3,5
Технічна характеристика бензо-повітряних термовідбійників
Паливо | гас
Тиск подачі кисню, МПа | 1,2–1,5
Витрата кисню, м3/год | 15–18
Витрата палива, л/год | 10–12
Охолодження | водяне
Діаметр калібратора, мм | 22
Довжина інструмента, мм | 470
Маса інструмента, кг | 2,3
Технічна характеристика гасово-кисневого
термовідбійника ТР‑14/22-5М

## Slide 9
Переваги:
висока продуктивність – в 2–3 рази вища, ніж при механічній обробці;
скорочення трудомісткості на операціях, де цей інструмент використовується;
відсутність витрати дорогого твердосплавного інструмента;
висока якість кам'яних виробів (природна фактура, рівний рельєф) та відсутність мікропорушень поверхневого шару виробу;
відсутність пилу, що не призводить до появи таких професійних захворювань як силікоз;
легка, переносна конструкція, що дає можливість використання даного інструменту на будь-якому каменеобробному підприємстві.
Недоліки:
значний рівень шуму при роботі;
велика витрата робочої суміші;
залежність використання даного обладнання і його продуктивності від властивостей оброблюваної породи, оскільки таким способом в основному ріжуть або обробляють вивержені кварцевміщуючі породи.
Лекція 1. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
ТЕРМОГАЗОДИНАМІЧНОЇ ОБРОБКИ

## Slide 10
Лекція 1. ЛАЗЕРНА ОБРОБКА
Лазер (потік фотонів) – пристрій, що генерує когерентні і монохроматичні електромагнітні хвилі видимого діапазону за рахунок вимушеного випромінювання світла атомами (іонами, молекулами) активного середовища. Слово "лазер" – абревіатура слів англійської фрази "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" – посилення світла вимушеним випромінюванням.
Типи лазерів: твердотільні, газові лазери, лазери на парах металів, напівпровідникові лазери та ін.
YAG-твердотільні лазери працюють на основі алюмоітрієвого граната. Накачування активного елемента здійснюється високовольтними розрядними лампами. Довжина хвилі випромінювання твердотільного лазера – 1 мкм.
YAG-твердотільні лазери ріжуть неметалічні матеріали значно гірше газових, однак мають переваги при різанні металів – з тієї причини, що хвиля довжиною 1 мкм відбивається гірше, ніж хвиля довжиною 10 мкм.

## Slide 11: Лекція 1. ТИПИ ЛАЗЕРІВ
CО2-лазери – це газові лазери на основі суміші газів CО2–He–N2. Збудження суміші здійснюється різними видами електричного розряду в газах. Довжина хвилі випромінювання CО2-лазера – 10 мкм. Нині найбільш компактними і ефективними є так звані щілинні лазери з накачуванням високочастотним розрядом. Вони забезпечують так званий суперімпульсний режим випромінювання на відміну від інших CО2-систем. Це значить, що світловий потік не безперервний, а складається з імпульсів із частотою 10–20 кГц, так що при середній потужності, наприклад, 500 Вт потужність в імпульсі становить 1000–1500 Вт. При різанні це дуже важливо, тому що зменшується ширина різа, поліпшується якість і знижується поріг початку різання.
До лазерів на парах металів відносять: гелій-кадмієвий лазер, гелій-ртутний, лазер на парах міді та золота. Джерелом накачування таких лазерів служить електричний розряд і використовуються вони переважно в археології та наукових дослідженнях.
Напівпровідникові лазери найпоширеніші в світі, їх застосовують в голографії, лазерних указках, лазерних принтерах та в зчитувачах компакт-дисків. Джерелом накачування є електричний струм.

## Slide 12: Лекція 1. ФІЗИЧНА СУТЬ ПРОЦЕСУ ЛАЗЕРНОЇ ОБРОБКИ
Лазерний промінь фокусується на поверхні виробу в точку дуже малого діаметра (0,02–0,2 мм). Завдяки такому фокусуванню на поверхні матеріалу створюється надзвичайно висока густина потужності лазерного випромінювання. Це приводить до практично миттєвого плавлення і випаровування матеріалу, що знаходиться в зоні впливу лазерного променя. При лазерній обробці розплавлений і випарений матеріал видаляється струменем стисненого газу, а сам лазерний промінь переміщається по поверхні матеріалу. Лазерний факел у зоні обробки містить у собі продукти ерозії в конденсованій фазі та їхні плазменні утворення, що розлітаються від опромінюваної поверхні зі швидкістю до 10 м/с. У випадку лазерного гравірування або маркування видаляється тільки тонкий поверхневий шар матеріалу.
Фази лазерної обробки

## Slide 13: Лекція 1. КОНСТРУКЦІЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЇ ОБРОБКИ КАМЕНЮ
Комплекс обладнання для лазерного різання включає:
координатний стіл;
комп'ютерну систему керування координатним приводом;
технологічний лазер;
систему транспортування випромінювання;
робочу головку;
пристрої подачі стисненого газу та видалення продуктів горіння (деструкції);
інші додаткові пристрої та системи: блок вимірювання потужності, юстировочний лазер, датчик положення, контур охолодження та ін.
Координатні столи призначені для переміщення лазерного променя по поверхні матеріалу відповідно до заданого контуру лазерного різання або малюнку лазерного гравірування, а також для встановлення заготовки.
Схеми розміщення лазерної оптики на каретці порталу координатної системи: а – рухомий лазер; б – нерухомий лазер ("літаюча" оптика); 1 – несуча конструкція порталу; 2 – каретка; 3 – пристрій вертикального переміщення; 4 – лазер; 5 – оптичний коліматор; 6 – блок повороту випромінювання; 7 – робоча головка.

## Slide 14: Лекція 1. КОНСТРУКЦІЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЇ ОБРОБКИ КАМЕНЮ
Система керування координатним приводом призначена для керування переміщенням лазерного променя відносно координатного стола і відслідковування відповідності лазерної обробки кресленню виробу. Апаратні і програмні засоби системи керування включають керуючий комп'ютер і блок керування приводом. Вихідні дані (креслення) для лазерного різання та гравірування представляються в електронному вигляді у форматах DXF, DWG (AutoCAD) або CDR (CorelDRAW).
Система транспортування випромінювання (поворотна і фокусуюча оптика) призначена для транспортування лазерного випромінювання від технологічного лазера до поверхні матеріалу та створення заданого розподілу густини потужності випромінювання на поверхні матеріалу. Оптична система лазерної технологічної установки включає 3–5 поворотних дзеркала, фокусуючий об'єктив і оптичний затвор. Додатково в неї можуть входити трасувальний червоний лазер (юстировочний лазер), блок вимірювання потужності випромінювання, телескопічний розширник пучка (оптичний коліматор), фазообертач та інші пристрої.
Юстировочний лазер – це пристрій для випромінювання лазера видимого діапазону в траєкторію пучка. Він використовується при необхідності підсвічування траєкторії і точки фокусування лазерного пучка.
Блок вимірювання потужності – це пристрій, який забезпечує контроль потужності випромінювання в тому випадку, коли в лазер не вбудований точний контроль потужності чи технологічний процес потребує високоточного контролю потужності.

## Slide 15: Лекція 1. КОНСТРУКЦІЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЇ ОБРОБКИ КАМЕНЮ
Оптичний коліматор – пристрій для розширення лазерного пучка в діаметрі (з 3–6 мм до 10–15 мм) і його передачі до ріжучої головки. Таке розширення дозволяє передавати лазерний пучок на значні відстані. Коліматор використовується майже завжди, і особливо тоді, коли оптична відстань від лазера до ріжучої головки велика.
Блок повороту випромінювання – являє собою поворотне дзеркало на юстировочному пристрої та використовується при побудові оптичної системи передачі випромінювання в тому випадку, коли лазер не стоїть на рухомій каретці, а закріплений на порталі (рис. 5.2, б).
Датчик положення – використовується для точного вимірювання відстані від робочої головки до поверхні матеріалу з метою автоматичної її підтримки.
Робоча головка – це пристрій, який безпосередньо здійснює різання чи обробку матеріалу (рис. 5.3). Вона складається із фокусуючої оптики і сопла для подачі в область фокуса газу під тиском. Лазерна установка може оснащуватись декількома робочими головками з різною фокусною відстанню для різних матеріалів різної товщини.
Система подачі стисненого газу служить для забезпечення процесу лазерної обробки (тиск подачі до 4 атм). Система вентиляції призначена для збору і видалення газоподібних і аерозольних продуктів розпаду, які утворюються при лазерному впливі на матеріал.
Система охолодження, як правило, водяна двоконтурна. Перший внутрішній контур заповнюється дистильованою водою, яка, в свою чергу, охолоджується або проточною водою другого зовнішнього контуру, або фреоновою холодильною установкою.

## Slide 16: Лекція 1. НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ
Лазерне маркування і гравірування – це технологія, яка дозволяє наносити зображення неконтактним методом практично на будь-які матеріали, в тому числі і на камінь. Вона заснована на видаленні поверхневих шарів матеріалу або зміні їхнього кольору і структури під дією лазерного випромінювання. У місці впливу лазерного пучка розвиваються високі температури, при яких випаровується тонкий шар матеріалу, що приводить до утворення рельєфу на поверхні виробу. Завдяки високій точності лазерного маркування (товщина лінії 50–100 мкм) можна наносити досить складні зображення з високим ступенем захисту від підробок. Такі зображення імпортуються зі стандартних редакторів векторної графіки та за допомогою ПК і лазерної установки наносяться на виріб.
Лазерне гравірування на склі
Одним з напрямків використання лазера є обробка скла та кварцу, а саме виконання об’ємних зображень в матеріалі. Воно основане на фокусуванні випромінювання не на поверхні матеріалу, як у випадку різання чи маркування, а в середині нього. Під впливом короткого імпульсу випромінювання в точці фокусування відбувається мікровибух, що змінює однорідність матеріалу. Таким чином, формується один з пікселів, які складають зображення.

## Slide 17: Лекція 1. НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ
Лазерне зварювання. Висока густина енергії в малій локальній області дозволяє здійснювати зварювання на відстані 0,5–1 мм від каменів або тонких зварних з’єднань у виробі. Використання лазерного зварювання включає: можливість ремонту точкових пор у зливках із благородних металів, можливість зварювання виробів, виготовлених за технологією лиття з каменями, можливість зварювання платини, золота, срібла.
Результуючий зварний шов значно міцніший, чим традиційне місце спаювання. Стики, зварені лазером на 260 % міцніші, чим аналогічні стики, спаяні пальником; на 43 % міцніші, чим зварювання мікроплазмою. Їхня міцність становить 95 % від міцності цільного металу.
Лазерне свердління. Сучасна лазерна технологія дозволяє пробивати отвори в різноманітних типах каменів з високою швидкістю і якістю. Використання лазерних технологій дозволяє легко переходити з однієї форми отвору на іншу. Так виконують отвори в алмазах при виготовленні фільєр для волочіння проволоки (наприклад, вольфрамової) та отвори в корунді для виготовлення технічних деталей (наприклад, опори для осей шестерней в годинниках).
Точність обробки отвору діаметром 0,03–0,08 мм у заготовках технічних каменів товщиною 0,5–0,8 мм становить ±0,005 мм. Час обробки заготовки 0,1–1 с.
Обробка алмазів. Розвиток лазерних технологій і поява високоточних лазерних випромінювачів відкрили можливості застосування лазерних установок в обробці алмазів. В ювелірній промисловості при огранюванні алмазів у діаманти, такі операції як розмітка кристалів, їхнє розпилювання і обдирка можуть здійснюватися за допомогою твердотільного лазера малої потужності. Для вирішення цього завдання застосовуються спеціальні п'ятикоординатні верстати і програмне забезпечення, яке дозволяє одержувати діаманти максимального розміру з вихідного природного кристала.
Технологія лазерного таврування дозволяє наносити на алмаз клеймо довжиною від 50 мкм та використовується для захисту продукції від підробок (введення власного логотипа і серійного номера на діаманти).

## Slide 18: Лекція 1. ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ЛАЗЕРНОЇ ОБРОБКИ
Переваги:
висока концентрація направленої енергії та її локальність, що дозволяє обробляти тільки локальну ділянку матеріалу без нагрівання іншого об'єму та порушення його структури;
висока технологічність лазерного променя, тобто можливість регулювання параметрів обробки в широкому інтервалі режимів;
висока автоматизація процесу;
виключення механічного впливу на оброблюваний матеріал;
відсутність шкідливих відходів та ін.
Недоліки:
висока енергоємність процесу;
можливість різання кам’яних заготовок товщиною не більше 5 мм;
негативний вплив високої температури на фізико-механічні властивості каменю при неоптимальних режимах обробки;
висока вартість лазерного обладнання (лазерна установка коштує близько 400 тис.євро).