## Slide 1: Будівельні матеріали з відходів гірничої промисловості

## Slide 2: Загальна характеристика відходів
Найбільша кількість порід і відходів збагачення, що попутно видобуваються, пов'язано з видобутком і переробкою залізних руд.
В Криворізькому басейні щорічний вихід порід, що попутно видобуваються, становить близько 50 млн м3. На залізорудних підприємствах країни обсяг пустих порід, що видаляються, досягає 400 млн м3, у тому числі скельних порід більше 70%. Крім того, відходи після збагачення руди становлять понад 200 млн т.
Раціональна сфера застосування побічних продуктів гірничодобувних підприємств ‒ це промисловість нерудних будівельних матеріалів.

## Slide 3: Методи збагачення залізних руд

## Slide 4: Залізисті кварцити
Складаються з оксидів заліза та кремнезему.
Непридатні для збагачення залізисті кварцити та інші скельні породи вивозяться у відвали. Однак з них можна виготовляти крупний заповнювач для важкого бетону, а також баластний матеріал для залізничного будівництва.
Гранулометричний склад відвальних залізистих кварцитів та інших скельних порід коливається у широких межах.
Їхня істинна густина зазвичай становить 2,8-4,6 г/см3, середня щільність - 2600-4100 кг/м3, водопоглинання - 0,2-8%, морозостійкість досягає 200 циклів.

## Slide 5
За хімічним складом відходи ГЗК можна розділити на 3 групи (%):
кварцові (Si02>65),
силікатні (Si02<65, Fe<15),
залізисті (Fe > 15).

## Slide 6: Відходи при видобуванні будівельного каменю
При видобуванні облицювального каменю, переробці на щебінь гірських порід, виробництві вапна утворюються відходи у вигляді негабариту, відсіву, кам'яного борошна.
Різноманітність видів гірських порід, їх складу, технологічних особливостей отримання основних продуктів зумовлює і різноманітність якісних характеристик відходів нерудних будівельних матеріалів.

## Slide 7: Відсів
Найбільш масовими відходами є відсіви (висівки), що утворюються при виробництві будівельного щебеню.
Це піщано-щебенева суміш з максимальною крупністю щебеню 10 мм і вмістом домішок до 10-25%.
При виробництві щебеню з вивержених порід обсяг відсівів досягає 25%, а з осадових - 45% від обсягу гірничої маси, що переробляється.

## Slide 8: Відходи пиляного каменю
При видобутку пиляного каменю технологічними відходами є кам'яне борошно з фракцією 0-5 мм, шматки різної величини і негабаритний камінь.
Кількість відходів може перевищувати 50 % об'єму пласта, що розробляється.

## Slide 9: Заповнювачі на основі залізистих кварцитів
Морозостійкість – F150-300;
Хімічний склад:
SiO2 – не менше 97,7%;
Al2O3 – не більше 1,6%;
Fe2O3 – не більше 0,6%;
MnO – не більше 0,2%;
CaO – не більше 0,11%;
TiO2 – не більше 0,15%;
MgO – сліди; P2O5 – не більше 0,03%;
Na2O – не більше 0,08%.
Залізисто-кварцитовий щебінь відповідає ДСТУ Б В 2.7-75-98. Щебінь і гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови.
Використання: при відсипанні фундаментів під час будівництва та ремонту автомобільних доріг; як баластний шар залізничної колії та автомобільних доріг, верхніх шарів дорожнього покриття; під час заповнення для бетонних сумішей усіх марок, у т.ч. для бетонних конструкцій відповідального призначення; при зведенні фундаментів, стін, будівель та споруд; як заповнювач при зведенні бетонних та масивних залізобетонних споруд; для будівництва декоративного фундаменту, огорож, фонтанів; для мощення тротуарів, вулиць, площ; для очищення води в промислових та побутових фільтрах. У західних країнах щебінь кварцитовий традиційно використовується при будівництві аеропортів.

## Slide 10: Схема виробництва будівельного щебеню з відходів ГЗК

## Slide 11: Хвостосховище (Північний ГЗК)

## Slide 12: Заповнювачі на основі залізистих кварцитів
Кварцово-залізистий пісок складається з частинок розміром 0,14-0,63 мм. Наявність у складі цих відходів великої кількості сполук заліза зумовлює їх більшу щільність, ніж природного піску.
Використання кварцово-залізистих пісків в якості дрібного заповнювача збільшує середню щільність піщаного бетону на 100-250 кг/м3, а звичайного — на 50-100 кг/м3.

## Slide 13: Схема фракціонування відходів збагачення ГЗК

## Slide 14: Заповнювачі із відсівів каменеподрібнення
Основна маса відходів виробництва нерудних матеріалів придатна для переробки на щебінь, пісок, кам'яне борошно.
Експлуатаційні витрати на отримання з відходів, наприклад щебеню, у 2-2,5 рази нижчі, ніж у спеціалізованих кар'єрах.
При розробці сучасних технологічних схем виробництва кам'яних матеріалів передбачають низку додаткових операцій із сортування, очищення та, при необхідності, подрібнення відходів.

## Slide 15: Використання відходів обробки гірських порід