## Slide 1: Будівельні матеріали на деревних заповнювачах і мінеральних в'яжучих

## Slide 2: Арболіт
це легкий бетон на заповнювачах рослинного походження, що попередньо оброблені розчином мінералізатора.

## Slide 3: Орієнтовні склади арболіту
Компонент | Витрати компонентів на 1 м3 залежно від класу бетону, кг |  |  |  |  | 
 | В0,35 | В0,75 | В1 | В2 | В2,5 | В3,5
Портландцемент М400 |  |  |  |  |  | 
Дрібняк сухий |  |  |  |  |  | 
Дрібняк із рисової соломи | 300 | 340 | 370 | 400 | - | -
Костриця із коноплі і льону | 230 | 320 | 360 | 440 | - | -
Хлорид кальцію** | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9
Вода, л |  |  |  |  |  | 
Компонент | Витрати компонентів на 1 м3 залежно від класу бетону, кг |  |  |  |  | 
 | В0,35 | В0,75 | В1 | В2 | В2,5 | В3,5
Портландцемент М400 |  |  |  |  |  | 
Дрібняк сухий |  |  |  |  |  | 
Дрібняк із рисової соломи | 300 | 340 | 370 | 400 | - | -
Костриця із коноплі і льону | 230 | 320 | 360 | 440 | - | -
Хлорид кальцію** | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9
Вода, л |  |  |  |  |  | 

## Slide 4: Схема виробництва виробів з арболіту на деревних відходах
1 – приймальний майданчик;
2 – конвеєр;
3 – рубильна машина;
4 – циклон;
5 – стрічковий конвеєр;
6 – молоткова дробарка;
7 – пневмоконвеєр;
8 – циклон;
9 – проміжний бункер;
10 – віброгрохот;
11 – бункер;
12 – ванна;
13 – розмішувач;
14 – дозатори;
15 – арболітоукладач;
16 – формувальний пост;
17 – бункер для заповнювача;
18 – дозатор для води;
19 – розчиноукладач;
20 – кран;
21 – пост витримки.

## Slide 6: Фіброліт
будівельний плитний матеріал.
Виготовляється зі спеціальних деревних стружок (шерсті) та неорганічної в'яжучої речовини.
Деревна шерсть має наступні розміри:
довжина 200-500 мм,
ширина 4-7 мм,
товщина 0,25-0,5 мм.

## Slide 9: Цементно-стружкові плити (ЦСП)
Це композиційний матеріал, який має високу міцність, водо- та біостійкість і відноситься до нетоксичних, важкоспалимих, легкооброблюваних матеріалів

## Slide 11: Тирсобетон
це матеріал на основі мінеральних в'яжучих речовин і деревної тирси
Застосовують у монолітному будівництві або для виготовлення дрібних стінових блоків для зовнішніх стін при зведенні малоповерхових будинків
Має високі тепло- і звукоізоляційні властивості, добре обробляється різальними інструментами, обробляється фарбами, керамічною плиткою і штукатурним розчином.

## Slide 12: Схема технологічної лінії виробництва тирсобетону

## Slide 13: Термопласт сипкий термоізоляційний матеріал
Отримують змішуванням деревної тирси та глиносмоляної пасти.
Матеріал | Витрата матеріалів (кг) для отримання 1 м3 термопласту в насипному стані
Глина (природної вологості) | 100-150
Тирса | 150-200
Масляний антисептик | 40-50
Вода | 100-150

## Slide 14: Ксилоліт – штучний будівельний матеріал із суміші цементу, тирси, азбесту.
Суміш магнезійного цементу з тирсою під назвою ксилоліту застосовується для покриття підлог
не горить і малотеплопровідний, морозостійкий і водостійкий, не боїться ударів і витримує значні навантаження, має високий показник стирання.

## Slide 15: Ксилобетон
Для бетонів, наприклад класу В2 (марки М25), може бути прийнята орієнтовна витрата портландцементу 200 кг/м3, гашеного вапна - 100 кг/м3 і тирси 200 кг/м3.
Ксилобетони залежно від об'ємної концентрації тирси виготовляють щільністю 950-1250 кг/м3, з коефіцієнтом теплопровідності в межах 0,244-0,430 Вт/(м°С).
Їх застосовують для монолітних набивних стін та дрібних стінових блоків, призначених для одноповерхових житлових будівель, тваринницьких приміщень, гаражів, сараїв, майстерень.
Різновидами ксилобетону є ксилоізол, що включає поряд з портландцементом вапняне тісто і 5% розчин кухонної солі.
Терміз і термізол містять іще й діатоміт, трепел або золу ТЕС.
це різновид легкого бетону, заповнювачем якого є тирса, а в'яжучою речовиною ‒ цемент або вапно і гіпс.

## Slide 16: Короліт
конструктивно-теплоізоляційні плити на основі кори і мінеральних в'яжучих

## Slide 17: Хемпкріт утеплюючий матеріал на основі костриці конопель
Утеплювач виготовляється з 3 компонентів: конопляна костриця (внутрішня частина стебла промислової коноплі, що залишається після відділення волокон), в’яжуче "П’ятий Елемент" (авторська розробка компанії Hempire, в'яжуче на основі вапна без додавання піску чи цементу) та вода.