Задача 9.17.

Визначити ймовірність безвідмовної шпильки колектора, якщо тепловий режим її роботи зображено на малюнку, причому

Т1=500(С		L1=0,05

Т2=400(С		L2=0,15

Т3=300(С		L3=0,80

(В(Т1=350 МПа	(1=27%

(В(Т3=650 МПа	(3=25%

Робоче навантаження разом з натяжкою (0=340 МПа

Для T([T1…T3] прийняти лінійний закон (В. (R1=(R2=(R3=0,1; (F=0,15.

Розв'язок .

Приведемо нестаціонарний режим температур до еквівалентного стаціонарного. Для цього використаємо лінійне правило додавання пошкоджень:

де

;;

t1=(1((e;t2=(2((e; t3=(3((e.

В свою чергу:

(e,Te – час до руйнування та температура стаціонарного еквівалентного режиму.

Після підстановки:

Звідки:

де

Тоді:

=717,7 К  (444,3 0С)

Знайдемо (В для Те із лінійного наближення:

Звідки:

Знаходимо коефіцієнти запасу міцності по несучій здатності:

Тоді:

За таблицями квантилів знаходимо: P(R(F)=0.919

# Text boxes

## T

### І

### ІІ

### І

### ІІІ

### І

## (

Рис. 9.17

GBe      МПа

650

(Вe

350

573     Te     773       T

Рис. 9.18