## Slide 1: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА
ПЕРЕРОБКА ТА ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

## Slide 2: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА
Використання видобутих корисних копалин в народному господарстві відбувається за однією з наведених схем:
видобування – використання;
видобування – переробка – використання;
видобування – збагачення – використання;
видобування – збагачення – переробка – використання.

## Slide 3: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА
Склад мінеральних зерен:
а – в концентраті; б – в проміжному продукті; в
– у відходах

## Slide 4: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА
Класифікація процесів і методів збагачення корисних копалин
Технологічні процеси збагачення:
підготовчі;
основні;
допоміжні.

## Slide 5: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА
Класифікація процесів і методів збагачення корисних копалин
Технологічні процеси збагачення:
підготовчі (подрібнення, розмелювання та класифікацію (розподіл відповідно до крупності) первинного матеріалу);
основні (отримують окремо корисні компоненти в чистому вигляді чи у вигляді концентрату з достатньо високим вмістом необхідного компоненту і пусту породу (хвости));
допоміжні (зневоднювання продуктів збагачування, надання їм необхідного технологічного, транспортабельного вигляду, а також для очищення повітря і води, які забруднилися в процесі збагачення).

## Slide 6: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА
Схема збагачення енергетичн ого вугілля
https://www.youtube.com/watch?v=NaPUdob0IWo

## Slide 7: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА
Методи збагачення
Найбільш широке застосування знайшли такі методи:
гравітаційні – використовують відмінності в щільності корисного компоненту та породи;
флотаційні – використовують відмінності фізико-хімічних властивостей поверхні мінеральних часточок і пустої породи, зокрема здатність
змочуватися водою;
магнітні – використовують різницю магнітних властивостей;
електричні – використовують різницю електричних властивостей;
спеціальні методи, які використовують різницю світло-
відзеркалюючих властивостей, радіоактивності, здатності утримуватись на жирових поверхнях (алмази) або розчинятись у ртуті (золото).

## Slide 8
ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА
Загальна схема і показники збагачення

## Slide 9: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА
Вихід продукту збагачення в кількісному відношенні характеризується показником к, а вихід
відходів – показником γхв, які складають
к = ( Qк/Q) 100 %;
γхв = (Qхв/Q) 100 %,
де Q, Qк, Qхв – кількість відповідно вихідного матеріалу, концентрату і відходів (хвостів).
Якщо вхідний матеріал приймаємо за 100 % (γ = 100 %), то баланс продуктів збагачення можна записати у вигляді:
γ = γк + γхв = 100 %,
а розподіл корисного компоненту відповідно:
  100  к хв.
Рівень добування компоненту в продукті та втрати його у відходах складають:= к (β/α) %.
к = к (β/α) %.

## Slide 10: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА
Грохочення матеріалу.
Грохоти нерухомі:
колосникові;
конічні.
Колосникові грохоти установлюють перед першою і рідше перед другою стадією подрібнення, конічні ж грохоти використовують для розділення сипучих матеріалів – піску та гравію.

## Slide 11: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА
Грохочення матеріалу.
Грохоти рухомі:
барабанні грохоти, в яких рухомою частиною є тільки сито;
вібраційні грохоти, в яких рухається увесь корпус разом з ситами.
З підгрупи вібраційних грохотів найчастіше використовують на усіх стадіях грохочення інерційні грохоти. Робочими елементами
грохотів є сита різноманітної конструкції: колосникові, дротяні, штамповані, щілиноподібні. Виготовляють їх з металу, гуми,
поліуретану.

## Slide 12: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА Інерційний грохот:
1 – короб; 2 – вібратор; 3 – сита; 4 – пружини; 5
– опори; 6 – електродвигун

## Slide 13: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА
Подрібнення
Ступенем подрібнення називають співвідношення максимального розміру кусків до подрібнення до максимального розміру кусків після подрібнення:
і = Dmax/dmax.
Сучасні подрібнювальні апарати дозволяють отримати ступінь подрібнення і = 5…30. Подрібнення здебільшого відбувається в декілька стадій: крупне (з розмірами кусків 100…350 мм), середнє (40…100 мм), дрібне (3…40 мм) та перемелювання (менше 3 мм).

## Slide 14: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА
а для
групи:
Подрібнення
Апарати для подрібнення називають дробарками,
перемелювання матеріалу – млинами.
Залежно від конструкції дробарки поділяють на чотири
щокові, конусні, валкові та ударні.

## Slide 15: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА
Щокова дробарка
1 – нерухома щока;
2, 3 – рухома щока з валом; 4 – вал;
5 – головка шатуна;
6, 7 – розпірні плити;
8, 9 – вкладиші;
11, 12 – клини регулювання;
13 – маховик;
14, 15 – знімні футеровочні плити; 16 – гладка плита

## Slide 16: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА
Валкова дробарка
– пружина;
– кожух;
– валки;
– шестерня приводу валків;
– нерухомий підшипник;
– рухомий підшипник;
– рама

## Slide 17: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА
Молоткова дробарка
– ротор;
– вал;
– решітка;
– трижні;
– плити;
– корпус;
– завантажувальний бункер;
– молотки

## Slide 18: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА
Збагачення у потоці води:
а – концентрат; б – промпродукт; в – відходи
Основні процеси збагачення
1. Гравітаційні методи

## Slide 19: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА
Основні процеси збагачення
1. Флотація
1 - труба, по якій надходить суспензія подрібненої руди в воді, 2 - посудина, з якого капає флотационний реагент (масло), 3 - надходження повітря, засмоктує гвинтом, 4 - місце, де спливла корисна порода відділяється від осідає порожньої породи, 5 - стік
піни з корисною породою (концентрат)

## Slide 20
ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА
Основні процеси збагачення

## Slide 21
ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА
Основні процеси збагачення
Магнітне збагачення

## Slide 22
ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА
Магнітний сепаратор
https://www.youtube.com/watch?v=YhW3_tGf6O8

## Slide 23
ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА
Основні процеси збагачення
Електричне збагачення

## Slide 24: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА
Допоміжні процеси збагачення
Обезводнення продуктів збагачення
Вода у вихідному матеріалі може знаходитись у такому вигляді: вільна, капілярна, гігроскопічна і внутрішня. При зневодненні видаляють вільну вологу, яка присутня, переважно, у крупнозернистих продуктах збагачення; капілярну ж вологу, яка
знаходиться в дрібному продукті, важче видалити.
Для попереднього зневоднення застосовують дренування на нерухомих ситах. Більш повне зневоднення відбувається на рухомих ситах (грохотах). У цьому випадку
проводять також додаткове промивання матеріалу струменем води для змивання тонких глинистих часток.
Для видалення вологи з тонкозернистих продуктів збагачення дренування
недостатньо і капілярну вологу видаляють шляхом центрофугування, коли вода залишає матеріал під дією центробіжних сил.
Ще більш ефективним заходом для видалення вологи з тонкозернистих продуктів (після флотації) є фільтрування з використанням дискових вакуумфільтрів, в яких воду під дією вакууму відсмоктують через мікротканину.

## Slide 25: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА
Допоміжні процеси збагачення
Кускування корисних копалин
Основними способами кускування корисних копалин є
агломерація, грудкування та брикетування.

## Slide 26: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА
Виробництво щебеню та піску
Дробильно–сортувальний завод
схема ланцюга апаратів
– приймальний бункер;
– колосникова решітка;
– живильник;
– грохоти;
– конвеєри

## Slide 27: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА
Виробництво щебеню та піску
технологічна схема ДСЗ

## Slide 28: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА Виробництво щебеню та піску
Обладнання цеху крупного подрібнення на ДСЗ:
1 – приймальний бункер; 2 – живильник; 3 – приймальна лійка; 4 – грохот;
5 – дробарка, 6 – розвантажувальна лійка; 7 – аспіраційне укриття;
8 – аспіраціиний повітрепровід; 9, 10 – конвеєри подрібненого та підрешітного продукту; 11, 12 – бункери для просипаного та підрешітного матеріалів

## Slide 29: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА Дробильно-сортувальний завод

## Slide 30: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА Дробильно-сортувальний завод

## Slide 31: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА Мобільні дробарки

## Slide 32: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА Мобільні дробарки

## Slide 33: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА Виробництво керамічних виробів

## Slide 34: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА Виробництво керамічних виробів

## Slide 35: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА Виробництво керамічних виробів

## Slide 36: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА Виробництво керамічних виробів

## Slide 37: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА Виробництво керамічних виробів

## Slide 38: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА Виробництво керамічних виробів

## Slide 39: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА Виробництво керамічних виробів

## Slide 40: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА Виробництво керамічних виробів

## Slide 41: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА Виробництво керамічних виробів

## Slide 42: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА Виробництво керамічних виробів

## Slide 43: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА Схема виробництва силікатної цегли
1 – піч; 2, 6 – конвеєри; 3 – дробарка; 4 – підйомник; 5, 11 – бункери; 7, 9, 13 – живильники; 8 – млин; 10 –
пневмонасос; 12 – грохот; 14, 16 – змішувачі; 15 – силоси (реактори); 17 – прес; 18 – автомат-укладач; 19 – вагонетка; 20 – передавач; 21 – автоклав; 22 – кран; 2З – електровізок; 24 – очищувач вагонеток

## Slide 44: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА Коксування вугілля

## Slide 45: ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА Виробництва облицьовувальних плит
Технологічна схема виробництва облицьовувальних плит з блоків твердих порід включає наступні процеси:
розпилювання блоків на плити;
абразивну обробку лицьової сторони плит, яка складається з операцій вирівнювання поверхні з використанням грубого, а потім тонкого шліфування, доводки (дуже тонкого шліфування) та
полірування;
розкроювання та оконтурювання плит–заготовок на фрезерно-окантовувальних верстатах.