C-2. Розрахунок процесу розпилювання блоків на плити-заготовки (штрипсове розпилювання).

В якості робочого інструмента застосовують неармовані штрипсові пили за ГОСТ 103-76 і 82-70 (табл. 1) або алмазні штрипсові пили за ТУ 2-037-102-73 (табл. 2).

Таблиця 1

Розміри гладких штрипсових пил (у мм) за ГОСТ 103-76 і 82-70

| Довжина | Ширина | Товщина |
| --- | --- | --- |
| 3000–4000 | 100–180 | 3,3–7 |

Таблиця 2

Основні розміри алмазних штрипсових пил за ТУ 2-037-102-73

| Позначення | Загальна довжина, мм | Довжина робочої частини, мм | Товщина алмазних елементів, мм | Крок елементів, мм | Загальна кількість алмазних елементів, шт. | Вміст алмазів у пилі (карат) при концентрації, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 25 | 50 |
| 3405-0001 | 2000 | 1624 | 7 | 50 | 33 | 29,7 | 59,4 |
| 3405-0002 | 2000 | 1624 | 7 | 70 (100) | 20 | 18,0 | 36,0 |
| 3405-0003 | 2000 | 1624 | 8 | 35 | 20 | 22,0 | 44,0 |
| 3405-0011 | 2000 | 1624 | 7 | 35 | 70 | 63,0 | 126,0 |
| 3405-0012 | 3500 | 2439 | 8 | 50 | 50 | 77,0 | 147,0 |
| 3405-0013 | 3500 | 2439 | 7 | 50 | 50 | 45,0 | 90,0 |
| 3405-0014 | 2500 | 2474 | 8 | 50 | 50 | 55,0 | 106,0 |
| 3405-0021 | 3500 | 2474 | 7 | 50 | 50 | 63,0 | 126,0 |
| 3405-0022 | 3800 | 2439 | 8 | 35 | 70 | 77,0 | 147,0 |
| 3405-0023 | 3800 | 2439 | 7 | 35 | 70 | 45,0 | 90,0 |
| 3405-0024 | 3800 | 2474 | 8 | 50 | 50 | 55,0 | 105,0 |
| 3405-0031 | 4000 | 2814 | 7 | 50 | 50 | 30,6 | 61,2 |

1. Ширина пропилу:

bп = bр + bз, мм

де bр – ширина ріжучого елементу, мм;

bз – сумарна величина зазорів в пропилі, мм, для штрипсового розпилювання

bз=2d, мм,

де d – діаметр дробу, для щільних і міцних порід типу гранітів d = 0,6–1,0 мм, для менш щільних і міцних порід d = 0,8–1,2 мм.

2. Кількість штрипс, необхідних для розпилювання блоку на плити товщиною bпл

m=B0bп+bпл−1, шт.,

де В0 – ширина блока, мм.

3. Теоретично можлива кількість продукції після операції розпилювання в рік:

ST=1000⋅(m+1)⋅VПВ0, м2;

де VП – необхідний об’єм блоків, м3;

4. Реальна кількість продукції після розпилювання:

S1=ST ∙ Kp , м2/рік

де Kp – коефіцієнт виходу продукції після операції розпилювання, для граніту, габро, лабрадориту, діориту, базальту Kp = 0,85; для мармуру білого Kp = 0,75, для мармуру кольорового Kp = 0,6.

5. Швидкість різання верстату:

Vр=2n⋅Lх60, м/с

де n – частота гойдання пильної рами, подвійний хід/хв.;

Lх – довжина ходу, м;

Lх=L0+2lхх, м,

де L0 – довжина блоку, м;

lхх – довжина холостого ходу, м.

6. Величина робочої подачі при розпилюванні порід Sр, м/год, вибирається з врахуванням технічних характеристик верстата і породи, що розпилюється (табл. 3, табл. 4, табл. 5).

Таблиця 3

Раціональні швидкості робочої подачі (швидкості опускання пильної рами) при розпилюванні каменю гладкими штрипсовими пилами

| Вид сировини | Опускання пильної рами, мм/год. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вільне | Примусове |
| 1. Граніт янцівський, токівський, омелянівський | 7−8∗15−18** | 510−12 |
| 2. Граніт корнинський, кудашівський новоданилівський, капустинський, | 10−1220−25 | 5−714−16 |
| 3. Габро і лабрадорит | 15−2035−40 | 10−1225−30 |

Примітки. В чисельнику наведені раціональна швидкість при запилюванні або допилюванні, в знаменнику – при самому пилянні

Таблиця 4

Раціональні швидкості робочої подачі при розпилюванні каменю алмазними штрипсовими пилами

| Категорія міцності каменю | Група за розпилюваністю | Вид каменю | Орієнтована швидкість робочої подачі, мм/год. |
| --- | --- | --- | --- |
| Міцні | І | Граніт янцівський, токівський, лезниківський, кварцит шокшинський | 30–40 |
|  | ІІ | Граніт новоданилівський, танський, омелянівський, кудашівський, капустинський, маславський | 40–80 |
|  | ІІІ (а) | Граніт жежелівський, корнинський, богуславський, старобабанський | 80–100 |
|  | ІII (б) | Гранодіорит (покостівський), габро, лабрадорит | 100–130 |
|  | IV | Базальт, андезит | 130–150 |
| Середньої міцності | V | Мармур білгородський, рускеальський, чичканський; туф боліїський | 190–220 |
|  | VI | Мармур горовський, буровщинський | 270–300 |
|  | VII | Мармур коелгінський, уфалійський | 350–400 |
|  | VIII | Травертин, доломіт | 400–500 |
| Слабкі | IX | Вапняк | 800–1000 |

Таблиця 5

Раціональні швидкості робочої подачі при розпилюванні каменю твердосплавними штрипсовими пилами

| Група за розпилюваністю | Вид каменю | Швидкість робочої подачі мм/год. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | При запилюванні | При розпилюванні |
| VIII | Травертин, доломіт | 80–120 | 200–400 |
| IX | Вапняк. | 150–200 | 500–600 |

7. Запилювання здійснюється з моменту першого торкання штрипсовими пилами найбільш виступаючих ділянок на верхній грані розпилюваної ставки до занурення пил в блок каменю на 2/3 їх повної висоти, тобто приблизно на 70-100 мм. Цей етап характеризується роботою зі зменшеною швидкістю подачі і підвищеним вмістом дробу в пульпі для того, щоб уникнути уводів пил на початковій стадії розпилювання і тим самим забезпечити площинність поверхні пиляних плит. Щільність пульпи в цей період 1800кг/м3. Допилювання останніх 80-100 мм висоти ставки здійснюється при пониженій швидкості робочої подачі, що складає 40-50% оптимальних значень. Дріб в пульпу при цьому не добавляють (дозатор вимикають). Розпилювання вважається завершеним якщо ставка розпилена на всю висоту без недопилів. Допускається залишок мінімального недопилу 20-30 мм для ставки з недостатньо рівною нижньою гранню, а також при виявленні в процесі розпилювання тріщин в камені.

Коефіцієнт, що враховує зменшення продуктивності за рахунок врізання інструмента (запилювання), допилювання та недопилу блока

Kдоп=Н0−Hзап−Hдоп−HнедН0−Hнед+KSзHзапН0−Hнед+KSдHдопН0−Hнед,

Kдоп=Н0−Hзап−Hдоп−Hнед+KSз⋅Hзап+KSд⋅HдопН0−Hнед,

де Н0 – висота блока, що розпилюється, мм;

Hзап – величина врізання інструмента (запилювання), мм; Hзап = 2/3 hш = 70–100 мм;

Hдоп – величина допилювання блока, мм; Hдоп = 80–100 мм;

Hнед – величина недопилу блока, що запобігає його розвалюванню, мм; Hнед = 0–30 мм;

hш – висота штрипси, мм;

KSз та KSд – коефіцієнти зменшення робочої подачі відповідно при запилюванні і допилюванні блоку, приймаються в межах 0,40–0,5.

8. Технологічна продуктивність верстату

Qтех=L0⋅Sp⋅m⋅Kдоп1000, м2/год

9. Циклова продуктивність верстату

Qц=Qтех⋅Кц, м2/год

де Кц – коефіцієнт циклової продуктивності,

- для конвеєрних верстатів Кц = 0,98–1,0;

- для верстатів з візками Кц = 0,95–0,98.

10. Фактична продуктивність верстату:

Qф=Qц⋅Кф, м2/год

де Кф – коефіціент використання номінального річного фонду робочого часу,

- при роботі в 2 зміни Кф = 0,9;

- при роботі в 3 зміни Кф = 0,85.

11. Час, що витрачається на розпилювання одного блоку:

Ттех=НоS⋅Kдоп⋅1000, год., або Ттех=Тзап+Тпил+Тдоп, год.;

де Тзап, Тпил, Тдоп – відповідно час запилювання, розпилювання та допилювання, год;

Тзап=HзапSзап=HзапKSз⋅Sp, год.,

Тпил=НпилSp=Н0−Hзап−Hдоп−HнедSp, год.,

Тдоп=НдопSдоп=HдопKSд⋅Sp, год.,

12. Потрібна кількість верстатів:

Nр=STQф⋅F, шт.;

де F – річний фонд робочого часу при n-змінній роботі, год;

Отримане значення округлюється до більшого цілого.

Таблиця 6

Річний фонд робочого часу

| Найменування показників | Добовий режим роботи |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2-х змінний | 3-х змінний |
| Тривалість зміни, год | 8 | 8 |
| Число робочих змін в тиждень, зміна | 10 | 15 |
| Річний фонд робочого часу, год | 4050 | 6075 |

13. Витрати води на роботу одного розпилювального верстату:

Uр=m⋅U, м3/год;

де U – витрати води на один робочий інструмент, м3/год (табл. 7);

m – кількість дискових пил, шт.

Таблиця 7

Витрата води на охолоджування каменеобробного інструменту

| Тип верстата | Показник для підрахунку | Інструмент | Норма, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Розпилювальний рамний | Штрипса | Сталевий з вільним абразивом | 0,02 |
| Розпилювальний рамний | Штрипса | Алмазний | 0,5 |
| Розпилювальний багатодисковий | 100 мм діаметру відрізного круга | Алмазний | 0,16 |
| Розкрій | 100 мм діаметру відрізного круга | Алмазний | 0,18 |
| Шліфувально-полірувальний | Круг збірний плоский АПС-2 | Алмазний | 2,4 |
| Термоструминні установки | Терморізак | Термоструминний гасово-кисневий | 0,02 |

14. Витрати води на розпилювання одного блока

Uбл=Ттех⋅Uр, м3/бл.

15. Питомі витрати води при випилюванні 1 м2 плити;

Uр'=UрVбл⋅WП, м3/м2.

16. Річні витрати води на розпилювання всіх блоків:

Up.рік=Uбл⋅Nбл=Up⋅F⋅Np=Up'⋅SТ, м3/рік;

де Np – кількість розпилювальних верстатів (до округлення), шт.

17. Річна витрата алмазів при використанні алмазного штрипсового інструменту:

Qpa=q1⋅ST, карат/рік.

де q1 – питома витрата алмазів, карат/м2 (табл. 8);

Таблиця 8

Укрупнені норми витрати алмазів при обробці каменя

| Оброблюваний матеріал | Норма витрати алмазів на операціях обробки, карат/м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | розпилювання, окантовка, фрезерування | шліфування алмазними кругами торців | розпилювання алмазними штрипсами |
| Гіпсовий камінь, ангідрит | 0,05 (0,1) | 0,10 (0,16) | – |
| Пористі вапняки, вапняки-черепашники | 0,07 (0,18) | 0,14 (0,20) | 0,01 (0,24) |
| Щільні вапняки, туфи, пісковики | 0,12 (0,25) | 0,15 (0,20) | 0,18 (0,35) |
| Мармури пониженої міцності, травертини (коелгинський мармур, шахтахтинский травертини) | 0,07 (0,15) | O,15 (0,23) | 0,12 (0,20) |
| Мармури середньої міцності (газганський, уфалійський мармури), доломіт, мармуризовані вапняки | 0,15 (0,3) | 0,20 (0,3) | 0,20 (0,60) |
| Мармури підвищеної міцності (горовський, рускеальський, іджеванський) | 0,20 (0,35) | 0,22 (0,35) | 0,30 (0,60) |
| Мармурові і фельзитові туфи з включенням кварцу, гематиту і інших твердих мінералів (кібінкордонський, пуштулимський, білогорський, буровщинський, агурський мармури) | 0,30 (0,5) | 0,35 (0,5) | 0,60 (0,80) |
| Тешеніти, андезити, базальти | 0,50 | 0,60 | 0,70 |
| Лабрадориту, діабази, габро, гранодіорити | 0,70 | 0,90 | 0,90 |
| Граніти порівняно легко оброблювані (жежелівський, клесівський) | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
| Граніти середньо оброблювані (танський, омелянівський, капустинський) | 1,2 | 1,2 | 1,6 |
| Граніти важко оброблювані (янцівський, токівский) | 1,5 | 1,4 | 2,0 |

У дужках наведені норми витрат синтетичних алмазів марок АСТ5, АС32, АРК4, АРС-3

18.  В склад абразивної пульпи входить: дріб – 20%, вода – 50%, шлам – 30%. Потрібна кількість дробу залежить від товщини штрипс, кількості встановлених штрипс, міцності каменю, довжини блока, швидкості робочої подачі і обчислюється за формулою:

qдр'=m⋅Lx⋅S⋅qдр, кг/год.,

де qдр – норма витрати дробу, кг/ м2 (табл. 9);

m – кількість одночасно працюючих штрипс, шт.;

Lх – довжина пиляння, м;

S – швидкість опускання пильної рами (робоча подача), м/год.;

19. Річна витрата дробу при розпилюванні:

Qдр=qдр'⋅F⋅Np=qдр⋅ST, кг/рік.

В формулу підставляється кількість верстатів до округлення.

20. Річна витрата штрипс і гашеного вапна при розпилюванні

Qшт=qшт⋅ST, кг/рік.

Qвап=qвап⋅ST, кг/рік.

21. Об’єм шламу при розпилюванні блоків:

Vшр=ST⋅bр+bз=m⋅bр+bз⋅L0⋅H0⋅Nбл, м3/рік.

Таблиця 9

Норми витрати дробу та штрипс

| Вид каменю | Норма витрати штрипс, кг/м2 | Норма витрати гашеного вапна, кг/м2 | Товщина штрипса, мм | Норма витрати дробу, кг/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Габро, лабрадорит; граніт корнинський, капустинський, маславський | 5,4 | 0,9 | 4 5 6 7 | 14,5 15 15,5 16 |
| Граніт омелянівський, покостівський, лезниківський, жежелівський, новоданилівський | 8,2 | 1 | 4 5 6 7 | 17,8 18,2 18,6 19,1 |
| Граніт янцівський, токівський, дідковицький, танський | 11,8 | 1,1 | 4 5 6 7 | 18,6 19 19,4 20 |