## Slide 1: Методи виращування синтетичних аналогів ювелірного каміння
Курс «Гемологія»

## Slide 2: Загальні відомості про методи синтезу кристалів
Найпоширенішими методами вирощування монокристалівє такі:
Високотемпературний твердофазний синтез;
Отримання кристалічних і аморфних матеріалів з розплаву;
Кристалізація з розчинів;
Кристалізація з розчину-розплаву;
Кристалізація з газової(парової) фази.

## Slide 3: Загальні відомості про методи синтезу кристалів
Вперше експерименти із синтезу самоцвітів були проведені французьким хіміком Марком Годеном у 1857 р. Але вважається, що історія синтезу каменів почалась з Огюста Вернейля, який в 1896 р. отримав кристали рубіну у полум'ї для створення дорогоцінних каменів. Метод Вернейля став першим промисловим способом вирощування дорогоцінних каменів. Він полягає в наступному: до пальника з направленим вниз соплом через зовнішню трубу підводиться водень, а через внутрішню — кисень. До кисню додається подрібнений порошок окису алюмінію, нагрівається і розплавляється під вогнем гримучого газу. Під соплом розташовується стрижень запеченого корунду — кристалоносця. На нього стікається розплавлений окис алюмінію, утворюючи кульку розплаву. Такий спосіб був поширений тільки в Європі. Його використовували "Sodem Djevahirdjian" у Швеції, "Baikowski" і "Rubis Synthdes" у Франції та "Weiders Carbidwerk" в ФРН. З 1940-го року цей спосіб почав використовуватися і в США, коли компанія "Лінде" налагодила промисловий випуск корундів.
Отримання синтетичних кристалів ґрунтується на процесах кристалізації, які являють собою гетерогенні хімічні реакції, внаслідок яких утворюються монокристали або їх полікристалічні агрегати Процес відбувається як у результаті перетворення вихідної твердої фази, так і шляхом утворення твердої фази з рідкої та газоподібної. Кристалізація починається лише у разі, коли вихідна фаза стає перенасиченою (переохолодженою).
У практиці синтезу та вирощування кристалів перенасичення задається шляхом створення визначених параметрів: температури, тиску, концентрації.

## Slide 4: Загальні відомості про методи синтезу кристалів
Штучні смарагди були вперше створені в 1935 році, і довгий час проводилися тільки в лабораторії хіміка з Сан-Франциско Керола Четем. У 1948 ця технологія була застосована і для рутилу.
В кінці двадцятого століття вченим із США вдалося вперше отримати штучні олександрити, які неможливо було відрізнити від натуральних. Незабаром були розроблені унікальні синтезовані ювелірні камені, які мають прототипів в природному середовищі – фіаніти, ітриєво-аллюмінієві гранати та гадоліній-галієві гранати. Згодом список штучно вирощених каменів поповнився флюоритом, шеєлітом, бірюзою та опалом.
Найбільші труднощі виникли зі штучним діамантом. Вперше камінь синтетичного значення був створений в лабораторії корпорації General Electric в 1954 році. Але наполегливі спроби співробітників цієї лабораторії створити камінь ювелірного значення завершилися успіхом тільки в травні 1970 році.

## Slide 5: Методи вирощування синтетичних аналогів ювелірного каміння
Методи синтезу | Приклади отриманих синтетичних матеріалів
СИНТЕЗ КРИСТАЛІВ З РОЗПЛАВУ | 
Метод Вернейля | Рубін, сапфір, зірчасті корунди шпінель, рутил, титанат стронцію
Метод Чохральського | Олександрит, рубін, сапфір, шпінель, ІАГ (ітрій - алюмінієвий гранат) ГГГ (гадоліній - галієвий гранат)
Метод Степанова | Корунди (різнозабарвлені), лейкосапфір, ІАГ
Метод Багдасарова (зона плавка) | Рубіни, лейкосапфір, ІАГ
Метод гарнісажу (холодного тигля) | Сапфір, фіаніт
СИНТЕЗ КРИСТАЛІВ З РОЗЧИНІВ | 
Метод флюса | Смарагд, рубін, сапфір, шпінель, олександрит, ІАГ, ГГГ
Гідротермальний метод | Кварц і всі його різновиди, смарагд, рубін
Синтез з низькотемпературних водних розчинів | Малахіт, опал
СИНТЕЗ КРИСТАЛІВ З ГАЗОВОЇ ФАЗИ | 
Метод газотранспортних реакцій | Хризоберил, фенакіт

## Slide 6: Вирощування кристалів з розплаву
Такі методи найширше застосовуються в промисловості. Їх зміст полягає в тому, що початковий матеріал спочатку розплавляють, а потім кристалізують в ретельно контрольованих умовах.
Вирішальним фактором при вирощуванні монокристалів з розплаву- це температурний градієнт, який визначає заданий ступінь переохолодження розплаву і який обумовлює кинетику зростання кристалічного індивіда.
Способи вирощування кристалів поділяють на дві групи:
Тигельні(методи Наккена, Кіропулоса, Чохральського)-методи спрямованої кристалізації(Бріджмена-Стокбаргера, Чалмерса, Пфанна), метод гарнісажу(холодного тігеля);
Безтігельні(метод Вернейля, метод плаваючої зони)

## Slide 7: Вирощування кристалів з розплаву
Залежно від напряму зміни температурного градієнта, що впливає на характер кристалізації, А. Ньюхауз і Г. Нічман виділили два крайні випадки( рис. а, б).В першому з них тепло при охолоджуванні розплаву відводиться назовні, тобто температура печі менше температури точки плавлення речовини. При кристалізації переохолодженого розплаву, виділяється тепло, за рахунок якого кристал, що росте, отримує вищу температуру, ніж розплав. В цілому тепловий потік спрямований від кристала через розплав до зовнішнього середовища установки кристалізації. Оскільки температура кристала нижча за точку його плавлення, він набуває поліедричного ограновування.

## Slide 8: Вирощування кристалів з розплаву
а-напрямок температурного градієнту і відвід тепла через розплав; б-те ж саме. через кристал; в-переміщення поліедричного фронту росту до ізотерми точки плавлення.

## Slide 9: Вирощування кристалів з розплаву
У іншому випадку тепловий потік рухається в напрямі від розплаву до кристала і далі - через локальний холодильник, до якого прикріплений кристал в зовнішнє середовище (Рис в). Тут температура розплаву вища за температуру точки плавлення. Тому характер поверхні кристала повністю визначається положенням ізотерм в площині межі між твердою і рідкою фазами і особливо положенням цієї площини відносно ізотерми точки плавлення. Так, для кубічного кристала і ізотропного розплаву ізотерми представлені концентричними поверхнями, що оточують кристал. При сильному охолоджуванні ізотерма точки плавлення може відійти на значну відстань від межі кристал-розплав і тоді виникають умови, сприятливі для поліедричного зростання. Таке зростання триватиме до тих пір, поки кристал, що збільшується в розмірах, не наблизиться впритул до ізотерми точки плавлення. В результаті виступаючі за межі кути і ребра кристала сплавляться, і кристал отримує згладжену форму. Регулюючи відведення тепла через кристал-холодильник, можна добитися такою зростання, при якому ізотерма температури плавлення переміститься у бік розплаву спільно з фронтом кристалізації.

## Slide 10: Вирощування кристалів з розплаву
Залежно від способів створення температурного градієнта (або відведення тепла від кристала, що росте), а також від того, як ведеться кристалізація в тиглі або без тигля, серед методів вирощування кристалів з розплаву розрізняють безтигельні методи полум'яного плавлення (метод Вернейля і його модифікації); метод плаваючої зони; тигельні методи витягання кристалів (Наккена, Кірапулоса і Чохральського); методи направленої кристалізації (Бріджмена-Стокбаргера, Чалмерса і зонної плавки) і метод гарнісажу.

## Slide 11: Метод Вернейля
Метод полягає в наступному: до пальника з направленим вниз соплом через зовнішню трубу підводиться водень, а через внутрішню - кисень. В потік кисню подається подрібнений порошок оксиду алюмінію зернистістю близько 20 мкм, одержаний прожарюванням алюмоаміачних квасців; порошок нагрівається до певної температури і потім потрапляє у воднево-кисневе полум'я гримучого газу, де розплавляється. Внизу, під соплом, розташовується стрижень із спеченого корунду, що виконує роль кристалоносця. На нього стікає розплавлений оксид алюмінію, утворюючи кульку розплаву. Стрижень кристалоносця поступово опускається із швидкістю 3-10 мм/ч, при цьому розплавлена частина корунду, що росте, постійно знаходиться в полум'ї. Діаметр кристалів ("бульок"), що утворилися, звичайно досягає 20 мм, а довжина - 50-80 мм, іноді їх розмір набагато більше. Додаванням домішок різних хромофорів добиваються широкого спектру забарвлень синтетичного корунду (для отримання червоного кольору додають іони Cr3+ , синього Ti4+ та Fe2+).

## Slide 12: Метод Вернейля
Схема апарату Вернейля: 1-впуск кисню; 2-молоток; 3-кулачковий вал; 4-посудина із ситоподібним дном; 5-бункер; 6-впуск водню; 7-двосопловий пальник; 8-камера горіння; 9-зростаючий кристал; 10-вогнетирвкий штифт; 11-стол з вогнетривким покриттям; 12-маховик для установки кристалу по висоті.

## Slide 13: Метод Вернейля
Кристали, отримані цим методом, зростають знизу угору- аналогічно сталагмітам у печерах. Ці кристали мають витягнуту округлу форму і отримали назву «булі». Середня швидкість зростання корундової булі 4-12мм/годину, діаметр кристалу 25 мм, довжина- 100мм.
Недоліком методу у його первинну вигляді полягає у обмеженій температурі(<2200°С) газополум'яного пальника, що виключало отримання кристалів більш важкоплавких сполук Однак наразі в зв'язку з використанням плазмового та концентрованого світлового нагріву робочий рівень температури вдалось підвищити до 2800°С, що суттєво розширило асортимент отримуваних кристалів важкоплавких сполук. Подальше удосконалення методу дозволило вирощувати монокристали у заданих газових середовищах та надавати їм потрібну форму(диски, трубки, тощо).

## Slide 14: Метод Кіропулоса
Метод Кіропулоса, як і метод Чохральського, відноситься до методів із необмеженим об'ємом розплаву. На відміну методу Степанова, для реалізації методу Кіропулоса не використовуються капілярні сили. Цей метод полягає у тому, що вирощування монокристалів здійснюється у розплаві шляхом плавного зниження температури.
Суть способу: зростання монокристалів з допомогою плавного зниження температури. Температури знижуються в розплаві, і змінюється тепловідведення від кристала за рахунок затравочного кристала, що охолоджує розплав.
Спочатку метод застосовувався для вирощування лужних та лужноземельних металів, але після цього методом успішно вирощують синтетичні сапфіри.
Опис вирощування монокристалів за методом Кіропулосу:
Шихта розплавляється в тиглі до певних температур, вище температур плавлення і після в розплав вводиться затравка, що охолоджується (холодильник). Розплав повільно охолоджується і потім затравка продувалась холодним газом. В результаті чого на кінцях затравки, що охолоджується, починається кристалізуватися монокристал. Кристалізація відбувається в розплаві, але монокристал повільно витягують з розплаву в міру зменшення об'єму розплаву. Зростання зазвичай відбувається у вакуумі. В результаті виходять чисті монокристали сапфіру, що застосовуються в оптиці, медицині, лазерах та інших галузях промисловості.

## Slide 15: Метод Кіропулоса
Основна перевага методу Кіропулоса полягає в його технічній простоті та надійності. Він економічно вигідний, оскільки можливе ефективніше екранування джерела нагріву, що зводить неповоротні втрати тепла до мінімуму. Метод Кіропулоса дозволяє вирощувати великі монокристали, наприклад, монокристали лейкосапфіру вагою до 10 – 4 – 20 кг і більше.
Метод Кіропулоса має низку переваг у порівнянні з іншими розплавними методами:
метод Кіропулоса, як і метод Чохральського, відноситься до методів вільного вирощування, коли зростаючий кристал не обмежений стінками тигля;
є високоефективним методом, що дозволяє отримувати об'ємні кристали оптичної якості (1 та 2 категорії) вагою кілька десятків кілограм;
завдяки високому вакууму в ростовій камері відбувається ефективне випаровування домішок з розплаву, завдяки чому вирощені кристали мають високу хімічну чистоту 99,996%.
Істотним недоліком методу, однак, є мінливість швидкості вирощування, оскільки теплообмін зі збільшенням маси монокристалу зазнає змін, врахувати які технічно важко. Тому швидкість зростання задається свідомо низькою (для лейкосапфіру близько 2 мм/год), щоб уникнути можливого утворення в монокристалах різного роду включень, блоків та малокутових границь.

## Slide 16: Метод Кіропулоса
Монокристал, отриманий вирощуванням за методом Кіропулоса
Схема витягування монокристалу за методом Кіропулоса

## Slide 17: Метод Бріджмена
Метод Бріджмена - монокристали, що зароджуються в нижній частині тигля з розплавом, служать затравкою. Тигель опускається у холоднішу зону печі. Нижня частина тигля – конічна. Швидкість вирощування також кілька мм/годину.
Тигель переміщується у вериткальному напрямку вздовж температурного градієнту. Установка являє собою електричну піч зі змінним тепловим полем, в якій конічний тигель з розплавом речовини, що кристалізується, переміщується. Цей метод оснований на геометричному відборі зародків кристалів при кристалізації у замкненому просторі в умовах температурного градієнта(спрямована кристалізація). При цьому монокристал переходить лише в один із зародків кристалів , а саме в той, кристалографічне орієнтування якого співпадає з напрямком тепловідведення. Метод використовується найчастіше для вирощування монокристалів металів, напівпровідників та лужних галогенідів.

## Slide 18: Метод Бріджмена
Схема установки для вирощування монокристалів за методом Стокбаргера-Бріджмена:
1 - тигель с розплавом,
2 - кристал,
3 - піч,
4 - холодильник,
5 - термопара,
6 - тепловий екран.

## Slide 19: Макет установки для вирощування кристалів методом Бріджмена(Ін-т металофізики НАН України).
З метою зменшення потоку тепла від нагрівача до холодильника і далі до відсіку нижньої камери, була розроблена розрізна конструкція зовнішніх кришок
кожуха та несущих стойок корпусу з теплоізолюючими зазорами та теплоізолюючими прокладками між верхньою та нижньою частинами градієнтного пристрою та корпусу. Розроблена конструкція забезпечує теплоізоляцію зразка від впливу температури кожуху і контроль температури в
нижньої зоні поблизу зразка.

## Slide 20: Система градієнтного пристрою забезпечує наступні параметри теплового режиму макету установки для вирощування кристалів методом Бріджмена:
Діапазон регульованих температур нагрівача, ° С 40…100;
Діапазон регульованих температур основного холодильника, ° С 0…20;
Дискретність завдання температур холодильника і нагрівача, не
більше, ° С 0,5;
Оціночне значення довготермінової нестабільності підтримання температур холодильника і нагрівача, не більше, ° С ± 0,05.
Систему переміщення призначено для реалізації переміщення із заданою швидкістю зразка відносно градієнтного пристрою в процесі вирощування кристала і вона складається з:
- двигуна з редуктором;
- кульково-гвинтової передачі;
- каретки;
- направляючої.
Привід складається з крокового двигуна, гумового амортизатора і блоку шестерень. Обертання осі двигуна передається через проміжну шестерню на кулькова-гвинтову передачу, що перетворює обертальний рух в поступальний.

## Slide 21: Метод Бріджмена
Швидкість переміщення зразка:
- в установочному режимі, не менше, мм/с 1
Дискретність завдання робочої швидкості зразка, не більше, мкм/с 0,1
Оціночне значення довготривалої нестабільності підтримання середньої швидкості зразка, не більше, % ± 1

## Slide 22: Метод Бріджмена

## Slide 23: Метод Чохральського
За методом Чохральського розплав речовини, з якої передбачають кристалізувати камені, поміщають у вогнетривкий тигель з важко плавкого металу - платини, родію, іридію, молібдену чи вольфраму - і нагрівають у високочастотному індукторі. В розплав на витяжному валу запускають заатравку з матеріалу майбутнього кристалу, з якої вирощується синтетичний матеріал до потрібної товщини. Вал із затравкою поступово піднімають кгоруу зі швидкістю 1-5мм/год , одночасно обертаючи його із частотою 30-50об/хв. Це робиться для того, щоб вирівняти температуру розплаву і забезпечити рівномірний розподіл домішок. Діаметр кристалів сягає 50мм, довжина- до метра. Так вирощують ітрій - алюмінієвий гранат(ІАГ), гадоліній-галієвий гранат(ГГГ - з 1975р.), а також корунд, хризоберил, ніобат літію та ін.

## Slide 24: Метод Чохральського
Схема установки для вирощування кристалів методом Чохральського:
1-кристал; 2-тигель; 3-розплав;
4-кристалотримач; 5-керамічна ізоляція; 6-ізоляція з гранул ZrO2; 7-індуктор для нагріву

## Slide 25: Метод Чохральського

## Slide 26: Метод Степанова
Профільований сапфір вирощують методом Степанова як практично готових елементів (труб, стрічки, призм тощо.). Цей метод також відрізняється значно більшою продуктивністю проти інших методів.
Для вирощування кристалів сапфіру методом Степанова в Інституті монокристалів (м.Харків)застосовулася установка типу Спектр-ДМ з телевізійним контролем ростового процесу.
Профільований сапфір вирощують методом Степанова як практично готові елементи. Форма або елементи форми кристалу спочатку створюються у розплаві за допомогою різних методів, що дозволяють розплаву зберегти задану форму. Формоутворювач виготовляється з металу, який не взаємодіє із розплавом. Сформований об'єм розплаву переводиться у твердий стан шляхом витягування на затравку у підібраному режимі кристалізації.
Метод Степанова та його модифікації дозволяє отримувати вироби з профільованого сапфіру практично будь-якої форми: труби круглого, квадратного, еліпсоїдного та інших поперечних перерізів, капіляри, стрічки, призми, Н та П-подібні профілі, стрижні, косинці, сопла, багатоканальні блоки, монолітні вироби складної конфігурації з внутрішньою порожниною, гвинти, тиглі, човники та ін, що потребують, при необхідності, мінімальної механічної обробки. Метод Степанова суттєво відрізняється від інших розплавних методів швидкістю відведення тепла від зони кристалізації, що дозволяє вирощувати при високих швидкостях. Швидкість витягування можна варіювати у широкому інтервалі значень.
Крім цього, метод Степанова має низку інших переваг:
можливість застосування телеконтролю за зоною зростання;
стійкість до короткочасного порушення умов вирощування;
велика продуктивність.
Новим етапом у розвитку методу Степанова стала розробка технологічних прийомів і пристроїв, що дозволяють вирощувати складні конструкційні елементи зі зміною конфігурацією зростаючого профілю.
Інший напрямок розвитку методу Степанова – вирощування групи кристалів за один технологічний цикл. Груповим методом вирощують, як правило, монокристали одного типорозміру
.

## Slide 27: Метод зонної плавки
Метод зонної плавки застосовується для синтезу ІАГ , корунду, тощо. В процесі вирощування кристалів за допомогою нагрівального механізму розплавляється невелика область - «зона», а потім нагрівач переміщують вздовж зразка, в зв’язку з чим відбувається послідовне зростання монокристалу. Є два варіанти цього методу: при горизонтально спрямованій кристалізації використовується довгий вузький човник(кристали мають форму пластин розміром 220х100х20 мм і більше в залежності від величини човника); у вертикальному варіанті («плаваюча зона»)застосовується спечений стрижень , що закріплюється у верхній та нижній частинах.
Установка являє собою комбінацію локального нагрівача і рухомої по відношенню до нього посудини(ампули або тиглю) з вихідним матеріалом. Установка включає в себе радіочастотну індукційну котушку, яка переміщується вздовж ємкості з живлячим матеріалом, розплавлюючи його. При подальшому русі котушки матеріал охолоджується і кристалізується або (якщо потрібна його очистка)перекристалізується. В іншому варіанті індукційна котушка може бути нерухомою, а матеріал рухається всередині неї. Вузький нагрівач розплавляє матеріал у локальній зоні біля затравки. При зростанні кристалу домішки відтісняються на кінець зростаючого кристалу. Для очищення кристалу від домішок зонну плавку повторюють багато разів.

## Slide 28: Метод зонної плавки
Процес зонної плавки(ліворуч). Зонна очистка кристалу; праворуч-метод плаваючої зони Сейко

## Slide 29: Метод зонної плавки
При очищенні кристал тримають вертикально і обертають по мірі його руху всередині індукційної котушки. Розплавлена зона утримується від розповзання поверхневим натягом матеріалу. Під час переміщення кристалу вниз крізь котушку домішки переносяться в розплавленій зоні до кінця кристалу. Цим методом вирощують рубіни, сапфіри і олександрити без включень і помітних зон росту.

## Slide 30: Метод плаваючої зони.
Метод розроблений у 1957 р. Принципово за своїм змістом метод аналогічний способу зонної плавки, але відрізняється від нього тим, що переміщення фронту кристалізації здійснюється у вертикальному напрямку. Це дає можливість кристалізувати матеріал без застосування тиглю, як і в методі Вернейля, суттєво поліпшити якість і чистоту кристалів.
Як вихідний матеріал використані стрижнєподібні заготовки, отримані пресуванням або спіканням. Локальна розплавлена зона забезпечується індукційним нагріванням. Такий шар розплаву утримується у вертикальному стані в стрижні лише силами поверхневого натягу.
Експериментально встановлено, що геометрія розплавленої зони залежить від властивостей рідинного матеріалу l= 2.84 /dg , де l- довжина розплавленої зони, σ-поверхневий натяг розплаву, d-густина розплаву, g- усереднена сила тяжіння.
Методом плаваючої зони отримують кристали металів, напівпровідників, оксидів.

## Slide 31: Метод гарнісажу
Метод гарнісажу, або прямого високочастотного плавлення в холодному контейнері, застосовується для отримання стабілізованого кубічного оксиду цирконію - фіаніту. При його кристалізації в якості своєрідних стінок тигля використовується кристалічна оболонка самої утворюваної речовини. Синтез кристалів з розчину в розплаві флюсів (флюсовий метод) здійснюється при високих тисках способом зворотного температурного перепаду або в ізотермічних умовах за рахунок випаровування розплаву. В таких умовах утворюються алмаз, смарагд. хризоберил, шпінель, діоксид цирконію.
Апарат для синтезу методом гарнісажу, складається з водоохолоджуваних мідних трубок. Порошок діоксиду цирконію (плюс стабілізатор) поміщують усередину апарату, і він плавиться під дією струмів високої частоти. Оскільки діоксид цирконію електропровідний лише при високих температурах, процес плавлення починається з пластинки металічного цирконію , поміщеної в центр. Вона окислюється по мірі плавлення і стає частиною живлячого діоксиду цирконію.

## Slide 32: Метод гарнісажу
Схема апарату для синтезу методом індукційного(високочастотного)плавлення в холодному контейнері(метод гарнісажу).

## Slide 33: Метод гарнісажу
Коли певний об’єм порошку розплавиться, навколо нього залишається зовнішня шкоринка, температура якої нижче за температуру плавлення кубічного діоксиду цирконію і яка знаходиться в контакті з холодними мідними трубками. Таким чином, вона формує власний, стійкий до високих температур тигель. Через кілька годин високочастотний нагрів порошку зменшують, і після застигання розплаву виймають утворені кристали. Для зняття напруги в кристалах, що охолоджуються, їх відпалюють при температурі 1400°С.
У розплавленому стані діоксид цирконію має кубічну структуру, але при застиганні до кімнатної температури стає моноклінним і непрозорим. Тому перед нагріванням у живлячий матеріал додають стабілізатор(оксиди марганцю, кальцію та ітрію).

## Slide 34: Вирощування кристалів з розчинів
Гідротермальний метод придатний для виготовлення кварцу, смарагду, корунду та ін. Кристали вирощують з водного розчину живильного матеріалу. Кристали вирощують в автоклавах на затравочних пластинках з розчинів при температурі 250-600°С і тиску в десятки і сотні мегапаскалів. При більш низькій температурі (~180 °С) і гідротермальних слабко лужних розчинів вирощують малахіт. Концентруванням розчинів отримують сферичні частки кремнезему; при наступному тривалому їх застиганні або центрифугуванні і тепловій обробці утворюються штучні опали, що мають опалесценцію.
Гідротермальний метод повторює природні процеси росту мінералів . Використовуючи здатність живильних матеріалів розчинятись у перегрітих воді і парі, можна отримувати пересичені водні розчини, з яких ювелірні матеріали осаджуються і вирощуються на затравках. Процес відбувається у автоклаві, де можна підняти точку кипіння вище за 100°С

## Slide 35: Вирощування кристалів з розчинів
Спрощена схема облицьованого сріблом автоклаву для вирощування гідротермального кварцу:1-теплоізоляція;
2-затравочні пластини; 3-перегородка;
4-живильний матеріал; 5-збагачений на кремнезем водний розчин; 6-срібне облицювання; 7-електронагрівач.

## Slide 36: Вирощування кристалів з розчинів
При синтезі кварцу подрібнений кремнезем поміщують на дно автоклаву. а пластини готового кварцу підвищують у верхній частині як затравки. Автоклав заповнюють на 85% дещо лужною водою, де 1% - це гідрооксид натрію для збільшення розчинності кварцу в воді. Автоклав нагрівають, поки температура не досягне 200°С . Подрібнений кварц починає розчинятись у воді і піднімається угору, де знаходяться затравочні пластини і де температура середовища на 40°С нижча, ніж на дні. Розчин стає пересиченим і починається кристалізація на затравках. Кристали безбарвного кварцу до 50мм шириною і 150мм довжиною можна виростити таким способом. А додавання барвників (сполук кобальту або заліза) дозволяє отримати сині або жовті , зелені кристали.

## Slide 37: Вирощування кристалів з розчинів
В 1960р. Й.Лехлейтнер у Австрії вперше використав цей метод для нарощування тонкого шару синтетичного смарагду на вже огранений природний берил. Такий матеріал отримав назву «емерита», а пізніше- «сімеральд». Пізніше такі камені вироблялись також відділенням»Лінде» американської компанії «Юніон карбайд» під назвою «синтетичний смарагд Лінде». В 1964р. Лехлейтнер отримав синтетичні смарагди, вирощені на затравках гідротермальним методом(в 1965р. аналогічний продукт отримала «Лінде»), а в 1985р.-синтетичні рубіни та сапфіри, вирощені з використанням затравок, вирощених методом Вернейля із гідротермальним нарощуванням. Відмінністю цього метода для отримання смарагдів є те, що живильний матеріал поміщують як на дно, такі у верхню частину автоклаву, а затравочні пластини берилу підвішують в центрі . Мінералізатором є підкислена вода, щоб перевести оксид хрому у розчин. Складові смарагду розчиняються при температурі 600°С і вступають в реакцію у центральній частині автоклаву. Розчин потім кристалізується на затравочних пластинах.
https://youtu.be/2c6mu5lux9k

## Slide 38: Вирощування кристалів з розчинів
Синтетичний смарагд Лінде типу «Лехлейтнер»(ліворуч). Таблитчастий кристал, вилучений з автоклаву. Поперечний розріз кристалу показує нарощування синтетичного смарагду на тонку затравочну пластину безбарвного берилу.

## Slide 39: Вирощування кристалів з розчинів
Якщо при кристалізації з розплавів сторонні домішки можна розглядати як «слідові», що не спричиняють суттєвого впливу на характер кристалізації, то у розчинах концентрація «сторонньої» речовини (розчинника) набуває, як правило, головного значення, а сама речовина, що кристалізується, знаходиться у підпорядкованій кількості.
Вибір конкретного методу для вирощування того чи іншого кристалу з розчину визначається характером його розчинності , який зазвичай встановлюється на діаграмах залежності розчинності від різних параметрів і , головним чином, - від температури і концентрацій розчинів. Коли вихідна речовина має відносно високу розчинність з великим температурним коефіцієнтом розчинності (тобто вона сильно залежить від температури), то процес кристалізації доцільно вести шляхом зниження температури. При цьому найбільш швидко спочатку досягається крива розчинності в точці з концентрацією С0, а потім і верхня межа метастабільної області з концентрацією С. Різниця С-С0 характеризує величину перенасичення, необхідну для виникнення зародка і його росту. Керуючи умовами процесу, за яких концентрація перенасичення С залишається постійною, здійснюють вирощування досконалих кристалів. Коли ж залежність розчинності від температури виражена слабко, верхня межа метастабільної області одночасно досягається зниженням температури і випаровуванням.

## Slide 40: Вирощування кристалів з розчинів
При від’ємному значенні температурного коефіцієнта розчинності(коли вона зменшується із збільшенням температури) для здійснення кристалізації потрібно не зниження температури (або випаровування)розчину, а, навпаки, підвищення (або додавання нових порцій розчинника).
Постійний градієнт перенасичення, що забезпечує зростання кристалів, можна створити і встановленням температурного градієнту між зонами кристалізації і розчиненням вихідної шихти. Переміщення розчину з однієї зони в іншу може відбуватись довільно(за рахунок температурної або концентраційної конвекції) або за допомогою спеціальних насосів і мішалок.

## Slide 41: Методи кристалізації з розчинів в розплави(метод флюсу)і гідротермальних розчинів
При вирощуванні синтетичних аналогів природних коштовних каменів та їх імітацій широко застосовують методи кристалізації з розчинів в розплави(метод флюсу)і гідротермальних розчинів. Вирощування кристалів методом флюсу застосовується при отриманні важкоплавких сполук, або сполук, що плавляться інконгруентно(вибірково), кристалізація яких неможлива або дуже утруднена із багатокомпонентного розплаву. Як розчинники (флюси) служать розплави легкоплавких окислів(PbO, MoO3, B2O5, BaO, V2O5 та інші) і солей (КF, Na2CO3, PbF2, CaCl2, NaCl, BF3). Розчинність в них важко плавких сполук повинна бути не менше 10%(10-50%) при температурному коефіцієнті розчинності порядку 1% на 10°С. Бажано обирати такий розчинник, який мав би спільні з речовиною, що кристалізується, компоненти, а решта компонентів різко б відрізнялась (для зменшення можливостей ізоморфізму) іонними радіусами.

## Slide 42: Методи кристалізації з розчинів в розплави(метод флюсу)і гідротермальних розчинів
Зазвичай кристали вирощують з розчинів у розплаві при нормальному тиску. Процес відбувається платинових, іридієвих, графітових або алундових тиглях, поміщених в печі електричного опору. Вибір матеріалу тигля залежить від стійкості до взаємодії із вихідним розплавом -розчином. Кристалізацію здійснюють або шляхом поступового охолодження розплаву, насиченого при певній температурі компонентами кристалу, що вирощується, або в ізотермічних умовах при випаровуванні розплаву(він повинен мати достатньо високою пружністю пари), або методом температурного перепаду. Дрібні (приблизно до 1-1.5см) кристали отримують, як правило, при спонтанній кристалізації; а більш крупні - на затравках.

## Slide 43: Методи кристалізації з розчинів в розплави(метод флюсу)і гідротермальних розчинів
Апарат компанії «І.Г.Фарбенідустрі» для вирощування кристалів синтетичного смарагду флюсовим методом.

## Slide 44: Методи кристалізації з розчинів в розплави(метод флюсу)і гідротермальних розчинів
Доставка матеріалів до зростаючої поверхні досягається завдяки дифузії та конвекції. Роль останньої зростає із зменшенням в’язкості розплавів. Обертання затравки у розплаві або його перемішування за допомогою мішалок поліпшує умови кристалізації і підвищує швидкість утворення кристалів, що пов’язане зі зменшенням товщини дифузного шару і збільшенням доставки речовини до зростаючої поверхні.
Кристалізація шляхом повільного випаровування і температурного перепаду відбувається і ізотермічних умовах і застосовується у тих випадках, коли кристал, що вирощується, є стійкою фазою в доволі вузькій температурній зоні. Коефіцієнт розподілу домішок виявляє при цьому помітну залежність від температури і швидкості росту кристалів. Однак, найчастіше кристалізація із розчину у розплаві здійснюється шляхом повільного охолодження. Методом флюсу налагоджено промислове вирощування кристалів синтетичного смарагду.

## Slide 45: Методи кристалізації з розчинів в розплави(метод флюсу)і гідротермальних розчинів
Для вирощування ювелірних кристалів особливо перспективний гідротермальний метод температурного перепаду, внаслідок того, що більшість природних коштовних мінералів утворювались з водних розчинів при високому тиску та температурі. Він заснований на перекристалізації вихідної шихти шляхом її розчинення. При цьому утворюється зона з відносно низькою температурою . де відбувається зростання кристалів. Як правило, кристали вирощують на затравочних пластинах потрібної кристалографічної орієнтації, яка забезпечує максимальні швидкості росту і входження (або, навпаки, виключає входження) в кристали тих чи інших домішок.

## Slide 46: Методи кристалізації з розчинів в розплави(метод флюсу)і гідротермальних розчинів
Вирощують кристали у герметичних посудинах(автоклавах) високого тиску, що виготовляються із жаростійкої сталі і сплавів, що дозволяють проводити процес при температурі 250-600°С і тиску в десятки і сотні мегапаскалів. Необхідність таких високих температур і тисків обумовлена різким зростанням розчинної здатності води і водних розчинів електролітів.
Роль складу розчинника при вирощуванні кристалів у багатьох випадках головна, позаяк ним часто визначається характер і ступінь конгруентності розчинення шихтового матеріалу , можливість утворення нових фаз, величина і температурний коефіцієнт розчинності.

## Slide 47: Вирощування кристалів із газової фази.
Метод газотранспортних реакцій , що здійснюється в контейнерах із жаростійких сплавів, при високих температурах в умовах перепаду останніх, використаний для виготовлення з газової фази хризоберилу, фенакіту та інших каменів.
Кристалізація з газової фази має ряд переваг: низькі температури і перенасичення, що забезпечують високу досконалість кристалів, легкість керування складом, слабкий вплив тигля на сам процес. Таким шляхом, однак, отримують кристали дуже обмежених розмірів(до 10-15мм).
Відомий ряд методів вирощування кристалів з газової фази, які можна розділити на дві головні групи - основані на конденсації(метод сублімації, молекулярного пучка ) і хімічні методи ( в т.ч. транспортні реакції).

## Slide 48: Вирощування кристалів із газової фази.
Кристалізація із власної пари особливо зручна для тих речовин, які одразу переходять з твердого стану в газоподібне, минаючи рідку фазу. Вирощування по методу сублімації виконують в проточних і закритих системах як у вакуумі, так і в атмосфері газу. Кристалізацію часто проводять у запаяних кварцових трубках. В одній її частині розміщують вихідну речовину. Спочатку обидві частини трубки нагрівають до однакової температури, встановлюючи відповідний тиск насиченої пари. Потім одну частину трубки охолоджують до температури виникнення зародків кристалів. Далі температуру збільшують, щоб не з’являлись нові зародки, і при постійних умовах проводять зростання на затравці. Сублімацію використовують для вирощування кристалів сульфата кадмію, окису цинку, карбіду кремнію та інших речовин.
При вирощуванні кристалів методами хімічних реакцій склад газової фази відрізняється від складу кристалу, що зростає. Для кристалізації можуть бути використані реакції відновлення, термічного розкладу, окислення та інші.

## Slide 49: Вирощування кристалів із газової фази
Найважливішим серед хімічних методів кристалізації газової фази - метод хімічних транспортних реакцій, який отримав широке застосування для вирощування інтерметалічних сполук. Суть метода хімічного переносу в тому, що тверда або рідка речовина, взаємодіючи по оборотній реакції з газоподібною речовиною-транспортером, утворює лише газоподібні продукти, які після переносу в іншу частину системи при зміні умов рівноваги розкладаються і виділяють кристалічну речовину. Як транспортуючі агенти використовують легко летючі галогени HCl, HI та інші. При оцінці транспортних властивостей реакцій вирішальне значення має різниця парціальних тисків над первинною і вторинною фазами транспортованої речовини. Різниця парціальних тисків повинна мати доволі велику величину.
Хімічний перенос можна проводити у закритих системах шляхом конвекції і дифузії або є в потоці. Відкрита система з вимушеним гідродинамічним режимом - більш ефективна. Тут при оптимальній швидкості потоку процес переноса уже не є лімітуючою стадією росту.

## Slide 50: Вирощування кристалів із газової фази
При високому тиску(понад 70кбар) і температурі(понад 2000°С) вуглець безпосередньо к твердій фазі перетворюється на алмаз. Цей процес може бути прискорений у присутності таких металів, як нікель, але в подальшому зростання кристалів відбувається з розчину нікелю по методу зонної плавки в умовах температурного перепаду. Апаратура, яка повинна витримувати такі високі температури і тиски, дуже складна; час росту нетривалий: для дрібних кристалів-декілька секунд до хвилин, а для кристалу в 1 кар-більше тижня.

## Slide 51: Синтез за технологією НРНТ
Перші алмази, придатні для огранювання, виготовила компанія "General Electric" у 1970 р.
Під час синтезу цих алмазів застосовували метод високих тиску і температури, так званий HPHT (High Pressure High Temperature) метод. Цей метод був найбільш популярним та широко використовувався в усьому світі, доки у 2003 р. компанія "Appollo Diamonds" не розробила новий метод синтезу промислових алмазів відомий як технологія осадження з пару – CVD (Chemical Vapor Deposition).
Для того, щоб створити необхідні умови для синтезу, були створені спеціальні пристрої. Найбільш популярні пристрої – це преси системи "BELT", які використовують компанії "General Electric", "De Beers" та "Sumitomo Electric Industries", і безпресова система "БАРС" Діагностика алмазів за допомогою приладу "DiamondView™" (безпресовий апарат "Розрізана сфера"), яка розроблена російською Академією наук у м. Новосибірськ

## Slide 52: Синтез за технологією НРНТ
В апараті системи "BELT" використовують величезний гідравлічний прес з ковадлами у формі кілець, звідси і походить назва "belt" ("пояс"). Принцип роботи апарата полягає ось у чому. У верхній частині ростової камери за більш високих температур знаходиться порошок синтетичного алмазу; розплавлений метал-каталізатор примушує атоми вуглецю з порошку синтетичного алмазу переходити в розчин у нагрітій зоні; опинившись у розчині, атоми вуглецю вільно мігрують у бік більш прохолодного кінця камери, де знаходяться дрібні синтетичні або природні кристали-зародки. Вуглець кристалізується на зародках, таким чином здійснюється ріст великого кристала синтетичного алмазу. Умови синтезу такі: температура – 1100-1700°С, тиск – 50-100 кбар.
В апараті системи "БАРС" тиск утворюється за допомогою двох комплектів ковадел. Зовнішній комплект складається з 8 ковадел та створює порожну у формі октаедра. Посередині знаходиться набір з 6 додаткових ковадел, що створююь порожнину кубічної форми, в якій розміщена ростова камера. Ці комплекти ковадел знаходяться посередині двох півсфер – звідси походить друга назва технології "БАРС" – "розрізана сфера".

## Slide 53: Синтез за технологією НРНТ
Апарат типу "BELT":
1 – порошок синтетичного алмазу;
2 – розчин металів (флюс);
3 – кристал алмазу, який росте;
4 – зародковий кристал алмазу;
5 – нагрівальний елемент;
6 – розділювальна сітка;
7 – дно камери;
8 – ізоляційне середовище, яке
проводить тиск

## Slide 54: Синтез за технологією НРНТ
Апарат типу "БАРС":
А – спрощена схема внутрішньої
частини "розрізаної сфери":
1 – зовнішній комплект ковадел, що
створює порожнину октаедричної
форми; 2 – внутрішній комплект
ковадел, який утворює центральну
порожнину кубічної форми, де
знаходиться ростова камера;
3 – камера високого тиску, в якій
відбувається ріст синтетичного
алмазу.
Б – схема ростової камери:
1 – термопара; 2 – контейнер
(середовище, в якому утворюється
тиск); 3 – нагрівальний елемент;
4 – алмазний порошок; 5 – розчин
металів (флюс); 6 – зародковий
кристал; 7 – електроживлення

## Slide 55: Синтез за технологією НРНТ
Умови синтезу: температура– 1350-1700°С, тиск – 55-65 кбар, як каталізатор використовували залізо, марганець, нікель та інші перехідні метали.
Таким чином, умови синтезу в апаратах "БАРС" є аналогічними до умов, які використовують в апаратах "BELT", але маленький розмір ростової камери обмежує розмір отриманого кристала синтетичного алмазу

## Slide 56: Синтез за технологією CVD
Крім синтезу алмазу методом високих тисків та температур, існує також менш дорогий метод, за яким алмаз утворюється завдяки хімічному осадженню газової фази – це метод за технологією CVD (Chemical Vapor Deposition). Після винаходу цього методу тривалий час було складно отримати кристали ювелірної якості (одержували лише тонкі плівки), але у 2003 р. компанія "Appollo Diamonds" повідомила про утворення монокристалів алмазу, придатних до подальшого ограновування в діаманти. Принцип методуполягає ось у чому. Вуглецевмісний газ (найчастіше метан у суміші з воднем) подається в реакційну камеру, де під дією високотемпературної плазми його молекули руйнуються. За температури 800-1000°С проходить кристалізація вуглецю на субстраті

## Slide 57: Синтез за технологією CVD
Схема апарата для синтезу алмазів за технологією CVD

## Slide 58: Синтез за технологією CVD
Синтез алмазу за високих температури та тиску (Т = 1400°С, Р = 55 кбар) здійснюється в області, де стабільною формою вуглецю є алмаз. В умовах низьких тисків, за яких відбувається осадження з газової фази, алмаз метастабільний. Це означає, що не можна виключати можливості спонтанної кристалізації графіту. Щоб цьому запобігти, суміш газів збагачують воднем, який перешкоджає утворенню графіту.
Атомарний водень надзвичайно активний, він роз’їдає все, що не є алмазом. Алмаз також роз’їдається, але повільніше, ніж графіт.

## Slide 59: Вирощені алмази
I – кристал алмазу, вирощений методом НРНТ; II – характерні фігури флуоресценції. Зображення отримано за допомогою приладу "DiamondView™"
Під час синтезу алмазів методом
НРНТ для прискорення росту
кристала потрібна наявність метала-
розчинника – каталізатора.
Такі умови утворення сприяють роз-
витку декількох граней кристала, зокре-
ма октаедричних {111}, кубічних {001},
додекаедричних {110}, та трапецієподіб-
них {113}. Поглинання домішок є різним
для різних зон росту і це виявляється в
характерних фігурах флуоресценції син-
тетичних каменів, які досить часто ви-
глядають як хрест, пісковий годинник
або знак "стоп". Найкраще їх видно з
боку павільйона, але це залежить від
орієнтування каменя під час огранову-
вання.

## Slide 60: Вирощені алмази
Вирощені за методом НРНТ синтетичні алмази, як можна побачити в лівій частині рисунка, не схожі на октаедричні кристали природних алмазів і мають форму кубооктаедра, яка може бути незначною мірою змінена додекаедричною та трапецієподібною формами. Однак, тільки-но кристал алмазу зазнає полірування, ознаки, які свідчать про його природу, зникають. Найбільш типовий колір для синтетичних алмазів (метод НРНТ) – жовтий або жовтувато-коричневий. Жовтий колір виникає внаслідок наявності в алмазах азоту у вигляді поодиноких атомів, що заміщують вуглець. Кристали синтетичного алмазу мають зональну будову і різні зони, виявляють різну активність до захоплення домішок. Форма азоту, яку спостерігаємо в синтетичних каменях, відрізняється від тієї, що зустрічається в більшості природних алмазів. Ліва частина рисунка ілюструє форму та зональну будову кристала синтетичного алмазу (метод НРНТ).

## Slide 61: Вирощені алмази
У правій частині зображення показані флуоресцентні фігури синтетичного алмазу в різних перетинах, які можна спостерігати при опроміненні зразка УФ-хвилями в "DiamondView™". Флуоресцентна картина яскраво демонструє зональну будову синтетики (метод НРНТ). Безбарвні камені також добре діагностуються в "DiamondView™". Концентрація азоту в безбарвних алмазах досить низька, але цього цілком достатньо для визначеннязон росту в камені.
Для безбарвної синтетики (метод НРНТ) характерна також здатність до свічення після опромінення УФ-світлом – фосфоресценція.

## Slide 62: Порівняння природних та синтетичних алмазів

## Slide 63: Синтетичні алмази
Безбарвні синтетичні алмази характеризуються сильною флуоресценцією блакитно-зеленого кольору та дуже інтенсивною фосфоресценцією. Флуоресценція неоднорідна, спостерігається збільшення інтенсивності флуоресценції від центру до периферії каменя. Якщо камінь досліджується з павільйону, то діагностика в більшості випадків не викликає проблем (фото 12).
На фото добре помітно зміну інтенсивності флуоресценції від області калети до периферійної частини каменя. З боку павільйона переважно добре спостерігаються типові для синтетичних алмазів (НРНТ) структури росту у вигляді кубів або хреста. Залежно від орієнтування каменя під час ограновування, структури можуть бути проявлені повністю або фрагментарно (фото 13 – 16).

## Slide 64: Синтетичні алмази

## Slide 65: Синтетичні алмази

## Slide 66: Синтетичні алмази
У деяких зразках з боку павільйона видно тонкі, але добре помітні кубічні лінії росту замість чітких фігур росту, що є характерними для цього виду синтезу (фото 17, 18).
Розглядаючи камінь з боку площадки, у досліджуваних зразках не спостерігаємо таких яскраво виражених ростових структур, як з боку павільйона. Проте помітно не дуже проявлені, але достатні для ідентифікації кубічні сектори росту (фото 19). Здебільшого проаналізовані безбарвні алмази достатньо чисті, але в деяких спостерігаються типові для синтетики металічні включення, залишки каталізатора (фото 20). Ці включення помітні вже при видимому світлі, а в ультрафіолеті вони настільки "сяють", що їх неможливо не побачити.
Вони також є додатковою ознакою неприродного походження каменю.

## Slide 67: Синтетичні алмази

## Slide 68: Синтетичні алмази

## Slide 69: Синтетичні алмази
Жовті (жовто-коричневі) алмази мають флуоресценцію жовто-зеленого, місцями до блакитно-зеленого кольору. Інтенсивність флуоресценції нерівномірна, зональна. При огляді каменю як з боку корони, так і з боку павільйона дуже добре помітні кубооктаедричні, кубічні структури росту або їх фрагменти (фото 21, 22). Завдяки тому, що колір люмінесценції ліній росту відрізняється від проявленого в іншій частині каменя, виявлення діагностичних критеріїв стає досить простим завданням.

## Slide 70: Синтетичні алмази
Крім чітко виражених кубооктаедричних структур, часто у зразках спостерігаються лише фрагменти фігур росту. Вони добре помітні і, незважаючи на неповноту картини, діагностуються без зусиль (фото 23 – 26). Також у деяких зразках видно вузькі, малопомітні зони росту, що теж указує на синтетичну природу алмазу (фото 27, 28). Фосфоресценція в жовтих синтетичних алмазах проявлена дуже слабко або не спостерігається взагалі.

## Slide 71: Синтетичні алмази

## Slide 72: Синтетичні алмази
Блакитні синтетичні алмази проявляють характерну для синтетики нерівномірну флуоресценцію блакитного, блакитно-зеленого кольору. Фосфоресценція каменів дуже сильна. Після опромінення УФ-світлом майже всі камені досить довго випромінюють поглинену енергію, а саме – світяться блакитним кольором (фото 29, 30). Типові структури росту з боку павільйона видно дуже добре (фото 31, 32). Діагностика з боку корони труднощів не викликає завдяки різним за інтенсивністю характерним кольорам флуоресценції. Навіть у випадках, коли фігури росту проявлені не повністю, можна діагностувати камінь за фрагментами структур (фото 33 – 36). Інколи зустрічаються досить великі включення металевого каталізатора, добре помітні як у видимому, так і в ультрафіолетовому світлі (фото 37, 38).

## Slide 73: Синтетичні алмази

## Slide 74: Синтетичні алмази
В алмазах, синтезованих за методом CVD, проявляються різні кольори флуоресценції: від синіх, зелено-синіх до оранжевих. Для CVD-синтетики характерні деякі ознаки, що добре проявляються в УФ-світлі з застосуванням приладу "Diamond View™".
Однією із таких типових рис є смужки (фото 39, 40), які видно на гранях кристалів і які проявляються лише після УФ-опромінення. Вони зумовлені нерівномірним поглинанням домішок, у тому числі азоту, у процесі синтезу на поверхнях росту.
Ще однією особливістю CVD-
синтетики є наявність сферичних утво-
рень (фото 42). Їхню появу пов’язують
із нерівномірним поглинанням домішок
у процесі росту кристала. Ці глобули
характерні тільки для алмазів, вироще-
них за методом CVD, і не зустрічають-
ся в інших синтетичних каменях, а тим
більше у природних алмазах.

## Slide 75: Синтетичні алмази