Таблиця 5.

Група польових шпатів.

Загальні ознаки: сингонія моноклинна або триклинна., двійники прості або полісинтетичні.

Спайність по (001(і (010(.

Безбарвні або світло-забарвлені. Густина 2,54-2,75. Твердість 6.

|  | Головні члени групи ПШ – змішані кристали в системі: K AlSi3O8–NaAlSi3O8–CaAl2Si2O8 (O2) (Ab) (An) Антипертит–кислий плагіоклаз з включеннями КПШ (структури розпаду твердого розчину) |
| --- | --- |

| Na–ПШ Na(AlSi3O8( | Плагіоклази трикл. | Ca–ПШ Ca[Al2Si2O8] |
| --- | --- | --- |
| Лужні польові шпати (Na,K)[AlSi3O8] (змішані кристали натрієвих і калієвих ПШ) |
| Моноклинні | Спайність досконала по {001} і {010}. Кут між площинами спайності 90º. (“Ортоклаз”–“той, що прямо розколюється”) | “Ортоклаз” (часто із вмістом натрію) Різновиди: Адукяр (в жилах альпійського типу) Санідін (в молодих вивержених гірських породах, звичайно із вмістом Na) Ортоклаз залізистий (в пегматитах Al3+ частково заміщений Fe3+) Пертит (ортоклаз з мікроскопічними однаково орієнтованими пластинчастими включеннями–продуктами розпаду твердого розчину) |
| Триклинні | Спайність досконала по {001} і {010} | Мікроклін (характерні дві системи полісинтетичних двійників, які перехрещуються =мікроклинова гратка) Різновиди: Амазоніт (зелений мікроклін) Мікроклін-пертит (мікроклін з однаково орієнтованими включеннями альбіту(часто продукт розпаду) Анортоклаз (полісинтетичні двійники як у плагіоклазу) |